前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

随着经济的发展，铝的消耗量逐渐增多，铝资源变得紧缺，但铝生产和加工过程产生大量铝渣，该铝渣经过加工处理可用作炼钢脱氧剂，以炼钢脱氧用铝渣为基础的贸易商品不断出现，为了促进其资源化利用和维护国际贸易秩序、保护环境安全，制定本标准。

本标准负责起草单位：山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本标准参与起草单位：云南云铝涌鑫铝业有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、宁夏能源铝业、山东南山科学技术研究院、昆明冶金研究院。

本标准主要起草人：郭兵 张庆建 岳春雷 石磊 丁仕兵 赵瑞敏 韦艳琴 安正统 刘川

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

炼钢脱氧用铝渣

1  范围

本标准规定了炼钢脱氧用铝渣的分类、技术要求、试验方法与检验规则、包装内容。

本标准适用于铝生产加工、铝电解、铝再生熔炼等领域产生的炼钢脱氧用铝渣。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

GB/T 2007.2 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法

3 技术要求

3.1 术语和定义

炼钢脱氧用铝渣

Aluminum Slag for Steel Making Deoxidizing Agent

铝生产加工、铝电解、铝再生熔炼等领域产生的边角料、浮渣等经提取金属铝后剩余物，剩余物经过初步加工，制成的品质均一产品，。

3.2 产品分类

炼钢脱氧用铝渣按化学成分分为五个品级，应符合表1规定。

3.3 化学成分

表1  炼钢脱氧用铝渣化学成分

| 品级 | 金属铝， % | 氟，% | 氮，% | 二氧化硅，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级品 | 25～30 | ﹤1 | ﹤2 | ﹤5 |
| 二级品 | 20～25 | ﹤2 | ﹤2 | ﹤5 |
| 三级品 | 15～20 | ﹤2 | ﹤3 | ﹤10 |
| 四级品 | 10～15 | ﹤3 | ﹤3 | ﹤10 |
| 五级品 | 8～10 | ﹤3 | ﹤5 | ﹤10 |

3.4 粒度

产品平均粒度在3mm以下，大于3mm的情况不大于5%。

3.5其它杂质元素的要求，由供需双方商定。

4 试验方法

4.1 炼钢脱氧用铝渣中氟含量分析按按YS/T ×××（炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第1部分：氟含量的测定 离子选择电极法）进行。

4.2炼钢脱氧用铝渣中金属铝含量分析 按YS/T ×××（炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第2部分：金属铝含量的测定 气体容量法） 进行。

4.3 炼钢脱氧用铝渣中氮含量分析按按YS/T ×××（炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第3部分：碳氮含量的测定 元素分析仪法）进行。

4.4 炼钢脱氧用铝渣中二氧化硅含量分析按按YS/T ×××（炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第4部分：硅、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法）进行。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。

5.1.2炼钢脱氧用铝渣化学成分测定用试样的采取、制备测定按5.3的规定执行。

5.2 组批

炼钢脱氧用铝渣应按交货批的数量根据生产批次、品质情况确定检验批。

5.3 取样和制样

5.3.1 炼钢脱氧用铝渣取样：

GB/T 2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法。

5.3.2 样品的制备：

炼钢脱氧用铝渣制样方法：GB/T 2007.2 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法。

5.3.3 将所制备的样品分成3份：一份为验收分析样，一份为供方样，一份为仲裁样。仲裁样品保存期3个月。

5.4 检验结果的判定

5.4.1炼钢脱氧用铝渣化学成分的检验结果不符合本标准或合同的要求则判不合格。

5.4.2同一批炼钢脱氧用铝渣掺有外来杂物则判不合格。

5.4.3同一批内不同品级混装或金属铝品位明显不一致，需分批检验，买卖双方确定判定依据。

6 包装、运输和质量预报单

6.1 炼钢脱氧用铝渣为袋装，每袋重应基本一致。

6.2 每批炼钢脱氧用铝渣发运时应附质量预报单，注明：

a）供方名称；

b）炼钢脱氧用铝渣名称；

c）品级；

d）质量；

e）车号或船号；

f）发货日期和发货地点；

g）本标准编号。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

炼钢脱氧用铝渣

Aluminum Slag for Steel Making Deoxidizing Agent

（送审稿）

YS/T ×××-201×

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H：