ICS

H：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ×××-201×

炼钢脱氧用铝渣化学分析方法

第1部分：氟含量的测定 离子选择电极法

Chemical analysis method of Aluminum Slag for Steel Making Deoxidizing Agent

—Part 1: Determination of fluorine in aluminum slag  Ion selective electrode method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX《炼钢脱氧用铝渣化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分：氟含量的测定方法 离子选择电极法；

——第2部分：金属铝含量的测定 气体容量法；

——第3部分：碳、氮含量的测定 元素分析仪法；

——第4部分：硅、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

本标准为YS/T XXX 的第1部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

随着经济的发展，铝的消耗量逐渐增多，铝资源变得紧缺，但铝生产和加工过程产生大量炼钢脱氧用铝渣，该炼钢脱氧用铝渣经过加工处理可用作炼钢脱氧剂，以炼钢脱氧用炼钢脱氧用铝渣为基础的贸易商品不断出现，为了促进其资源化利用和维护国际贸易秩序、保护环境安全，制定本标准。

本标准负责起草单位：山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国铝业股份有限公司郑州研究院

本标准参与起草单位：山东兖矿轻合金有限公司。

本标准主要起草人：岳春雷 张庆建 闵国华 郭兵 石磊 薛妍 胡璇 韦艳琴 冯丽丽 李洲

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第1部分：

氟含量的测定方法 离子选择电极法

- 1 范围

本标准规定了炼钢脱氧用铝渣中氟含量离子选择电极测定方法。

本标准方法适用于炼钢脱氧用铝渣中氟含量离子选择电极法的测定，测定范围0.10%-3.50%。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水的规格和试验方法

GB/T 602  化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

- 3 方法提要

试料经氢氧化钠熔融后，置于烧杯中用水浸出熔融物，转移至容量瓶中，定容，过滤，取滤液作为测试溶液，在柠檬酸钠-三乙醇胺介质中，用氟离子选择电极测量溶液的电极电位，根据标准溶液制作浓度-电极电位校准曲线，根据校准曲线计算待测试样氟含量。

- 4 试剂

除另有说明外，所用试剂使用确认的分析纯试剂，水为GB/T 6682中二级水。

- 4.1 氢氧化钠（GR）；

- 4.2 柠檬酸钠；

- 4.3 盐酸；

4.4 硝酸；

4.5 硝酸（1+4）：将1体积硝酸（4.4）与4体积二级水混匀；

4.6 氢氧化钠溶液（2g/L）；

4.7 柠檬酸钠溶液（294g/L）；

4.8 三乙醇胺溶液：100mL 三乙醇胺加64mL盐酸（4.3）调至pH 6.5～7.0，用水稀释至500mL，混匀；

4.9 氟标准储备液（1000mg/L）：使用有证标准溶液；

4.9.1 氟标准溶液（100mg/L）：移取（4.9）标准溶液5.00mL于50mL容量瓶中，用二级水定容，混匀；

4.9.2 氟标准溶液（5mg/L）：移取(4.9.1)标准溶液5.00mL于100mL容量瓶中，用二级水定容，混匀；

4.10 苯酚红溶液（2g/L）：称取0.1g苯酚红，加入6mL氢氧化钠溶液（4.6），用水稀释至50mL，混匀。

- 5 仪器

5.1 氟离子复合电极或氟离子选择电极：电极电位与浓度的负对数呈良好的线性关系，电极在使用前应在10-3mol/L的氟化钠溶液中浸泡1h，使之活化，然后以水洗至含氟不大于10-6mol/L后方能进行测定；

5.2 饱和甘汞电极，5.1与5.2的电极均应按照制造商提供的说明书进行维护和使用；

5.3 分析天平：感量0.1mg；

5.4 电热板：温度可调；

5.5 马弗炉：带有控温装置，能控温至（600±10）℃；

5.6 单标线容量瓶：250ml，50mL符合GB/T 12806的规定；

5.7 単标线吸量管：符合 GB/T 12808的规定；

5.8 镍坩埚：50mL或30mL；

5.9 电位测定仪：读数可准确至0.1mV；

5.10 电磁搅拌器；

5.11 外包有聚乙烯的搅拌棒：25cm*0.4cm。

- 6 分析步骤

- 6.1试样量

称取混匀的0.50g试样，精确至0.1mg；

- 6.2空白试验

除不加待测试样外，其它均按照6.3步骤规定的试样处理方法进行空白试验；

- 6.3测定

- 6.3.1将试料（6.1）置于镍坩埚中，加入7.0g氢氧化钠（4.1）混匀，加盖，置于400℃马弗炉中升温至600℃熔融10min，取出冷却；

将坩埚放于盛有75m水的250mL烧杯中，盖上表面皿，加热至熔融物溶解完全，并用少许水冲洗盖子、坩埚和玻璃棒，取下冷却，水将溶液及沉淀全部转移至250mL容量瓶中，定容，摇匀，干过滤；

6.3.2 移取5.00mL滤液置于50mL容量瓶中，加入15mL柠檬酸钠溶液（4.7），1滴苯酚红指示剂（4.10），用硝酸（4.5）调至溶液刚好变黄色。加入5mL三乙醇胺溶液（4.8），用二级水定容，混匀；

6.3.3 将溶液移入干燥的100mL烧杯中，放入搅拌棒，插入氟离子复合电极，在电磁搅拌下，于电位测定仪上测量平衡电位值（平衡电位是指电极电位每分钟的变化不大于0.2mV）；

6.4工作曲线的绘制

移取2.00mL、5.00mL氟标准溶液（4.9.2），移取1.00mL、3.00 mL、5.00 mL氟标准溶液（4.9.1），分别置于一组50mL容量瓶中，加入5mL空白溶液（6.2），加入15mL柠檬酸钠溶液（4.7），1滴苯酚红指示剂（4.10），用硝酸（4.5）调至溶液刚好变黄色。加入5mL三乙醇胺溶液（4.8），用二级水定容，混匀。以下按6.3.3条进行。按氟浓度由低到高的次序与试料同时进行测定，在半对数坐标纸上，以氟离子浓度值为横坐标，电位值为纵坐标绘制工作曲线。

- 7 分析结果的计算

按（1）式计算氟的质量分数：

ω=c×V×V2×10−6m×V1×100            ………………（1）

式中：ω—被测组分氟的质量分数，数值以%表示；

c－从工作曲线上查得氟的质量浓度，单位为微克每毫升（g/mL）；

V－试料总体积，单位为毫升（mL），V＝250mL；

V1－分取试液的体积，单位为毫升（mL），V1＝5.00mL；

V2－测试试液的体积，单位为毫升（mL），V2＝50.00mL；

m－试料的质量，单位为克（g）。

所得结果，若氟含量≥0.10％时表示至两位小数；若氟含量＜0.10％时表示至三位小数。

- 8 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1 重复性限

| ω （％） | 0.18 | 0.82 | 3.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| r （％） | 0.04 | 0.07 | 0.16 |

- 9 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2再现性限

| ω （％） | 0.18 | 0.82 | 3.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| R （％） | 0.05 | 0.10 | 0.22 |