ICS

H：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201X

炼钢脱氧用铝渣化学分析方法

第4部分：硅、镁、钙含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis method of aluminum slag used

for steel making deoxidizing Agent

—Part 4: Determination method of silicon, magnesium, calcium

—Inductively coupled plasma spectroscopy

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX《炼钢脱氧用铝渣化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分：氟含量的测定方法 离子选择电极法；

——第2部分：金属铝含量的测定 气体容量法；

——第3部分：碳、氮含量的测定 元素分析仪法；

——第4部分：硅、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

本标准为YS/T XXX 的第4部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

随着经济的发展，铝的消耗量逐渐增多，铝资源变得紧缺，但铝生产和加工过程产生大量铝渣，同时以铝渣为基础的贸易商品不断出现，为了促进其资源化利用和维护国际贸易秩序，制定本标准。

本标准负责起草单位：山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

本标准参与起草单位：山东兖矿轻合金有限公司

本标准主要起草人：张庆建 岳春雷 薛妍 郭兵 石磊 闵国华 胡璇 韦艳琴 孙博 孔丽

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

炼钢脱氧用铝渣化学分析方法

第4部分：硅、镁、钙含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

- 1  范围

本标准规定了炼钢脱氧用铝渣中硅、钙、镁含量的测定方法。

本标准适用于炼钢脱氧用铝渣中硅、钙、镁含量的测定，测定范围见表1。

表1 元素及测定范围

| 分析元素 | 测定/% |
| --- | --- |
| Si | 0.10%～5.00% |
| Ca | 0.10%～2.00% |
| Mg | 1.00%～5.00% |

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 602  化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 6682 分析实验室用水的规格和试验方法

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

JJG 015 电感耦合等离子体原子发射光谱仪检定规程

- 3  原理

试料利用盐酸浸取，过滤残渣，将残渣用碳酸钠-硼酸混合熔剂熔融，用盐酸浸取熔融物，合并浸取液于滤液中，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测量溶液中待测元素的光谱强度，根据元素光谱强度与浓度关系曲线，计算待测元素的质量分数。

- 4  试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682中二级水。

- 4.1 盐酸（p1.19g/mL），优级纯；

4.2 盐酸（1+1）；

- 4.3 混合熔剂：碳酸钠+硼酸（2+1），优级纯，混合研匀后备用；

- 4.4 钙、镁标准贮备溶液（1000g/mL），硅标准贮备溶液（500g/mL）：用相应的高纯金属、高纯氧化物制备，也可购买国家标准溶液；

- 4.5 钙标准工作溶液：移取10mL钙标准储备溶液（4.4），转移到100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（4.1），用水稀释至刻度，混匀，此标准工作溶液含钙浓度为100g/mL。

- 5  仪器

5.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪：仪器性能应符合JJG 015的要求；

5.2 分析天平：感量0.1mg；

5.3 电热板：温度可调，室温～300℃；

5.4 马弗炉：控温精度±5℃；

5.5 烘箱：控温精度±2℃。

- 6  试样

取约5g试样于称量盒中，于105℃下烘干2h，置于干燥器中冷却至室温，备用。

- 7  分析步骤

- 7.1 试样量

称取约0.2g试样（6），精确至0.0001g。

7.2 测定次数

- 平行测定两份试样，取其平均值。

- 7.3 空白试验

除不加试样外，随同试样进行空白试验。

- 7.4 测定

- 7.3.1试样分解

- 将试样（7.1）置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（4.2），盖上表面皿，80℃微沸10min，取下冷却至室温后，将试液用慢速定量滤纸过滤于400mL烧杯中。

7.3.2 残渣处理

将滤纸及残渣置于铂坩埚中，置于马弗炉（5.4）中于550℃灰化完全（勿使滤纸燃烧），然后于800℃灼烧20min，取出冷却。加入2.0g混合试剂（4.3），于1000℃熔融20min，取出冷却，放入250mL的烧杯中，加入20mL盐酸（4.2），浸取熔融物，冷却至室温，

7.3.3 试液制备

转移浸取液到上述过滤液中，然后将合并溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

7.3.4 工作曲线的绘制

分别移取表1规定的标准溶液或标准工作溶液于100mL容量瓶中，加5mL盐酸（4.1），用水稀释至刻度，混匀。以元素含量为横坐标，其对应的光谱强度为纵坐标，绘制工作曲线。

表1   标准溶液的配制

| 序号 | Ca（g/mL） | 标准溶液(4.5) | Si（g/mL） | 标准溶液(4.4) | Mg（g/mL） | 标准溶液(4.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 0.00mL | 0.00 | 0.00mL | 0.00 | 0.00mL |
| 1 | 1.00 | 1.00mL | 10.00 | 2.00mL | 10.00 | 1.00mL |
| 2 | 2.00 | 2.00mL | 20.00 | 4.00mL | 20.00 | 2.00mL |
| 3 | 3.00 | 3.00mL | 30.00 | 6.00mL | 30.00 | 3.00mL |
| 4 | 5.00 | 5.00mL | 40.00 | 8.00mL | 40.00 | 4.00mL |
| 5 | 10.00 | 10.00mL | 50.00 | 10.00mL | 50.00 | 5.00mL |

7.3.5 试液的测定

按照电感耦合等离子体原子发射光谱仪工作条件，分别测定系列标准曲线溶液（7.3.4）、空白试验溶液（7.3）和试料溶液（7.3.3）中各被测元素的的光谱强度。从工作曲线上计算出各被测元素的浓度。

8  分析结果的计算

按公式（1）计算试样中各被测元素的质量分数ω（%）：

（1）

式中：ω—被测组分的质量分数，数值以%表示；

C1－试料溶液中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（g/mL）；

C0－空白溶液中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（g/mL）；

V－测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

M－试料的质量，单位为克（g）

9 精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果，在以下给出的平均值范围内，两次测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2采用线性内插法获得。

表2 重复性（%）

| Ca | 0.46 | 0.76 | 1.23 | 1.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.012 | 0.030 | 0.054 | 0.060 |
| Mg | 1.96 | 3.14 | 4.01 |  |
| r | 0.078 | 0.19 | 0.24 |  |
| Si | 1.13 | 2.33 | 4.51 | 5.09 |
| r | 0.045 | 0.073 | 0.15 | 0.19 |

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果，在以下给出的平均值范围内，两次测试结果的绝对差值不超过再线性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3采用线性内插法获得。

表3 再现性（%）

| Ca | 0.45 | 0.76 | 1.26 | 1.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0.061 | 0.072 | 0.090 | 0.12 |
| Mg | 2.00 | 3.09 | 4.01 |  |
| R | 0.13 | 0.21 | 0.27 |  |
| Si | 1.10 | 2.30 | 4.51 | 5.08 |
| R | 0.092 | 0.096 | 0.18 | 0.22 |

10  质量保证

使用过程中，应每半年或一年用标准样品或者内控样品对方法校核一次，确保本分析方法在可以使用的范围内。

11  检测报告

检测报告应包括以下内容：

- 本部分名称及编号；

- 检测样品的必要说明；

- 检测结果；

- 本部分未规定的操作或可能影响结果的任何情况。

______________________