ICS 27.010

氧化铝单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products

of alumina enterprise

（审定稿）

××××-××-××发布

F 01

中华人民共和国国家标准

GB 25327—201X

代替GB 25327—2010

铝冶炼企业产品能耗

Energy consumption for products

of aluminum metallurgical enterprise

（征求意见稿）

201×-××-××发布                              201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

90

- 前    言

本标准第4.1条和4.2条是强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 25327-2010《氧化铝企业单位产品能源消耗限额》。

与GB 25327-2010相比，主要变化如下：

——标准名称修改为氧化铝单位产品能源消耗限额。

——取消表中指标基于拜耳法矿石入磨铝硅比大于8.5，其他工艺入磨铝硅比大于7的条件下提出的规定。

——现有氧化铝单位产品拜耳法工艺能耗限额限定值工艺能耗由490kgce/t修改为470kgce/t、综合能耗由520kgce/t修改为500kgce/t。

——现有氧化铝单位产品其他工艺能耗限额限定值工艺能耗由850kgce/t修改为750kgce/t、综合能耗由900kgce/t修改为800kgce/t。

——新建氧化铝单位产品拜耳法工艺能耗限额限定值工艺能耗由470kgce/t修改为400kgce/t、综合能耗由500kgce/t修改为430kgce/t。

——新建氧化铝单位产品其他工艺能耗限额限定值工艺能耗由750kgce/t修改为700kgce/t、综合能耗由800kgce/t修改为750kgce/t。

——氧化铝单位产品能耗限额先进值拜耳法工艺能耗由450kgce/t修改为370kgce/t、综合能耗由480kgce/t修改为400kgce/t。

——氧化铝单位产品能耗限额先进值其他工艺工艺能耗由700kgce/t修改为650kgce/t、综合能耗由750kgce/t修改为700kgce/t。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国能源与基础管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）和全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：中国铝业股份有限公司河南分公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 25327-2010。

氧化铝单位产品能源消耗限额

- 1  范围

本标准规定了氧化铝生产能源消耗限额的要求、计算原则、计算范围及计算方法。

本标准适用于氧化铝生产能耗的计算与考核评定。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 12723  产品单位产量能源消耗定额编制通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

3  术语和定义

GB/T 2589和GB/T 12723中确立的术语和定义适用于本文件。

- 要求

4.1 现有氧化铝单位产品能耗限额限定值

现有氧化铝单位产品能耗限额限定值见表1。

表1 现有氧化铝单位产品能耗限额限定值

| 工艺分类 |  | 能耗限额限定值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 拜耳法 | 工艺能耗 | ≤470 |
|  | 综合能耗 | ≤500 |
| 其他工艺 | 工艺能耗 | ≤750 |
|  | 综合能耗 | ≤800 |

4.2 新建氧化铝单位产品能耗限额准入值

新建氧化铝单位产品能耗限额准入值见表2。

表2 新建氧化铝单位产品能耗限额准入值

| 工艺分类 |  | 能耗限额准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 拜耳法 | 工艺能耗 | ≤400 |
|  | 综合能耗 | ≤430 |
| 其他工艺 | 工艺能耗 | ≤700 |
|  | 综合能耗 | ≤750 |

4.3氧化铝单位产品能耗限额先进值

氧化铝单位产品能耗限额先进值见表3。

表3 氧化铝单位产品能耗限额先进值

| 工艺分类 |  | 能耗限额先进值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 拜耳法 | 工艺能耗 | ≤370 |
|  | 综合能耗 | ≤400 |
| 其他工艺 | 工艺能耗 | ≤650 |
|  | 综合能耗 | ≤700 |

5  计算原则、计算范围及计算方法

5.1  计算原则

5.1.1  企业生产的能源消耗

企业消耗的能源指用于生产活动的各种能源。包括：一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（如电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）、耗能工质（水、氧气、压缩空气等）和余热资源。包括能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应（包括外销）中的损耗，包括用做原料的能源，不包括生活用能和批准的基建项目用能。

5.1.2  报告期内企业生产消耗能源量

报告期内企业生产消耗能源量有三种计算方法。

方法一：报告期内企业生产消耗能源量＝企业购入能源量＋期初库存能源量－企业外销能源量－企业基建项目耗能量－企业生活用能量—期末库存能源量。

方法二：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品工艺能耗量＋辅助和附属生产系统用能量+企业内部能源转换损失量。

方法三：报告期内企业生产消耗能源量＝企业诸产品综合能耗量之和。

5.1.3  能源实物量的计量

能源实物量的计量应符合GB 17167的规定。

5.1.4  常用能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算的原则及计量单位

5.1.4.1  单位产品能耗用千克标准煤（kgce）表示，应用基低（位）发热量等于29.3076MJ称为1千克标准煤。

5.1.4.2  企业消耗的煤炭、焦炭、燃料油、煤气等外购能源的折算系数，应按国家规定的测定分析方法进行分析测定，按实测值换算为标准煤；不能实测的，应按能源供应部门提供的低（位）发热量进行换算；在上述条件均不具备时，可用国家统计部门规定的折算系数换算为标准煤(参见附录A)。

5.1.4.3  电力按国家统计部门规定的折算系数换算(参见附录A中表A.1)。

5.1.4.4  在计算工序能耗、工艺能耗和综合能耗时企业加工转换的二次能源及耗能工质按相应的等价热值折算。

5.1.4.5  能源及耗能工质实物消耗量计算单位：

煤、焦炭、重油的单位： kg、t、104t（千克、吨、万吨）；

电的单位： kW·h、104kW·h（千瓦小时、万千瓦小时）；

煤气、天然气、压缩空气、氧气的单位： Nm3、104Nm3（标准立方米、万标准立方米）；

蒸汽的单位： kg、t（千克、吨）；

水的单位： t、104t（吨、万吨）。

5.1.5  余热资源计算原则

企业内回收余热资源按余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标准煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”、“含余热发电”、“未扣回收余热”等字样。

5.1.6  间接综合能耗量

间接综合能耗量应根据诸产品工艺能耗量占企业生产工艺能耗总量的比例，分摊到各个产品。

5.2  计算范围

本标准计算范围包括：氧化铝产品实物单耗、单位产品工序能耗、单位产品工艺能耗和单位产品综合能耗。

5.3  计算方法

5.3.1  实物单耗

5.3.1.1  烧成煤单耗按公式（1）计算：

D1=e1M    ………………………………………………（1）

式中：

D1——报告期内烧成煤单耗，单位为千克每吨（kg/t）；

e1——报告期内氧化铝生产活动中烧成煤消耗量，单位为千克（kg）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.2  生料煤单耗按公式（2）计算：

D2=e2MSl×QSlM      ……………………………………………（2）

式中：

D2——报告期内生料煤单耗，单位为千克每吨（kg/t）；

e2——报告期内氧化铝生产活动中生料煤消耗量，单位为千克（kg）；

QSl——报告期内熟料耗用量，单位为吨（t）；

MSl——报告期内熟料产量，单位为吨（t）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.3  蒸汽单耗按公式（3）计算：

D3=e3M      ………………………………………………（3）

式中：

D3——报告期内蒸汽单耗，单位为吨每吨（t/t）；

e3 ——报告期内氧化铝生产活动中蒸汽消耗量，单位为吨（t）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.4  焦炭单耗按公式（4）计算：

D4=e4M   ……………………………………………（4）

式中：

D4——报告期内焦炭单耗，单位为千克每吨（kg/t）；

e4——报告期内氧化铝生产活动中焦炭消耗量，单位为千克（kg）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.5  电力单耗按公式（5）计算：

D5=e5M   ……………………………………………（5）

式中：

D5——报告期内电力单耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）；

e5——报告期内氧化铝生产活动中电力消耗量，单位为千瓦时（kW·h）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.6  焙烧用燃料油（煤气、天然气）单耗按公式（6）计算：

D6=e6M'  ……………………………………………（6）

式中：

D6——报告期内焙烧用燃料油（煤气、天然气）单耗，单位为千克每吨或标准立方米每吨

（kg/t、Nm3/t）；

e 6——报告期内氧化铝焙烧过程中燃料油（煤气、天然气）实际消耗量，单位为千克或标准立方米

（kg、Nm3）；

M' ——报告期内焙烧氧化铝产量，单位为吨（t）。

5.3.1.7  管道化溶出燃料油（天然气、煤气、煤等）单耗按公式（7）计算：

D7=e7M    ………………………………………………（7）

式中：

D7——报告期内焙烧用燃料油（天然气、煤气、煤等）单耗，单位为千克每吨或标准立方米每吨

（kg/t、Nm3/t）；

e 7 ——报告期内管道化溶出过程中燃料油（天然气、煤气、煤等）消耗量，单位为千克或标准立方米（kg、Nm3）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.8  新水单耗按公式（8）计算：

D8=e8M  ………………………………………………（8）

式中：

D8——报告期内新水单耗，单位为吨每吨（t/t）；

e8——报告期内氧化铝生产活动中新水消耗量，单位为吨（t）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.9  循环水单耗按公式（9）计算：

D9=e9M  ……………………………………………（9）

式中：

D9——报告期内循环水单耗，单位为吨每吨（t/t）；

e 9——报告期内氧化铝生产活动中循环水消耗量，单位为吨（t）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.10  压缩空气单耗按公式（10）计算：

D10=e10M……………………………………………（10）

式中：

D10——报告期内压缩空气单耗，单位为立方米每吨（m3/t）；

e 10——报告期内氧化铝生产活动中压缩空气消耗量，单位为立方米（m3）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.1.11  单位蒸汽冷凝回水量按公式（11）计算：

D11=e11M    …………………………………………（11）

式中：

D11——报告期内单位蒸汽冷凝回水量，单位为吨每吨（t/t）；

e11——报告期内氧化铝生产中蒸汽冷凝回水量（包括蒸发、溶出过程中冷凝回水），单位为吨

（t）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.2  氧化铝单位产品工序能耗

5.3.2.1  原料制备工序

包括拜耳法和烧结法两部分，从铝矿石、石灰石、生料煤等原料的投入到各种矿浆的制成，单位产品工序能耗按原矿浆、生料浆、管道化矿浆分别计算。其工序能耗按公式（12）计算：

ED1=E1M1   ……………………………………………（12）

式中：

ED1——单位产品工序能耗，单位为千克标煤每立方米（kgce/m3）；

E1——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

M1——报告期内该工序产出的原矿浆（生料浆、管道化矿浆量），单位为立方米（m3）。

5.3.2.2  石灰煅烧工序

包括从破碎石灰石到石灰和二氧化碳制成的全过程。其工序能耗按公式（13）计算：

ED2=E2M2   ………………………………………………（13）

式中：

ED2——单位产品工序能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

E2——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

M2——报告期内该工序入炉石灰石量，单位为吨（t）。

5.3.2.3  熟料烧成工序

包括熟料烧结的全过程，工序能耗按公式（14）计算：

ED3=E3M3      ……………………………………………（14）

式中：

ED3——单位产品工序能耗；单位为千克标煤每吨（kgce/ t）；

E3——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

M3——报告期内该工序生产熟料量，单位为吨（t）。

5.3.2.4  溶出工序

5.3.2.4.1  拜耳法溶出工序

包括从原矿浆投入到溶出精液产出的全过程。此工序送出合格的蒸汽冷凝水以其热焓折算为标准煤从能耗中扣除。工序能耗按公式（15）计算：

ED4=E4M4     ……………………………………………（15）

式中：

ED4——单位产品工序能耗，单位为千克标煤每立方米（kgce/m3）；

E4——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

M4——报告期内该工序溶出精液量，单位为立方米（m3）。

5.3.2.4.2  烧结法溶出工序

包括从熟料溶出到烧结法精液制成全过程。此工序为间接加热连续脱硅的，送出合格的蒸汽冷凝水以其热焓折算为标准煤从能耗中扣除。工序能耗按公式（16）计算：

ED6=E6M6    ……………………………………………（16）

式中：

ED5——单位产品工序能耗，单位为千克标煤每立方米（kgce/m3）；

E5——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

M5——报告期内该工序生产烧结法精液量，单位为立方米（m3）。

5.3.2.5  分解工序

包括从分解原液到氢氧化铝析出的全过程，单位产品工序能耗按种分和碳分分别计算。工序能耗按公式（17）计算：

ED6=E6M6   ………………………………………………（17）

式中：

ED6——单位产品工序能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/ t）；

E6——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

M6 ——报告期内该工序生产氢氧化铝量，单位为吨（t）。

5.3.2.6  蒸发工序

包括从母液到蒸发母液的全过程，其单位产品工序能耗按种分和碳分分别计算。 此工序回锅炉的合格的蒸汽冷凝水，以其热焓折算为标准煤从该工序能耗中扣除。工序能耗按公式（18）计算：

ED7=E7M7    ……………………………………………（18）

式中：

ED7——单位产品工序能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

E7 ——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

M7 ——报告期内该工序蒸水量，单位为吨（t）。

5.3.2.7  焙烧工序

包括从氢氧化铝到氧化铝焙烧、包装的全过程。工序能耗按公式（19）计算：

ED8=E8M8    ……………………………………………（19）

式中：

ED8 ——单位产品工序能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

E8 ——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

M8——报告期内该工序焙烧氧化铝量，单位为吨（t）。

5.3.2.8  辅助附属系统

未列入上述工序，但直接为生产提供服务的辅助系统耗能量。联合企业指氧化铝厂所属的辅助附属系统用能量。如空压站、供排水泵房、化验室、检修车间等。工序能耗按公式（20）计算：

ED9=E9MAO   ……………………………………………（20）

式中：

ED9 ——单位产品工序能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

E9 ——报告期内该工序消耗的各种能源量，单位为千克标煤（kgce）；

MAO ——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

5.3.3  氧化铝单位产品工艺能耗

氧化铝单位产品工艺能耗按公式（21）计算：

EZ=s=1n(Ds×ρs)−D11×ρ11 …………………………………（21）

式中：

EZ——报告期内氧化铝工艺能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

DS——报告期内第s种能源实物单耗，

ρs——报告期内第s 种能源的折标准煤系数；

n——报告期内该产品消耗的能源种数；

D11——报告期内氧化铝生产单位蒸汽冷凝回水量，单位为吨每吨（t/t）；

ρ11—— 报告期内蒸汽冷凝回水折标准煤系数。

5.3.4  氧化铝单位产品综合能耗

氧化铝单位产品综合能耗指氧化铝单位产品工艺能耗与单位产品辅助系统能耗分摊量之和。按公式（22）计算：

ED=EZ+EJM  ………………………………………… （22）

式中：

ED—— 报告期内氧化铝单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EZ—— 报告期内氧化铝单位产品工艺能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EJ——报告期内产品辅助附属能耗分摊量，单位为千克标煤（kgce）；

M——报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

附录A

（资料性附录)

常用能源品种现行折标准煤系数和耗能工质能源等价值

A.1  常用能源品种现行折标准煤系数

表A.1为常用能源品种现行折标准煤系数。

表A.1  常用能源品种现行折标准煤系数

| 能源 |  | 折标准煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品种 | 单位 | 系数 | 单位 |
| 原煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 无烟煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 重油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 焦炭 | 吨 | 0.9714 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 电力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时(tce /104kWh) |
| 煤气(热值为1250 ×4.1868kJ/m3) | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米(tce /104 m3) |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米(tce /103m3) |
| 蒸汽(98.1kPa饱和蒸汽) | 千克 | 2674.5 | 千焦/千克(kJ/kg) |
| 注1：原煤的热值按5000千卡/千克计。 注2：蒸汽折标准煤系数按热值计。 注3：部分品种仍采用“万”为计量单位。 |  |  |  |

A.2  耗能工质能源等价值

表A.2为耗能工质能源等价值。

表A.2  耗能工质能源等价值

| 能源 |  | 折标准煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 热值/MJ（兆焦） | 折标准煤/kg（千克） |
| 新水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 |
| 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |
| 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |
| 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |
| 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
| 氮气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
|  |  | 19.6771 | 0.6714 |
| 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 |
| 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 |
| 注1：新水指尚未使用的自来水。 注2：除乙炔、电石外，均按平均耗电计算。 注3：氮气作为副产品时，折标准煤系数取0.4000。作为主产品时，折标准煤系数取0.6714。 注4：乙炔按耗电石计算。 注5：电石按平均耗焦炭、电计算。 |  |  |  |