ICS 77.120.99

H 12

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 630—201X

代替 YS/T 630-2007

氧化铝化学分析方法

氧化铝杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of alumina

Determination of impurities in alumina

ICP-AES analytical method

（审定稿）

201X—XX—XX发布                                 201X—XX—XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS/T 630—201X

前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准代替YS/T 630-2007《氧化铝化学分析方法氧化铝杂质元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

本标准与YS/T 630-2007相比，主要技术变化如下：

——增加了聚四氟乙烯密封溶样器溶样法；

——增加了锂、铍、硼三种元素的检测；

——增加了硫酸使用等级；

——增加了一种检测用水

——增加了一种标准贮存溶液；

——增加了标准工作曲线的个数至5个（除空白）；

——增加了锂、铍、硼三种元素的重复性限和允许差；

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

YS/T 630-2007。

YS/T630—201X

氧化铝化学分析方法

氧化铝杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本标准规定了氧化铝中的二氧化硅、三氧化二铁、氧化钠、氧化钾、氧化铜、氧化镁、氧化钙、三氧化二硼、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锌、二氧化钛、氧化锰、三氧化二镓、氧化锂、氧化铍等杂质元素含量的测定方法。

本标准适用于氧化铝中二氧化硅、三氧化二铁、氧化钠、氧化钾、氧化铜、氧化镁、氧化钙、三氧化二硼、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锌、二氧化钛、氧化锰、三氧化二镓、氧化锂、氧化铍等杂质元素含量的测定。测定范围见表1

表1

| 杂质 | 测定范围（%） | 杂质 | 测定范围（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅 | 0.005～0.30 | 三氧化二铬 | 0.0003～0.10 |
| 三氧化二铁 | 0.003～0.30 | 五氧化二钒 | 0.0002～0.10 |
| 氧化钠 | #### 0.001～1.30 | 氧化锌 | 0.0003～0.10 |
| 氧化钾 | 0.002～0.30 | 二氧化钛 | 0.0003～0.10 |
| 氧化铜 | 0.0003～0.10 | 氧化锰 | 0.0003～0.10 |
| 氧化镁 | 0.0003～0.10 | 三氧化二镓 | 0.0003～0.10 |
| 氧化钙 | 0.005～0.30 | 氧化锂 | 0.0002～0.20 |
| 三氧化二硼 | 0.002～0.30 | 氧化铍 | 0.0002～0.20 |

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备（ISO 6353-1:1982 NEQ）

3  方法提要

试料以硫酸高温高压消解，在微波消解或聚四氟乙烯密封消解系统中，将样品制成溶液，试液引入氩气等离子体中，在选定的最佳操作条件下，用电感耦合等离子光谱仪测定杂质元素含量，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

4 试剂及材料

4.1 氩气（≥99.99%）。

YS/T 630—201X

4.2 硫酸（1+2）：优级纯或UP级。

4.3 硫酸（1+1）：优级纯或UP级。

4.4 高纯铝（≥99.999%）。

4.5去离子水或超纯水。

4.6 铝基体溶液（20mg/mL）：称取5.2873克高纯铝（4.4）于1000ml烧杯中，加入400ml硫酸（4.3），将烧杯置于电炉上缓慢加热至溶解完全，冷却，将溶液移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，置于聚乙烯瓶中贮存。此溶液1ml含20mg氧化铝。

4.7标准贮存溶液

4.7.1 按GB/T 602-2002配制硅、铁、钠、钾、铜、镁、钙、铬、钒、锌、钛、锰、镓、锂、铍、硼各元素的标准溶液，其中硅、钾、钒、钛均为100µg/mL，铁、钠、铜、镁、钙、铬、锌、锰、镓、锂、铍、硼均为1000µg/mL。

4.7.2 国家标准物质样品溶液：硅、钾、钒、钛均为100µg/mL，铁、钠、铜、镁、钙、铬、锌、锰、镓、锂、铍、硼均为1000µg/mL。

4.8 混合标准溶液：移取铁 、钙标准溶液（4.7）各10.00mL，钠标准溶液（4.7）50.00mL，铜、镁、铬、锌、锰、镓、锂、铍、硼标准溶液（4.7）各5.00mL， 钒、钛标准溶液（4.7）各50.00mL，置于同一个250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入聚乙烯瓶中贮存。此溶液含铁、钙均为40µg/mL，含钠为200µg/mL，含铜、镁、铬、钒、锌、钛、锰、镓、锂、铍、硼均为20µg/mL。

5  仪器

5.1 电感耦合等离子体光谱仪(ICP-AES)：氩等离子体光源, 仪器条件参见附录Ａ。

5.2 干燥器：用新活性氧化铝做干燥剂。

5.3 微波消解仪：额定温度300℃，消解罐体积100ml。

5.4 聚四氟乙烯密封溶样器（高压釜）。

5.5 电子天平：感量为0.0001g。

5.6 烘箱：300 ℃±10℃.

6  试样

6.1 试样应通过0.125mm孔径筛网。

6.2 试样应在300 ℃±10℃烘箱中（5.6）烘2 h，置于干燥器（5.2）中冷却至室温。

7  分析步骤

7.1 试料

称取0.2g试样（6），精确至0.0001g。

7.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3 空白试验

随同试料做空白试验。

7.4 分析试液的制备

7.4.1 将试料（7.1）置于聚四氟乙烯消解罐中，加入12.0mL硫酸（4.2），于微波消解仪中在240℃消解至试样完全溶解，取出消解罐，冷却至室温，将溶液移入100mL玻璃容量瓶中，用水洗净消解罐，洗液并入容量瓶并稀释至刻度，混匀，以备ICP-AES测定。

7.4.2 将试料（7.1）置于聚四氟乙烯反应杯中，加入12.0mL硫酸（4.2），盖严。再将反应杯放入溶样器中加盖。置于烘箱中升温至240℃±2℃，保温6小时，取出，自然冷却至室温，取出反应杯，将溶液移入100mL容量瓶中，用水洗净反应杯，洗液并入容量瓶并稀释至刻度，混匀，以备ICP-AES测定。

7.5 标准系列溶液的配制

7.5.1 移取0.00mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL、8.00mL、10.00mL硅标准溶液（4.7）置于一组100ml容量瓶中，分别加入10.00ml铝基体溶液（4.6），用水稀释至刻度，混匀，置于聚乙烯瓶中贮存。

7.5.2 移取0.00mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL、8.00mL、10.00mL钾标准溶液（4.7）置于一组100ml容量瓶中，分别加入10.00ml铝基体溶液（4.6），用水稀释至刻度，混匀，置于聚乙烯瓶中贮存。

7.5.3 移取0.00mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL、8.00mL、10.00mL混合标准溶液（4.8）置于一组100ml容量瓶中，分别加入10.00ml铝基体溶液（4.6），用水稀释至刻度，混匀，置于聚乙烯瓶中贮存。

7.6 测定

在选定的仪器最佳工作条件下，测定标准系列溶液（7.5）和分析试液（7.4）。

8 测定结果的计算

将标准系列溶液的含量直接输入相应计算机软件系统，根据标准系列溶液和分析试液的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液中待测元素的浓度（µg/mL），并按公式（1）计算待测氧化物的质量分数：

按公式（1）计算出各待测元素的质量分数，计算结果保留一位小数，按GB/T 8170进行数值修约。

ω(MeO) =CMe⋅V⋅n×10−4m×100………………………………………(1)

式中：

ω(MeO) ——待测元素的质量分数，单位为微克每克（µg/ g）；

CMe——仪器计算的分析试液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

n——各氧化物与其单质换算系数（如果标准溶液以氧化物计，n =1）。

9 精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两次测试结果的测定值。在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 氧化物 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% | 氧化物 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅 | 0.0081 | 0.0017 | 三氧化二铬 | 0.0018 | 0.0001 |
|  | 0.071 | 0.0023 |  | 0.0122 | 0.0003 |
|  | 0.172 | 0.0028 |  | 0.0512 | 0.0003 |
| 三氧化二铁 | 0.0077 | 0.0003 | 五氧化二钒 | 0.0016 | 0.0001 |
|  | 0.057 | 0.0017 |  | 0.0122 | 0.0002 |
|  | 0.210 | 0.0023 |  | 0.0164 | 0.0002 |
| 氧化钠 | 0.26 | 0.021 | 氧化锌 | 0.0049 | 0.0003 |
|  | 0.92 | 0.043 |  | 0.013 | 0.0028 |
|  | 1.01 | 0.021 |  | 0.096 | 0.0023 |
| 氧化钾 | 0.0061 | 0.0004 | 二氧化钛 | 0.0034 | 0.0003 |
|  | 0.052 | 0.0023 |  | 0.0082 | 0.0005 |
|  | 0.099 | 0.0025 |  | 0.097 | 0.0023 |
| 氧化铜 | 0.0061 | 0.0001 | 氧化锰 | 0.0005 | 0.0003 |
|  | 0.009 | 0.0001 |  | 0.0008 | 0.0003 |
|  | 0.0495 | 0.0001 |  | 0.051 | 0.0023 |
| 氧化镁 | 0.016 | 0.0023 | 三氧化二镓 | 0.010 | 0.0023 |
|  | 0.058 | 0.0025 |  | 0.016 | 0.0023 |
|  | 0.098 | 0.0023 |  | 0.099 | 0.0028 |
| 氧化钙 | 0.034 | 0.0019 | 氧化锂 | 0.0065 | 0.0003 |
|  | 0.100 | 0.0025 |  | 0.041 | 0.0023 |
|  | 0.224 | 0.0023 |  | 0.200 | 0.0025 |
| 五氧化二硼 | 0.010 | 0.0023 | 氧化铍 | 0.0008 | 0.0001 |
|  | 0.060 | 0.0023 |  | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 0.217 | 0.0011 |  | 0.052 | 0.0008 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

9.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氧化物 | 质量分数/% | 允许差/% | 氧化物 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氧化硅 | 0.0050～0.010 0.010～0.030 0.030～0.060 0.060～0.100 0.100～0.150 0.150～0.300 | 0.0035 0.005 0.007 0.010 0.012 0.016 | 氧化铜 | 0.0003～0.100 | 0.00015 |
|  |  |  | 氧化镁 | 0.0003～0.100 | 0.003 |
|  |  |  | 三氧化二铬 | 0.0003～0.100 | 0.0005 |
|  |  |  | 五氧化二钒 | 0.0002～0.100 | 0.0008 |
|  |  |  | 氧化锌 | 0.0003～0.100 | 0.003 |
|  |  |  | 二氧化钛 | 0.0003～0.100 | 0.002 |
|  |  |  | 氧化锰 | 0.0003～0.100 | 0.005 |
|  |  |  | 氧化铍 | 0.0002～0.20 | 0.0008 |
| 三氧化铁 | 0.0030～0.015 0.015～0.030 0.030～0.060 0.060～0.100 0.100～0.300 | 0.004 0.005 0.006 0.010 0.015 | 氧化钙 | 0.005～0.010 0.010～0.030 0.030～0.060 0.060～0.100 0.100～0.300 | 0.003 0.060 0.010 0.015 0.030 |
| 氧化钠 | 0.0010～0.040 0.040～0.15 0.15～0.40 0.40～0.70 0.70～1.30 | 0.008 0.02 0.05 0.06 0.07 | 三氧化二镓 | 0.0003～0.005 0.005～0.030 0.030～0.060 0.060～0.100 | 0.001 0.002 0.003 0.005 |
| 氧化钾 | 0.0020～0.010 0.010～0.020 0.020～0.040 0.040～0.080 0.080～0.300 | 0.0018 0.004 0.007 0.010 0.015 | 三氧化二硼 | 0.002～0.010 0.010～0.10 0.10～0.30 | 0.002 0.004 0.007 |
|  |  |  | 氧化锂 | 0.0002～0.001 0.001～0.010 0.010～0.10 | 0.0002 0.004 0.006 0.03 |
|  |  |  |  | 0.10～0.20 |  |

10 质量控制

检验时，应对控制样品进行校核，或每半年用标样对分析标准有效性进行校核一次。当过程失效时应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

YS/T 630-201X

附录A

（资料性附录）

仪器工作条件

A.1 仪器的参考工作条件见表A.1。

表A.1

| 元素 | Si | Fe | Na | K | Cu | Mg | Ca | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析线/nm | 251.612 | 259.94 | 589.592 | 766.491 | 324.754 | 280.271 | 393.366 | 249.773 |
| 元素 | Cr | V | Zn | Ti | Mn | Ga | Li | Be |
| 分析线/nm | 267.716 | 292.464 | 213.856 | 334.941 | 257.610 | 294.364 | 670.784 | 313.042 |