ICS 29.045

H82

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

多晶硅用硅粉

silicon power for polycrystalline

预审稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 724—2009《硅粉》。本标准与YS/T 724-2009相比，主要有以下变动：

——增加了GB/T 1480、 GB/T 6284、GB/T 14849.5、GB/T 14849.6、YS/T 1062、SEMI PV64-0715 引用标准；

——修改了硅粉规格的表示方式，增加了规格种类；

——增加了硅粉碳含量、水分、酸不溶物的要求；

——修改了铁、铝、钙杂质含量要求；

——删除了硅粉对硅含量及总杂质含量的要求；

——修改了硅粉粒度的要求；

——修改了硅粉检验结果判定的规则；

——删除了对组批批重的要求；

——增加了附录A 硅粉酸不溶物的测定方法；

——增加了附录B 硅粉取样方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：洛阳中硅高科技有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、多晶硅制备技术国家工程实验室、

本标准主要起草人：严大洲、毋克力、万烨、付雷、楚东旭、张园园

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 724-2009。

多晶硅用硅粉

范围

本标准规定了多晶硅生产用硅粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于多晶硅生产用硅粉。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480     金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 6284     化工产品中水分测定的通用方法　干燥减量法

GB/T 14849.1  工业硅化学分析方法 铁含量的测定

GB/T 14849.2  工业硅化学分析方法 铝含量的测定

GB/T 14849.3  工业硅化学分析方法 钙含量的测定

GB/T 14849.4  工业硅化学分析方法 杂质元素测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 14849.5  工业硅化学分析方法 元素含量的测定 X射线荧光光谱法

GB/T 14849.6  工业硅化学分析方法 碳含量的测定 红外吸收法

GB/T 22555    散料验收抽样检验程序和抽样方案

YS/T 1062     化工产品中水分测定的通用方法　干燥减量法

SEMI PV64-0715 电感耦合等离子体光谱法测量光伏多晶硅用工业硅粉中B, P, Fe, Al, Ca的含量

（Test Method for Determining B, P, Fe, Al, Ca Contents in Silicon Powder for PV Applications by Inductively-Coupled-Plasma Optical Emission Spectrometry）

要求

规格及化学成分

硅粉的规格及化学成分应符合表1的规定。如有特殊要求，可由供需双方协商确定。

| 名称 | 规格 | 化学成分（质量分数）/ % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Fe | Al | Ca | B | P | C | 水分 | 酸不溶物 |
| 硅粉 | 1101 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.10 | 0.10 | 1.00 |
|  | 2202 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 3303 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 411 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.003 | 0.005 |  |  |  |
|  | 4103 | 0.4 | 0.1 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 42065 | 0.4 | 0.2 | 0.065 |  |  |  |  |  |
|  | 421 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4305 | 0.4 | 0.3 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 521 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 532 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 553 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |

硅粉规格及化学成分

粒度

硅粉粒度一般为150 μm～600 μm（30目～100目）之间。对于粒度小于150 μm、大于600 μm的超范围硅粉总和应不超过20%，如供需双方有特殊要求可另行商定。

外观

硅粉应目测无异物。

试验方法

硅粉中硼、磷、铁、铝、钙的测定按GB/T 14849.1～GB/T 14849.5或SEMI PV64-0715规定的方法进行，仲裁检验以SEMI PV64-0715规定的方法为准。

碳含量的检测按GB/T 14849.6或YS/T 1062 规定的方法进行，仲裁检验以GB/T 14849.6规定的方法为准。

水分测定按GB/T 6284 规定的方法进行。

酸不溶物测定按附录A规定的方法进行。

粒度的测定按GB/T 1480规定的方法进行。

外观的检验采用目测法。

检验规则

检查和验收

供方应对产品进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决，必要时请第三方进行仲裁，仲裁结果为最终结果。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一规格和粒度范围的硅粉组成。

检验项目

每批硅粉应对铁、铝、钙、硼、磷含量及粒度、外观进行检验。碳含量、水分、酸不溶物的检验由供需双方协商，并在合同中注明。

取样与制样

根据包装运输形式的不同，袋装硅粉取样可参照本标准附录B进行，罐装取样可参照GB/T 22555-2010中附录A.2进行，或由供需双方协商确定。

仲裁检验样品依据5.4.1抽取后混合，用四分法缩分，缩分后的试样不少于200 g，混匀后分成两等份，一份作分析样，一份作保留样。

检验结果的判定

铁、铝、钙、硼、磷含量及粒度、外观的检验结果有一项不合格时，判该批产品不合格。

碳含量、水分、酸不溶物的检验结果不合格时，其判定由供需双方协商。

包装、标志、运输、贮存及质量证明书

包装

硅粉应用内衬塑料袋的铁桶、铝桶、木箱或塑料编织袋包装，每件净重可为50 kg、100 kg、500 kg，1000 kg，如需其他形式包装时，可由供需双方另行商定。

标志

包装袋（桶、箱）外应标有“小心轻放”及“防潮、防雨”字样或标志，每件（袋、桶、箱）应标明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品商标；

d）产品批号；

e）产品净重。

运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤。

贮存

产品应贮存在清洁、干燥环境中。

质量说明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品批号；

d）产品净重和件数；

e) 各项检验结果及检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）状态；

c）规格；

d）数量；

e) 本标准编号；

f) 其他。

（规范性附录）
硅粉中酸不溶物的测定

方法提要

将硅粉试样用氢氟酸、硝酸冒烟除去硅、氟等，残渣用盐酸溶解，过滤，将酸不溶物烘干，称重，计算百分比含量。

试剂与材料

氢氟酸：ρ=1.14 g/mL，优级纯。

硝酸溶液：1+1（体积比），优级纯。

盐酸溶液：1+1（体积比），优级纯。

硝酸银溶液：17 g/L，优级纯。

仪器与设备

分析天平：精度0.1 mg。

无油真空泵。

玻璃砂芯坩埚：孔径5 μm～15 μm。

电热恒温干燥箱：温度在105℃±2℃可控。

电加热板：温度在135℃±5℃可控。

分析步骤

称取硅粉试样约1g，精确至0.0001 g。

将试样（A4.1）置于铂坩埚中，加少量水润湿，加入10 mL 氢氟酸（A.2.1），分次滴加共计5 mL～10 mL硝酸（A2.2.2）溶解（沿壁慢慢滴加）。待大部分试样溶解后，盖上盖子于电热板上（130℃～140℃）加热回流至溶解完全，之后去掉盖子蒸发至湿盐状，取下稍冷，加入1 mL氢氟酸（A.2.1）再次挥硅。

待埚内物完全蒸干后加入5 mL盐酸（A.2.3）使盐类溶解，趁热倒入预先在105℃±2℃干燥至质量恒定的玻璃砂芯坩埚中进行抽滤，用热水洗涤砂芯坩埚至滤液无氯离子，用硝酸银（A.2.4）溶液检验。置于电热恒温干燥箱中，于105℃±2℃干燥，干燥后移入干燥器中，冷却至室温，称其质量。反复烘干，冷却、称量，直至两次的质量差不大于0.0003 g为恒重。

使用完毕的玻璃砂芯坩埚用热的盐酸（A.2.3）浸泡15 min～30 min，再用热的盐酸（A.2.3）抽滤洗涤三次，用纯水反复抽滤清洗干净后，置于电热恒温干燥箱中，于105℃±2℃干燥至质量恒定，于干燥器中冷却至室温，取出称重并恒重。

分析结果计算

酸不溶物含量以质量分数计，数值以%表示，按式A.1计算：

………………………………（A.1）

式中：

—砂芯坩埚和酸不溶物质量，单位为克（g）；

—砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

—试样的质量，单位为克（g）。

计算结果保留三位有效数字，

精密度

重复性

在重复条件下获得两个独立结果的测定值，这两个测定结果在表A.1给出的平均值范围内，这两个结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限按表A.1数据采用线性内插法求得。

| 重复性限酸不溶物含量/% | 0.60 | 1.60 | 2.50 | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 重复性限r为2.8×Sr，Sr为重复性标准差 |

再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限的概率不超过5%，再现性限数据（R）按表A.2数据采用线性内插法获得。

再现性限

| 酸不溶物含量/% | ≤1.60 | ＞1.60 |
| --- | --- | --- |
| 再现性限R/% | 0.60 | 0.80 |
| 在现性限R为2.8×SR，SR为再现性标准差 |

（资料性附录）
硅粉取样方法

采样条件：

采样必备装置：硅粉采样器、样品袋、叉车（必要时）。

人员通讯装置：防爆对讲机。

采样必备环境条件：防雨雪。

其他条件：抽样过程应在供方等的监护下进行。

采样准备（制定抽样方案）：

确定抽样总体：将同一验收批视为一个抽样总体，总体大小以独立包装件数计。

确定样本大小：确定检验水平及接受质量限，根据GB/T 2828.1-2008表1 ，确定样本量n。对于外购使用硅粉，一般规定一般检验水平II级的正常检验一次抽样方案。其他情况由供需双方商定。

确定抽样方法：

- 若抽样总体同层堆放，则随机选取n袋；若抽样总体分t层堆放，则每层随机抽取n/t个样本。

- 对于每个样本，分别在距顶10cm、距底10cm及中间位置三个平面取样，每个样本的取样点可随机均衡采用以下方案。

- 所取的样品混合均匀，作为1个分析样品。

采样实施：

采样人员按时携带硅粉采样器到达采样现场；

记录抽取样品批次信息，使用硅粉采样器按B2.3条款进行采样。

硅粉取样器插入前，确保取样口处于关闭状态。

取样器插至规定深度时，转动内柄，使硅粉进入取样器内。

再次转动内柄，使取样口处于关闭状态，拔出取样器。

将所取样品从取样器出口倒入样品袋。

单个样品采样总量不少于400 g。

下层样品不容易抽取时可借用叉车抬取。