ICS 29.045

H82

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

多晶硅用硅粉

silicon power for polycrystalline

预审稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 724—2009《硅粉》。本标准与YS/T 724-2009相比，主要有以下变动：

——增加了GB/T 1480、 GB/T 6284、GB/T 14849.5、GB/T 14849.6、YS/T 1062、SEMI PV64-0715 引用标准；

——修改了硅粉规格的表示方式，增加了规格种类；

——增加了硅粉碳含量、水分、酸不溶物的要求；

——修改了铁、铝、钙杂质含量要求；

——删除了硅粉对硅含量及总杂质含量的要求；

——修改了硅粉粒度的要求；

——修改了硅粉检验结果判定的规则；

——删除了对组批批重的要求；

——增加了附录A 硅粉酸不溶物的测定方法；

——增加了附录B 硅粉取样方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：洛阳中硅高科技有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、多晶硅制备技术国家工程实验室、

本标准主要起草人：严大洲、毋克力、万烨、付雷、楚东旭、张园园

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 724-2009。

多晶硅用硅粉

- 范围

- 本标准规定了多晶硅生产用硅粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

- 本标准适用于多晶硅生产用硅粉。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480     金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 6284     化工产品中水分测定的通用方法　干燥减量法

GB/T 14849.1  工业硅化学分析方法 铁含量的测定

GB/T 14849.2  工业硅化学分析方法 铝含量的测定

GB/T 14849.3  工业硅化学分析方法 钙含量的测定

GB/T 14849.4  工业硅化学分析方法 杂质元素测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 14849.5  工业硅化学分析方法 元素含量的测定 X射线荧光光谱法

GB/T 14849.6  工业硅化学分析方法 碳含量的测定 红外吸收法

GB/T 22555    散料验收抽样检验程序和抽样方案

YS/T 1062     化工产品中水分测定的通用方法　干燥减量法

SEMI PV64-0715 电感耦合等离子体光谱法测量光伏多晶硅用工业硅粉中B, P, Fe, Al, Ca的含量

（Test Method for Determining B, P, Fe, Al, Ca Contents in Silicon Powder for PV Applications by Inductively-Coupled-Plasma Optical Emission Spectrometry）

- 要求

  - 规格及化学成分

硅粉的规格及化学成分应符合表1的规定。如有特殊要求，可由供需双方协商确定。

| 硅粉规格及化学成分 名称 | 规格 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fe | Al | Ca | B | P | C | 水分 | 酸不溶物 |
| 硅粉 | 1101 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.10 | 0.10 | 1.00 |
|  | 2202 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 3303 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 411 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.003 | 0.005 |  |  |  |
|  | 4103 | 0.4 | 0.1 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 42065 | 0.4 | 0.2 | 0.065 |  |  |  |  |  |
|  | 421 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4305 | 0.4 | 0.3 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 521 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 532 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 553 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |

  - 粒度

硅粉粒度一般为150 μm～600 μm（30目～100目）之间。对于粒度小于150 μm、大于600 μm的超范围硅粉总和应不超过20%，如供需双方有特殊要求可另行商定。

  - 外观

硅粉应目测无异物。

- 试验方法

  - 硅粉中硼、磷、铁、铝、钙的测定按GB/T 14849.1～GB/T 14849.5或SEMI PV64-0715规定的方法进行，仲裁检验以SEMI PV64-0715规定的方法为准。

  - 碳含量的检测按GB/T 14849.6或YS/T 1062 规定的方法进行，仲裁检验以GB/T 14849.6规定的方法为准。

  - 水分测定按GB/T 6284 规定的方法进行。

  - 酸不溶物测定按附录A规定的方法进行。

  - 粒度的测定按GB/T 1480规定的方法进行。

  - 外观的检验采用目测法。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 供方应对产品进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决，必要时请第三方进行仲裁，仲裁结果为最终结果。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一规格和粒度范围的硅粉组成。

  - 检验项目

每批硅粉应对铁、铝、钙、硼、磷含量及粒度、外观进行检验。碳含量、水分、酸不溶物的检验由供需双方协商，并在合同中注明。

  - 取样与制样

    - 根据包装运输形式的不同，袋装硅粉取样可参照本标准附录B进行，罐装取样可参照GB/T 22555-2010中附录A.2进行，或由供需双方协商确定。

    - 仲裁检验样品依据5.4.1抽取后混合，用四分法缩分，缩分后的试样不少于200 g，混匀后分成两等份，一份作分析样，一份作保留样。

  - 检验结果的判定

    - 铁、铝、钙、硼、磷含量及粒度、外观的检验结果有一项不合格时，判该批产品不合格。

    - 碳含量、水分、酸不溶物的检验结果不合格时，其判定由供需双方协商。

- 包装、标志、运输、贮存及质量证明书

  - 包装

- 硅粉应用内衬塑料袋的铁桶、铝桶、木箱或塑料编织袋包装，每件净重可为50 kg、100 kg、500 kg，1000 kg，如需其他形式包装时，可由供需双方另行商定。

  - 标志

- 包装袋（桶、箱）外应标有“小心轻放”及“防潮、防雨”字样或标志，每件（袋、桶、箱）应标明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品商标；

d）产品批号；

e）产品净重。

  - 运输

- 产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤。

  - 贮存

- 产品应贮存在清洁、干燥环境中。

  - 质量说明书

- 每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品批号；

d）产品净重和件数；

e) 各项检验结果及检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）状态；

c）规格；

d）数量；

e) 本标准编号；

f) 其他。

- （规范性附录）
硅粉中酸不溶物的测定

  - 方法提要

- 将硅粉试样用氢氟酸、硝酸冒烟除去硅、氟等，残渣用盐酸溶解，过滤，将酸不溶物烘干，称重，计算百分比含量。

  - 试剂与材料

    - 氢氟酸：ρ=1.14 g/mL，优级纯。

    - 硝酸溶液：1+1（体积比），优级纯。

    - 盐酸溶液：1+1（体积比），优级纯。

    - 硝酸银溶液：17 g/L，优级纯。

  - 仪器与设备

    - 分析天平：精度0.1 mg。

    - 无油真空泵。

    - 玻璃砂芯坩埚：孔径5 μm～15 μm。

    - 电热恒温干燥箱：温度在105℃±2℃可控。

    - 电加热板：温度在135℃±5℃可控。

  - 分析步骤

    - 称取硅粉试样约1g，精确至0.0001 g。

    - 将试样（A4.1）置于铂坩埚中，加少量水润湿，加入10 mL 氢氟酸（A.2.1），分次滴加共计5 mL～10 mL硝酸（A2.2.2）溶解（沿壁慢慢滴加）。待大部分试样溶解后，盖上盖子于电热板上（130℃～140℃）加热回流至溶解完全，之后去掉盖子蒸发至湿盐状，取下稍冷，加入1 mL氢氟酸（A.2.1）再次挥硅。

    - 待埚内物完全蒸干后加入5 mL盐酸（A.2.3）使盐类溶解，趁热倒入预先在105℃±2℃干燥至质量恒定的玻璃砂芯坩埚中进行抽滤，用热水洗涤砂芯坩埚至滤液无氯离子，用硝酸银（A.2.4）溶液检验。置于电热恒温干燥箱中，于105℃±2℃干燥，干燥后移入干燥器中，冷却至室温，称其质量。反复烘干，冷却、称量，直至两次的质量差不大于0.0003 g为恒重。

    - 使用完毕的玻璃砂芯坩埚用热的盐酸（A.2.3）浸泡15 min～30 min，再用热的盐酸（A.2.3）抽滤洗涤三次，用纯水反复抽滤清洗干净后，置于电热恒温干燥箱中，于105℃±2℃干燥至质量恒定，于干燥器中冷却至室温，取出称重并恒重。

  - 分析结果计算

酸不溶物含量以质量分数w计，数值以%表示，按式A.1计算：

w=m1−m2m×100………………………………（A.1）

式中：

m1—砂芯坩埚和酸不溶物质量，单位为克（g）；

m2—砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m —试样的质量，单位为克（g）。

计算结果保留三位有效数字，

  - 精密度

    - 重复性

在重复条件下获得两个独立结果的测定值，这两个测定结果在表A.1给出的平均值范围内，这两个结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限按表A.1数据采用线性内插法求得。

| - 重复性限酸不溶物含量/% | - 0.60 | - 1.60 | - 2.50 | - 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| - 重复性限r为2.8×Sr，Sr为重复性标准差 |  |  |  |  |

    - 再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限的概率不超过5%，再现性限数据（R）按表A.2数据采用线性内插法获得。

  - 再现性限

| 酸不溶物含量/% | ≤1.60 | ＞1.60 |
| --- | --- | --- |
| 再现性限R/% | 0.60 | 0.80 |
| - 在现性限R为2.8×SR，SR为再现性标准差 |  |  |

- （资料性附录）
硅粉取样方法

  - 采样条件：

    - 采样必备装置：硅粉采样器、样品袋、叉车（必要时）。

    - 人员通讯装置：防爆对讲机。

    - 采样必备环境条件：防雨雪。

    - 其他条件：抽样过程应在供方等的监护下进行。

  - 采样准备（制定抽样方案）：

    - 确定抽样总体：将同一验收批视为一个抽样总体，总体大小以独立包装件数计。

    - 确定样本大小：确定检验水平及接受质量限，根据GB/T 2828.1-2008表1 ，确定样本量n。对于外购使用硅粉，一般规定一般检验水平II级的正常检验一次抽样方案。其他情况由供需双方商定。

    - 确定抽样方法：

- 若抽样总体同层堆放，则随机选取n袋；若抽样总体分t层堆放，则每层随机抽取n/t个样本。

- 对于每个样本，分别在距顶10cm、距底10cm及中间位置三个平面取样，每个样本的取样点可随机均衡采用以下方案。

- 所取的样品混合均匀，作为1个分析样品。

  - 采样实施：

    - 采样人员按时携带硅粉采样器到达采样现场；

    - 记录抽取样品批次信息，使用硅粉采样器按B2.3条款进行采样。

    - 硅粉取样器插入前，确保取样口处于关闭状态。

    - 取样器插至规定深度时，转动内柄，使硅粉进入取样器内。

    - 再次转动内柄，使取样口处于关闭状态，拔出取样器。

    - 将所取样品从取样器出口倒入样品袋。

    - 单个样品采样总量不少于400 g。

- 下层样品不容易抽取时可借用叉车抬取。