ICS 77.150.10

H 61

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

锂离子电池用铝及铝合金箔

Aluminium and aluminium alloy foil for Lithium ion batteries

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：XXXXXXXX、XXXXXXXXXX。

本标准参加起草单位：XXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人：XXXXXXXXXX。

锂离子电池用铝及铝合金箔

范围

本标准规定了锂离子电池用铝及铝合金箔的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于锂离子电池集流体用铝及铝合金箔（以下简称铝箔）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品  包装、标志、运输、贮存

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975（所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

GB/T 22638.1  铝箔试验方法 第1部分：厚度的测定

GB/T 22638.4  铝箔试验方法 第4部分：表面润湿张力的检测

要求

产品分类

牌号、状态、尺寸规格

铝箔的牌号、状态及尺寸规格见表1。需方需要其他牌号、状态、尺寸规格时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

牌号、状态、尺寸规格

| 牌号 | 状态 | 尺寸规格 mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 管芯内径 | 卷外径 |
| 1090、1085、1070、1060、1145、1235、1230、1100 | H18 | 0.010～0.025 | ≤1600 | 76.2 152.4、 | 供需双方协商 |
| 3003 |  |  |  |  |  |
| 8011 |  |  |  |  |  |

标记及示例

铝箔的标记按照产品名称、标准编号、牌号、状态、尺寸规格的顺序表示。标记示例如下：

1235牌号、H18状态、厚度为0.015 mm、宽度为476.0 mm的铝箔卷，标记为：

铝箔 GB/T XXXX-1235H18-0.015×476.0

化学成分

铝箔的化学成分应符合GB/T 3190 的规定。

尺寸偏差

厚度和面密度

厚度

铝箔的厚度偏差应符合表2的规定，需方对厚度偏差有特殊要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

厚度偏差                                单位为毫米

| 厚度（T） | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.010～0.025 | ±4% T |

面密度

需方对铝箔的面密度有要求时，面密度偏差宜符合表3的规定。需要高精级时，应在订货单（或合同）中注明，未注明时按普通级供货。

面密度偏差

| 厚度 mm | 面密度允许偏差 g/m2 |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 0.010～0.012 | ±1.0 | ±1.4 |
| ＞0.012～0.016 | ±1.2 | ±1.6 |
| ＞0.016～0.020 | ±1.4 | ±1.8 |
| ＞0.020～0.025 | ±1.5 | ±2.0 |

宽度

铝箔的宽度偏差应符合表4的规定。需要高精级时，应在订货单（或合同）中注明，未注明时按普通级供货。

宽度偏差                                单位为毫米

| 宽度允许偏差 |
| --- |
| 高精级 | 普通级 |
| ±0.5 | ±1.0 |

塔形、错层

铝箔卷端面错层不大于1mm，塔形不大于2mm。

表面润湿张力

铝箔表面润湿张力应不小于30达因。

接头

除有特殊约定外，铝箔不允许有接头。

管芯

管芯材质、长度、长度偏差由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中具体注明。管芯的内、外壁应洁净、光滑、无污物，其任一端不准许凹入铝箔卷。

室温拉伸力学性能

铝箔的室温纵向拉伸力学性能应符合表5的规定。表中未列牌号、状态、尺寸规格铝箔的室温拉伸力学性能，由供需双方协商确定并在订货单（或合同）中具体注明或以实测值交货。

室温拉伸力学性能

| 牌号 | 状态 | 厚度 mm | 室温拉伸试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A100mm % |
| 1090 1085 | H18 | >0.015～0.025 | ≥150 | ≥1.5 |
|  | H19 |  | ≥170 | ≥1.5 |
| 1070 1060 | H18 | >0.012～0.016 | ≥150 | ≥1.5 |
|  | H19 |  | ≥170 | ≥2.0 |
| 1145 1235 | H18 | 0.010～0.025 | ≥150 | ≥1.5 |
|  | H19 | 0.010～0.025 | ≥180 | ≥1.5 |
| 1230 | H18 | 0.010～0.012 | ≥165 | ≥1.0 |
|  |  | >0.012～0.016 | ≥165 | ≥2.0 |
|  | H19 | 0.010～0.012 | ≥200 | ≥1.0 |
|  |  | >0.012～0.016 | ≥200 | ≥2.0 |
| 1100 | H18 | 0.010～0.015 | ≥170 | ≥1.5 |
|  | H19 |  | ≥200 | ≥1.5 |
| 3003 | H18 | 0.010～0.015 | ≥200 | ≥1.5 |
|  | H19 |  | ≥240 | ≥2.0 |
| 8011 | H18 | 0.010～0.015 | ≥170 | ≥1.5 |
|  | H19 |  | ≥190 | ≥1.5 |

外观质量

根据内、外表面的光亮程度，铝箔划分为单面光铝箔和双面光铝箔。需方对表面的光亮程度有要求时，应在订货单（或合同）中注明，未注明时由供方自行确定。

铝箔表面应平整、洁净，不允许有划伤、孔洞、腐蚀、非金属压入等影响使用的缺陷。

铝箔应缠紧，不允许有严重的起棱、起鼓、压陷或碰伤等缺陷。

铝箔端面允许有不影响使用的轻微铝粉，用户对端面质量有其他要求时，由供需双方协商并在订货单（或合同）中注明。

试验方法

化学成分

铝箔的化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析应采用GB/T 20975规定的方法进行。

尺寸偏差

尺寸修约

尺寸测量值不准许修约，极限数值的判定方法应符合GB/T 8170的规定。

厚度和面密度

厚度和面密度按GB/T 22638.1规定的方法测量。

宽度

宽度用相应精度的工具测量。

错层、塔形

用能保证精度的量具测量。

表面润湿张力

表面润湿张力按GB/T 22638.4规定的方法进行检测。

接头

目视检查。

管芯

管芯尺寸偏差用能保证精度的量具测量，管芯材质由供方保证，其他项目目视检查。

室温拉伸力学性能

室温拉伸力学性能试验按GB/T 16865 规定的方法进行。

外观质量

目视检查外观质量。仲裁时应在自然散射光下进行。

检验规则

检查与验收

铝箔应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货单、合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本部分的规定进行复验。复验结果与本部分及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

组批

铝箔应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、尺寸规格的产品组成。

计重

产品应检斤计重。

检验项目

每批铝箔均应进行化学成分（Pb、Cd、Hg、Cr6＋除外）、尺寸偏差、表面润湿张力、接头、管芯、室温拉伸力学性能、外观质量的检验。供方应对Pb、Cd、Hg、Cr6＋元素进行监控分析，每年至少检测一次，确保上述元素符合标准要求。

取样

产品取样应符合表6规定。

产品取样

| 检验项目 | 取 样 规 定 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 逐卷检查，受检铝箔打开1 m～3 m进行检测。 | 3.3 | 4.2 |
| 表面润湿张力 | 随机抽取2 %的卷（不少于2卷）铝箔，打开1 m～3 m进行检测。 | 3.4 | 4.3 |
| 接头 | 逐卷检查。 | 3.5 | 4.4 |
| 管芯 | 逐根检查。 | 3.6 | 4.5 |
| 室温拉伸力学性能 | 每批抽取2 %的卷（不少于2卷），每卷切取3个纵向试样。 | 3.7 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐卷检验。 | 3.8 | 4.7 |

检验结果的判定

任一试样的化学成分不合格时，产品能区分熔次时，则判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次时，则判该批产品不合格。

任一产品的尺寸偏差不合格时，判该件产品不合格。

任一试样的表面润湿张力不合格时，应从该批产品（不包括该不合格试样代表的那件产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格， 则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格。经供需双方商定允许供方逐件检验，合格者交货。

任一产品的接头不合格时，判该件产品不合格。

任一产品的管芯凹入铝箔卷时，判该件产品不合格。

任一试样的室温拉伸力学性能不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的那件产品）中（或该不合格试样代表的那件产品上）另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格， 则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格。经供需双方商定允许供方逐件检验，合格者交货。

任一产品的外观质量不合格时，判该件产品不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

标志

在检验合格的每卷产品上应做标记（或贴标签），标记内容如下：

产品名称；

牌号、状态；

尺寸规格；

批号（或卷号）；

净重；

供方技术监督部门的检印或质检员签字（或印章）。

包装箱标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

包装、运输、贮存

产品包装、运输、贮存的要求按GB/T 3199的规定。

质量证明书

每批铝箔应附有产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、状态

- 尺寸规格；

- 净重；

- 批号（或卷号）；

- 各项分析项目的检验结果；

- 本标准编号；

- 供方技术监督部门的印记；

- 包装日期（或出厂日期）。

订货单（或合同）内容

订购本部分所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号、状态；

d) 尺寸规格；

e) 重量；

f) 管芯材质及规格；

g) 本标准要求的“应在订货单（或合同）中注明”的事项；

h) 本标准编号；

i) 增加本标准以外内容时的协商结果。

_________________________________