ICS 77.040.01

H 20

中华人民共和国国家标准

GB/T 22638.4—201X

代替GB/T 22638.4-2008

铝箔试验方法                        第4部分：表面润湿张力的测定

Test methods for aluminium and aluminium alloy foils                          part 4：Determination of surface wetting tension

(送审稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

- 前  言

GB/T 22638《铝箔试验方法》分为10个部分：

——第1部分： 厚度的测定；

——第2部分： 针孔的检测；

——第3部分： 粘附性的检测；

——第4部分： 表面润湿张力的测定；

——第5部分： 润湿性的检测；

——第6部分： 直流电阻的测定；

——第7部分： 热封强度的测定；

——第8部分： 立方织构含量的测定；

——第9部分： 亲水性的检测；

——第10部分：涂层表面密度的测定。

本部分为GB/T 22638 的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 22638.4-2008《铝箔试验方法  第4部分：表面润湿张力的测定》，与GB/T 22638.4-2008相比，主要技术变化如下：

——将标准名称修改为“铝箔试验方法  第4部分：表面润湿张力的检测”；

- 增加了“达因笔法”表面润湿张力检测方法；

- 增加了“若直接在箔卷上进行表面润湿张力检测，应防止试液污染箔卷端面”的要求；

- 增加了“不允许在箔面同一区域进行重复检测”的要求。

- 本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：厦门厦顺铝箔有限公司。

本部分参加起草单位：。

本部分主要起草人：。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 22638.4-2008。

铝箔试验方法                                             第4部分：表面润湿张力的测定

  - 范围

本部分规定了铝箔表面润湿张力的测定方法。

本部分适用于铝箔表面润湿张力的测定。

本部分规定的擦拭法为铝箔表面润湿张力测定的仲裁方法。

  - 方法原理

本方法利用不同液体在一固定材料表面润湿性不同的原理，用不同配比的试液检测铝箔表面，以测定铝箔表面的润湿张力。

  - 试剂和材料

- 3.1  甲酰胺，分析纯。

- 3.2  乙二醇乙醚，分析纯。

- 3.3  蒸馏水。

- 3.4  镊子。

- 3.5  脱脂棉。

- 3.6  试液：取甲酰胺（3.1）、乙二醇乙醚（3.2）和蒸馏水（3.3），按表1配置相应的试液。

- 表1 试液

| 试液序号 | 试液组分 |
| --- | --- |
| 1 | 乙二醇乙醚 |
| 2 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（2.5+97.5） |
| 3 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（10.5+89.5） |
| 4 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（19.0+81.0） |
| 5 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（26.5+73.5） |
| 6 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（35.0+65.0） |
| 7 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（42.5+57.5） |
| 8 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（48.5+51.5） |
| 9 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（54.0+46.0） |
| 10 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（59.0+41.0） |
| 11 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（63.5+36.5） |
| 12 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（67.5+32.5） |
| 13 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（71.5+28.5） |
| 14 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（74.7+25.3） |
| 15 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（78.0+22.0） |
| 16 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（80.3+19.7） |
| 17 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（83.0+17.0） |
| 18 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（87.0+13.0） |
| 19 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（90.7+9.3） |
| 20 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（93.7+6.3） |
| 21 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（96.5+3.5） |
| 22 | 甲酰胺—乙二醇乙醚混合溶液（99.0+1.0） |
| 23 | 甲酰胺 |
| 24 | 甲酰胺溶液(95.0+5.0) |
| 25 | 甲酰胺溶液(80.0+20.0) |
| 26 | 甲酰胺溶液(70.0+30.0) |
| 27 | 甲酰胺溶液(64.0+36.0) |
| 28 | 甲酰胺溶液(50.0+50.0) |
| 29 | 甲酰胺溶液(45.0+55.0) |
| 30 | 甲酰胺溶液(30.0+70.0) |
| 31 | 甲酰胺溶液(20.0+80.0) |
| 32 | 甲酰胺溶液(10.0+90.0) |
| 33 | 蒸馏水 |

  - 试验条件

4.1 室温：23℃±2℃。

4.2 相对湿度：50%±5%。

  - 取样

- 检测前去除箔卷外层至少1mm层厚。

  - 擦拭法

6.1 用镊子夹取脱脂棉球蘸取预先备好的试液（3.6）在铝箔表面沿宽度方向擦试，如图1所示。试样表面被脱脂棉擦拭的面积不小于600mm2，观察试液在铝箔表面的破裂情况。

图1 擦拭法示意图

6.2 若直接在箔卷上进行表面润湿张力检测，应防止试液污染箔卷端面。

6.3 不允许在箔面同一区域进行重复检测。

6.4若试液在2s内不破裂成小液滴，应选择下一序号的试液重新检测，直到试液在2s内破裂成小液滴为止，其前一序号的试液对应的表面润湿张力即定为被检测铝箔的表面润湿张力值（见表2）。如最初选用的试液在2s内破裂，应选择前一序号的试液重新检测，直至试液保持2s内不破裂为止，则此试液对应的表面润湿张力即定为被检测铝箔的表面润湿张力值（见表2）。

表2 表面润湿性张力

| 试液序号 | 表面润湿张力 ×10-3N/m |
| --- | --- |
| 1 | 30 |
| 2 | 31 |
| 3 | 32 |
| 4 | 33 |
| 5 | 34 |
| 6 | 35 |
| 7 | 36 |
| 8 | 37 |
| 9 | 38 |
| 10 | 39 |
| 11 | 40 |
| 12 | 41 |
| 13 | 42 |
| 14 | 43 |
| 15 | 44 |
| 16 | 45 |
| 17 | 46 |
| 18 | 48 |
| 19 | 50 |
| 20 | 52 |
| 21 | 54 |
| 22 | 56 |
| 23 | 58 |
| 24 | 59 |
| 25 | 60 |
| 26 | 61 |
| 27 | 62 |
| 28 | 63 |
| 29 | 64 |
| 30 | 66 |
| 31 | 67 |
| 32 | 70 |
| 33 | 73 |

  - 达因笔法

7.1 用达因笔在铝箔表面划一条长度约100mm的墨条，观察墨条在铝箔表面的收缩情况。

7.2 若墨条在2s后收缩且有小墨滴出现，应选择上一序号的达因笔重新检测，直到达因笔所划墨条在2s后不收缩且没有小墨滴出现为止，该达因笔所对应的数值即为被检测铝箔的表面润湿张力值。如最初选用的达因笔所划墨条在2s后不收缩，应选择后一序号的达因笔重新检测，直至达因笔所划墨条在2s后收缩且有小墨滴出现为止，其前一序号达因笔对应的数值即定为被检测铝箔的表面润湿张力值。

  - 试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

- 本部分编号；

- 试验方法（擦拭法、达因笔法）；

- 尺寸规格；

- 牌号；

- 生产批号；

- 试验结果(表面润湿张力)；

- 试验日期；

- 试验者盖章；

- 可能影响试验结果的其他因素。