YS

DAITI

前      言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：成都易态科技有限公司。

本标准主要起草人：

钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件

1  范围

本标准规定了粉末冶金法生产的钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件（以下简称过滤元件）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于液固的过滤与分离。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11336    直线度误差检测

YB/T 5320     金属材料定量相分析 X射线衍射K值法

GB/T 5249     可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定

GB/T 5250     可渗透烧结金属材料  流体渗透性测定

GB/T 6804     烧结金属套  径向压溃强度的测定

GB/T 7963     烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样

GB/T 7964     烧结金属材料（不包括硬质合金） 室温拉伸试验

GB/T 191      包装储运图示标志

3  术语和定义

GB/T 5249和GB/T 5250中对最大孔径、平均孔径和相对渗透系数的定义适用于本标准。

4要求

4.1 产品分类

4.1.1过滤元件按结构分为单管或套管，见图1和图2；过滤元件按平均孔径分为7种型号，见表1。

图1 单管过滤元件图

图2 套管过滤元件图

表1 过滤元件型号

| 型号 | TAG02 | TAG04 | TAG07 | TAG10 | TAG15 | TAG20 | TAG30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：牌号中TA代表钛铝金属间化合物烧结多孔材料，G代表过滤，数字代表平均孔径。 |

4.1.2标记示例

示例1：

平均孔径4μm-7μm，公称直径75mm，公称长度500mm，壁厚3.0mm的单管（终端）过滤元件标记为：TAG07Φ75×500×3.

示例2：

平均孔径1μm-2μm，公称直径75mm，公称长度1050mm，壁厚3.0mm，流道间隙4.5mm的套管（错流）过滤元件标记为：TAG02Φ75×1050×3×4.5.

4.2 尺寸及允许偏差

4.2.1 单管过滤元件尺寸及允许偏差见表2，套管过滤元件尺寸及允许偏差见表3。

4.2.2 单管和套管过滤元件直线度均应≤2mm/m。

表2单管过滤元件尺寸及允许偏差              单位为毫米

| 直径D | 长度L | 壁厚δ |
| --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |
| 60 | ±1 | 300 | ±2 | 3 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 300 | ±2 | 4.5 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 300 | ±2 | 6 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |
| 75 | ±1 | 300 | ±2 | 3 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 300 | ±2 | 4.5 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 300 | ±2 | 6 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |
| 90 | ±1 | 300 | ±2 | 3 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 300 | ±2 | 4.5 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 300 | ±2 | 6 | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |

表3 套管过滤元件尺寸及允许偏差                 单位为毫米

| 直径D | 长度L | 壁厚δ | 流道间隙A |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |
| 55 | ±1 | 500 | ±2 | 3 | ±0.5 | 3 | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1250 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1500 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 | 4.5 | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1250 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1500 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 | 3 | ±0.5 | 4.5 | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1250 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1500 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 | 4.5 | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1250 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1500 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
| 75 | ±1 | 500 | ±2 | 3 | ±0.5 | 3 | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1250 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1500 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 | 4.5 | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1250 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1500 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 | 3 | ±0.5 | 4.5 | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1250 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1500 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 500 | ±2 | 4.5 | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 750 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1000 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1250 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |
|  | ±1 | 1500 | ±2 |  | ±0.5 |  | ±0.5 |

4.3 材质要求

过滤元件主要物相为TiAl、Ti3Al，含量要求应符合表4的规定。

表4 钛铝过滤元件材质要求                       质量分数%

| 材料类别 | 含量要求 |
| --- | --- |
| TiAl相 | ≥90% |
| Ti3Al及其它相 | ≤10% |

4.4 物理性能

物理性能指标应符合表5的规定。

表5 钛铝过滤元件物理性能指标

| 型号 | 最大孔径 μm | 平均孔径 μm | 相对渗透系数 m3/m2•h·kPa | 径向压溃强度 MPa | 抗拉强度 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG02 | ≤4 | 1-2 | ≥0.03 | ≥80 | ≥65 |
| TAG04 | ≤6 | 2-4 | ≥0.05 | ≥75 | ≥60 |
| TAG07 | ≤11 | 4-7 | ≥0.1 | ≥60 | ≥56 |
| TAG10 | ≤17 | 7-10 | ≥0.14 | ≥52 | ≥50 |
| TAG15 | ≤25 | 10-15 | ≥0.20 | ≥46 | ≥40 |
| TAG20 | ≤30 | 15-20 | ≥0.32 | ≥42 | ≥34 |
| TAG30 | ≤45 | 20-30 | ≥0.48 | ≥35 | ≥30 |
| 注1：表中相对渗透系数值为单位面积单位时间单位压差的纯水通量。 注2：表中相对渗透系数检测对应的元件厚度为3mm。 |

4.5 外观质量

表面应干净、整洁、无油污，无浮粉，无裂纹、斑点及过烧等现象。

4.6 耐腐蚀性能

需方对过滤元件耐腐蚀性能有要求时，应在合同中注明，由供需双方协商确定。

4.7 其它

需方对过滤元件的规格、尺寸、性能有特殊要求时，由供需双方共同商定。

5 试验方法

5.1规格尺寸及允许偏差采用精确度能满足规格尺寸及允差测量要求的计量器具测量。

5.2直线度检测按GB/T 11336的规定执行。

5.3钛铝过滤元件的材质按YB/T 5320的规定执行。

5.4 孔径检测按GB/T 5249的规定执行。

5.5 相对渗透系数GB/T 5250的规定执行。

5.6 径向压溃强度按GB/T 6804执行。

5.7 抗拉强度按GB/T 7963及GB/T 7964的规定执行。

5.8外观质量采用目视检测。

6 检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由供方进行检查，保证产品质量符合本标准或订货合同的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方可对收到的产品按本标准或订货合同规定进行检查，如检验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应在产品收到之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2  组批

产品应成批提交检验，每批由同一批原料、同一型号、同一规格按相同工艺生产的产品组成。

6.3  检验项目及取样

过滤元件检验项目及取样数量见表6。

表6 过滤元件的检测项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料材质 | 每批次1%，但不少于3个 | 4.3 | 5.3 |
| 物理性能 | 过滤元件尺寸 | 逐件检验 | 4.2 | 5.1 |
|  | 直线度 | 逐件检验 | 4.2 | 5.2 |
|  | 孔径 | 每批次1%，但不少于5个 | 4.4 | 5.4 |
|  | 相对渗透系数 | 每批次1%，但不少于5个 | 4.4 | 5.5 |
|  | 径向压溃强度 | 每批次1%，但不少于5个 | 4.4 | 5.6 |
|  | 抗拉强度 | 每批次1%，但不少于5个 | 4.4 | 5.7 |
| 外观质量 | 逐件检验 | 4.5 | 5.8 |

6.4  检验结果判定

过滤元件尺寸、外观质量和相对渗透系数检验不合格时，判单件不合格。其余项目的检验结果如有一项不符合本标准规定时，则在该批次产品中对该项加倍取样进行重复试验，若重复试验仍有一项不合格，则该批产品为不合格。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  标志

7.1.1检验合格的产品应有如下标志或标签：

a）产品型号；

b）产品规格；

c）产品批号；

d）生产日期；

e）供方质量检验部门检印。

7.1.2 包装箱上应注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）订货单位及地址；

d）防潮、防震等字样或标志。

7.2包装、运输、贮存

7.2.1 产品以塑料袋包装，包装好的产品置于运输包装箱内，以软质物隔开并填紧。

7.2.2 产品运输过程中，不得受潮、撞击和滚动。

7.2.3 产品应存放在阴凉、通风、干燥的库房内。

7.3 质量证明书

每批过滤元件应附有产品质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品型号；

d）产品规格

e）产品批号；

f）件数或净重；

g）各项分析检验结果和质量检验部门检印；

h）本标准编号；

i）出厂日期。

8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）应包括以下内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品型号；

d）产品规格；

e）重量或件数；

f）本标准要求的“应在合同中注明”的事项；

g）本标准编号；

h）增加本标准以外的协商结果。

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201×-××-××实施

201×-××-××发布

钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状

过滤元件

Tubular filter element made by sintered Ti-Al porous intermetallic

（预审稿）

YS/T XXXX－XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

H 71