ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

代替 GB/T 11069-2006

高纯二氧化锗

High purity germanium dioxide

（本稿完成日期：201510）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准是按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 11069—2006《高纯二氧化锗》。本标准与GB/T 11069-2006相比，主要变化如下：

- 修改了规范性引用文件；

- 修改3.5粒度97％-99%以上产品能通过74µm标准筛

- 修改3.8 松装密度GeO2-06的范围为1.3－1.5g/cm3。GeO2-05的范围为1.3－1.8g/cm3

- 将“4.6松装密度的测定按GB/T6522进行”改为“4.6松装密度的测定按GB/T6609.25进行”。

- 增加二氧化锗在水中的溶解性指标：在100℃时，二氧化锗在100g水中的溶解度为1.0g.

- 增加水分的要求,不大于0.5%。

- 增加灼减量的温度要求为：800℃，且GeO2-06，不大于2.0%。GeO2-05，不大于3.0%。

- 增加GeO2-05中Si,In,Zn,Ca,Mg等元素的限值。

- 修改5.2组批将300kg调整为100kg.

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：南京中锗科技有限责任公司、云南临沧鑫园锗业股份有限公司、衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 11069-1989、GB/T 11069-2006。

高纯二氧化锗

- 范围

本标准规定了高纯二氧化锗的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以高纯四氯化锗为原料，经水解、洗涤和烘干制得的高纯二氧化锗。产品主要用于制作还原锗锭、有机锗、催化剂、锗烷、锗酸铋（BGO）晶体及化合物晶体等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480  金属粉末粒度组成的测定  干筛分法

YS/T 37.1  高纯二氧化锗化学分析方法 硫氰酸汞分光光度法测定氯量

YS/T 37.2  高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量

YS/T 37.4  高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量

YS/T 602  区熔锗锭电阻率测试方法  两探针法

ASTM F 5-60  Standard Test Method for VOLATILE CONTENT OF GERMANIUM DIOXIDE

ASTM F 6-60  Bulk Density Germanium Dioxiode

- 要求

  - 产品分类

高纯二氧化锗按化学成分分为两个牌号：GeO2-05、GeO2-06。

牌号表示为：GeO2－O□

“O”后加阿拉伯数字表示产品纯度百分含量中“9”的个数

表示二氧化锗

  - 化学成分

高纯二氧化锗的化学成分应符合表1的规定。

  - 二氧化锗的含量

二氧化锗的含量是用100％减去表1中实测金属杂质含量的总和以及挥发分后的余量。

| 化学成分（质量分数），％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 牌号 |  | GeO2-06 | GeO2-05 |
| GeO2纯度，不小于 |  | 99.9999 | 99.999 |
| 杂质含量，不大于 | As | 1.0×10-5 | 5.0×10-5 |
|  | Fe | 1.0×10-5 | 1.0×10-4 |
|  | Cu | 1.0×10-6 | 2.0×10-5 |
|  | Ni | 2.0×10-6 | 2.0×10-5 |
|  | Pb | 2.0×10-6 | 1.0×10-5 |
|  | Ca | 1.5×10-5 | 1.0×10-4 |
|  | Mg | 1.0×10-5 | 1.0×10-4 |
|  | Si | 2.0×10-5 | 1.0×10-4 |
|  | Co | 2.0×10-6 | 2.0×10-5 |
|  | In | 1.0×10-6 | 5.0×10-5 |
|  | Zn | 1.5×10-5 | 1.5×10-4 |
|  | Al | 1.0×10-5 | 1.0×10-4 |
|  | 总含量 | 1.0×10-4 | 1.0×10-3 |

  - 含氯量

高纯二氧化锗中的含氯量应不大于0.05%。

  - 挥发分

在800℃灼烧，GeO2-06二氧化锗的挥发分应不大于2.0%，GeO2-05二氧化锗的挥发分应不大于3.0%。

  - 水分

在100℃±5℃烘干，高纯二氧化锗中的水分应不大于0.5%。

  - 电学性能

将GeO2-06二氧化锗还原、熔融、定向结晶成还原锗锭，还原锗锭的电阻率大于15Ω·cm的部分应占全锭长的80％以上。

  - 粒度

高纯二氧化锗中97％质量比以上应能通过74µm标准筛。

  - 松装密度

GeO2-06、GeO2-05二氧化锗的松装密度范围应为1.3 g/cm3～2.0 g/cm3。

  - 外观

二氧化锗的外观为白色粉末。

  - 其他

需方如对产品有特殊要求，由供需双方另行商定。

- 试验方法

  - 化学成分的分析按YS/T 37.1、37.2、37.4规定的方法进行，或由供需双方商定。

  - 二氧化锗的含量用100％减去表1中实测金属杂质含量的总和以及挥发分后的余量。

  - 含氯量的测定？？

  - 挥发分的测定按ASTM F5-60进行。附录A呢？

  - 水分的测定方法？

  - 还原锗锭的制备按实际生产工艺进行。还原锗锭电阻率测定按YS/T 602规定的方法进行。

  - 粒度的测定按GB/T 1480规定的方法进行。

  - 松装密度的测定按ASTM F 6-60规定的方法进行。

  - 外观的检验用目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货合同的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同委托仲裁机构在产品所在地进行。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成，每批重量不大于100kg。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、含氯量、粒度、外观的检验。GeO2-06二氧化锗必要时还应进行灼减量、松装密度、还原锗锭电阻率的检验。

  - 仲裁取样和制样

    - 取样

每批产品按10%抽样，每瓶按3点法取样，每点取样5g,取样量不少于150g。

    - 制样

将取得的样品在105℃～110℃下烘干2 h，取出冷却至室温，放入研钵中研磨至全部通过74µm标准筛，分3份，供方1份，需方1份，另1份备仲裁使用。

  - 检验结果的判定

化学成分、含氯量、粒度、外观、挥发分、松装密度、还原锗锭的电阻率的检验结果不合格时，判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 每个装产品的塑料瓶上应贴上标签，注明供方名称、商标、产品名称、牌号、纯度、产品编号、净重、本标准编号、生产日期。

    - 包装产品的塑料瓶应包装成箱，每箱应注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 毛重、净重。

  - 包装

将产品装入清洗好的塑料瓶内，每瓶净重为1 kg、2.5 kg、5 kg、10 kg，瓶口密封，再装入适合长途运输的符合环保要求的箱内。

  - 运输和贮存

产品在运输和贮存中应防止受潮和腐蚀。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重；

- 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分（杂质含量）等特殊要求；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他需要增加的内容。

- （规范性附录）
高纯二氧化锗挥发份的测定

挥发份的测定方法参照ASTM-F5-60.《Volatile Content of Germanium Dioxide》【9】进行。具体操作如下

1.从干燥箱内取出一个已经煅烧至恒重的瓷坩埚，用分析天平准确称出其重量（M1）（±0.001g），然后再用分析天平准确称取5克左右（M2）（±0.001g）试样于该坩埚内。

2.将盛有二氧化锗的坩埚放入马弗炉内，启动电源开始升温，在800℃下保持1小时。然后取出放入干燥箱内冷却至室温。

3.从干燥箱里取出瓷坩埚，立即用分析天平准确称其重量（M3）（±0.001g）.

4计算：挥发份（%）=M2−M3M2−M1×100（湿基）

- （规范性附录）
高纯二氧化锗堆积密度的测定

高纯二氧化锗堆积密度的测定，参照ASTM-F6-60《Bulk Density of Germanium Dioxde》【10】进行。.

1.设备:经校准刻度的25ml玻璃量筒，分度值0.5ml.

2. 方法：准确称空量筒的重量M1（± 0.1g）后，.轻轻地向空量筒注入~25ml GeO2，然后轻拍之，直到GeO2不再下降。再称重M2（± 0.1g），并读取GeO2体积数V（± 0.1ml）.

3.计算：堆积密度以其重量对其体积的比率表示，

堆积密度=M2−M1V,g/ml（± 0.1 g/ml）

_________________________________