ICS 77.150.99

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

粗铟

Crude indium ingots

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：云南五鑫实业有限公司、红河锌联科技发展有限公司。

本标准主要起草人：

粗铟

- 范围

本标准规定了粗铟的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等。

本标准适用于铅、锌、锡、铜、铁矿物及合金的冶炼副产物生产出的粗铟，也适用于其他含铟废杂物料中再生回收提炼的粗铟。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 257-2009  铟锭

YS/T 276（所有部分）  铟锭化学分析方法

- 要求

  - 产品分类

粗铟按铟含量大小分为三类，牌号分别为In99.0、In98.0、In97.0。

  - 化学成分

    - 粗铟的化学成分应符合表1的规定。

- 化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In含量，不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn | Pb | Cu | Cd | Sn | Tl | Al | Fe | As | Bi |
| In99.0 | 99.0 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.01 |
| In98.0 | 98.0 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.15 |
| In97.0 | 97.0 | 0.01 | 0.2 | 0.10 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.005 | 0.02 | 0.003 | 0.5 |

    - In99.0牌号粗铟的含量大小为100%减去表1中杂质含量总和的余量，In98.0、In97.0牌号粗铟的含量大小为直接测定法。

    - 粗铟杂质含量末位数值的修约，按照GB/T 8170的规则进行。

  - 规格

粗铟一般呈长方梯形或圆台形，锭重一般有5000g±100g,6000g±100g,7000g±100g,8000g±100g四种。

  - 表面质量

粗铟的表面应平整，整洁光滑，无熔渣、夹杂及其他附着物。

  - 其他

需方如对粗铟的化学成分和规格有其他要求，由供需双方商定。

  - 产品标志

每锭铟上应浇注或打印上生产商标、批号和年号（批号和年号可一起组合）

- 试验方法

  - 粗铟化学成分分析按YS/T 276规定的方法进行。

  - 粗铟的重量用称量法检验。

  - 粗铟的表面质量通过目测方法检验。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方可对收到的产品进行检验，检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，需方应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，经双方协商，由双方认可的仲裁机构负责检验。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批由相同牌号、规格的产品组成。

  - 检验项目

每批粗铟应对化学成分、规格和表面质量进行检验。

  - 取样和制样

    - 每一批次每锭由供需双方共同取样，取样频次为每锭铟锭正面、反面各取2-3三个点，取样深度锭厚三分之二。

    - 用塑料洗瓶喷分析纯酒精于取样部位降温，毛刷清洗,取样时用Ф5-Ф6合金钻头取样。每批次每锭必须取样,钻头上的细铟丝片，穿戴洁净薄手套取下，样品用不锈钢盘盛装，样品取样完后,用磁铁吸附机械夹带微量铁屑,用分析纯甘油覆盖熔化铟丝片，用玻棒搅匀，再用干净的不锈钢勺盛出铟液倒于准备好的干净滤纸上，迅速将滤纸一端慢慢抬起，使其形成一定的斜度，让铟液缓慢地延滤纸的斜面流动而凝成均匀的片。也可用不锈钢勺将铟液倒入装水的桶内，制成铟花。用不锈钢条剪将其剪碎至不大于2mm的小片，均匀混合缩减至四份，每份不少于40g，供需双方各1份，1份作为公样，1份作为仲裁样密封保存。

    - 每一批次100kg-200kg为一批，每锭必须取样。

  - 检验结果的判定

    - 化学成分的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 重量的检验结果不合格时，判该锭不合格。

    - 表面质量的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

    - 粗铟应包装成箱，包装箱内应放置标签，其上注明：

- 产品名称和商标；

- 批号；

- 牌号；

- 检验日期；

- 供方名称和地址。

    - 包装箱上应注明：

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号、箱号；

- 锭数、毛重、净重；

- 供方名称和地址。

  - 包装

    - 粗铟表面应有甘油保护（浇注时应加分析纯甘油）。

    - 包装粗铟的为木箱，箱内空隙应用缓冲物塞紧，木箱两端用包装带包扎钉牢。

    - 每箱粗铟重量一般为20 kg～40kg，不同牌号、不同锭形的粗铟不得混合包装。

  - 运输和贮存

铟锭的运输中应防止雨淋，贮存在清洁干燥的环境中，远离腐蚀品、污染物。

  - 质量证明书

每批粗铟应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称及商标；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 本标准编号；

- 出厂日期；

- 其他。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称、牌号；

- 产品重量；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________