行业标准《高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷的测定  电感耦合等离子体质谱法》（征求意见稿）编制说明

- 工作简况

- 立项目的及意义

YS/T 13-2007《高纯四氯化锗》把杂质元素含量的测定方法以附录形式加在标准后面。该标准执行以来发挥了积极的作用，而用电感耦合等离子体质谱法直接测定高纯四氯化锗中痕量杂质是目前普遍认同的有效方法，其测量结果为业内认可。为适应市场各方需求，有必要制定高纯四氯化锗化学分析方法的行业标准，更好的满足国内生产企业和顾客的使用要求。

- 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第一批半导体材料国家、行业标准制修订项目计划的通知》（工信厅科[2014]628号）的要求，于2015年5月在云南昆明召开的全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会上，由半材标委字〔2014〕15号文件提出由国标（北京）检验认证有限公司负责对高纯四氯化锗分析方法进行制定，项目计划编号为2014-1457T-YS,要求于2015年完成。

- 主编单位简况

国标（北京）检验认证有限公司（简称国标公司，英文简称GTC），是中国权威的第三方检验认证服务机构，致力于为客户提供一站式质量保障服务。公司前身为北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，同时运行管理着“国家有色金属质量监督检验中心”和“国家有色金属及电子材料分析测试中心”，分别由原国家质量技术监督局于1985年批准建立和原国家科委于1983年批准建立。

国标公司通过ISO 17025实验室国家认可(CNAS)、中国计量认证(CMA)、实验室审查认可（CAL）、培训机构资质认证（NTC）等，是国家工业与信息化部挂牌“有色金属标准样品定点研制单位（YSRK 07-2014）”、 “多晶硅行业准入检测测评实验室”、“工业(有色金属及半导体材料)产品质量控制及评价实验室”；中国有色金属工业协会认定的“有色金属失效分析行业重点实验室”；中关村高新技术企业园区挂牌的开放实验室；“航天器材料质量保证机构”；中国船级社检测和试验机构；同时是中国有色金属学会理化检验学术委员会、中国稀土学会理化检验专业委员会的主任委员单位。

- 主要工作过程

公司接到任务后，成立了高纯四氯化锗分析方法制定小组，按照最近标准编制要求对原标准进行了修改，并进行了大量实验，由云南临沧鑫圆锗业股份有限公司和南京中锗科技股份有限公司进行复验。

- 编制原则和确定标准主要内容的依据

- 编制原则

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

- 确定标准主要内容的依据

试料用盐酸加热分解，基体呈四氯化锗蒸发除去，杂质以溶液形式用ICP-MS进行测定。

- 标准水平分析

本标准达到国内先进水平。

- 与现行法规、强制性标准的协调性

本标准不违反国家现行的有关法律、法规的规定，本标准与YS/T 13《高纯四氯化锗》配套使用。

- 重大分歧意见和依据处理经过

本标准无重大分歧意见。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准发布后，可作为有色行业的推荐性行业标准实施。

- 贯彻标准的要求和措施建议

- 其他应予说明的事项

无

- 预期效果

作为高纯四氯化锗化学分析方法的行业标准对高纯四氯化锗产品的分析检测过程起到规范和指导作用。