ICS 77.150

H66

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

铟条

Indium bar

（本稿完成日期：20150918）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：广西德邦科技有限公司、广西华锡集团股份有限公司。

本标准主要起草人：

铟条

范围

本标准规定了铟条的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量保证书等。

本标准是以铟锭为原料经压制而成的产品，适用于金融机构发行的铟条

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 276（所有部分）  铟化学分析方法

要求

产品牌号

铟条按化学成分其牌号表示为PL-In99995，其中PL表示产品是经压制而成。

化学成分

铟条的化学成分应符合表1的规定。

化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- |
|  | In， 不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Cd | Fe | Tl | Sn | As | Al |
| PL-In99995 | 99.995 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |

铟条中铟的含量为100％减去表1中所列杂质总和的余量。

铟条的杂质末位后数值的修约和修约后数值的判定，按GB/T 8170中的有关规定进行。

尺寸及外形

铟条一般呈倒梯体或圆柱体。倒梯体的上下底面为长方形，四个侧面为梯形，侧面允许有不超过40°的倾角。圆柱体的上下底面为圆形，厚度不超过6mm。

倒梯体铟条的尺寸应符合表2的规定。

倒梯体尺寸                            单位为毫米

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 200g | 500g | 1000g |
| 上底面长度 | 36±2 | 90±2 | 180±2 |
| 上底面宽度 | 12±2 | 30±2 | 60±2 |
| 下底面长度 | 44±2 | 110±2 | 220±2 |
| 下底面宽度 | 20±2 | 50±2 | 100±2 |

圆柱体铟条的尺寸应符合表3的规定。

圆柱体尺寸                          单位为毫米

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 50g | 100g |
| 直径 | 54±2 | 66±2 |
| 高 | 3±2 | 4±2 |

重量及允许偏差

铟条的重量及允许偏差一般为50 g＋0.10 g、100 g＋0.10 g、200 g＋0.10 g、500 g＋0.20 g、1000 g＋0.30 g，允许偏差不应有负值。

表面质量

铟条一般为压制而成。铟条应边角完整，表面光亮，表面与侧面过渡圆滑。

铟条不允许有变形、空洞、过度收缩、夹杂物、气孔、冷隔、冰凌状等缺陷。

其他

需方对铟条技术指标有特殊要求时，可由供需双方协商并在合同中注明。

试验方法

铟条的化学成分检验按YS/T 276的规定进行。

铟条的尺寸及外形用相应精度的量具测量。

铟条的重量及允许偏差用称重法检验。

铟条的表面质量用目视法检查。

检验规则

检查与验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品进行检验，检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，由供需双方协商解决。如需仲裁，经双方协商，由双方认可的仲裁机构负责检验。

组批

铟条应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一熔次、同一锭形及规格的产品组成。

检验项目

每批铟条应进行化学成分、尺寸及外形、重量及允许偏差、表面质量的检验。

取样和制样

生产样的取样和制样

供方用于化学分析的试样可以从浇铸时的液态金属或成品中采取。

取样时用不沾污试样的材料制成的工具于浇铸口每次接取30g～40g样液，置于盛有少量甘油的洁净器皿中，加热熔化后，用玻璃棒不停地搅拌，直至凝固成小于2 mm的圆形颗粒。

将试样分成2 份，取一份进行化学分析，另一份装入磨口瓶（塑料袋）中妥善保存一年，用于备查。

仲裁样的取样和制样

仲裁取样按同批产品重量的5%取样，取样数量最少不低于1块。

用不沾污试样的材料制成的工具从样条上均匀刨取样屑（刨屑的部位要仔细清理，用工具刮去表层），每块铟条上刨取的试样量应不少于铟条重量的1％。

将样条上的刨屑用不沾污试样的材料制成的工具弄碎至不大于2 mm，混均后用四分法缩分至重量不少于50g，分成三份，用于仲裁分析。

检验结果的判定

化学成分的检验结果不合格时，判该批铟条不合格。

尺寸及外形的检验结果不合格时，判该批铟条不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。

重量及允许偏差的检验结果不合格时，判该批铟条不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。

表面质量的检验结果不合格时，判该块铟条不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

标志

每块铟条表面应清晰印有商标、名称、重量、条号等标识。

倒梯体和圆柱体铟条的标志参考位置参照附录A。

铟条编码规则如下：

铟条编码位数总计10位；

第一、二位为品牌代码；

第三、四位为年号（如2004年为04）；

后六位为生产企业本年度生产的铟条编号（如000001、000002、……）。

包装

每块铟条采取单独真空透明包装，包装后和质量证明书一起装入硬质包装盒。

运输和贮存

铟条在运输和贮存时，不得损坏、污染产品。

质量证明书

每批铟条应附有质量证明书，应包括：

- 产品批号；

化学成分；

重量；

条数、条号；

生产单位；

出厂日期等。

每块铟条应附质量证明书，应包括：

- 重量；

条号；

生产单位；

出厂日期等。

（资料性附录）
倒梯体和圆柱体铟条的标志参考位置

倒梯体铟条标志的参考位置如图A.1所示。

倒梯体铟条标志的参考位置

圆柱体铟条标志的参考位置如图A.2所示。

圆柱体铟条标志的参考位置

# Comments

厚度还是高度？尽量表述一致。

规格对应什么？尺寸还是重量？最好明确。

这个仅针对化学成分而言的，那尺寸、重量、表面是如何取样的？抽检？全检？

包括化学成分、尺寸、重量及表面吗？仲裁取样，我理解着仲裁指供需双方有异议时才需要进行的。