行业标准《铟条》

《预审稿》编制说明

- 工作简况

  - 立项目的和意义

铟作为一种稀缺的资源，具有非常高的经济价值，广泛应用于电子工业，如无铅焊料、太阳能电池、发光二极管（LED）等，更是电子信息产业不可缺少和替代的关键材料。但是由于铟的下游应用技术基本都掌控在欧美、日本等发达国家，而我国作为世界最大的铟产地，国内应用市场不大，多头出口导致大部分铟资源低价出口国外，丧失铟这一种稀有战略资源的定价权。近年来，随着铟价值的体现，我国资本开始流入铟金属市场，铟金属市场的投资需求日益增长。我公司也顺势提出推动实施“投资铟”战略，挖掘铟的金融属性，将铟作为理财产品推出市场，“藏铟于民”保护铟这一稀缺战略资源流失。铟作为投资产品已具备条件：1.资源稀缺性。铟储量是黄金的1/8，是白银的1/50。2.金融属性。2011年开始，金属铟备受资本关注，投资主导市场，铟的金融属性上升。

鉴于目前对于铟条规格、质量等并没有统一的标准，铟条的外观、规格和标识也没有标准化的规定，这就增加了铟作为投资理财产品推出市场的难度，因此有必要制定铟条的产品标准。该项标准的制定，将对整个铟行业产生深远的影响，将铟行业带入金融领域，改变目前中国铟产业结构。

  - 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2014] 628号）的要求，行业标准《铟条》的起草任务由广西德邦科技有限公司负责，其项目编号为2014-1454T-YS，要求2015年完成。

  - 主编单位简况

广西德邦科技有限公司是专业从事铟金属生产及其系列深加工产品开发的国家级高新技术企业，公司是中国有色金属工业协会铟铋锗分会理事单位、中国五矿化工商会铟业分会副理事长单位、广西铟工业协会常务副会长单位。公司具有年产120吨精铟的生产能力，同时，还生产氧化铟、氯化铟、硫酸铟、铟珠、铟片等铟的深加工产品。

公司重视技术创新工作及产品质量控制，近几年来自主研发了30多项专利，并斥资数百万元从国外引进中国铟行业第一台电感耦合等离子体质谱仪（简称ICP-MS）对产品进行检测，在提高检测精度的同时确保了产品质量的稳定性。设施完善、设备先进的质量检验中心和专业的检验工程师，对生产过程和产品进行全程严格的质量控制，确保产品的高品质。公司成功改进创新高纯铟的生产技术，在工艺改造过程中，申报并获得了国家授权的专利7项，其中发明专利1项；《再生高纯铟提纯的技术》项目获得2012年中国有色金属工业科学技术奖三等奖，《5N高纯铟技术改进及其产业化》项目获得2012年柳州市科学技术进步奖二等奖。

- 主要工作过程

2014年11月20日，在江苏徐州召开了《铟条》标准的任务落实会，会议上对标准的起草任务进行落实，成立了标准编制组，确定了由广西德邦科技有限公司为负责起草单位，确定了项目主要内容、进度安排等。

广西德邦科技有限公司接到任务后成立了标准编制组，经过广泛调研和查阅资料，起草了《铟条》标准讨论稿。2015年5月在昆明召开的标准工作会上，来自16个单位的27位专家对本标准进行了逐条讨论并提出修改意见。会后，编制组根据会议意见修改后发相关单位征求意见，具体见意见汇总处理表。

编制组根据征求的意见对标准稿修改后形成了预审稿。

- 标准编制原则及确定标准主要内容的依据

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了本标准编制工作组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《铟条》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据国内铟生产企业具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

3）根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

1、标准题目与适用范围

1.1 本标准立项名称为“铟条”。

1.2规定了本标准适用范围 ：本标准是铟作为投资产品推出市场的一个产品准则，适用于金融机构发行的铟条。

2、要求

2.1产品牌号

铟条按化学成分其牌号表示为PL-In99995，其中PL表示产品是经压制而成。

2.2化学成分

为了更能体现铟条的价值，我们通过大量的调研，对比了国内外的铟下游企业对于铟化学成分的要求，决定本标准中铟条的化学成分应符合下表的规定

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- |
|  | In， 不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Cd | Fe | Tl | Sn | As | Al |
| PL-In99995 | 99.995 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |

2.3尺寸及外形

国内目前生产的铟锭（工业上使用的）主要为长方体，铟的质地较软，有很强的粘性，很难对其进行加工处理，生产出的铟锭与一般工艺品相比，外观和样式都有较大的差距。经过反复的研究发现，倒梯体和圆柱体的铟能够进行加工处理，因此确定将倒梯体和圆柱体作为本标准的两种基础形状，其尺寸及允许偏差具体要求如下。

倒梯体

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 200g | 500g | 1000g |
| 上底面长度 | 36±2 | 90±2 | 180±2 |
| 上底面宽度 | 12±2 | 30±2 | 60±2 |
| 下底面长度 | 44±2 | 110±2 | 220±2 |
| 下底面宽度 | 20±2 | 50±2 | 100±2 |

圆柱体

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 50g | 100g |
| 直径 | 54±2 | 66±2 |
| 高 | 3±2 | 4±2 |

2.4、表面质量

铟条是压制而成，要求压制成的铟条应边、角完整，表面光亮，表面与侧面过渡圆滑，铟条不允许有变形、空洞、过度收缩、夹杂物、气孔、冷隔、冰凌状等缺陷。

三、标准水平分析

目前国内尚无铟条的行业标准，本标准填补了该类标准的空白。本标准的制定充分考虑了用户和市场的需求，达到了国内先进水平。

四、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国有YS/T 257-2009《铟锭》行业标准，该标准是工业铟的标准。而本标准是将铟作为投资产品推出市场的一个产品准则，本标准是对YS/T 257-2009《铟锭》标准的补充。本标准符合国家相关法律、法规及强制性标准等的规定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、作为推荐性、强制性标准的建议

本标准建议作为有色领域推荐性行业标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以铟条作为投资产品为基础，结合了用户和市场的需求，参照了金条标准进行制定，标准规定了铟条化学成分、尺寸、质量、外观和标识。建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并采用本标准订货，以保证产品质量，满足国内外市场及用户的需要。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、预期效果

近年来，随着铟价值的体现，我国资本开始流入铟金属市场，铟金属市场的投资需求日益增长。将铟作为投资产品推出市场，符合社会的投资需求。《铟条》行业标准的制定、发布和实施对于发掘铟的金融属性，将铟带入金融领域，实现“藏铟于民”保护铟这一稀缺战略资源流失，改变目前的铟产业结构，促进铟行业的发展有着积极的作用。

标准编制组

2015年9月