ICS 27.010

F01

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

锗精矿单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products of germanium concentrates

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、锡林郭勒通力锗业有限责任公司、云南东昌金属加工有限公司。

本标准主要起草人：

锗精矿单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了锗精矿单位产品能源消耗限额（以下简称能耗）的技术要求、统计范围、计算方法、计算范围、节能管理与措施等。

本标准适用于以含锗褐煤、煤渣（灰）为原料生产锗精矿的单位产品能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

- GB/T 2589和GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 工序能源单耗  unit energy consumption in working procedure

- 工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

- 工序实物单耗  unit object consumption in working procedure

- 工序生产过程中生产单位合格产品消耗的某种能源实物量。

- 工艺能源单耗  unit enery consumption of technology

工艺生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

- 辅助能耗  assistant energy consumption

- 生产单位合格产品辅助生产系统所消耗的能源。

- 综合能源单耗  unit energy consumption of integrate

- 单位产品综合能源消耗，是指工艺能源单耗与工艺产品辅助能耗及损耗分摊量之和。

- 技术要求

  - 现有锗精矿企业单位产品能耗限定值

现有锗精矿企业单位产品能耗限定值应符合表1的要求。

- 现有锗精矿企业单位产品能耗限定值

| 产品 | 褐煤含锗量，g/t | 能耗限定值，kgce/kg 不大于 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 锗精矿 | ＜100 | 9500 | 10000 |
|  | 200～300 | 8075 | 8500 |
|  | ＞300～400 | 3610 | 3800 |
|  | ＞400～500 | 2280 | 2400 |
|  | ＞500 | 1425 | 1500 |

  - 新建锗精矿企业单位产品能耗准入值

新建锗精矿企业单位产品能耗准入值应符合表2的要求。

- 新建锗精矿企业单位产品能耗准入值

| 产品 | 褐煤含锗量，g/t | 能耗准入值，kgce/kg 不大于 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 锗精矿 | ＜100 | 9025 | 9500 |
|  | 200～300 | 7671 | 8075 |
|  | 300～400 | 3430 | 3610 |
|  | 400～500 | 2166 | 2280 |
|  | ＞500 | 1354 | 1425 |

  - 锗精矿企业单位产品能耗先进值

锗精矿企业单位产品能耗先进值应符合表3的要求。

- 锗精矿企业单位产品能耗先进值

| 产品 | 褐煤含锗量，g/t | 能耗先进值，kgce/kg 不大于 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 锗精矿 | ＜100 | 8574 | 9025 |
|  | 200～300 | 7288 | 7671 |
|  | 300～400 | 3258 | 3430 |
|  | 400～500 | 2058 | 2166 |
|  | ＞500 | 1286 | 1354 |

- 统计范围、计算方法及计算范围

  - 统计范围

    - 企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源包括：一次能源（原煤、石油、天然气等），二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。

企业实际消耗的各种能源是指用于生产活动的各种能源，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用作原料的能源也应包括在内。

生活用能是指企业系统内的宿舍、文化娱乐、医疗保健、商业服务等直接用于生活方面的能耗。

    - 企业计划报告期内的能源实物消耗量和能源消耗量

企业计划报告期内的某种能源实物消耗量的计算，应符合式（1）：

eh=e1+e2-e3-e4-e5-e6 ...................................(1)

式中：

eh——企业的能源实物消耗量；

e1——企业购入能源实物量；

e2——期初库存能源实物量；

e3——期末库存能源实物量；

e4——外销能源实物量；

e5——生活用能源实物量；

e6——企业工程建设用能源量。

企业计划报告期内的能源消耗量的计算，应符合式（2）：

E=E1+E2-E3-E4-E 5 ....................................(2)

=EZG+EZF

=EZZ

式中：

E——企业报告期内的能源消耗量；

E1——购入能源量；

E2——库存能源增减量；

E3——外销能源量；

E4——生活用能源量；

E5——企业工程建设用能源量；

EZG——工艺能源消耗量；

EZF——间接辅助生产部门用能源量及损耗；

EZZ——综合能源消耗量。

消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。设备大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

    - 各种能源的计量单位

各种能源的计量单位如下：

- 企业生产能耗量、产品工艺能耗量、产品综合能耗量的单位：kgce/kg（千克标煤每千克）、tce/kg（吨标煤每千克）。

- 煤炭、焦炭、重油、汽油、柴油的单位：kg(千克)、t(吨)；

- 电力的单位：kw·h(千瓦小时)、104 kw·h(万千瓦小时)；

- 蒸汽的单位：kJ（千焦）、MJ（兆焦）、GJ（百万千焦）；

- 煤气、压缩空气、氧气、天然气的单位：m3（立方米）、104m3（万立方米）；

- 水的单位：t（吨）、104t（万吨）。

    - 各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量方法

      - 企业实际消耗的燃料能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为标准煤量。低（位）发热量等于29.3076MJ（兆焦）的燃料，统称为1千克标准煤（1kgce）。

      - 各种能源及耗能工质消耗量在折算标煤量时，外购的燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算，参见附录A；二次能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值应经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值应相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录B；企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数折算。

    - 锗精矿单位产品能耗的计算原则

- 采用同一计划报告期内产出的合格产品实物产量折算成金属量来计算单位产品能耗。

- 所有产品产量及金属量均以kg(千克)为计量单位，以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

    - 企业余热利用能源的计算原则

- 企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算时，应避免和外购能源重复计算，余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。

    - 其他

企业的辅助、附属生产系统的能源消耗及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外销中的损耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

  - 计算方法

    - 工序（工艺）实物单耗的计算

- 工序（工艺）实物单耗按式（3）计算：

ESi=MTiPi……………………………………………………(3)

式中：

ESi——某工序（工艺）的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦小时每吨（kw·h/t）、立方米每吨（m3/t）；

MTi——某工序（工艺）直接消耗的某种能源实物总量，单位为千克（kg）、千瓦小时（kw·h/t）、立方米（m3）；

Pi——某工序（工艺）产出的合格产品总实物量折算成金属量，单位为千克（kg）。

    - 工序（工艺）能源单耗的计算

工序（工艺）能源单耗按式（4）计算：

EEi=ETiPi………………………………………………… （4）

式中：

EEi——某工序（工艺）能源单耗，单位为千克标煤每千克（kgce/kg）；

ETi——某工序（工艺）直接消耗的各种能源实物量折标煤的代数和，单位为千克标煤（kgce）；

Pi——某工序（工艺）产出的合格产品总实物量的金属量，单位为千克（kg）。

    - 企业综合能耗的计算

综合能耗按式（5）计算：

EZ=E1+EF……………………………………………………（5）

式中：

EZ——综合能耗，单位为千克标准煤每千克（kgce/kg）；

E1——工艺能耗，单位为千克标准煤每千克（kgce/kg）；

EF——辅助能耗和损耗分摊量，单位为千克标准煤每千克(kgce/kg)。

  - 计算范围

- 从含锗褐煤、煤渣（灰）开始到产出锗精矿为止，按照产出的每千克锗精矿金属计算。包括链式挥发炉、沸腾炉、固定炉排炉、回转窑等炉型，从备料、配料、进料、燃烧挥发、排渣、供排风、物料输送、收尘、尾气脱硫处理、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

- 企业产品能耗水平的评价

企业产品的能耗应符合式（6）的要求：

锗精矿的实际单位产品能耗×锗精矿合格产量锗精矿的某一能耗指标×该产品的合格产量≤1………………（6）

式中：

该产品的某一能耗指标──指本标准所规定的与该产品相对应的某一种能耗指标值，应按企业实际达到的水平选取。参加评价的产品应取同一种指标值。参加评价的产品能耗量应与企业在评价期内上报的能源报表一致。

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应建立节能考核制度，定期对锗精矿能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。

    - 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB/T 17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

    - 企业应定期进行能量平衡测试，根据测试结果挖掘节能潜力，制定节能技术改造规划，逐期实施。

    - 企业应淘汰落后的生产工艺，调整生产工艺中不合理的能耗环节。

    - 企业应对高耗能设备进行节能技术改造，及时更新国家已公布的淘汰机电设备。

    - 企业对新建或引进的耗能项目要有专门的节能篇章并进行可行性节能论证。

    - 企业应适时调整产品结构和能源品种结构，尽可能多的生产低能耗产品，使用优质能源。

- （资料性附录）
常用能源品种参考折标煤系数

  - 常用能源品种的折标煤系数如表A.1所示。

  - 常用能源品种参考折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 平均低位发热量 | 系数 | 单位 |
| 原煤 | 20908 kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143 | kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344 kJ/kg(6300 kcal/kg) | 0.900 | kgce/kg |
| 重油 | 41816 kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286 | kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg(10200kcal/kg) | 1.4571 | kgce/kg |
| 汽油 | 43070 kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714 | kgce/kg |
| 焦炭 | 28435 kJ/kg(6800kcal/kg)(灰分13.5%) | 0.9714 | kgce/kg |
| 液化石油气 | 50179 kJ/kg(12000kcal/kg) | 1.7143 | kgce/kg |
| 电力(当量值) | 3600 kJ/kw。h(860 kcal/ kw。h ) | 0.1229 | kgce/(kw·h) |
| 热力（蒸汽） | - | 0.03412 | kgce/MJ |
| 煤气 | 1250×4.1868kJ/m3 | 1.786 | tce/104m3 |
| 天然气 | 38931 kJ/m3(9310 kcal/m3) | 1.3300 | tce/103m3 |
| - 蒸汽折标煤系数按热值计。 - 本附录折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行规定。 |  |  |  |

  - 常用耗能工质的折标煤系数如表A.2所示。

  - 常用耗能工质参考折标煤系数

| 序号 | 品 种 | 单位 | 能源等价值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 热值，MJ | 折标煤，kgce |  |
| 1 | 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算 |
| 2 | 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 4 | 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| - 本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |

_________________________________