前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 8733—2007《铸造铝合金锭》。

本标准与GB/T 8733—2007相比，主要变化如下：

——增加了术语条款。

——增加了铸锭合金牌号示例。

——增加了4个铸锭合金牌号，分别是A356.1、A356.2Sr-2、AlSi7Mg0.3-2、ZLD102-3（暂定）。

——规定了食品、卫生行业用铸锭和电器、电子设备行业用铸锭有毒有害元素的控制范围。

——明确了铸锭中铝量的计算方法。

——对铸锭力学性能拉伸试验用试样及检验方法做出明确规定。

——给出了铸锭夹渣量的检验方法，用于评定铸锭的夹渣量。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAT/TC243）归口。

本标准负责起草单位：包头铝业有限公司、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所............…

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8733—1988；GB/T 8733—2000；GB/T 8733—2007。

铸造铝合金锭

1  范围

本标准规定了铸造铝合金锭的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于铝合金铸件用的铸造铝合金锭（以下简称铸锭）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3246.1  变形铝及铝合金制品组织检验方法第一部分：显微组织检验方法

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8005.1  铝及铝合金术语第一部分：产品及加工处理工艺

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 25820  包装用钢带

GB/T 26492.1  变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷第一部分：铸锭缺陷

JB/T 7946.3  铸造铝合金金相 铸造铝合金针孔

YS/T 1004  熔融态铝及铝合金

3  术语

GB/T 8005.1、GB/T 26492.1界定的术语和定义适用于本文件。

4  要求

4.1  铸锭合金牌号

4.1.1  合金牌号采用三位数字（或三位数字加一位英文字母）加小数点再加数字的形式表示，示例如下：

| 2 | 0 | 1 | Z | . | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A | 3 | 5 | 6 | . | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.2  牌号的第一位数字表示合金组别代号，合金组别按主要合金元素确定，具体要求应符合表1规定。

表1  铸锭合金牌号

| 组别 | 牌号系列 |
| --- | --- |
| 以铜为主要合金元素的铸锭 | 2xx.x |
| 以硅、铜和（或）镁为主要合金元素的铸锭 | 3xx.x |
| 以硅为主要合金元素的铸锭 | 4xx.x |
| 以镁为主要合金元素的铸锭 | 5xx.x |
| 以锌为主要合金元素的铸锭 | 7xx.x |
| 以钛为主要合金元素的铸锭 | 8xx.x |
| 以其他元素为主要合金元素的铸锭 | 9xx.x |
| 备用组 | 6xx.x |

4.1.3  牌号的第二、三位数字为合金顺序号，用以标识同一合金组中不同的铸锭。

4.1.4  小数点后的数字为改型序号，用来标识化学成分近似相同的同种铝合金中，个别组成元素（如细化晶粒用合金元素）相异或元素含量有微小差别的不同改型合金。

4.1.5  位于牌号最前面或小数点前面的英文字母为类型标识代号，用来标识化学成分近似相同的同种铸锭的不同类型。

4.2  化学成分

4.2.1  铸锭的化学成分应符合表2的规定。

表2  铸锭化学成分

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2007（E） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 1 | 201Z.1 | AlCu | 0.30 | 0.20 | 4.5～5.3 | 0.6～1.0 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | — | 0.15～0.35 | 0.20 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 2 | 201Z.2 |  | 0.05 | 0.10 | 4.8～5.3 | 0.6～1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | — | 0.15～0.35 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 3 | 201Z.3 |  | 0.20 | 0.15 | 4.5～5.1 | 0.35～0.8 | 0.05 | — | — | Cd： 0.07～0.25 | 0.15～0.35 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 4 | 201Z.4 |  | 0.05 | 0.13 | 4.6～5.3 | 0.6～0.9 | 0.05 | — | 0.10 | Cd： 0.15～0.25 | 0.15～0.35 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 5 | 201Z.5 |  | 0.05 | 0.10 | 4.6～5.3 | 0.30～0.50 | 0.05 | B： 0.01～0.06 | 0.10 | Cd： 0.15～0.25 | 0.15～0.35 | 0.05～0.20 | V： 0.05～0.30 | 0.05 | 0.15 |  |
| 6 | 210Z.1 |  | 4.0～6.0 | 0.50 | 5.0～8.0 | 0.50 | 0.30～0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 7 | 295Z.1 |  | 1.2 | 0.6 | 4.0～5.0 | 0.10 | 0.03 | — | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 8 | 304Z.1 | AlSiMgTi | 1.6～2.4 | 0.50 | 0.08 | 0.30～0.50 | 0.50～0.65 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.07～0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 9 | 312Z.1 | AlSi12Cu | 11.0～13.0 | 0.40 | 1.0～2.0 | 0.30～0.9 | 0.50～1.0 | 0.30 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 10 | 315Z.1 | (AlSi5ZnMg) | 4.8～6.2 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.45～0.7 | Sb：0.10～0.25 | 1.2～1.8 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2007（E） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 11 | 319Z.1 | AlSi5Cu | 4.0～6.0 | 0.7 | 3.0～4.5 | 0.55 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.05 | 0.20 | Cr：0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 余量 |
| 12 | 319Z.2 |  | 5.0～7.0 | 0.8 | 2.0～4.0 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 1.0 | 0.10 | 0.20 | Cr：0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |  |
| 13 | 319Z.3 |  | 6.5～7.5 | 0.40 | 3.5～4.5 | 0.30 | 0.10 | — | 0.20 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 14 | 328Z.1 | AlSi9Cu | 7.5～8.5 | 0.50 | 1.0～1.5 | 0.30～0.50 | 0.35～0.55 | — | 0.20 | 0.01 | 0.10～0.25 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 15 | 333Z.1 | AlSi9Cu | 7.0～10.0 | 0.8 | 2.0～4.0 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 1.0 | 0.10 | 0.20 | Cr：0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |  |
| 16 | 336Z.1 | AlSiCuNiMg | 11.0～13.0 | 0.40 | 0.50～1.5 | 0.20 | 0.9～1.5 | 0.8～1.5 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 17 | 336Z.2 | AlSiCuNiMg | 11.0～13.0 | 0.7 | 0.8～1.3 | 0.15 | 0.8～1.3 | 0.8～1.5 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | Cr：0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 18 | 354Z.1 | AlSi9Cu | 8.0～10.0 | 0.35 | 1.3～1.8 | 0.10～0.35 | 0.45～0.65 | — | 0.10 | 0.01 | 0.10～0.35 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 19 | 355Z.1 | AlSi5Cu | 4.5～5.5 | 0.45 | 1.0～1.5 | 0.50 | 0.45～0.65 | Be：0.10 | 0.20 | 0.01 | Ti+ Zr：0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 20 | 355Z.2 |  | 4.5～5.5 | 0.15 | 1.0～1.5 | 0.10 | 0.50～0.65 | — | 0.10 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 21 | 356Z.1 | AlSi7Mg | 6.5～7.5 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.30～0.50 | Be：0.10 | 0.20 | 0.01 | Ti+ Zr：0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 22 | 356Z.2 |  | 6.5～7.5 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.30～0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.08～0.20 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 23 | 356Z.3 |  | 6.5～7.5 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.30～0.40 | — | 0.05 | — | 0.10～0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2007（E） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 24 | 356Z.4 | AlSi7Mg | 6.8～7.3 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.30～0.40 | 0.020～0.035 | 0.10 | — | 0.10～0.15 | Ca：0.003 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 25 | 356Z.5 |  | 6.5～7.5 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.30～0.45 | — | 0.10 | — | 0.10～0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 26 | 356Z.6 |  | 6.5～7.5 | 0.40 | 0.20 | 0.6 | 0.25～0.40 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 27 | 356Z.7 |  | 6.5～7.5 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.50～0.65 | — | — | — | 0.10～0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 28 | 356Z.8 |  | 6.5～8.5 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.40～0.6 | Be：0.15～0.40 | 0.30 | 0.01 | 0.10～0.30 | Zr：0.20 B：0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 29 | A356.2 |  | 6.5～7.5 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.30～0.45 | — | 0.05 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 30 | 360Z.1 | AlSi10Mg | 9.0～11.0 | 0.40 | 0.03 | 0.45 | 0.25～0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 31 | 360Z.2 |  | 9.0～11.0 | 0.45 | 0.08 | 0.45 | 0.25～0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 32 | 360Z.3 |  | 9.0～11.0 | 0.55 | 0.30 | 0.55 | 0.25～0.45 | 0.15 | 0.35 | — | 0.15 | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 |  |
| 33 | 360Z.4 |  | 9.0～11.0 | 0.45～0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.25～0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 |  |
| 34 | 360Z.5 |  | 9.0～10.0 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.30～0.45 | — | 0.07 | — | 0.15 | — | — | 0.03 | 0.10 |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2007（E） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Alb |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 35 | 360Z.6 | AlSi10Mg | 8.0～10.5 | 0.45 | 0.10 | 0.20～0.50 | 0.20～0.35 | — | 0.25 | 0.01 | Ti+ Zr：0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 余量 |
| 36 | 360Y.6 |  | 8.0～10.5 | 0.8 | 0.30 | 0.20～0.50 | 0.20～0.35 | — | 0.10 | 0.01 | Ti+ Zr：0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |
| 37 | A360.1 |  | 9.0～10.0 | 1.0 | 0.6 | 0.35 | 0.45～0.6 | 0.50 | 0.40 | 0.15 | — | — | — | — | 0.25 |  |
| 38 | A380.1 | AlSi9Cu | 7.5～9.5 | 1.0 | 3.0～4.0 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 2.9 | 0.35 | — | — | — | — | 0.50 |  |
| 39 | A380.2 |  | 7.5～9.5 | 0.6 | 3.0～4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 40 | 380Y.1 | AlSi9Cu | 7.5～9.5 | 0.9 | 2.5～4.0 | 0.6 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | — | 0.30 | 0.05 | 0.20 |  |
| 41 | 380Y.2 |  | 7.5～9.5 | 0.9 | 2.0～4.0 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 |  |
| 42 | 383.1 |  | 9.5～11.5 | 0.6～1.0 | 2.0～3.0 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 2.9 | 0.15 | — | — | — | — | 0.50 |  |
| 43 | 383.2 |  | 9.5～11.5 | 0.6～1.0 | 2.0～3.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | 0.20 |  |
| 44 | 383Y.1 |  | 9.6～12.0 | 0.9 | 1.5～3.5 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 3.0 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 |  |
| 45 | 383Y.2 |  | 9.6～12.0 | 0.9 | 2.0～3.5 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.8 | 0.20 | — | — | — | 0.05 | 0.30 |  |
| 46 | 383Y.3 |  | 9.6～12.0 | 0.9 | 1.5～3.5 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 |  |
| 47 | 390Y.1 | AlSi17Cu | 16.0～18.0 | 0.9 | 4.0～5.0 | 0.50 | 0.50～0.65 | 0.30 | 1.5 | 0.30 | — | — | — | 0.05 | 0.20 |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2007（E） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 48 | 398Z.1 | AlSi20Cu | 19～22 | 0.50 | 1.0～2.0 | 0.30～0.50 | 0.50～0.8 | RE：0.6～1.5 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 余量 |
| 49 | 411Z.1 | AlSi（11） | 10.0～11.8 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.45 | — | 0.07 | — | 0.15 | — | — | 0.03 | 0.10 |  |
| 50 | 411Z.2 |  | 8.0～11.0 | 0.55 | 0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 51 | 413Z.1 | AlSi（12） | 10.0～13.0 | 0.6 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.20 |  |
| 52 | 413Z.2 |  | 10.5～13.5 | 0.55 | 0.10 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | — | 0.15 | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 |  |
| 53 | 413Z.3 |  | 10.5～13.5 | 0.40 | 0.03 | 0.35 | — | — | 0.10 | — | 0.15 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 54 | 413Z.4 |  | 10.5～13.5 | 0.45～0.9 | 0.08 | 0.55 | — | — | 0.15 | — | 0.15 | — | — | 0.05 | 0.25 |  |
| 55 | 413Y.1 |  | 10.0～13.0 | 0.9 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | — | 0.10 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.20 |  |
| 56 | 413Y.2 |  | 11.0～13.0 | 0.9 | 1.0 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | — | — | — | 0.05 | 0.30 |  |
| 57 | A413.1 |  | 11.0～13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 0.15 | — | — | — | — | 0.25 |  |
| 58 | A413.2 |  | 11.0～13.0 | 0.6 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | 0.10 |  |
| 59 | 443.1 | AlSi（5） | 4.5～6.0 | 0.6 | 0.6 | 0.50 | 0.05 | Cr：0.25 | 0.50 | — | 0.25 | — | — | — | 0.35 |  |
| 60 | 443.2 |  | 4.5～6.0 | 0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | — | 0.10 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2007（E） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 61 | 502Z.1 | AlMg（5Si） | 0.8～1.3 | 0.45 | 0.10 | 0.10～0.40 | 4.6～5.6 | — | 0.20 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 62 | 502Y.1 |  | 0.8～1.3 | 0.9 | 0.10 | 0.10～0.40 | 4.6～5.5 | — | 0.20 | — | — | 0.15 | — | 0.05 | 0.25 |  |
| 63 | 508Z.1 | AlMg（8） | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 7.6～9.0 | Be：0.03～0.10 | 1.0～1.5 | — | 0.10～0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 64 | 515Y.1 | AlMg（3） | 1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.40～0.6 | 2.6～4.0 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | — | — | — | 0.05 | 0.25 |  |
| 65 | 520Z.1 | AlMg（10） | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 9.8～11.0 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |
| 66 | 701Z.1 | AlZnSiMg | 6.0～8.0 | 0.6 | 0.6 | 0.50 | 0.15～0.35 | — | 9.2～13.0 | — | — | — | — | 0.05 | 0.20 |  |
| 67 | 712Z.1 | AlZnMg | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.55～0.70 | Cr：0.40～0.6 | 5.2～6.5 | — | 0.15～0.25 | — | — | 0.05 | 0.20 |  |
| 68 | 901Z.1 | AlMn | 0.20 | 0.30 | — | 1.50～1.70 | — | RE： 0.03 | — | — | 0.15 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |
| 69 | 907Z.1 | AlRECuSi | 1.6～2.0 | 0.50 | 3.0～3.4 | 0.9～1.2 | 0.20～0.30 | 0.20～0.30 | 0.20 | RE：4.4～5.0 | — | 0.15～0.25 | — | 0.05 | 0.20 |  |
| a “其他杂质”一栏系指表中未列出或未规定具体数值的金属元素。 |  |

表2（新增）

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2007（E） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 1 | A356.1 | AlSi7Mg | 6.5～7.5 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.30～0.45 | — | 0.10 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 2 | A356.2Sr-2 |  | 6.5～7.5 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.25～0.40 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.08～0.18 | Sr:0.020～0.035 Na:0.003 Cr:0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.15 |  |
| 3 | AlSi7Mg0.3-2 |  | 6.5～7.5 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.35～0.45 | — | 0.05 | 0.01 | 0.10～0.18 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.30 |  |
| 4 | ZLD102-3 | AlSi(12) | 10.5～13.0 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | 0.02 | — | 0.20 | Ca:0.007 | — | 0.05 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2  食品、卫生行业用铸锭应控制ω（Cd+Hg+Pb+Cr6+）≤0.01%、ω（As）≤0.01%；电器、电子设备行业用铸锭应控制ω（Pb）≤0.1%、ω（Hg）≤0.1%、ω（Cd）≤0.01%、ω（Cr6+）≤0.1%。

4.2.3  需方要求调整表2中规定的元素极限值，或对表中未规定的其他杂质元素含量有要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

4.2.4  分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170规定执行，修约数位应与表2规定的极限数位一致。

4.2.5  表2中含量有上下限者为合金元素；含量为单个数值者为最高限；“—”为未规定具体数值；铝为余量，铝含量（质量分数）应由计算确定，用100.00%减去所有含量不小于0.010%的元素总和的差值而得，求和前各元素数值要表示到0.0X%。

4.2.6  当表2中未列出的某些“其他”元素的质量分数超出了本标准对其“单个”或“合计”的限定值时，供方应对这些元素进行分析。

4.3  外观质量

4.3.1  铸锭表面应整洁，不应有霉斑及外来夹杂物，允许有轻微的夹渣、修整痕迹、因浇注收缩而引起的轻微裂纹存在。

4.3.2  铸锭形状、规格应便于包装、运输及使用。

4.4  针孔度

铸锭针孔度（不包括疏松和缩孔）不大于JB/T 7946.3的三级。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。

4.5  断口组织

铸锭断口组织应致密，不允许有熔渣及夹杂物。

4.6  力学性能

需方对铸锭力学性能有要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明 。

4.7  夹渣量

需方对铸锭夹渣量有需求时，由供需双方协商确定等级后在订货单（或合同）中注明，铸锭夹渣量等级应符合表3规定。

表3  铸锭夹渣量等级

| K值a | 夹渣量等级 |
| --- | --- |
| K值≤0.1 | 一级 |
| 0.1＜K值≤0.2 | 二级 |
| 0.2＜K值≤0.5 | 三级 |
| 0.5＜K值≤1.0 | 四级 |
| K值＞1.0 | 五级 |
| a K值为异质颗粒数/被检测断面总数，K值不宜大于二级。 |

4.8  显微组织

需方对铸锭显微组织有要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。

5  试验方法

5.1  化学成分

化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析应采用GB/T 20975规定的方法。使用其他分析方法时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。

5.2  外观质量

外观质量应目测检验。

5.3  针孔度

针孔度检验应符合JB/T 7946.3的规定。

5.4  断口组织

断口组织应目测检验。

5.5  力学性能

力学性能检验应符合GB/T 16865的规定。

5.6  夹渣量

夹渣量检验应符合YS/T1004-2014 附录B的规定。

5.7  显微组织

显微组织检验应符合GB/T 3246.1的规定。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  铸锭应由供方技术部门进行检验，保证产品质量符合本标准、订货单（或合同）的规定，并出具质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起十日内提出，属于化学成分及其他异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

6.2  组批

铸锭应成批提交检验，每批应由同一牌号、同熔炼号的铸锭组成。

6.3  计重

铸锭应检斤计重。

6.4  检验项目

6.4.1  每批产品均应进行化学成分、外观质量检验。

6.4.2  每批产品应按订货单（或合同）中要求检验的项目（如针孔度、断口组织、力学性能、夹渣量、显微组织等）检验。

6.5  取样

铸锭的取样应符合表4的规定。

表4  铸锭的取样方法

| 检验项目 | 取 样 规 定 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432规定执行。 | 4.2 | 5.1 |
| 外观质量 | 逐块检验。 | 4.3 | 5.2 |
| 针孔度 | 从该批铸锭中任取一锭，在浇口对面锭长四分之一处，锯切厚度为25 mm～30 mm的针孔度检验用试样，将其断面加工至表面粗糙度Ra值不大于1.6 μm，并用汽油、酒精或丙酮清洗干净。 | 4.4 | 5.3 |
| 断口组织 | 应从该批（炉）铸锭中任取一锭，在浇口对面锭长四分之一处，由底部锯至不大于锭厚三分之一处，打断铸锭即制得试样。 | 4.5 | 5.4 |
| 力学性能 | 由供需双方协商确定取样部位，其形状和尺寸按GB/T16865的规定执行。 | 4.6 | 5.5 |
| 夹渣量 | 按YS/T1004-2014附录B的规定执行。（同时取三份试样） | 4.7 | 5.6 |
| 显微组织 | 按GB/T 3246.1规定执行。 | 4.8 | 5.7 |

6.5  检验结果的判定

6.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

6.5.2  外观质量不合格时，判该块铸锭不合格。

6.5.3  针孔度、断口组织、力学性能、显微组织检验结果不合格时，取双倍数量的试样重复检验。检验结果全部合格，则判该批产品合格；如其中仍有不合格，判该批产品不合格。

6.5.4  夹渣量检验结果不合格时，应对双份备样进行检验。检验结果全部合格，则判整批产品合格；如其中仍有不合格，判该批产品不合格。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  标志

铸锭表面应清晰地标示出生产厂标志、合金牌号、熔炼号。

7.2  包装、运输、贮存

7.2.1  堆垛应整齐。

7.2.2  铸锭打捆形式采用“#”字形或其他形式。

7.2.3  铸锭打捆可采用钢带或其他材料，但应保证不散捆。

7.2.4  打捆用的钢带表面应进行防锈处理，选用时应按YB/T 025的有关型号选取。

7.2.5  铸锭按牌号堆放、贮存和运输，不得混号，并注意防雨、防潮、防腐蚀，运输、贮存铸锭的场所应清洁。

7.3   质量证明书

每批铸锭应附有符合本标准要求的质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 批号或熔炼号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果及供方技术部门检印；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

订购本标准所列铸锭牌号的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 数量（重量）；

- 本标准编号；

- 化学成分、包装方式等其他特殊要求。

附录A

（资料性附录）

新增加合金牌号及其类型

表A　新增加合金牌号及其类型

| 序号 | 新增加合金牌号 | 对应ISO3522：2007（E）的合金类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A356.1 | AlSi7Mg |
| 2 | A356.2Sr-2 | AlSi7Mg |
| 3 | AlSi7Mg0.3-2 | AlSi7Mg |
| 4 | ZLD102-3 | AlSi(12) |

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

20××-××-××实施

20××-××-××发布

铸造铝合金锭

Aluminium alloy ingots for casting

（审定稿）

GB/T 8733-20XX

代替GB /T 8733-2007

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.10

H 61

合金顺序号

类型标识代号

组别代号

改型序号

组别代号

合金顺序号

类型标识代号

改型序号