有色金属及合金注册（或备案）申请表

| 单位名称 |  | 包头铝业有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  | 014046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 内蒙古包头市东河区铝业大道2号 |  |  |  | 部门 |  | 生产指挥保障中心 |
| 产品名称 |  | 铸造铝合金锭 |  |  |  | 生产起始日期 |  | 2015 |
| 现用牌号 |  | 413Z.5 |  |  |  | 国外相应牌号 |  |  |
| 实际生产量 |  | 395吨 |  |  |  | 实际销售量 |  | 395吨 |
| 413Z.5化学成分（质量分数%）： 牌号; 化学成分（质量分数%）. Si; Mg; Mn; Cu; Fe; Ni; Zn; Ca; Ti; 其他杂质; Al. 单个; 合计. 413Z.5; 10.5～13.0; 0.02; 0.02; 0.02; 0.35; —; 0.02; 0.007; 0.20; 0.05; 0.15; 余量. |
| 主要特性（包括密度、强度、硬度、延伸率、耐蚀性、粒度等，可剪裁。合金需列出密度及其计算过程）： 密度2.65 g/cm3，密度计算过程如下： 元素; 元素质量分数的极限范围 / %; 元素质量分数的算术平均值 / %; 系数 （1/密度）; 元素质量分数的算术平均值×系数 /%; 密度 / (g/cm3). Si; 10.5～13.0; 11.75; 0.4292; 5.0431; 1/37.6669%= 2.65470 修约至2.65. Fe; 0.35; 0.18; 0.1270; 0.0229. Cu; 0.02; 0.01; 0.1121; 0.00112. Mg; 0.02; 0.01; 0.5754; 0.00575. Zn; 0.02; 0.01; 0.1401; 0.00140. Mn; 0.02; 0.01; 0.1387; 0.00139. Ti; 0.20; 0.10; 0.2217; 0.0222. Ca; 0.007; 0.0035; 0.6452; 0.002258. 小计; -; 12.0735; -; 5.100118. Al; -; 87.93; 0.3704; 32.569. 合计; -; -; -; 37.6691. |
| 用途及使用效果（请附产品实物图片及销售证明资料，如销售合同或贸易流水单据等。如有出口，请写出主要出口国别和出口量，可附页）： 主要用于燃烧器及砂型铸造用零部件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牌号研制人员 | 张晓平 |  | 电话 传真 | 0472-6935230 | 单位盖章 |  | 年 月 日 |  |
| 以上由申请单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轻标委会秘书处审查意见及注册（或备案）牌号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标委会审查结论： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |