ICS ××. ××. ××

H ××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ×××—××××

铂 蒸 发 料

Evaporated platinum material

（审定稿）

2015.11.12

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人：张涛、张巧霞、万小勇、陈明、徐国进、曹惠

铂蒸发料

  - 范围

本标准规定了铂蒸发料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于半导体行业用的铂蒸发料。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1419       海绵铂

GB/T 2828.1     计数抽样检验程序 第1部分： 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 15077      贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

  - 要求

    - 产品分类

3.1.1 铂蒸发料产品按照纯度分为 IC-Pt99.95、IC -Pt 99.99 两种。

3.1.2 铂蒸发料产品主要分为片状、柱状，如图1所示；产品形状、定义及供货状态应符合表1的要求，需方有其他要求时由供需双方协商解决。

片状

L

D

b) 柱状

C

A

B

图1 铂蒸发料示意图

表1 铂蒸发料分类

| 形状 | 定义 | 供货状态 |
| --- | --- | --- |
| 片状 | 厚度为0.5mm ~5mm，长度为5mm ~20mm，宽度为5~20mm的片材 | 加工态 |
| 柱状 | 直径为2mm ~8mm，长度为3mm ~10mm的丝线材 |  |

    - 牌号表示方法和标记示例

3.2.1 片状标记示例

IC-Pt 99.99，□×□×□mm

厚

宽

长

示例：厚为2mm、长为10mm、宽为10mm、纯度为99.99%的片状铂蒸发料产品，标记为：IC-Pt 99.99，2×10×10mm。

3.2.2 柱状标记示例

IC-Pt 99.99，Ф□×□mm

长度

直径

示例：直径为6mm、长为6mm、纯度为99.99%的柱状铂蒸发料产品，标记为：IC-Pt 99.99，Ф6×6mm。

    - 化学成分

铂蒸发料的化学成分要求见表2。

表2 铂蒸发料的化学成分

| 牌号 | Pt/%，不小于 | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Al | Au | Bi | Cr | Cu | Fe | Ir | Mg |
| IC-Pt 99.95 | 99.95 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| IC-Pt 99.99 | 99.99 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
| 牌号 | Pt/%，不小于 | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mn | Ni | Pd | Pb | Rh | Ru | Si | Sn | Zn |
| IC-Pt 99.95 | 99.95 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| IC-Pt 99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |

注1：铂蒸发料的纯度，按照减量法计算，即为100%减去表中规定的杂质实测总和而得。

注2：需方对某种特定杂质元素含量有要求的，由供需双方协商执行。

    - 几何尺寸

铂蒸发料的规格及允许偏差见表3。

表3几何尺寸及允许偏差

| 项目 | 片状 |  |  | 柱状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | L |
| 尺寸/mm | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
|  | 15.0 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
| 允许偏差/mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 |
| 注：经双方协商，可提供其他规格及允许偏差的铂蒸发料。 |  |  |  |  |  |

    - 外观质量

      - 铂蒸发料产品表面应光亮平整、洁净，边角完整、无飞边、毛刺、夹杂和裂纹等缺陷。

      - 铂蒸发料产品表面应清洁、无油污和锈蚀；应无颗粒附加物和其他沾污。

      - 铂蒸发料产品端面或表面允许有轻微的冲、剪、裁等痕迹。

  - 试验方法

    - 铂蒸发料产品化学成分的分析方法按GB/T 1419中附录A和附录B的规定执行。

    - 铂蒸发料产品几何尺寸测量按GB/T 15077标准的方法1直接测量法执行。

    - 外观质量用目视检查，如发现异常现象，用10倍放大镜鉴别。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 铂蒸发料由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

    - 组批

铂蒸发料应成批提交检验。每批应由同一熔炼炉次、同一规格的产品组成。

    - 检验项目及取样

产品检验项目、取样位置及数量应符合表4的规定。

表4 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 成品 | 每批2粒，供方由产品分析结果报出；需方可在产品上取样分析复验 | 3.3 | 4.1 |
| 几何尺寸 | 成品随机取样 | 按GB/T2828.1标准取S-1，AQL=1.5抽取样品 | 3.4 | 4.2 |
| 外观质量 | 成品随机取样 | 按GB/T2828.1标准取S-1，AQL=1.5抽取样品 | 3.5 | 4.3 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，则判该批产品不合格。

      - 几何尺寸、外观质量不合格时，重新取双倍样进行重复试验，若仍有不合格，对余下的产品按几何尺寸、外观质量的取样数量进行检验，合格者重新组批交货。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

在已检验合格的每瓶或每袋产品上应附标签，注明：

  - 产品名称；

  - 纯度；

  - 规格；

  - 净重；

  - 批号；

  - 生产日期；

  - 供方名称；

  - 生产厂家地址电话。

    - 包装、运输和贮存

      - 铂蒸发料内包装可采用塑料瓶包装和真空封装两种，塑料瓶包装的瓶口铝封膜要封口完整，无开裂、无贯通。真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞，无真空泄漏。

      - 产品外包装采用纸箱或木箱包装。经供需双方协商还可采用其他方式包装。

      - 产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，不得损坏和沾污产品，并保证运输过程中产品及包装完整。

      - 产品应保存于清洁、干燥的环境中。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 纯度；

- 规格；

- 数量；

- 净重；

- 批号；

- 生产日期；

- 执行标准号。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 纯度；

c） 规格；

d） 供货状态；

e） 数量；

f） 执行标准号；

g)  其他。