标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铂蒸发料                 承办人：张涛   共 1 页   第 1  页

标准项目负责起草单位：有研亿金           电  话：15910288830   2015年10月12日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 在章节“1 范围部分取掉本标准用于半导行业用的各类铂蒸发料，删除“各类”两字 | 标准所 | 采纳 |  |
| 2 | 2 | 删除“YS/T791铂靶标准” ；引用标准，排列时按标准号数字大小排列 | 标准所 | 采纳 |  |
| 3 | 3.1.2 | 图1去掉圆角 | 贵研铂业 | 采纳 |  |
| 4 | 3.2.1 | 片状标记示例由“厚、长、宽”修改成“长、宽、厚” | 标准所、贵研铂业 | 采纳 |  |
| 5 | 3.2.2 | 表1中柱状料的定义：长度为1～10mm的丝线材，是否合适？因为几乎很少有客户使用1mm的材料，且亦提出需方有其他要求时由双方协商解决，建议调整为3～10mm。 | 贵研铂业 | 采纳 |  |
| 6 | 3.3. | 几何尺寸及允许偏差部分与图1和表1一致。注1和注2放在表2外。 | 标准所、贵研铂业 | 采纳 |  |
| 7 | 3.4 | 表3“A、B、C等”修改成“L、W、H” | 贵研铂业 | 不采纳 | 与图1示意图一致，且与已报批的Ti、V、Sn蒸发料此处表达一致 |
| 8 | 4.1 | 分析方法按GB/T1419-2008执行。 | 标准所、贵研铂业 | 采纳 |  |
| 9 | 5.2 | 修改为“每批应由同一熔炼炉次、同一规格的产品组成。” | 标准所 | 采纳 |  |
| 10 | 5.3 | 表4中化学成分取样位置改为产品取样，取样数量改为每批次产品按重量的XX%（每kg）个样（贵我双方再协商一下），不得少于1个。 | 贵研铂业 | 不采纳 | 数量较多，取样不适宜采用重量百分比检验 |
| 11 | 5.3 | 产品检验项目、取样位置及数量应符合表4的规定。 化学成分取样修改为“每批2粒，供方由产品分析结果报出；需方可在产品上取样分析复验” | 河南中原黄金、贵研铂业 | 采纳 |  |
| 12 | 5.4.1 | 化学成分不合格时，则判该批产品不合格。 | 贵研铂业 | 采纳 |  |
| 13 | 5.4.2 | 5.4.2及5.4.3外观质量和几何尺寸不合格时改为重新取双倍样进行重复试验，对余下的产品按几何尺寸、外观质量的取样数量进行检验，合格者重新组批交货。 | 贵研铂业 | 采纳 |  |
| 14 |  | 无意见 | 浙江省冶金研究院有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无意见 | 徐州浩通新材料股分有限公司 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 北京有色稀土所 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 西北有色院 |  |  |
| 19 |  | 无意见 | 南车青岛四方机车有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：9个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 3 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

④没有回函的单位数：6个。