-

ICS

D 46

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 433-201X

代替YS/T 433-2001

银 精 矿

Silver  concentrate

（送审稿）

XXXX－XX－XX 发布

XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 433－2001《银精矿》。本标准与YS/T 433－2001《银精矿》相比，主要变化如下：

——增加了产品分级。按银精矿中主品位不同，分为三个品级。

——银精矿中的银量由原来的3000g/t为合格品的下限，变更为2500 g/t、 5000 g/t 、7500 g/t三个品级。

——化学成分做了相应的调整。删除铅、锌、铜、铋、氧化镁、二氧化硅、三氧化二铝等杂质元素的限量要求，“砷”的限量要求由原来的0.4%变为2.5%。

——删除了表1中“名称”、“流程”两列，改为“品级”。

——增加了有色金属矿产品的天然放射性限量。

——取样、制样方法由YS/T96变更为GB/T 14263。

——袋装银精矿取样，区分了800Kg以上及其他袋装形式具体的取样操作。

——删除了“检验批不大于60t”的限制。

——增加了产品外观质量检验方法。

——将所制样品由原来的三份增加为四份。

——对范围和检验规则以及标志、包装、运输、贮存和质量预报单、订货单（或合同）内容中部分内容做了增减或修订。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：白银有色集团股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所、金川集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司。

本标准主要起草人：王冬珍、许建、向磊、闫文彬、孙福红、刘乾邦、张得秀、李育林、马玉天、文占杰、郭泽林、张俊峰、张艳峰、韦文辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 433－2001；

银 精 矿

- 1  范围

本标准规定了银精矿的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、和质量预报单和合同（或订货单）内容。

本标准适用于经浮选方法生产得到的精矿产品。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170             数值修约规则与极限数值的表示和判定。

GB/T 14263            散装浮选铜精矿取样、制样方法。

GB 20424              重金属精矿产品中有害元素的限量规范。

GB 20664              有色金属矿产品的天然放射性限量。

YS/T 418              有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存。

YS/T 445（所有部分）  银精矿化学分析方法。

- 3  要求

3.1  产品分类

银精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品。

3.2  化学成分

银精矿化学成分应符合表1的规定。

表1    银精矿化学成分

| 品级 | 化学成份 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ag（g/t） 不小于 | 有害元素（质量分数），不大于% |
|  |  | As |
| 一级品 | 7500 | 2.50 |
| 二级品 | 5000 | 2.50 |
| 三级品 | 2500 | 2.50 |

注：需方因不同工艺流程，对银精矿所含有价元素、杂质元素有特殊要求的，由供需双方协商解决。供需双方商定的元素及含量不限于表1中的规定。

3.3  银精矿中天然放射性限值应符合GB 20664的规定。

3.4  银精矿中水分（质量分数）应不大于12%。

3.5  银精矿中不应混入外来杂物。同批银精矿应混匀，颜色、性状应一致。

- 4 试验方法

4.1 银精矿水分含量的测定按GB/T 14263的规定进行。

4.2 银精矿化学成分测定按YS/T 445（所有部分）的规定进行。当测定结果超出YS/T 445中规定的测定范围时，参照YS/T 445进行或双方协商解决。

4.3 银精矿中天然放射性的测定按GB 20664的规定进行。

4.4 产品外观质量以目视方法进行。

- 5  检验规则

5.1  检查与验收

银精矿在需方或双方认可的地点，由需方质量检验部门或合同约定的一方按本标准规定检验和验收。供方应保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定。

5.2  组批

银精矿应成批提交检验，每批应由同一品级组成。火车运输以每车皮为检验批，其他运输方式检验批由供需双方商定。

5.3  检验项目

每批银精矿应进行化学成分、天然放射性限量、水分、外观质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1 散装银精矿取样、制样方法按照GB/T 14263的规定进行，银精矿品质波动类型不明确时，应按GB/T 14263 中“大”波动类型抽取规定的份样数。袋装银精矿，单袋800Kg以上的大袋每袋均需取样，按GB/T 14263 中规定的份样数应平均分布于每个包装袋；其他包装形式的小袋根据不同规格按总袋数的30%-50%（m/m）随机抽取样袋，抽取的份样总数不得少于GB/T 14263中规定的份样数。取样时用样钎钎取份样，钎样时将样钎自袋顶对角线部位斜插入袋底，每袋所取的份样数应一致，将所有份样混合拌匀。

5.4.2 将所制样品分成四份:一份供分析，一份交供方，一份留需方，一份仲裁。仲裁样由需方保存三个月（国际贸易样为六个月）。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保存期内提出。

5.5 检验结果的判定

5.5.1  检验结果主品位银含量保留一位小数、杂质元素保留两位小数。检验结果的数据修约按GB/T 8170的规定进行。

5.5.2  银精矿化学成分不能满足本标准规定要求时，作降级处理或由双方协商解决。

5.5.3  银精矿水分不符合本标准规定时，由供需双方协商解决。

5.5.4  同一批次银精矿中，如颜色、性状明显不一致、且化学成分有明显差异时，以低品级结果判定品级；若明显混入夹杂物时，判该批次产品为不合格。

5.5.5  供需双方对化学成分、天然放射性限量检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方选择第三方机构进行仲裁，当仲裁结果与检验结果的偏差在双方认可采用方法规定的允许误差范围内（不超过所执行检验标准规定的再现性临界差），则以原检验结果为判定依据；当仲裁结果与检验结果的偏差超出双方认可采用方法规定的允许误差范围（所执行检验标准规定的再现性临界差），则以仲裁结果为最终判定依据。

5.5.6  当需方对主品位中银的存在形态，如银精矿中含有的氧化银、氯化银的量等有特殊要求时，由供需双方协商解决。

6  标志、包装、运输、贮存和质量预报单

6.1银精矿产品的标志、包装、运输和贮存执行YS/T 418的有关规定。

6.2每批银精矿发运时，供方应附有质量预报单，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 品级；

d）批号；

e) 净重；

f) 发货日期和发货地点；

g) 车船号；

h) 本标准编号。

7 订货单（或合同）内容

本标准所列银精矿的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 品级；

c) 杂质含量的特殊要求；

d) 净重；

e) 本标准编号；

f) 其他。