行业标准《多晶硅用硅粉》

（报批稿）编制说明

- 工作简况

- 立项目的及意义

多晶硅产业是一个高纯生产过程，对材料质量要求颇高。硅粉作为多晶硅生产的基础材料，凡是半导体级和光伏级多晶硅涉及到的杂质指标，在硅粉中都要严格控制，硅粉中一些在其他行业看似可以忽略的微量杂质，在此必须进行严格的限定，同时对转运和储藏条件也有更高的要求。目前正是由于对硅粉中间环节的严格控制，我国的多晶硅产品质量和光伏产品质量才在国际上具有举足轻重的地位。

随着光伏行业技术的发展和检测水平的提高，对原生多晶硅内在质量有着更高的要求，这就要求对硅粉的内在质量进行更加严格和精细的控制。《多晶硅用硅粉》行业标准的修订将有利于推动国内多晶硅的生产，改变国内多晶硅生产和半导体行业生产用硅粉技术指标有增加但不统一的现状，为光伏行业的长远发展助力。

- 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2014] 628号）的文件精神，《多晶硅用硅粉》由洛阳中硅高科技有限公司负责修订，计划编号2014-1452T-YS，要求2015年完成。

- 编制单位简况

洛阳中硅高科技有限公司[简称：中硅高科]成立于2003年，是由中国恩菲工程技术有限公司、洛阳硅业集团有限公司、偃师金丰投资管理有限公司和中国有色工程有限公司共同出资组建的国有高新技术企业，主要生产、研发、销售高纯多晶硅、多晶硅/单晶硅硅片、高纯四氯化硅、气相二氧化硅等产品，并提供硅产业技术服务，主导产品为多晶硅，目前，多晶硅生产规模达到12000吨/年，居世界前八位，中国前三位。

中硅高科坚持走自主创新、规模发展、品质领先、安全环保的可持续发展之路，已建成的河南省多晶硅工程技术研究中心和多晶硅领域唯一一个材料制备技术国家工程实验室等创新平台为依托，培养了大批具有重要影响力的创新人才和具有行业领先地位的创新团队，并先后承担了国家863计划、“十一五”、“十二五”科技支撑计划、电子信息产业发展基金等科技攻关计划和产业化项目等26项，在多晶硅高效节能环保生产的关键技术、装备与理论研究方面取得重大突破，多项技术成果达到国际先进水平，并最终形成了“物料内部循环，能量综合利用”的清洁生产工艺体系。其中，依靠自主研发技术，中硅高科率先在国内建成了第一条多晶硅产业化生产线，彻底打破了国外多年的技术封锁和市场垄断，为中国多晶硅蓬勃快速发展奠定了坚实的基础。先后申请专利150余项，主持制定国家标准5项，获得多项国家和省部科技进步奖，是国家优秀创新企业和河南省创新型企业。

4、主要工作过程

接到行业标准制定计划任务后，在全国有色金属标准化技术委员会的组织下，洛阳中硅高科技有限公司成立了标准编制组，由严大洲总经理任组长。标准编制组在总结本单位多年硅粉使用、检测经验的基础上，攻克了硅粉取样代表性的难题，自主研发了硅粉中酸不溶物实验方法并进行试验验证，使标准完整、适用；同时编制组还搜集了各硅粉生产厂商的硅粉型号及应用范围、生产、试验过程以及客户使用反馈等信息，使标准内容全面、客观，完成了《多晶硅用硅粉》行业标准草案。

（1）标准的的任务落实

2014年11月，在徐州召开的标准工作会上就《多晶硅用硅粉》标准进行了任务落实，会上来自20余家单位的30多名代表一致同意对原标准进行以下方面的修订：

- 对多晶硅用硅粉的型号进行了补充、完善；

- 增加对硅粉水分、碳含量、钛含量、酸不溶物的要求；

- 修改铁、铝、钙杂质含量要求；

- 修改硅粉粒度的要求；

- 删除硅粉对硅含量及总杂质含量的要求；

- 增加附录A 硅粉酸不溶物的测定方法；

- 增加附录B 硅粉取样方法。

同时会上还确定了江苏中能硅业科技发展有限公司、新特能源股份有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司、亚洲硅业有限公司、昆明冶研新材料股份有限公司、乐山市产品质量监督检验所为酸不溶物测定方法的复验单位。

（2）标准的方法验证

洛阳中硅高科技有限公司自2014年12月起开展附录A 硅粉酸不溶物的测定方法验证工作，通过第一阶段的实验，确定了最优的实验方法和配套的仪器装置；2015年3月起展开第二阶段的实验，进行了方法确认，确定了方法检出限、精密度，并进行了测量不确定度评定。

经过实验，确定该方法的检出限为0.24%，回收率在70%～100%之间，相对标准不确定度在5%以下，重复性数据如下：

| 酸不溶物含量/% | 0.60 | 1.60 | 2.50 | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |

同时配制浓度梯度样品发至亚硅、神舟硅业、江苏中能等多家单位做再现性验证，再现性数据如下：

| 酸不溶物含量/% | 1.60 | 5.00 |
| --- | --- | --- |
| 再现性限R/% | 0.60 | 0.80 |

（3）标准讨论

2015年6月24日，在陕西西安召开了《多晶硅用硅粉》第一次讨论会，有江苏中能硅业科技发展有限公司、新特能源股份有限公司、内蒙古神舟硅业、有研半导体材料有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司等24个单位36位专家参加了本次讨论，达成修改意见和建议如下：

- 前言，本标准起草单位建议去掉非独立法人机构；

- 1范围，第二段改为：本标准适用于多晶硅生产用硅粉，删除了硅粉制造过程的界定；

- 规范引用文件，增加SEMI 5477 电感耦合等离子体光谱法测量光伏多晶硅用工业硅粉中B, P, Fe, Al, Ca的含量；

- 3.1规格及化学成分，增加了521硅粉的规格要求；经过与会专家的讨论，不建议增加名义硅含量的要求；

- 3.3外观，更改为硅粉应清洁无异物，删除肉眼观察的测试方法。

- 4试验方法，按照测试项目及顺序更改了试验方法的表述方式。

- 5.1.2若规定不符时，将应在收到产品之日起十五个工作日内向供方提出，改为三个月。

- 5.3检验项目，将碳含量由必检项目改为由供需双方的协商，删去锰、铬、镍、铜、锌、钛的要求。

- 5.4.1取样与制样，增加了罐装硅粉的取样要求。

- 结果与判定，改为“技术指标中粒度、硼、磷、铁、铝、钙含量有一项不合格时，则判该批产品不合格。

- 建议附录Ａ酸不溶物的测定参考水质悬浮物的测试方法，过滤过程可采用滤膜过滤，该方法待实验验证可行性后确定。

讨论后，编制组按照会议精神，对标准逐项进行了修订。针对建议11中酸不溶物测定参考水质悬浮物的检测方法，目的是为了消除玻璃砂芯坩埚较重的锅体给称量造成的误差。我公司专门进行了验证试验，对于水质悬浮物测定的混合聚酯纤维素滤膜（CN-CA），是水性滤膜，不适宜过滤酸性溶液，同时孔径只有0.45μm，不适用本方法。同时购置耐酸的孔径为10μm的聚丙烯（PP）滤膜进行实验，实验中遇到的问题如下：

- 因为滤膜在恒重、烘干过程中必须在称量瓶中进行，而称量瓶本身的重量与原方法玻璃砂芯漏斗的重量相当，不能消除称量引起的粗大误差。

- 进行了12组的实验，试验数据发现，采用聚丙烯滤膜的测量结果比砂芯漏斗的结果总是高于砂芯漏斗的测量结果，高出0.1%～0.5%不等。为此专门查证其他样品酸不溶物的测量方法，其中石灰石、碳酸轻稀土、尿素等不溶物的测定是用玻璃砂芯漏斗进行过滤，然后烘干测量的；像镁粉、硼镁矿石、钢铁等酸不溶物的测定虽然是用定量滤纸过滤，但是过滤后均需要烘干、灼烧、灰化后再恒重称量，上述方法只是针对的盐酸不溶物，对于硅粉中酸不溶物含量较低的情形并不适用。因此未采纳会议意见。

- 标准的意见征集

西安讨论会议后，编制组将修订并验证后的标准向15家相关单位征求意见，共征集意见17条，编制组对意见逐条进行讨论，最终决定采纳15条，不采纳2条，详见《标准征求意见稿意见汇总处理表》。

- 标准审定及报批

2015年10月10日在河南省洛阳市召开《多晶硅用硅粉》（行业标准）审定会，共会上仅对附录B取样部分进行了修改，具体见审定会会议纪要。与会专家要求编制组根据会议意见修改后尽快完成报批稿。会后编制组按照会议意见进行了修改，最终形成《多晶硅用硅粉》报批稿，现上报工业和信息化部发布和实施。

- 标准编制的原则和确定主要内容的依据

1.标准编制原则

1.1  本标准的编写格式按国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写的。

1.2  本标准在制定过程中，以YS/T 724-2009《硅粉》为主线，结合目前国内行业内实际使用产品结构和分类及内在质量需求变化，并综合考虑了行业的实际需求与未来一段时间内的技术发展要求。

2.确定标准主要内容的依据

2.1 与原标准相比，在硅粉规格及化学成分要求中，细化了硅粉的规格型号、增加了硅粉水分、碳含量、酸不溶物的要求、修改了检验结果的判定，更适用于目前的使用现状和市场需求。

2.2 多晶硅用硅粉作为氢化反应的原料，原则上讲是可以全部参与到氢化反应中去，但在实际生产过程中，经常会出现氢化过滤器堵塞现象，研究发现，堵塞物中除了有细粒径硅粉外，还含有大量的酸性不溶物质，经过诸多实验，研发了酸不溶物的测量方法，作为本标准的附录A。

2.3 硅粉作为粒状颗粒样品，其本身分布具有不均匀性，目前由于取样方法的不统一，导致供需双方对检测结果存在较大分歧，因此本标准综合引用、改进多项抽样标准，制定了科学、适宜的抽样方法，作为本标准的附录B。

- 标准水平分析

《多晶硅用硅粉》是对 YS/T 724-2009《硅粉》标准的修订，根据国内各硅材料行业目前使用的现实情况进行修订的，没有参考国外相关标准，达到国内先进水平。

- 与现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准符合现行法律、法规和相关强制性标准的要求。

- 重大分歧意见的和依据处理经过

本标准在制定过程中广泛征求了上下游企业的意见，在修订过程中无重大分歧意见。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准。

- 废止现行有关标准的建议

本标准是对YS/T 724-2009《硅粉》的修订，实施后旧标准作废。

标准编制组

2015年10月