ICS 77.150.99

H 66

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—201X

饰品用锗合金

Germanium alloy for jewelry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：云南天浩稀贵金属股份有限公司、昆明冶金研究院、昆明浩客医疗科技有限公司、云南鑫圆锗业科技有限公司。

本标准主要起草人：孙浩然、陈致族、李刚、黄云峰、谢振宇、袁威、胡文雄、保明珠、任帅鹏。

饰品用锗合金

- 范围

本标准规定了饰品用锗合金（以下简称锗合金）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等内容。

本标准适用于生产饰品的锗合金。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法

- 要求

  - 化学成分

锗合金的化学成分应符合表1的规定。需方对化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

- 化学成分

| 代号 | 化学成分（质量分数） % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ge | Fe | Cr | Cu | Ni |
| Ge-10 | 9.5～10.5 | 59.5～60.5 | 9.5～10.5 | 9.5～10.5 | 7.5～8.5 |

  - 力学性能

锗合金的室温拉伸力学性能应符合表2的规定。

- 力学性能

| 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A50mm % |
| --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |
| 铸造态 | 110 | 2.0 |

  - 耐汗液性

锗合金受汗液浸蚀应无变色现象。

  - 外形

饰品用锗合金一般铸成饰品部件，部件形状由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中附产品图样。

  - 外观质量

锗合金应呈银灰色，表面应整洁，无肉眼可见的飞边、气孔、夹渣等缺陷。

  - 其他

需方对锗合金有其他要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

- 试验方法

  - 化学成分

锗合金的化学成分分析方法由供需双方协商。

  - 力学性能

锗合金的力学性能检测按GB/T 228.1的规定进行。

  - 耐汗液性

    - 将锗合金分别于39.5℃酸性人工汗液和碱性人工汗液中浸泡72 h后，观察锗合金外观。

    - 酸性人工汗液（用时现配）：分别称取0.5 g L-组氨基盐酸盐-水化合物（C6H10ClN302·H2O）、5g氯化钠（NaCl）、2.2g二水磷酸二氢钠（NaH2PO4·2H2O）,于烧杯中用蒸馏水溶解，用0.1mol/L的氢氧化钠（NaOH）调节pH至5.5±0.2，移入1L容量瓶中，以蒸馏水定容。

    - 碱性人工汗液（用时现配）：分别称取0.5 g L-组氨基盐酸盐-水化合物（C6H10ClN302·H2O）、5g氯化钠（NaCl）、5g十二水磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O），用0.1mol/L的氢氧化钠（NaOH）调节pH至8±0.2，以蒸馏水定容。

  - 外形

锗合金外形按照产品图样目视或采用相应量具进行检查。

  - 外观质量

锗合金的外观质量用目视检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 锗合金应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货合同的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应在一个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，供需双方应共同进行仲裁取样。

  - 组批

锗合金应成批提交验收，每批应由同一熔次、代号、外形的产品组成。

  - 检验项目

每批锗合金应进行化学成分、外形、外观质量的检验。力学性能、耐汗液性由供方工艺保证，首批供货、质量仲裁、质量监督部门抽检或工艺发生重大变化、订货单(或合同)中注明检验时，应进行检验。

  - 取样

    - 取样数量

锗合金取样数量应符合表3的规定。

- 取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 生产过程每熔次取1个试样，成品每交货批随机抽取1个样品 | 3.1 | 4.1 |
| 力学性能 | 工艺变动时首熔次取1个试样 | 3.2 | 4.2 |
| 耐汗液性 | 工艺变动时首熔次取1个试样 | 3.3 | 4.3 |
| 外形 | 每熔次取1个试样 | 3.4 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.5 | 4.5 |

    - 化学成分及力学性能取样方法

当锗合金化学成分配制完成后，将预先烘干的取样模具取样口朝上，倾斜60°~65°插入金属液深度350 mm~400 mm中，4 s~6 s后取出，稍冷后轻轻敲击，使试样脱出。取样模具根据化学成分和性能测试要求确定。

  - 检验结果的判定

    - 化学成分的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 力学性能的检验结果不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。若重复试验结果中仍有不合格，则判该批产品不合格。

    - 耐汗液性的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 外形的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 外观质量的检验结果不合格时，判该件产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

在检验合格的产品外包装上打印如下标记（或贴标签）：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 代号；

- 外形；

- 批号；

- 净重（或件数）；

- 生产日期（或包装日期）；

- 本标准编号；

- 供方技术检验部门的检印或质检员签名（或盖章）。

  - 包装、运输、贮存

锗合金包装方式由供需双方共同商定，并在合同中注明，且避免与酸、碱共同运输和贮存。

  - 质量证明书

每批锗合金应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 代号；

- 外形；

- 批号；

- 净重；

- 本标准编号；

- 各项分析检验结果和技术监督部门的印记；

- 包装日期（或出厂日期）。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

        - 产品名称；

        - 代号；

        - 重量；

        - 产品图样;

        - 其他特殊要求；

        - 本标准编号。

________________________________