ICS 29.045

H83

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXX—XXXX

铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料

Carbon/carbon composites tabular structure material for ingot furnace

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国钢标准化技术委员会（SAC/TC 183）和全国有色金属标准技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：西安超码科技有限公司、江苏协鑫软控设备科技发展有限公司、湖南南方搏云新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：赵上元、薛抗美、戴开瑛、张灵玉、侯卫权、邢如鹏。

铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料

范围

本标准规定了铸锭炉用碳/碳复板状结构材料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于多晶硅生长用的铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1804  一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 3074.4  石墨电极测定方法石墨电极热膨胀系统（CTE）测定方法

GB/T 22588  闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 24528  炭素材料体积密度测定方法

QJ 2509  碳/碳复合材料灰分含量测试方法

QJ 20273-2014  喉衬用轴编碳/碳复合材料制品规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料 Carbon/carbon composites tabular structure material for ingot furnace

以碳纤维布压制而成，经过致密化处理及高温处理后形成的、用于多晶硅铸锭炉的碳/碳复合板状结构材料，包括顶板、盖板、发热体等。

X-Y向  X-Y direction

平行于碳纤维布铺层方向。

Z向  Z direction

垂直于碳纤维布铺层方向。

要求

分类

4.1.1  根据碳/碳复合材料的密度，铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料分为低密度级和高密度级。

4.1.2  根据碳/碳复合材料中灰分含量，铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料按纯度分为Ⅰ级和Ⅱ级。

性能指标

铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料理化性能应符合表1的规定。

理化性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 低密度碳/碳复合板状结构材料 | 高密度碳/碳复合板状结构材料 |
| 体积密度，g/cm3 | 1.30～1.50 | ＞1.50 |
| 灰分，% | Ⅰ级：＜0.01 |
|  | Ⅱ级:0.01～0.05 |
| 导热系数（Z向，298K），W/(m·k) | ≤5 | ≤8 |
| 热膨胀系数（X-Y向，298K～1073K），10-6/K | ≤1 | ≤1.3 |
| 压缩强度（Z向），MPa | ≥150 | ≥200 |
| 弯曲强度（X-Y向），MPa | ≥80 | ≥120 |
| 剪切强度（Z向），MPa | ≥6 | ≥8 |
| 电阻率（X-Y向，298K），μ((m | 20±5 |
| 注：具体性能指标可由供需双方商定。 |

尺寸及外形

铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料的具体尺寸和外形由供需双方商定，并在合同中注明。

图样上注明允许偏差的应符合图样的规定，图样上未注明的尺寸允许偏差应符合GB/T 1804的粗糙级c等级的规定。产品具体的尺寸允许偏差也可由供需双方协商确定。

外观质量

铸锭炉用碳/碳复合板状结构材料表面应平整，无目视可见裂纹，无磕碰伤痕，无分层现象，无油污、碳颗粒等附着物。

试验方法

体积密度的检验按GB/T 24528的规定进行。

灰分含量的检验按QJ 2509的规定进行。

导热系数的检验按GB/T 22588的规定进行。

热膨胀系数的检验按GB/T 3074.4的规定进行。

压缩强度的检验按QJ 20273-2014中附录B的测试方法进行。

弯曲强度的检验按QJ 20273-2014中附录B的测试方法进行。

剪切强度的检验按QJ 20273-2014中附录B的测试方法进行。

电阻率测试先采用电桥测试其电阻，再根据公式（1）计算电阻率：

ρ=RS/L……………………………………………（1）

式中：

ρ——电阻率，单位为微欧·米(μ((m)；

R——电阻，单位为欧姆(Ω)；

S——横截面面积，单位为平方毫米(mm2)；

L——展开长度，单位为毫米(mm)。

尺寸及外形的检验采用游标卡尺、钢直尺进行。

外观质量采用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量监督部门进行检验，确保产品质量符合本标准和合同的规定，并填写产品质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准和合同的规定进行检验，检验结果与本标准和合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，属于尺寸外形及外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出，并由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批产品应由同批原料、同一工艺，在同一连续时间（6个月）内生产的产品组成。

检验项目及取样

每批产品应对体积密度、尺寸及外形、外观质量进行检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检。检验项目也可由供需双方在合同中规定。具体检验项目及取样应符合表2的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 体积密度 | 全检 | 4.2 | 5.1 |
|  | 灰分 | 批检 | 4.2 | 5.2 |
|  | 导热系数（Z向） | 批检 | 4.2 | 5.3 |
|  | 热膨胀系数（X-Y向） | 批检 | 4.2 | 5.4 |
|  | 压缩强度（Z向） | 批检 | 4.2 | 5.5 |
|  | 弯曲强度（X-Y向） | 批检 | 4.2 | 5.6 |
|  | 剪切强度（Z向） | 批检 | 4.2 | 5.7 |
|  | 电阻率（X-Y向） | 批检 | 4.2 | 5.8 |
|  | 尺寸及外形 | 全检 | 4.3 | 5.9 |
|  | 外观质量 | 全检 | 4.4 | 5.10 |

检验结果的判定

体积密度、尺寸及外形、外观质量的任一检验结果不合格时，判该件产品不合格。

灰分含量、导热系数、热膨胀系数、压缩强度、弯曲强度、剪切强度、电阻率的检验结果有一项不合格时，取双倍数量的试样（包括原不合格试样）进行重复检验，重复检验结果仍不合格时，判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

标志

在产品显著位置应有牢固的产品型号、批号等标识。

产品外包装箱上应注明：

供方名称和地址；

产品名称及数量；

“易碎”、“防潮”、“防振动”等标志。

包装

纸箱包装时，箱内应用软物等缓冲物填充，并使用打包带在箱上捆扎牢固。木箱包装时，木箱应用结实的木条钉牢固，包装箱内产品周围空隙用软物填充，防止产品移动磨损。箱内附有产品合格证、质量证明书、装箱清单等。

运输、贮存

产品运输时，应防雨、防潮，避免碰撞、重压，并在通风良好、干燥的室内存放。

质量证明书

每批产品应附质量证明书，其内容包括：

        - 供方名称和地址；

        - 产品名称；

        - 批号；

        - 数量；

        - 各项分析检验结果和质量监督部门印记；

        - 检验日期；

        - 检验员代号；

        - 生产日期等。

订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

产品规格及数量；

技术要求；

本标准编号；

其他。

_________________________________