ICS 29.045

H83

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—XXXX

铸锭炉用碳/碳复合保温材料

Carbon/carbon composite heat preservation material for ingot furnace

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国钢标准化技术委员会（SAC/TC 183）和全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：西安超码科技有限公司、江苏协鑫软控设备科技发展有限公司、湖南南方搏云新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：张灵玉、薛抗美、戴开瑛、赵上元、侯卫权、邢如鹏。

铸锭炉用碳/碳复合保温材料

范围

本标准规定了铸锭炉用碳/碳复合保温材料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和质量证明书、订货单（或合同）内容等。

本标准适用于多晶硅生长用的铸锭炉用碳/碳复合保温材料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804  一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 8813  硬质泡沫塑料压缩性能的测定

GB/T 10295  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 24528  炭素材料体积密度测定方法

QJ 2509  碳/碳复合材料灰分含量测试方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

铸锭炉用碳/碳复合保温材料 carbon-carbon composite heat preservation material for ingot furnace

以碳纤维为主要原料，碳纤维经过特定排列后进行硬化定型，用于多晶硅铸锭炉保温用的材料。

要求

分类

根据铸锭炉用碳/碳复合保温材料中灰分含量和导热系数的不同，分为Ⅰ和Ⅱ两个等级。

理化性能

铸锭炉用碳/碳复合保温材料的理化性能应符合表1的规定。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 体积密度，g/cm3 | ≤0.30 |
| 灰分，% | ≤0.05 | ＞0.05～0.2 |
| 导热系数，W/(m·K) (298K) | ＜0.25 | 0.25～0.60 |
| 10%压缩强度，MPa | ≥0.2 |
| 具体性能指标也可由供需双方商定 |

尺寸及外形

铸锭炉用碳/碳复合保温材料的具体尺寸和外形由供需双方商定，并在合同中注明。

图样上注明允许偏差的应符合图样的规定，图样上未注明的尺寸允许偏差应符合GB/T 1804的粗糙级c等级的规定。产品具体的尺寸允许偏差也可由供需双方协商确定。

外观质量

铸锭炉用碳/碳复合保温材料表面应光滑平整，无磕碰伤痕，无分层、破损、起泡现象，无夹杂物，无水、油污和灰尘等杂物。

检验方法

体积密度的检验按GB/T 24528的规定进行。

灰分含量的检验按QJ 2509的规定进行。

导热系数的检验按GB/T 10295的规定进行。

压缩强度的检验按GB/T 8813的规定进行。

尺寸及外形的检验用相应精度的钢直尺或游标卡尺测量。

外观质量采用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同的规定，并填写产品质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量、尺寸及外形的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。

组批

产品应成批提交验收，每批由以同批原料、同一工艺，在同一连续时间（6个月）内生产的产品组成。

检验项目及取样

每批产品出厂前应逐件对体积密度、尺寸及外形和外观质量进行检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检。检验项目也可由供需双方在合同中规定。具体检验项目见表2。

表2

| 序号 | 检验项目 | 取样 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 体积密度 | 全检 | 4.2 | 5.1 |
|  | 灰分 | 批检 | 4.2 | 5.2 |
|  | 导热系数 | 批检 | 4.2 | 5.3 |
|  | 压缩强度 | 批检 | 4.2 | 5.4 |
|  | 尺寸及外形 | 全检 | 4.3 | 5.5 |
|  | 外观质量 | 全检 | 4.4 | 5.6 |

检验结果的判定

体积密度、尺寸及外形和外观质量的任一检验结果不合格时，判该件产品不合格。

灰分含量、导热系数、压缩强度的检验结果有任一项不合格时，在原批产品中重新取双倍数量的试样对不合格项目进行重复试验，重复试验结果仍不合格，判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

在产品显著位置应有牢固的产品名称、批号等标识。

产品外包装箱上应注明：

供方名称和地址；

产品名称及数量；

“易碎”、“防潮”、“防振动”等标志。

包装

纸箱包装时，箱内应用软物等缓冲物填充，并使用打包带在箱上捆扎牢固。木箱包装时，木箱应用结实的木条钉牢固，包装箱内产品周围空隙用软物填充，防止产品移动磨损。箱内附有产品合格证、质量证明书、装箱清单等。

运输、贮存

产品运输时，应防雨、防潮，避免碰撞、重压，并在通风良好、干燥的室内存放。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其内容包括：

- 供方名称和地址；

产品名称；

批号；

数量；

各项分析检验结果和质量监督部门印记；

检验日期；

检验员代号；

生产日期等。

## 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品数量；

- 技术要求；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________