ICS 29.045

H 83

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—XXXX

单晶炉用碳/碳复合保温材料

Carbon/ carbon composite heat preservation material for single crystal furnace

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准是按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国钢标准化技术委员会（SAC/TC 183）和全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：湖南南方搏云新材料股份有限公司、西安超码科技有限公司。

本标准主要起草人： 刘俊锋、戴开瑛、刘晓艳、侯卫权、张治军。

单晶炉用碳/碳复合保温材料

- 范围

本标准规定了单晶炉用碳/碳复合保温材料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于单晶炉用固化毡类碳/碳复合保温材料，同时也可适用于其他高温真空炉、保护气氛炉用碳/碳复合保温材料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 8813  硬质泡沫塑料压缩性能的测定

GB/T 10295  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  热流计法

GB/T 24528  炭素材料体积密度测定方法

QJ 2509  碳/碳复合材料灰分含量测试方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单晶炉用碳/碳复合保温材料  carbon/carbon composite heat preseration material

以碳纤维或碳毡等作预制体增强相的低密度固化毡类，用于单晶炉保温用的碳/碳复合材料。

- 要求

- 4.1  分类

- 根据单晶炉用碳/碳复合保温材料中灰分含量和导热系数的不同，分为Ⅰ级和Ⅱ级

- 4.2  理化性能

单晶炉用碳/碳复合保温材料的理化性能应符合表1的规定。

- 理化性能

| 项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 |  | Ⅱ级 |
| 体积密度，g/cm3 | ≤0.45 |  |  |
| 灰分，% | ＜0.05 | 0.05～0.20 |  |
| 导热系数，W/(m·K)（298K） | ＜0.25 | 0.25～0.6 |  |
| 抗压强度，MPa | ≥0.2 |  |  |
| - 具体性能指标也可由供需双方商定。 |  |  |  |

- 4.3  尺寸及外形

- 4.3.1  单晶炉用碳/碳复合保温材料的具体尺寸和外形由供需双方商定，并在合同中注明。

- 4.3.2  图样上注明允许偏差的应符合图样的规定，图样上未注明的尺寸允许偏差应符合GB/T 1804的粗糙级c等级的规定。产品具体的尺寸允许偏差也可由供需双方协商确定。

- 4.4  外观质量

单晶炉用碳/碳复合保温材料表面应光滑平整，无裂纹，无磕碰伤痕，无分层、起泡现象，无夹杂物和结块，无水、油污和灰尘等杂物。

- 试验方法

  - 体积密度的检验按GB/T 24528的规定进行。

  - 灰分含量的测试按QJ 2509的规定进行。

  - 导热系数的检验按GB/T 10295的规定进行。

  - 抗压强度的检验按GB/T 8813的规定进行。

  - 尺寸及外形的检验采用游标卡尺、钢直尺进行。

  - 外观质量采用目视检验。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方质量监督部门进行检验，确保产品质量符合本标准和合同的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准和合同的规定进行检验，检验结果与本标准或合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，属于外观质量及尺寸外形的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出，并由供需双方协商解决。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同批原料、同一工艺，在同一连续时间（6个月）内生产的产品组成。

  - 检验项目及取样

每批产品应对体积密度、尺寸及外形、外观质量进行检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检。检验项目也可由供需双方在合同中规定。具体检验项目和取样应符合表2的规定。

- 检验项目和取样

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 体积密度 | 全检 | 4.2 | 5.1 |
|  | 灰分 | 批检 | 4.2 | 5.2 |
|  | 导热系数 | 批检 | 4.2 | 5.3 |
|  | 抗压强度 | 批检 | 4.2 | 5.4 |
|  | 尺寸及外形 | 全检 | 4.3 | 5.5 |
|  | 外观质量 | 全检 | 4.4 | 5.6 |

  - 检验结果的判定

    - 体积密度、尺寸及外形、外观质量的任一检验结果不合格时，判该件产品不合格。

    - 灰分、导热系数、抗压强度的检验结果不合格时，取双倍数量的试样（包括原不合格试样）进行重复检验，重复检验结果仍不合格时，判该批产品不合格。灰分、导热系数、抗压强度的检验，可采用同质同炉材料代替作检测样品。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志

    - 产品上应有产品名称、产品规格等标志。

    - 产品外包装箱上应注明：

- 供方名称或商标；

- 产品规格或型号；

- 产品名称及数量；

- 生产批号或生产编号；

- 需方地址；

- 防雨防潮、轻拿轻放标识等。

  - 包装

产品应放入专用的木质或足够承载的瓦楞纸包装箱内，箱内四周及上下应用硬泡沫塑料衬垫等缓冲物卡紧，箱内附有产品合格证、质量证明书、装箱清单等。包装方式也可由供需双方协商确定。

  - 运输

产品应包装后运输，运输工具应安全、牢固，具有防雨防潮设施。装卸时应轻搬轻放，严防碰撞。

  - 贮存

产品应贮存于通风良好、干燥清洁、达到消防要求的库房内。严禁与油类、酸、碱及挥发物质混放。

  - 质量证明书

每批产品应附质量证明书，其上注明：

        - 供方名称、地址；

        - 产品名称和型号；

        - 生产批号；

        - 本标准编号；

        - 各项分析检验结果和质量监督部门印记；

        - 检验员编号；

        - 检验日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品规格及数量；

- 技术要求；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________