ICS 77.150.99

H66

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

铟条

Indium bar

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：广西德邦科技有限公司、广西华锡集团股份有限公司。

本标准主要起草人：洪涛、梁勉、梁义、黄旻、覃祚明、万水明。

铟条

范围

本标准规定了铟条的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以铟锭为原料经压制而成的产品，适用于金融机构发行的铟条。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 276（所有部分）  铟化学分析方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冷隔  cold shut

在充型金属流相互对接或搭接处，因未完全熔合而在压铸件表面形成的明显的穿透性或不穿透的线性纹路，或出现的细微缝隙。

要求

产品牌号

铟条的牌号表示为PL-In99995，其中PL表示产品是经压制而成。

化学成分

铟条的化学成分应符合表1的规定。

化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- |
|  | In含量a， 不小于 | 杂质含量b，不大于 |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Cd | Fe | Tl | Sn | As | Al |
| PL-In99995 | 99.995 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 铟条中铟的含量为100％减去表1中所列杂质总和的余量。 杂质含量末位数值的修约和修约后数值的判定，按GB/T 8170的规定进行。 |

重量及允许偏差

铟条的重量及允许偏差应符合表2的规定。

重量及允许偏差                           单位为克

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 重量 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 允许偏差 |  |  |  |  |  |

尺寸及外形

铟条一般呈倒梯体或圆柱体。倒梯体的上下底面为长方形，四个侧面为梯形，侧面允许有不超过40°的倾角。圆柱体的上下底面为圆形，高度不超过6mm。

倒梯体铟条的尺寸应符合表3的规定。

倒梯体铟条的尺寸                            单位为毫米

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 200g | 500g | 1000g |
| 上底面长度 | 36±2 | 90±2 | 180±2 |
| 上底面宽度 | 12±2 | 30±2 | 60±2 |
| 下底面长度 | 44±2 | 110±2 | 220±2 |
| 下底面宽度 | 20±2 | 50±2 | 100±2 |

圆柱体铟条的尺寸应符合表4的规定。

圆柱体铟条的尺寸                          单位为毫米

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 50g | 100g |
| 直径 | 54±2 | 66±2 |

表面质量

铟条应边角完整，表面光亮，表面与侧面圆滑过渡。

铟条不允许有变形、孔洞、过度收缩、夹杂物、气孔、冷隔、冰凌状等缺陷。

其他

需方对铟条技术指标有特殊要求时，可由供需双方协商并在合同中注明。

试验方法

铟条的化学成分检验按YS/T 276的规定进行。

铟条的重量用称重检验。

铟条的尺寸及外形用相应精度的量具测量。

铟条的表面质量用目视检查。

检验规则

检查与验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品进行检验，检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，由供需双方协商解决。如需仲裁，经双方协商，由双方认可的仲裁机构负责检验。

组批

铟条应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔次、外形及重量的产品组成。

检验项目

每批铟条应对化学成分、重量及允许偏差、尺寸及外形、表面质量进行检验。

取样和制样

化学成分的取样和制样

化学分析的检验取每批产品重量的10％。分析用试样可从浇铸时的液态金属或产品中采取。

取样和制样时所用的工具应用不沾污试样的材料制成。

从浇铸时的液态金属中取样时，用工具于浇铸口每次接取30g～40g样液，置于盛有少量甘油的洁净器皿中，加热熔化后，用玻璃棒不停地搅拌，直至凝固成小于2 mm的圆形颗粒。将试样分成2份，取一份进行化学分析，另一份装入磨口瓶（塑料袋）中妥善保存一年，用于备查。

从产品中取样时，用工具从样条上均匀刨取样屑（刨屑的部位应仔细清理后用工具刮去表层）。每块铟条上刨取的试样量应不少于铟条重量的1％。将样条上的刨屑用工具弄碎至不大于2 mm，混均后用四分法缩分至重量不少于50g，分成三份，用于备查。

重量、尺寸及外形和表面质量的取样

重量、尺寸及外形的检验取每批产品重量的5%检验，取样数量应不少于1块。

表面质量应逐块检验。

检验结果的判定

化学成分的检验结果不合格时，判该批铟条不合格。

重量及允许偏差的检验结果不合格时，判该批铟条不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。

尺寸及外形的检验结果不合格时，判该批铟条不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。

表面质量的检验结果不合格时，判该块铟条不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

标志

每块铟条表面应清晰印有商标、名称、重量、编码和牌号等标识。

倒梯体和圆柱体铟条标志的参考位置参照附录A。

铟条编码规则如下：

铟条编码位数总计10位；

第一、二位为品牌代码；

第三、四位为年号（如2004年为04）；

后六位为生产企业本年度生产的铟条编号（如000001、000002、……）。

包装

每块铟条采取单独真空透明包装，包装后和质量证明书一起装入硬质包装盒。包装好的铟条，每10块装一箱，如需方有特殊要求，由供需双方协商解决。

运输和贮存

在运输和贮存时，应防止铟条的损坏和污染。

质量证明书

每块铟条应附质量证明书，其上注明：

- 产品牌号；

- 重量；

编码；

生产单位；

出厂日期等。

每批铟条应附有质量证明书，其上注明：

- 产品名称及牌号；

- 产品批号；

- 各项分析检验结果；

重量；

条数、编码；

生产单位；

出厂日期等。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称和牌号；

- 产品重量和外形；

本标准编号；

其他。

（资料性附录）
倒梯体和圆柱体铟条标志的参考位置

倒梯体铟条标志的参考位置如图A.1所示。

倒梯体铟条标志的参考位置

圆柱体铟条标志的参考位置如图A.2所示。

圆柱体铟条标志的参考位置