锗行业清洁生产评价指标体系

（送审稿）

国家发展和改革委员会

环境保护部

工业和信息化部

发布

目  次

前  言	iii

1  适用范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价指标体系	2

5  评价方法	7

6 指标解释与数据来源	8

# 前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导和推动锗生产企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，制定锗行业清洁生产评价指标体系（以下简称“指标体系”）。

本指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁生产先进水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产基本水平。随着技术的不断进步和发展，本评价指标体系将适时修订。

本指标体系由国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部联合发布。

本指标体系起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所、中国环境科学研究院、云南东昌金属加工有限公司。

本指标体系由国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部负责解释。

本评价指标体系自公布之日起试行。

# 1 适用范围

本评价指标体系规定了高纯二氧化锗、区熔锗锭生产企业清洁生产的一般要求。本评价指标体系将清洁生产标准指标分成生产工艺装备指标、资源与能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标、清洁生产管理指标

本指标体系适用于以锗精矿、再生锗原料生产高纯二氧化锗、区熔锗锭的锗生产企业清洁生产水平评价、清洁生产审核和技术改造；新扩改建项目环境影响评价、新建项目审批核准、排污许可证、节能评估等。

# 2 规范性引用文件

本评价指标体系内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本指标体系。

GB 21349 锗单位产品能源消耗限额

GB 8978 污水综合排放标准

GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 11069 高纯二氧化锗

GB/T 11070 还原锗锭

GB/T 11071 区熔锗锭

YS/T 13高纯四氯化锗

YS/T 300锗精矿

《清洁生产评价指标体系编制通则》 （试行稿） 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 2013 年第 33 号公告）

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用本评价指标体系。

## 3.1 锗行业

本指标体系所指锗行业包括以锗精矿、再生锗原料生产高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、区熔锗锭的锗生产型企业。

## 3.2 限定性指标

指对清洁生产有重大影响或者法律法规明确规定必须严格执行、在对锗生产企业进行清洁生产水平评定时必须首先满足的先决指标。本指标体系将限定性指标确定为：单位产品综合能耗、生产用新鲜水量、冶炼回收率、工业用水重复利用率、单位产品特征污染物产生量、环境法律法规标准、废物处理处置、环境应急等指标。

## 3.3 单位综合能耗

氯化蒸馏、精馏水解、氢还原、区熔提纯生产工艺能源单耗与生产工艺单位辅助能耗及损耗分摊量之和。

## 3.4 单位产品新鲜水耗

在一定时间、一定条件下，生产单位产品或完成单位工作量而消耗的新水量。

## 3.5 工业用水重复利用率

在一定的计量时间内（年），在生产过程中使用的重复利用水量与总用水量的百分比。

## 3.6 综合回收率

在整个锗生产过程中，最后所得产品中的金属质量占原料中此种金属质量的百分比。

## 3.7 工业固废综合利用率

在一定的计算时间内（年），冶炼过程中产生的工业固废综合回收利用量与同期工业固废产生量的百分比。

# 4 评价指标体系

## 4.1 指标分级

锗生产企业生产过程清洁生产水平分三级技术指标：

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

## 4.2 指标选取说明

本评价指标体系根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，进行指标选取。根据评价指标的性质，可分为定量指标和定性指标两种。

定量指标选取了有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁生产最终目标的指标，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。定性指标根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

## 4.3 指标基准值及其说明

各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。

在定量评价指标中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。本评价指标体系确定各定量评价指标的评价基准值的依据是：凡国家或行业在有关政策、规划等文件中对该项指标已有明确要求的就执行国家要求的数值；凡国家或行业对该项指标尚无明确要求的，则选用国内主要的锗生产企业近年来清洁生产所实际达到的中上等以上水平的指标值。因此，本定量评价指标体系的评价基准值代表了行业清洁生产的先进水平。

在定性评价指标体系中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策、法规的情况，按“是”或“否”两种选择来评定。

## 4.4指标体系

锗生产企业清洁生产评价指标体系的各评价指标、评价基准值和权重值见表1～表2。

表1 高纯二氧化锗生产企业评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标权重值 | I级基准值 | II级基准值 |  | III级基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺指标 | 0.30 | 氯化蒸馏工艺 |  |  | / | 0.30 | 过程实现自动控制 | 过程主要参数实现自动控制 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 复蒸工艺 |  |  | / | 0.20 | 过程实现自动控制 | 过程主要参数实现自动控制 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 精馏水解工艺 |  |  | / | 0.20 | 过程实现自动控制 | 过程主要参数实现自动控制 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 废气的收集与处理 |  |  | / | 0.1 | 具有防止废气逸出措施。在易产生废气无组织排放的位置设有废气收集净化装置 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 生产作业地面防渗措施和设施 |  |  | / | 0.1 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 事故性渗漏防范措施和设施 |  |  | / | 0.1 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 7 | 资源与能源消耗指标 | 0.15 | 锗单位综合能耗※ |  |  | kgce/kg（高纯二氧化锗） | 0.5 | ≤42.5 | ≤45.0 |  |  | ≤53.5 |  |
| 8 |  |  | 锗单位产品新鲜水耗※ |  |  | L / kg（高纯二氧化锗） | 0.5 | ≤ 50 | ≤70 |  |  | ≤100 |  |
| 9 | 资源综合利用指标 | 0.20 | 综合回收率※ |  | 锗 | % | 0.5 | ≥95 | ≥92 |  |  | ≥90 |  |
| 10 |  |  | 工业用水重复利用率※ |  |  | % | 0.25 | ≥98 |  |  |  | ≥95 |  |
| 11 |  |  | 工业固体废物综合利用率 |  |  | % | 0.25 | ≥95 | ≥90 |  |  | ≥85 |  |
| 12 | 污染物产生指标 | 0.20 | 废水排放及废中污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 单位产品废水产生量※ |  |  | L/ kg（高纯二氧化锗） | 0.03 | ≤50 | ≤70 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 单位产品COD的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.02 | ≤50 | ≤70 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 单位产品的氨氮产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.02 | ≤10 | ≤12 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | pH※ |  |  | / | 0.02 | 6~9 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 单位产品SS的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.02 | ≤200 | ≤250 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 单位产品BOD5的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.02 | ≤12 | ≤15 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 单位产品Pb的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.02 | ≤0.7 | ≤1.0 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 单位产品Cd的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.02 | ≤0.07 | ≤0.1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 单位产品As的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.02 | ≤0.3 | ≤0.5 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 单位产品Zn的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.01 | ≤1.5 | ≤2.0 |  |  |  |  |
| 23 | 原料与产品特征指标 | 0.05 | 锗精矿 |  |  | / | 0.3 | 符合YS/T 300锗精矿的质量标准 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 高纯四氯化锗 |  |  | / | 0.3 | 符合YS/T 13 高纯四氯化锗的质量标准 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 高纯二氧化锗 |  |  |  | 0.4 | 符合GB/T 11069高纯二氧化锗的质量标准 |  |  |  |  |  |
| 26 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 环境法律法规标准※ |  |  | / | 0.2 | 生产工艺和装备符合产业政策要求，污染物排放达到排放标准、符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 废物处理处置※ |  |  | / | 0.2 | 对没有综合利用的固体废物进行性质鉴别，根据鉴别的结果，依据GB 18597，GB 18598、GB 18599等的要求分类进行处置 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 组织机构 |  |  | / | 0.1 | 建立健全专门环保管理机构，配备专职管理人员，开展环境保护和清洁生产有关工作 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 清洁生产审核 | 审核管理文件及审核周期 |  | / | 0.1 | 按照GB/T 24001建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备，定期完成新一轮清洁生产审核 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 审核评估和验收 |  |  | 0.1 | 审核方案全部实施，验收结论为优秀 |  | 审核方案全部实施，验收结论为良好 |  |  | 审核方案全部实施，验收结论为及格 |
| 31 |  |  | 环保设施运行管理 |  |  | / | 0.1 | 环保设施正常运行，无跑、冒、滴、漏现象，设立环保标识，环保设施运行台账齐全 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 环境应急※ |  |  | / | 0.2 | 编制环境风险应急预案，并进行备案，定期开展环境风险应急演练，可及时应对重大环境污染事故发生 |  |  |  |  |  |
| 注：（1）带※的指标为限定性指标。 （2）污染物产生指标中废水的相关指标均指进入废水处理总站的水，不包含生产循环用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 区熔锗锭生产企业评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标权重值 | I级基准值 | II级基准值 |  | III级基准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺装备指标 | 0.30 | 生产工艺 |  |  | / | 0.4 | 采用先进的生产工艺和技术 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 生产装备 |  |  | / | 0.4 | 采用自动化程度高、机械性能好、效率高、能耗低设备 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 废气的收集与处理 |  |  | / | 0.2 | 具有防止废气逸出措施。在易产生废气无组织排放的位置设有废气收集净化装置 |  |  |  |  |
| 4 | 资源与能源消耗指标 | 0.16 | 单位综合能耗※ |  |  | kce/（区熔锗锭） | 1 | ≤58 | ≤65 |  | ≤72.5 |  |
| 5 | 资源综合利用指标 | 0.24 | 锗回收率※ |  |  | % | 0.7 | ≥92 | ≥91 |  | ≥90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99.5 | ≥99.2 |  | ≥99 |  |
| 6 |  |  | 工业固体废物综合利用率 |  |  | % | 0.3 | ≥90 | ≥80 |  | ≥75 |  |
| 7 | 原料与产品特征指标 | 0.04 | 还原锗锭 |  |  | / | 0.5 | 符合 GB/T11070的质量要求 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 区熔锗锭 |  |  |  | 0.5 | 符合 GB/T11071的质量要求 |  |  |  |  |
| 12 | 污染物产生指标 | 0.20 | 废水排放及废中污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 单位产品废水产生量※ |  | kg/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.03 | ≤50 | ≤70 |  |  |  |
| 14 |  |  | 单位产品COD的产生量※ |  | g/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.02 | ≤50 | ≤70 |  |  |  |
| 15 |  |  | 单位产品的氨氮产生量※ |  | g/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.02 | ≤10 | ≤12 |  |  |  |
| 16 |  |  | pH |  |  |  | 0.02 |  | 6~9 |  |  |  |
| 17 |  |  | 单位产品SS的产生量※ |  | g/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.02 | ≤200 | ≤250 |  |  |  |
| 18 |  |  | 单位产品BOD5的产生量※ |  | g/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.02 | ≤12 | ≤15 |  |  |  |
| 19 |  |  | 单位产品Pb的产生量※ |  | g/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.02 | ≤0.7 | ≤1.0 |  |  |  |
| 20 |  |  | 单位产品Cd的产生量※ |  | g/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.02 | ≤0.07 | ≤0.1 |  |  |  |
| 21 |  |  | 单位产品As的产生量※ |  | g/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.02 | ≤0.3 | ≤0.5 |  |  |  |
| 22 |  |  | 单位产品Zn的产生量※ |  | g/ kg（高纯二氧化锗） |  | 0.01 | ≤1.5 | ≤2.0 |  |  |  |
| 7 | 原料与产品特征指标 | 0.04 | 还原锗锭 |  | / |  | 0.5 | 符合 GB/T 11070 还原锗锭的质量要求 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 区熔锗锭 |  | / |  | 0.5 | 符合 GB/T 11071区熔锗锭 的质量要求 |  |  |  |  |
| 9 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 环境法律法规标准※ |  |  | / | 0.2 | 生产工艺和装备符合产业政策要求，污染物排放达到排放标准、符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 废物处理处置※ |  |  | / | 0.2 | 对没有综合利用的固体废物进行性质鉴别，根据鉴别的结果，依据GB18597，GB18598、GB18599等的要求分类进行处置 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 组织机构 |  |  | / | 0.1 | 建立健全专门环保管理机构，配备专职管理人员，开展环境保护和清洁生产有关工作 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 清洁生产审核 | 审核管理文件及审核周期 |  | / | 0.1 | 按照GB/T 24001建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备，定期完成新一轮清洁生产审核 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 审核评估和验收 |  |  | 0.1 | 审核方案全部实施，验收结论为优秀 |  | 审核方案全部实施，验收结论为良好 |  | 审核方案全部实施，验收结论为及格 |
| 14 |  |  | 环保设施运行管理 |  |  | / | 0.1 | 环保设施正常运行，无跑、冒、滴、漏现象，设立环保标识，环保设施运行台账齐全 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 环境应急※ |  |  | / | 0.2 | 编制环境风险应急预案，并进行备案，定期开展环境风险应急演练，可及时应对重大环境污染事故发生 |  |  |  |  |
| 注：（1）带※的指标为限定性指标。 （2）污染物产生指标中废气的相关指标均指废气排口的相关指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 评价方法

## 5.1 二级指标权重值调整

当锗行业企业实际生产过程中某类一级指标项下二级指标项数少于表中相同一级指标项下二级指标项数时，需对该类一级指标项下各二级指标分权重值进行调整，调整后的二级指标分权重值计算公式为：

ϖij'=ϖij⋅Wij=1niϖij''                         （5-1）

式中：ω/ij—为调整后的二级指标项分权重值；ωij—为原二级指标分权重值；Wi——为第i项一级指标的权重值；ω”ij为实际参与考核的属于该一级指标项下的二级指标得分权重值；i—为一级指标项数，i=1……m；j—为二级指标项数，j=1……ni。

## 5.2隶属函数建立

不同清洁生产指标由于不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。

Ygk(Xij)=100,Xij属于gk0，Xij不属于gk                                 （5-2）

式中，xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标；gk表示二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平；Ygk（xij）为二级指标xij对于级别gk的隶属函数。

如（公式5-2）所示，若指标xij属于级别gk，则隶属函数的值为100，否则为0。

## 5.3综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk，公式为；

Ygk=i=1m(Wij=1niωijYgk(Xij))                            （5-3）

式中，wi为第i个一级指标的权重，ωij为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中i=1mWi=1，j=1niωij，m为一级指标的个数，ni为第i个 一级指标下二级指标的个数。另外，Yg1等同于YⅠ，Yg2等同于YⅡ， Yg3等同于YⅢ。

## 5.4锗行业清洁生产企业的评定

本标准采用限定指标和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础是，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

对锗行业企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为国际清洁生产先进企业、国内清洁生产先进企业或清洁生产一般企业。

不同等级的清洁生产企业的综合评价指数如表6。

表3 锗行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 一级 | Yg1≥85，限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| 二级 | Yg2≥85，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| 三级 | Yg3＝100 |

# 6 指标解释与数据来源

## 6.1指标解释

- 6.1.1单位综合能耗

单位综合能耗是指高纯二氧化锗、区熔锗锭、生产工艺能源单耗与生产工艺单位辅助能耗及损耗分摊量之和

高纯二氧化锗生产单位综合能耗(kgce/t)＝高纯二氧化锗生产工艺及辅助能耗及损耗分摊量之和折标煤量二氧化锗总量        (6-1）

区熔锗锭生产单位综合能耗(kgce/t)＝区熔锗锭生产工艺及辅助能耗及损耗分摊量之和折标煤量区熔锗锭总量       (6-2）

- 6.1.2单位产品新鲜水耗

③ 高纯二氧化锗单位产品新鲜水耗(L/kg)＝生产品而消耗的新水量高纯二氧化锗总产量                 (6-3)

③ 区熔锗锭单位产品新鲜水耗(L/kg)＝生产品而消耗的新水量区熔锗锭总产量                     (6-4)

- 6.1.3工业用水重复利用率

工业水重复利用率是指在一定的计量时间内（年），在生产过程中使用的重复利用水量与总用水量的百分比。

R=WrWt+Wr×100%总用水量是指生产过程中取用新鲜水量和重复利用水量之和。

(6-5)

式中：R—工业水重复利用率 %；

Wr—总重复利用水量（包括循环用水量和串联使用水量），m3；

Wt—总生产过程中新鲜水量，m3。

- 6.1.4综合回收率

在整个冶炼过程中，最后所得锗产品中的锗质量占原料中锗金属质量的百分比。

- 6.1.5工业固废综合利用率

在一定的计算时间内（年），冶炼过程中产生的工业固废综合回收利用量与同期工业固废产生量的百分比。

- 6.1.6污染物产生指标

锗生产单位产品污染物产生量（废水）=每年冶炼厂废水处理总站进水中特征污染物量每年高纯二氧化锗总产量     （6-6）

锗生产单位产品污染物产生量（废水）=每年冶炼厂废水处理总站进水中特征污染物量每年区熔锗锭总产量     （6-7）

## 6.2数据来源

- 6.2.1 数据计算方法

企业的原材料及能源使用量、产品产量、废水和固体废物产生量及相关技术经济指标等，以法定月报表或年报表为准。

- 6.2.2采样和监测

本评价指标体系对企业污染物排放情况进行监测的频次、采样时间要求，按照国家有关污染物监测技术规范的规定执行。

表7 污染物指标监测采样点及分析方法

| 监测项目 | 测点位置 | 监测采样及分析方法 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | 综合排污口 | 水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法GB/T11914 水质 化学需氧量测定 快速消解分光光度法 HJ/T399 |
| Pb | 废水处理站出口、尾矿库排污口 | 水质 铜、锌、铅、镉测定 原子吸收分光光度法 GB7475 水质 铅测定 双硫腙分光光度法 GB7470 水质 65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法HJ700 |
| Cd |  | 水质 铜、锌、铅、镉测定 原子吸收分光光度法 GB7475 水质 镉测定 双硫腙分光光度法 GB7471 水质 65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法HJ700 |
| Zn |  | 水质 铜、锌、铅、镉测定 原子吸收分光光度法 GB7475 水质 65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法HJ700 |
| As |  | 水质 总砷测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB7485 水质 65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法HJ700 水质 汞、砷、硒、铋和锑测定 原子荧光法 HJ694 |
| BOD5 |  | GB7488-87（ISO5815—1983） HJ/T86-2002 |
| 悬浮物 |  | GB 11901-89 |
| PH |  | GB 6920-86玻璃电极法 |
| 氨氮(以N计，mg/L） |  | HJ 636-2012 |