锗行业清洁生产评价指标体系

（送审稿）

编制说明

标准起草组

二〇一五年十月

- 标准工作简况

  - 前言

清洁生产是企业从粗放生产方式向可持续生产方式的转型，也是企业层面循环经济的实施模式。2012年7月1日起施行的《中华人民共和国清洁生产促进法》（新修订）明确指出：促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展。

一个合理的指标体系可以有效地评估清洁生产技术和管理手段的合理性，从而为技术和管理措施的筛选、清洁生产效果的评估提供有效手段。因此，该体系的建立将为政府主管部门提供管理工具，一方面帮助政府部门了解掌握锗行业/企业的清洁生产状况、评估取得的效果、设置未来达到的目标等，为宏观管理和政策的实施提供依据，从而规范和指导锗行业清洁生产持续有效地向前发展；另一方面，为出台新的锗行业清洁生产政策、建立新的制度和机制（如市场准入、清洁生产激励机制、预评估制度等）做好基础性支撑工作。

  - 标准的编制目的

    - 客观评价锗企业清洁生产的进步成效；

    - 用于锗企业自我评判、改进和提高清洁生产水平；

    - 使锗企业技术改造具有先进的清洁生产水平。

  - 标准的作用

3.1	指导和规范锗行业清洁生产水平评价工作

本标准规定了锗行业清洁生产水平评价的术语和定义、锗行业评价指标体系的编制原则、锗行业清洁生产评价指标体系和评价方法。本标准的制定将指导和规范锗行业清洁生产水平评价工作，将有利于规范锗行业的清洁生产水平评价。

3.2为清洁生产政策和运行机制做好基础性支撑工作

为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，全面推进清洁生产工作，制定基础性的标准，可以为锗行业清洁生产政策的执行、运行机制的建立提供技术依据和有力的工具。

3.3为企业清洁生产审核提供有效手段

国家发展和改革委员会、原国家环保总局2004年第16号令《清洁生产审核暂行办法》已于2004年10月1日起正式施行。清洁生产水平评价指标可以用于清洁生产的审核过程，如方案的产生和筛选等。同时有利于对企业清洁生产工作进行科学总结、定量考核。

  - 任务来源

为了更好地推动全国锗行业的清洁生产工作，引导锗生产企业的生产技术进步，指导行业清洁生产水平评价技术要求的编制，由国家发展与改革委员会环资司、环保部科技标准司、工信部节能与综合利用司等部门提出了该项标准的制定任务。

  - 起草与修改过程

标准起草准备工作共分为三个阶段。

第一阶段：收集分析国内外相关资料

查询收集国家发改委组织制定的30多个行业的清洁生产评价指标体系，原国家环保总局已颁布的环境保护行业标准，以及工信部正在组织制定的清洁生产水平评价标准。通过收集国家相关清洁生产评价指标办法，了解我国锗行业企业开展清洁生产的现状和实施效果， 另外，通过从期刊杂志，Internet等方面收集了其他国内外的资料，为进行标准的制定工作做好了准备。

第二阶段：确定标准的内容框架

在2015年4月12日由标准起草小组组织召开的讨论会上，初步确定了标准草案及相关指标，再经过与中国有色金属工业协会、中国有色金属标准化计量质量研究所等单位深入讨论，初步确定了标准的框架及内容。

第三阶段：标准的起草阶段

在上述工作的基础上，形成了标准的草稿。

2015年5月，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在云南省昆明市召开的标准工作会上对《锗行业清洁生产评价指标体系》进行讨论，共有中国有色金属工业标准计量质量研究所、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、国家有色金属质量监督检验中心等16家单位22名专家参加了本次会议，与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。

2015年8月至9月编制组将征求意见稿及编制说明，发相关单位广泛征求意见，具体建议见意见汇总处理表。

2015年10月22日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在湖北省武汉市召开审定会，共有中国有色金属工业标准计量质量研究所、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、国家有色金属质量监督检验中心等16家单位，参加了本次会议。

会议对云南鑫圆锗业股份有限公司、云南东昌金属加工有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所、中国环境科学研究院共同起草的《锗行业清洁生产评价指标体系》（行业标准）进行了审定。与会专家对该标准送审资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。

二、标准制定的依据与指导思想

1．按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》的要求和规定编写本标准内容；

2．依据相关的政策法规，如《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》，国家发展和改革委员会和国家环保总局令《清洁生产审核暂行办法》，原国家经贸委《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第一批、第二批），以及国家关于能源、环境保护、资源节约利用等方面的政策法规；

3．本标准具有科学性、先进性。但也要充分考虑现阶段我国锗生产企业的实际情况和发展水平，使其具有可操作性。

三、主要技术内容介绍及分析

- 标准的主体内容及适用范围

本标准规定了锗行业清洁生产评价指标体系的编制原则、体系框架、评价方法和数据采集。

本标准适用于锗行业清洁生产评价。

- 锗行业清洁生产评价指标体系的编制原则

（1）基本要求

- 根据锗行业目前生产情况、技术水平等特点编制评价指标体系，做到科学、合理并具备可操作性。

- 编制锗行业清洁生产评价指标体系应与国家相关法律法规和政策保持一致。政策包括但不限于以下内容：产业政策；资源与能源的开发利用与节约政策；有关技术装备的示范推广、改造应用、限制淘汰等政策；生态建设与环境保护政策。

（2）编制原则

- 清洁生产评价指标体系的编制结构和格式符合GB/T1.1的要求。

- 应对数据来源、收集、计算和校核做出相应的明确规定。

- 应采用清洁生产综合评价指数对企业清洁生产水平进行评价和等级划分。

- 权重由该项指标对清洁生产水平的影响程度及其实施的难易程度确定。

- 清洁生产评价指标体系编制要求

（1）指标体系框架

锗行业清洁生产评价指标体系由一级指标和二级指标组成。其中，一级指标包括生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等六类指标，每类指标又由若干个二级指标组成。应标示出二级指标中的限定性指标。

表1 高纯二氧化锗生产企业评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标权重值 | I级基准值 | II级基准值 |  | III级基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺指标 | 0.30 | 氯化蒸馏工艺 |  |  | / | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 蒸馏反应釜 |  |  | m2 | 0.3 | ≥18 | ≥14 |  | ≥10 |  |  |
| 3 |  |  | 精馏反应釜 |  |  | / | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 废气的收集与处理 |  |  | / | 0.1 | 具有防止废气逸出措施。在易产生废气无组织排放的位置设有废气收集净化装置 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | / | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 资源与能源消耗指标 | 0.16 | 锗单位综合能耗※ |  |  | kgce/kg（高纯二氧化锗） | 0.5 | ≤1800 | ≤1900 |  |  | ≤2100 |  |
| 7 |  |  | 锗单位产品新鲜水耗※ |  |  | m3/ kg（高纯二氧化锗） | 0.5 | ≤30 | ≤35 |  |  | ≤40 |  |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.24 | 综合回收率※ |  | 锗 | % | 0.2 | ≥90 | ≥85 |  |  | ≥80 |  |
| 11 |  |  | 工业用水重复利用率※ |  |  | % | 0.2 | ≥98 |  |  |  | ≥95 |  |
| 12 |  |  | 工业固体废物综合利用率 |  |  | % | 0.2 | ≥90 | ≥80 |  |  | ≥75 |  |
| 14 | 污染物产生指标 | 0.16 | 废水中污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位产品COD的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.05 | ≤7.5 | ≤10 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 单位产品Hg的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.03 | ≤0.025 | ≤0.05 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 单位产品Cd的产生量※ |  |  | g/kg（高纯二氧化锗） | 0.03 | ≤3.5 | ≤4.5 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 单位产品As的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.03 | ≤3.75 | ≤5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位产品Pb的产生量※ |  |  | g/ kg（高纯二氧化锗） | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 原料与产品特征指标 | 0.04 | 锗精矿 |  |  | / | 0.3 | 符合YS/T 300锗精矿的质量标准 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 高纯四氯化锗 |  |  | / | 0.3 | 符合YS/T 13锗精矿的质量标准 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 高纯二氧化锗 |  |  |  | 0.4 | 符合GB/T 11069区熔锗锭的质量标准 |  |  |  |  |  |
| 28 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 环境法律法规标准※ |  |  | / | 0.2 | 生产工艺和装备符合产业政策要求，污染物排放达到排放标准、符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 废物处理处置※ |  |  | / | 0.2 | 对没有综合利用的固体废物进行性质鉴别，根据鉴别的结果，依据GB18597，GB18598、GB18599等的要求分类进行处置 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 组织机构 |  |  | / | 0.1 | 建立健全专门环保管理机构，配备专职管理人员，开展环境保护和清洁生产有关工作 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 清洁生产审核 | 审核管理文件及审核周期 |  | / | 0.1 | 按照GB/T 24001建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备，定期完成新一轮清洁生产审核 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 审核评估和验收 |  |  | 0.1 | 审核方案全部实施，验收结论为优秀 |  | 审核方案全部实施，验收结论为良好 |  |  | 审核方案全部实施，验收结论为及格 |
| 33 |  |  | 环保设施运行管理 |  |  | / | 0.1 | 环保设施正常运行，无跑、冒、滴、漏现象，设立环保标识，环保设施运行台账齐全 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 环境应急※ |  |  | / | 0.2 | 编制环境风险应急预案，并进行备案，定期开展环境风险应急演练，可及时应对重大环境污染事故发生 |  |  |  |  |  |
| 注：（1）带※的指标为限定性指标。 （2）污染物产生指标中废水的相关指标均指进入废水处理总站的水，不包含生产循环用水。 （3）污染物产生指标中废气的相关指标均指废气排口的相关指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 区熔锗锭生产企业评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标权重值 | I级基准值 | II级基准值 |  | III级基准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺装备指标 | 0.30 | 生产工艺 |  |  | / | 0.4 | 采用先进的生产工艺和技术 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 生产装备 |  |  | / | 0.4 | 采用自动化程度高、机械性能好、效率高、能耗低设备 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 废气的收集与处理 |  |  | / | 0.2 | 具有防止废气逸出措施。在易产生废气无组织排放的位置设有废气收集净化装置 |  |  |  |  |
| 4 | 资源与能源消耗指标 | 0.16 | 单位综合能耗※ |  | 直接法 | kce/（区熔锗锭） | 1 | ≤0.75 |  |  | ≤1 |  |
|  |  |  |  |  | 间接法 |  |  | ≤0.015 |  |  | ≤0.02 |  |
| 5 | 资源综合利用指标 | 0.24 | 锗回收率※ |  | 直接法 | % | 0.7 | ≥92 | ≥91 |  | ≥90 |  |
|  |  |  |  |  | 间接法 |  |  | ≥99.5 | ≥99.2 |  | ≥99 |  |
| 6 |  |  | 工业固体废物综合利用率 |  |  | % | 0.3 | ≥90 | ≥80 |  | ≥75 |  |
| 15 | 原料与产品特征指标 | 0.04 | 还原锗锭 |  |  | / | 0.5 | 符合 GB/T11070的质量要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 区熔锗锭 |  |  |  | 0.5 | 符合 GB/T11071的质量要求 |  |  |  |  |
| 16 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 环境法律法规标准※ |  |  | / | 0.2 | 生产工艺和装备符合产业政策要求，污染物排放达到排放标准、符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 废物处理处置※ |  |  | / | 0.2 | 对没有综合利用的固体废物进行性质鉴别，根据鉴别的结果，依据GB18597，GB18598、GB18599等的要求分类进行处置 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 组织机构 |  |  | / | 0.1 | 建立健全专门环保管理机构，配备专职管理人员，开展环境保护和清洁生产有关工作 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 清洁生产审核 | 审核管理文件及审核周期 |  | / | 0.1 | 按照GB/T 24001建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备，定期完成新一轮清洁生产审核 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 审核评估和验收 |  |  | 0.1 | 审核方案全部实施，验收结论为优秀 |  | 审核方案全部实施，验收结论为良好 |  | 审核方案全部实施，验收结论为及格 |
| 21 |  |  | 环保设施运行管理 |  |  | / | 0.1 | 环保设施正常运行，无跑、冒、滴、漏现象，设立环保标识，环保设施运行台账齐全 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 环境应急※ |  |  | / | 0.2 | 编制环境风险应急预案，并进行备案，定期开展环境风险应急演练，可及时应对重大环境污染事故发生 |  |  |  |  |
| 注：（1）带※的指标为限定性指标。 （2）污染物产生指标中废气的相关指标均指废气排口的相关指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、标准的实施建议

本标准可用于指导锗行业清洁生产评价，建议作为推荐性标准贯彻实施。