000

ICS 77.160

H 72

中华人民共和国国家标准

GB/T 1817—201×

代替GB/T 1817-1995

硬质合金常温冲击韧性

试验方法

Test method of impact toughness of cemented carbides

at room temperature

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 1817-1995《硬质合金常温冲击韧性试验方法》。

本标准与GB/T 1817-1995相比，主要变化如下：

——增加引用文件“JJG 145”和“GB/T 8170”；

——增加了术语的英文翻译；

——删除了试样“挠度”相关内容；增加了试样“平行度”相关内容；

——规定了砧座跨距的公差要求；

——规定了试验环境温度要求；

——增加了图表的图题和表题；

——对部分文字进行了编辑性修改。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：自贡硬质合金有限责任公司、成都格润特新材料有限公司、********。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 1817-79；GB/T 1817-1995。

1　范围

硬质合金常温冲击韧性试验方法

本标准规定了硬质合金常温冲击韧性的测定方法。

本标准适用于常温下硬质合金材料冲击韧性的测定。

本标准并未提出相关的安全问题，使用者在使用之前应制定适当的安全和健康操作规范，并确定其适应范围。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3808  摆锤式冲击试验机的检验

JJG 145  摆锤式冲击试验机检定规程

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语及符号

  - 术语

冲击消耗功 （impact consuming energy）

试样在摆锤式冲击试验机上在冲击负荷作用下一次冲断时试验机指针或其他指示装置所示的值。

冲击韧性值 （impact toughness value）

试样一次冲断时的冲击消耗功与所测试样横截面积之比值。

  - 符号（见表1）

表1  符号

| 符号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ak | 冲击消耗功 | J |
| ak | 冲击韧性值 | J/cm2 |
| S | 试样横截面积 | cm2 |
| EA | 冲断试样前摆锤具有的能量 | J |
| EB | 冲断试样后摆锤具有的能量 | J |
| m | 摆锤质量 | kg |
| L | 摆锤旋转轴线到摆锤重心的距离 | m |
| α、β | 试样冲断前、后摆锤扬起角 | （º） |
| g | 重力加速度 | m/s2 |

4　基本原理

在一定高度的摆锤下摆时冲击试验机上的试样，把试样一次冲断，利用摆锤在冲断试样前后的能量差来确定试样冲击消耗功，材料的冲击韧性值就是单位横截面积上所消耗的功。其原理示意图见图1。

图1  原理示意图

冲击消耗功由下式计算：

AK=EA−EB=mgL(cosβ−cosα)

EA=mgL(1−cosα)

EB=mgL(1−cosβ)

5  试验设备

5.1 冲击试验机

采用具有3J～10J冲击能量的摆锤式冲击试验机，正常使用范围为最大冲击能量的10%～90%。冲击试验机应符合GB/T 3808的规定。试验机应由国家计量部门定期按JJG 145检定。

5.2 摆锤刀刃

摆锤刀刃材料应适用于硬质合金常温冲击韧性试验。

5.3 基础

冲击试验机应安装在稳固的基础上。安装时必须用精度0.2/1000水平仪对其前后左右进行水平校正。若安装在可移动的基础上，基础质量应大于该冲击试验机摆锤质量的40倍，并且要求有足够的刚度。

6　试样及砧座

6.1 试样

6.1.1 采用无缺口正方形截面试样。试样尺寸见图2和表2。

图２  试样

表２  试样尺寸                       单位为mm

| 试样尺寸 |  |  | 平行度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长（l） | 宽（b） | 高（h） | ≤0.1/10 |
| 50±1 | 5±0.3 | 5±0.3 |  |

6.1.2 试样表面应经喷砂处理，不允许有划痕、裂纹、掉边、毛刺及粘料、填料和其他脏物。

6.1.3 试样标志应在半成品时就刻好、并要求刻在试样的端部。

6.2　砧座

砧座跨距规定为300+0.2mm。

- 测定步骤

  - 试验准备

7.1.1 试验应在10℃～35℃下进行。

7.1.2 检查摆锤铅垂时，主动指针和被动指针是否指示在最大冲击能量处；摆锤空击时，被动指针是否平稳地移至零位。

7.1.3 用冲击试验机专用样规检查试验机砧座跨距是否正确，摆锤刀刃是否在砧座中心位置。若有偏差应予以调整。

  - 试样的测试

7.2.1 五根试样为一组，用精度为0.02mm的游标卡尺测量每根试样中部位置的高、宽尺寸，并检查每根试样的平行度，且应符合表2之规定。

7.2.2 将试样紧贴砧座并平稳地放置于试样支座上，试样长度对称面偏离两砧座对称面应不大于0.5mm。

7.2.3 扳动冲击手柄进行冲击试验。

7.2.4 准确读出并记录冲击试验机所指示的冲击消耗功，读数要求保留至小数点后两位数。

7.2.5 被冲断试样上发现有空洞或冲击时有卡锤现象应重新取样测定。

8　结果表示

8.1 冲击韧性值按下式计算：

aK=AKS

式中：aK、AK、S见表1。

8.2 以五根试样冲击韧性值的算术平均值报结果，其值按GB/T 8170之规定修约至小数点后两位数。

9  试验报告

试验报告应包括如下内容：

a) 本标准号；

b) 鉴定试样所需的详细情况；

c) 获得的结果；

d) 本标准未规定或自选的全部操作情况；

e) 影响结果的任何情况。