硬质合金常温冲击韧性试验方法

国家标准编制说明

一、工作简况

1.1任务来源及计划要求

根据国家标准委《国家标准委关于下达2014年第一批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2014] 67号）及全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2014年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》 （有色标委［2014］29号）文的要求，自贡硬质合金有限责任公司负责修订国家标准《硬质合金常温冲击韧性试验方法》，该项目编号为20140971-T-610。按计划要求，本标准完成时间为2016年。

1.2《硬质合金常温冲击韧性试验方法》简况

本标准规定了硬质合金常温冲击韧性的测定方法，适用于常温下硬质合金材料冲击韧性的测定。

冲击韧性是硬质合金力学性能的重要检测项目，是判断硬质合金质量好坏的一项重要指标。ISO标准和ASTM标准中，尚无关于硬质合金冲击韧性的检测标准，而现行国家标准GB/T 1817-1995标龄过长，缺乏先进性，有必要对其进行修订。

1.3起草单位情况和主要工作过程

1.3.1起草单位情况

自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）始建于1965年的三线建设时期，是中国自主创建的第一家大型硬质合金和钨钼制品生产企业，是五矿集团旗下硬质合金及钨钼产业的核心成员之一。

公司在职员工约3500人，现有总资产22亿元，建有硬质合金、硬面材料、钨钼制品三大产品科研、生产、经营和出口基地。产品广泛应用于机械、冶金、石油、矿山、建筑、电子、航天航空等领域。综合实力居国内前列，先后获得“五一劳动奖状”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号。

公司拥有100多项科研成果和国家级重点新产品，获得授权有效专利160多项。公司通过了ISO9001:2000质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康体系认证，质量检测体系获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，计量控制体系获得国家ISO10012测量管理体系认证。

1.3.2主要工作过程

GB/T 1817-1995《硬质合金常温冲击韧性试验方法》发布至今已有二十年，随着技术的进步、检测设备的升级、对硬质合金力学性能认识的不断深入有必要对其进行修订。

为做好本标准的修订工作，自贡硬质合金有限责任公司成立了专门的《硬质合金常温冲击韧性试验方法》国家标准制定工作组。并通过技术查询、现状调研等方式对此标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证，于2015年11月形成了国家标准《硬质合金常温冲击韧性试验方法》讨论稿，并发送到业内相关单位征求意见。

二、标准的编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1编制原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》编写。

本标准是在GB/T 1817-1995《硬质合金常温冲击韧性试验方法》的基础上修订而成，同时遵循了满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑了生产企业、使用单位及相关各方的意见和建议。本标准更加符合国家标准的规范，标准内容更加严谨，实践指导性更强。

2.2确定标准主要内容的论据

自硬公司《硬质合金常温冲击韧性试验方法》国家标准制定工作组对原国家标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证后，对原国家标准进行了修订。修订稿与原国家标准（GB/T 1817-1995）的主要差异：

1）更新国家标准格式，严格按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》编写；

2）第2章节中增加引用文件“JJG 145摆锤式冲击试验机检定规程”和“GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定”；

3）将“3.1术语”进行了英文翻译：

冲击消耗功—impact consuming energy；

冲击韧性值—impact toughness value；

4）将“3.1.1冲击消耗功”定义中“试验机指针所示的值”，改为“试验机指针或其他指示装置所示的值”（按GB/T 3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》中3.2.3之定义）；

5）增加了图表的图题和表题；

6）将第4章节基本原理“利用摆锤在冲断试样前后的能量差来确定试样冲击消耗功”，改为“在一定高度的摆锤下摆时冲击试验机上的试样，把试样一次冲断，利用摆锤在冲断试样前后的能量差来确定试样冲击消耗功，材料的冲击韧性值就是单位横截面积上所消耗的功”；

7）在“5.1冲击试验机”中，增加“正常使用范围为最大冲击能量的10%～90%”内容（按JJG 145-2007《摆锤式冲击试验机检定规程》中7.4之规定）；

8）将“5.3冲击试验机应稳固安装在机座上”改为“冲击试验机应安装在稳固的基础上”（按GB/T 3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》中第7章节之定义）；

9）删除了试样“挠度”相关内容；

10）增加了试样“平行度”要求，其平行度≤0.1mm/10mm（参照GB 3849《硬质合金洛氏硬度(A标尺)试验方法》中3.3之规定）；

11）将“6.2钳口”改为“砧座”，并规定了砧座跨距的公差要求300+0.2mm。 ；

12）新增7.1.1“试验应在10℃～35℃下进行”（明确“常温”的具体规定）；

13）将“7.2.2将试样平稳地放置于已校正的钳口支座上”改为“将试样紧贴砧座并平稳地放置于试样支座上，试样长度对称面偏离两砧座对称面应不大于0.5mm”；

14）对部分文字进行了编辑性修改，如将“破断”、“击断”统一称为“冲断”。

三、与国外同类标准水平的对比分析

3.1本标准是根据我国实际检测情况制定的，适合我国国情，标准简练、操作性强。ISO标准和ASTM标准中，尚无相关的检测标准。

3.2本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

（无）

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议作为推荐性国家标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

（无）

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后代替GB/T 1817-1995《硬质合金常温冲击韧性试验方法》。

九、其他应予说明的事项

（无）

十、预期效果

本标准的修订实施有利于提高硬质合金常温冲击韧性试验的测量准确度、可比性和一致性。修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业（实验室）的检测技术水平，能更好地指导实践，宜于应用。

《硬质合金常温冲击韧性试验方法》标准编制组

2015年11月