前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 6883-1995《线、棒、管拉模用硬质合金模坯》。

本部分与GB/T 6883-1995相比，主要变化如下：

Ⅱ型产品规格作了部分调整；

取消了尺寸允许偏差的普通级；

删除了附录B的内容；

技术要求做了部分调整。

本标准修改采用ISO 2804-1996《线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人：吴建兵。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6883-1995。

线、棒、管拉模用硬质合金烧结品尺寸

1  范围

本标准规定了金属线材、棒材和管材拉伸用硬质合金毛坯尺寸系列及技术要求。

本标准适用于碳钢、有色金属圆形线材、圆形棒材和圆形管材的拉伸用模坯。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242  硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243  硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

3  要求

3.1  分类

圆形金属线、棒和拉伸管材拉伸用模坯按形式结构共分4种，按使用对象可分6组。

- 用于钢线材拉模用硬质合金烧结品，有Ⅰ型结构、Ⅱ型结构、Ⅲ型结构；

- 用于有色金属线材，有Ⅰ型结构、Ⅱ型结构、Ⅲ型结构；

- 用于钢棒拉模用硬质合金烧结品；

- 用于有色金属棒材拉模用硬质合金烧结品；

- 用于钢管拉模用硬质合金烧结品；

- 用于有色金属拉模用硬质合金烧结品。

3.2  型号表示规则

烧结硬质合金毛坯由使用分类代号、模坯外径参数代号（d02）和模坯内径参数代号(d01)组成。必要时，再以两位数表示工作锥角度。当内径尺寸为选择值时，则选择后标出。尺寸参数以mm表示，不足10mm者加小数点表示，如9.5mm，表示为9.5。10mm以上者，只表示整数位，如10.5mm，表示为10。 拉伸角或倒圆尺寸（C、D、E、F型）2α0或R0，单位为度或毫米。详见示例1、示例2。

示例1：

A   30  -  6.5

示例2：

D    70  -  40  -   20

3.3  型号及尺寸

3.3.1  钢线拉模（代号A）、有色金属线材拉模（代号B）型式与参数应符合图1和表1 的规定。

Ⅰ型                       Ⅱ型                             Ⅲ型

图1

| 类型 | d02 | d01 | 2α0 | h02 | 2β0 | 2γ0 | d04 | d05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ±1 |  | ±2 | ±4 |  |  |
|  | mm | mm | ° | mm | ° | ° | mm | mm |
| Ⅰ | 8 | — | — | 4 | 90 | 90 | 4.2 | 2.2 |
| Ⅱ | 8 | 0.1 | 10 | 4 | 90 | 90 | 3.6 | 2.2 |
| Ⅱ | 8 | 0.3 | 10 | 4 | 90 | 90 | 3.6 | 2.2 |
| Ⅰ | 10 | — | — | 8 | 90 | 90 | 7.6 | 6.2 |
| Ⅱ | 10 | 0.1 | 10 | 8 | 90 | 90 | 5.5 | 3.5 |
| Ⅱ | 10 | 0.3 | 10 | 8 | 90 | 90 | 6 | 3.5 |
| Ⅱ | 10 | 0.6 | 12 | 8 | 90 | 90 | 6 | 4 |
| Ⅱ | 10 | 1 | 12 | 8 | 90 | 90 | 6 | 4 |
| Ⅱ | 10 | 1.5 | 12 | 8 | 90 | 90 | 6 | 4.5 |
| Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ | 12 12 12 12 12 | 0.2 0.6 1 1.4 1.8 | 10 12 12 12 12 | 10 10 10 10 10 | 90 90 90 90 90 | 90 90 90 90 90 | 7 7 7 7 8 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 5 |
| Ⅱ | 14 | 0.2 | 10 | 12 | 60 | 75 | 7 | 5 |
| Ⅱ | 14 | 0.6 | 12 | 12 | 60 | 75 | 7 | 5 |
| Ⅱ | 14 | 1 | 12 | 12 | 60 | 75 | 7 | 5 |
| Ⅱ | 14 | 1.4 | 12 | 12 | 60 | 75 | 7 | 5 |
| Ⅱ | 14 | 1.8 | 12 | 12 | 60 | 75 | 8 | 5.5 |
| Ⅱ | 14 | 2.4 | 12 | 12 | 60 | 75 | 8 | 6 |
| Ⅱ | 16 | 0.3 | 10 | 13 | 60 | 75 | 8 | 5 |
| Ⅱ | 16 | 0.6 | 12 | 13 | 60 | 75 | 8 | 5 |
| Ⅱ | 16 | 1 | 12 | 13 | 60 | 75 | 8.5 | 5 |
| Ⅱ | 16 | 1.4 | 12 | 13 | 60 | 75 | 9 | 5.5 |
| Ⅱ | 16 | 1.8 | 12 | 13 | 60 | 75 | 9 | 6 |
| Ⅱ | 16 | 2.2 | 14 | 13 | 60 | 75 | 9.5 | 6.5 |
| Ⅱ | 16 | 2.6 | 14 | 13 | 60 | 75 | 9.5 | 6.5 |
| Ⅱ | 16 | 3 | 14 | 13 | 60 | 75 | 9.5 | 7 |
| Ⅱ | 20 | 1 | 12 | 17 | 60 | 60 | 8.5 | 6 |
| Ⅱ | 20 | 1.6 | 12 | 17 | 60 | 60 | 8.5 | 6.5 |
| Ⅱ | 20 | 2.2 | 14 | 17 | 60 | 60 | 10 | 6.5 |
| Ⅱ | 20 | 2.8 | 14 | 17 | 60 | 60 | 10 | 7 |
| Ⅱ | 20 | 3.4 | 14 | 17 | 60 | 60 | 11 | 8 |
| Ⅱ1） | 20 | 4 | 16 | 17 | 60 | 60 | 12 | 8.5 |
| Ⅱ1） | 20 | 4.6 | 16 | 17 | 60 | 60 | 12.5 | 9 |

表1（续）

| 类型 | d02 | d01 | 2α0 ±1 | h02 | 2β0 ±2 | 2γ0 ±4 | d04 | d05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | ° | mm | ° | ° | mm | mm |
| Ⅱ | 25 | 2 | 12 | 20 | 60 | 60 | 11.5 | 7 |
| Ⅱ | 25 | 2.7 | 14 | 20 | 60 | 60 | 12 | 7.5 |
| Ⅱ | 25 | 3.4 | 14 | 20 | 60 | 60 | 13 | 8 |
| Ⅱ1） | 25 | 4.1 | 16 | 20 | 60 | 60 | 13.5 | 8.5 |
| Ⅱ1） | 25 | 4.8 | 16 | 20 | 60 | 60 | 14 | 9 |
| Ⅱ1） | 25 | 5.5 | 16 | 20 | 60 | 60 | 14.5 | 10 |
| Ⅲ | 25 | 6.5 | 16 | 20 | 60 | 60 | 15.5 | 11 |
| Ⅱ | 30 | 3 | 14 | 24 | 60 | 60 | 15 | 9 |
| Ⅱ | 30 | 3.7 | 14 | 24 | 60 | 60 | 16 | 9 |
| Ⅱ1） | 30 | 4.5 | 16 | 24 | 60 | 60 | 17 | 10 |
| Ⅱ1） | 30 | 5.5 | 16 | 24 | 60 | 60 | 18 | 10 |
| Ⅲ | 30 | 6.5 | 16 | 24 | 60 | 60 | 18 | 12 |
| Ⅲ | 30 | 8 | 16 | 24 | 60 | 60 | 19 | 13.5 |
| Ⅲ | 30 | 9.5 | 16 | 24 | 60 | 60 | 20 | 16 |
| 1）：当d01尺寸大于4mm时，Ⅱ类由本标准的Ⅲ类代替。 |

3.3.2  钢圆棒拉模（代号C）、有色金属圆棒拉模（代号D）、钢管材拉模（代号E）、有色金属管材拉模（代号F）用硬质合金烧结品如图2所示，尺寸见表2，加工余量见表3。

图2

注1：2α0、R0尺寸的值没有规定。

注2：d04、d05、l01、l02和l03尺寸的值由供需双方协商确定。

单位为毫米

| d02 | d011） | h02 | l04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拉模类型代号 |  |  |
|  | C | D | E、F |  |  |
|  | d1 | d1 | d1 |  |  |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |
| 25 | — | — | 9 | 12 | 10 | 12 | 20 | 5 |
| 30 | 9 | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 | 24 | 5.5 |
| 35 | 12 | 16 | 13 | 18 | 13 | 18 | 24 | 5.5 |
| 40 | 15 | 19 | 17 | 21 | 17 | 22 | 24 | 5.5 |
| 45 | 18 | 22 | 20 | 25 | 21 | 26 | 25 | 6 |
| 50 | 21 | 25 | 24 | 28 | 24 | 30 | 25 | 6 |
| 55 | 24 | 28 | 27 | 32 | 28 | 34 | 27 | 6.5 |
| 60 | 27 | 31 | 30 | 36 | 32 | 38 | 27 | 6.5 |
| 65 | 29 | 34 | 34 | 40 | 36 | 42 | 27 | 6.5 |

表2（续）                            单位为毫米

| d02 | d011） | h02 | l04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拉模类型代号 |  |  |
|  | C | D | E、F |  |  |
|  | d1 | d1 | d1 |  |  |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |
| 70 | 32 | 37 | 38 | 44 | 40 | 45 | 30 | 7.5 |
| 75 | 35 | 41 | 42 | 48 | 43 | 50 | 30 | 7.5 |
| 80 | 39 | 45 | 46 | 52 | 48 | 55 | 30 | 7.5 |
| 85 | 43 | 49 | 50 | 56 | 53 | 58 | 33 | 8 |
| 90 | 47 | 53 | 54 | 60 | 45 | 62 | 33 | 8 |
| 95 | — | — | 58 | 64 | 60 | 67 | 33 | 8 |
| 100 | 51 | 61 | 62 | 68 | 65 | 70 | 35 | 8.5 |
| 105 | — | — | 65 | 72 | 68 | 75 | 38 | 8.5 |
| 110 | — | — | — | — | 73 | 78 | 38 | 8.5 |
| 120 | — | — | — | — | 74 | 88 | 38 | 9 |
| 130 | — | — | — | — | 84 | 97 | 40 | 9 |
| 140 | — | — | — | — | 93 | 106 | 40 | 9 |
| 150 | — | — | — | — | 102 | 115 | 40 | 9 |
| 1）：d01尺寸在订货时应予确定，考虑到加工余量（加工余量见表3）为最小值时，d01= d1。 |

单位为毫米

| d02 | d01的加工余量 |
| --- | --- |
| 25≤d02≤80 | 0.5 |
| 85≤d02≤100 | 0.6 |
| 105≤d02≤150 | 0.8 |

3.4  化学成分

产品的化学成分由供需双方协商确定。

3.5  物理性能、力学性能、组织结构

产品的物理性能、力学性能、组织结构由供需双方按GB/T 5242协商确定。

3.6  尺寸及允许偏差

3.6.1  钢线拉模（代号A）、有色金属线材拉模（代号B）的d02、d01、h02允许偏差应符合表4、表5和表6的规定。

单位为毫米

| d02 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 8≤d02≤16 | +0.5 +0.2 |
| 20≤d02≤30 | +0.7 +0.2 |

单位为毫米

| d01 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.1≤d01＜0.3 | 0 -0.075 |
| 0.3≤d01＜0.5 | 0 -0.10 |
| 0.5≤d01＜2 | 0 -0.15 |
| 2≤d01＜4 | 0 -0.20 |
| 4≤d01＜6 | 0 -0.25 |
| 6≤d01＜10 | 0 -0.30 |

单位为毫米

| h02 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 4≤h02≤10 | ±0.2 |
| 12≤h02≤17 | ±0.3 |
| 20≤h02≤24 | ±0.4 |

3.6.2  钢圆棒拉模（代号C）、有色金属圆棒拉模（代号D）、钢管材拉模（代号E）、有色金属管材拉模（代号F）用硬质合金烧结品d02、d01、h02尺寸允许偏差见表7、表8、表9。

| d02 mm | 允许偏差 |
| --- | --- |
|  | mm | % |
| 25≤d02≤30 | +0.7 +0.2 | — |
| 35≤d02≤150 | — | ±1 |

单位为毫米

| d011） | 允许偏差 |
| --- | --- |
| d01＜12 | 0 -0.3 |
| 12≤d01＜16 | 0 -0.35 |
| 16≤d01＜20 | 0 -0.4 |
| 20≤d01＜25 | 0 -0.45 |
| 25≤d01＜32 | 0 -0.5 |
| 32≤d01＜40 | 0 -0.6 |
| 40≤d01＜50 | 0 -0.75 |
| 50≤d01＜63 | 0 -0.9 |
| 63≤d01＜80 | 0 -1.1 |
| 80≤d01＜100 | 0 -1.3 |
| 100≤d01＜115 | 0 -1.5 |
| 1）：d01尺寸的允许偏差按d01的最大测量值计算。 |

单位为毫米

| h02 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 20≤h02≤27 | ±0.4 |
| 30≤h02≤40 | ±0.5 |

3.7  外观质量

3.7.1  产品的工作部位掉边掉角长度（宽度）：不应大于0.3mm；非工作部位掉边掉角长度（宽度）：不应大于0.5mm。

3.7.2  产品的表面不得有起皮、臌泡、分层、裂纹、脏化、粘料、堵孔、氧化等影响使用的缺陷。

- 试验方法

  - 产品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

  - 产品的物理性能、力学性能、组织结构的检验按GB/T 5242协商确定的方法进行。

  - 产品的尺寸及允许偏差采用相应精度的量具进行检验。

  - 产品的外观质量采用目视并结合相应精度的量具进行检验。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。产品的组批按GB/T 5242的规定进行。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目及取样数量应符合表10的规定。

表10

| 检 验 项 目 | 取 样 数 量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1个 | 3.4 | 4.1 |
| 物理性能、力学性能、组织结构 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.5 | 4.2 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | 3.6 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.7 | 4.4 |

5.4  检验结果的判定

5.4.1  产品的化学成分检验不合格，判该批不合格。

5.4.2  产品的物理性能、力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

5.4.3  产品的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件不合格。

5.4.4  产品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1　标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输和贮存，按GB/T 5243的规定进行。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称；

- 产品型号；

- 批号；

- 各项检验结果及技术监督部门印记；

- 出厂日期。

- 7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 产品净重或数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求。

# Text boxes

ICS  77.160

H  59

中华人民共和国国家标准

GB/T 6883—2016

代替 GB/T 6883—1995

线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸Wire,bar or tube drawing dies-

As-sintered pelleds of hardmetal(carbide)-Dimensions

（ISO 2804：1996，Wire,bar or tube drawing dies-

As-sintered pelleds of hardmetal(carbide)-Dimensions，MOD）

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

钢线材拉伸模坯

外径尺寸（d02）30mm

分隔短横

内径尺寸（d01）6.5mm

内径尺寸（d01），40mm

分隔短横

外径尺寸（d02），70mm

有色金属棒材拉伸模坯

分隔短横

工作锥角度，20°