ICS XX.XXX

H XX

中华人民共和国国家标准

GB

XX/X XXXX－XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

- 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

3

发布

铜包铝管

Copper Clad Aluminum Tube

GB/XXXX XXXX

前　　言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准中的技术要求参照GB/T 17791-2007《空调与制冷设备用无缝铜管》，并结合铜包铝管的实际情况而制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：江苏兴荣高新科技股份有限公司。

本标准主要起草人：

GB/XXXX XXXX

铜包铝管

- 1  范围

本标准规定了铜包铝管的产品分类、要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存及质量证明书和合同（或订货单）等内容。

本标准适用于以非电解质为制冷剂的家用空调、中小型中央空调及制冷设备和射频电缆等用途。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 228.1-2010金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法(ISO 6892-1:2009,MOD)

GB/T 242  金属管  扩口试验方法(ISO 8493:1998,IDT)

GB/T 246  金属管  压扁试验方法(ISO 8492:1998,IDT)

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5126  铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装，标志，运输和贮存

GB/T 17791-2007  空调与制冷设备用无缝铜管

GB/T 26303.1  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第1部分：管材

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

铜包铝管  copper clad aluminum tube

管材外表面为铜，内表面为铝，铜与铝在界面上达到冶金结合的管材，以下简称CCA管。冶金结合层如下图1和图2所示。

1

图1  T2/3003界面区域的扫描电子显微镜(SEM)图像

图2  T2/3003界面区域的成分扫描

4  要求

- 4.1  产品分类

- 4.1.1  牌号、状态和规格

- 管材的牌号、状态和供货形式应符合表1的规定。盘卷的内外径应符合表2的规定。

表1  产品的牌号、状态

| 牌号 | 材料 | 状态 | 种类 | 规格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| T2/3003 | 铜（外层） 铝合金（内层） | 软化退火（M） | 直管 | 4～20 | 0.4～1.0 | 400～10000 |
|  |  |  | 盘管（LWC） | 4～20 | 0.4～1.0 | — |

表2   盘卷的内外径直径

| 类型 | 最小内径/mm | 最大外径/mm | 卷高/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘管 | 610 | 1060 | ≥120 |

4.1.2 标记

2

示例1：用T2铜与3003铝合金制造的、软态（M）的，外径为4mm、壁厚为0.5mm的盘管标记为：

盘管 GB/TXXXX-T2/3003M-Ф4×0.5

示例2：用T2铜与3003铝合金制造的、软态的（M），外径为9.52mm、壁厚为0.6mm、长度为1000mm的直管标记为：

直管 GB/TXXXX-T2/3003M-Ф9.52×0.6×1000

- 4.2  化学成分

管材用T2铜与3003铝合金的化学成分应分别符合GB/T5231、GB/T3190的要求。

- 4.3  外形尺寸及其允许偏差

- 4.3.1  管材的外径和壁厚及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  外径和壁厚及允许偏差                      单位为毫米

| 平均外径 |  | 壁厚 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 0.4～0.6 | >0.6～0.8 | >0.8～1.0 |
|  |  | 允许偏差 |  |  |
| 4～15 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 |
| >15～20 | ±0.06 | — | ±0.06 | ±0.07 |

- 4.3.2  直管的不定尺长度为400mm～10000mm，管材的定尺或倍尺长度应在不定尺范围内，倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm，直管定尺长度允许偏差应符合表4的规定。

| 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 400～600 | +2 0 |
| ＞600～1800 | +3 0 |
| ＞1800～4000 | +5 0 |
| ＞4000～10000 | +8 0 |

表4    直管长度允许偏差                          单位为毫米

4.3.3  管材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺，直管的切斜度不大于0.6mm。

4.4  室温力学性能

管材的力学性能应符合表5规定。

表5  管材的室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 规定非比例延伸强度RP0.2 MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2（外层） | 软（M） | ≥140 | 58～82 | ≥30 |
| 3003铝合金（内层） |  |  |  |  |

4.5晶粒度

3

管材的晶粒度应符合表6规定。

表6  管材的平均晶粒度

| 牌号 | 平均晶粒度 mm |
| --- | --- |
| T2（外层） | 0.005～0.035 |
| 3003（内层） | ≤0.045 |

4.6  工艺性能

扩口试验和压扁试验可任选其一进行检验，或由供需双方协商确定。

- 4.6.1  扩口试验

管材进行扩口试验时，其结果应符合表7的规定。

表7  管材的扩口率

| 外径/mm | 扩口率/% | 冲头锥角/0 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤10 | 35 | 60 | 试验不应产生肉眼可见的裂纹与裂口 |
| ＞10 | 32 |  |  |

4.6.2  压扁试验

管材进行压扁试验时，压扁后两壁间距等于壁厚，试样不应产生肉眼可见的裂纹与裂口。

4.7  涡流探伤检验

- 4.7.1  管材应逐根进行涡流探伤。涡流探伤方法应采用穿过式探头。探伤过程中直管不允许有探伤缺陷，盘管的探伤缺陷数由供需双方商定，探伤缺陷深色标记长度不小于300mm。

- 4.7.2  采用穿过式探头探伤时，标准样管人工缺陷为通孔，在保证探伤信噪比≥10dB的情况下，其孔径应符合表8的规定，孔径允许偏差应不大于±0.02mm。

表8 标准样管人工缺陷孔径                       单位为毫米

| 管材外径 | 管材壁厚 | 人工标准缺陷孔径 |
| --- | --- | --- |
| 4～6 | <0.5 | 0.4 |
|  | ≥0.5 | 0.5 |
| >6～10 | <0.5 | 0.5 |
|  | ≥0.5 | 0.6 |
| ≥10～16 | <0.6 | 0.6 |
|  | ≥0.6 | 0.7 |
| >16～20 | <0.7 | 0.7 |
|  | ≥0.7 | 0.8 |
| 注：经供需双方协商，可按其他孔径探伤。 |  |  |

4.8  清洁度检验

管材内表面清洁度应符合表9的规定。

4

表9管材内表面清洁度

| 牌号 | 外径/mm | 清洁度/（g/m2） |
| --- | --- | --- |
| T2/3003 | ≤15 | ≤0.025 |
|  | ＞15 | ≤0.038 |

4.9  铜的重量比

管材中铜的重量占总重量比例为53%±3%

4.10  铜层的厚度比

管材中铜层厚度占总壁厚的比例为23%±3%

4.11  铜铝的结合层厚度

管材的铜、铝界面应达到冶金结合，结合层厚度占壁厚的比例为1‰±0.5‰。

4.12  表面质量

管材退火后外、内表分别呈铜、铝本色；管材内外表面应光亮，不应有针孔、裂纹、气泡、起皮、夹杂及碰伤等影响使用的缺陷。

- 5  试验方法

- 5.1  化学成分

5.1.1  T2铜化学成分分析方法按GB/T 5121或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121的规定进行。

5.1.2  3003铝合金化学成分仲裁分析方法按GB/T 3190规定进行。

- 5.2  外形尺寸

管材外形尺寸测量方法用相应精度的测量工具按GB/T 26303.1的规定进行。

- 5.3  力学性能

管材的室温拉伸按GB/T 228.1的规定进行，拉伸试样按GB/T 228.1中S7试样的规定进行。

- 5.4  晶粒度

管材的晶粒度测定方法按YS/T 6394规定进行。

- 5.5  工艺性能

管材的扩口试验按GB/T 242的规定进行，管材的压扁试验按GB/T 246的规定进行。

- 5.6  涡流探伤

管材的涡流探伤检验按GB/T 5126的规定进行。

- 5.7  清洁度

清洁度检验方法按GB/T 17791-2007中附录A的规定测定。

5.8  铜的重量比

5

截取不少于5g的管材，烘干后称重，记录初始重量G1，放入氢氧化钠溶液中（氢氧化钠：水=1：10），在常温下浸泡，直至管材表面的铝全部溶化，取出剩余的铜，用清水冲洗5s～10 s，烘干并称重，并记录重量G2，管材中铜的重量比G按公式计算（1）：

G=G2G1×100%..................................（1）

- 式中：G ——试样中铜的重量比；单位为百分数（%）；

- G1 ——试样的初始重量,单位为克（g）。

- G2 ——试样中铜的重量，单位为克（g）。

- 5.9  铜层厚度

- 铜层厚度的测定采用横截面抛光后测量，从样品的一端截取适当的铜包铝管管试样，将样管横截面研磨、抛光后使用足够精度的读数显微镜在图3所示的相互垂直的四个位置上（点划线与横截面相交部位）测定铜层厚度，在这四个位置中包含铜层的最薄与最厚部位。铜层厚度由公式（2）计算得出：

- t=t1+t2+t3+t44............................（2）

式中：t ——试样中铜层的厚度，单位为毫米（mm）。

- t1～t4——为试样端面均匀分布的4个点上相应的铜层厚度，单位为毫米（mm）。

- 图3 铜包铝管管横截面示意图

- 5.10 铜铝的结合层厚度

用扫描电子显微镜测量，见图2。样品的制备、测量及计算方法与5.9相同。

- 5.11 表面质量

用肉眼检验表面质量。

- 6  检验规则

- 6.1  检查和验收

6.1.1  管材由供方质量检验部门检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出，其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

- 6.2  组批

管材应成批提交验收，每一批由同一牌号、状态、规格和加工方法的管材组成，每批重量不大于2000kg。

- 6.3  检验项目

管材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表10。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品的结构有较大改变时；

d) 产品停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 连续二年未进行型式检验时；

g) 需方要求时；

h) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

表10  检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | √ | √ |
| 工艺性能 | √ | √ |
| 晶粒度 | √ | √ |
| 清洁度 | √ | √ |
| 涡流探伤 | √ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 铜的重量比 | — | √ |
| 铜层的厚度比 | — | √ |
| 铜铝的结合层厚度 | — | √ |
| 注：表中“√”表示“检验项目”；“ —” 表示“非检验项目”。 |  |  |

6.4 取样

取样应符合表11的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。力学性能和工艺性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

7

表11  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方在管材复合前留样检测，1个试样/批 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸偏差 | 按照GB/T2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | 4.3 | 5.2 |
| 力学性能 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.4 | 5.3 |
| 晶粒度 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.5 | 5.4 |
| 工艺性能 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.6 | 5.5 |
| 涡流探伤 | 逐根或盘 | 4.7 | 5.6 |
| 清 洁 度 | 1个试样/批 | 4.8 | 5.7 |
| 铜的重量比 | 1个试样/批 | 4.9 | 5.8 |
| 铜层的厚度比 | 1个试样/批 | 4.10 | 5.9 |
| 铜铝的结合层厚度 | 1个试样/批 | 4.11 | 5.10 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | 4.12 | 5.11 |

6.5  检验结果的判定

管材的检验结果按表12的规定进行判定。

| 检验项目 | 检验结果的判定 |
| --- | --- |
| 化学成分 | 化学成分不合格，判该批不合格。 |
| 尺寸偏差 | 外形尺寸不合格时，判该盘/根管材不合格。每批中不合格根数超出接收质量限时，判整批不合格或由供方逐根或盘检验，合格后交货。 |
| 表面质量 |  |
| 力学性能 | 试验中出现不合格时,应从该批产品（包括原检验不合格的那件产品）中再取双倍数量的试样进行重复试验，如仍有不合格则判该批不合格，或由供方逐根或盘检验，合格者交货。 |
| 工艺性能 |  |
| 清 洁 度 |  |
| 晶粒度 | 试验中出现不合格时,应从该批产品（包括原检验不合格的那件产品）中再取双倍数量的试样进行重复试验，如仍有不合格，则判该批不合格。 |
| 涡流探伤 | 逐根检验不合格时，判单根不合格。 |
| 铜的重量比 | 由供需双方商定，按订货合同中规定进行。 |
| 铜层的厚度比 |  |
| 铜铝的结合层厚度 |  |
| 注：软态取样测量齿型参数时，试样需镶嵌处理或特殊处理。 |  |

表12 检验结果的判定

7  标志、包装、运输和贮存及质量证明书

- 7.1  标志

7.1.1  在检验合格的管材标签上应标注如下标志：

8

a)  供方质量检验部门的检印；

b)  牌号；

c)  规格；

d)  供应状态；

e)  批号；

f)  生产日期；

g)  缺陷点数(盘管)；

h)  净重；

i)  执行标准；

j)  其他。

7.1.2  管材的包装箱标志应符合GB/T 8888的规定。

- 7.2  包装、运输、贮存及质量证明书

7.2.1  管材的包装、运输、贮存及质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

7.2.2  包装方式有特殊要求时由供需双方协商确定。

7.2.3  管材应在干燥环境下贮存并避免酸碱性气氛。

- 8   合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a) 材料名称；

b) 牌号；

c) 材料状态；

d) 供货形状；

e) 尺寸规格（管材的直径、壁厚及长度或其他尺寸要求）；

f) 重量；

g) 交货方式；

h) 本标准编号；

i) 其他。

10

9