###### ICS 77.150.30

###### H62

GB/T×××××－××××

电阻焊电极用AL2O3弥散强化铜片材

AL2O3Dispersion strengthened copper sheet for resistance welding electrode

（讨论稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

前   言

GB/T×××××－××××

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：苏州金江铜业有限公司。

本标准主要起草人员：

电阻焊电极用AL2O3弥散强化铜片材

- 范围

本标准规定了电阻焊电极用AL2O3弥散强化铜片材（以下简称片材）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于电阻焊电极用AL2O3弥散强化铜圆形片材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1—2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法（ISO 6892-1：2009,MOD）

GB/T 230.1   金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（ISO6508-1：2005，MOD）

GB /T 351   金属材料电阻系数测量方法

GB /T 5121 （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB /T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  棒、线、型材

YS/T478   铜及铜合金导电率涡流检测方法

YS/T482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T815   力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 术语

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  软化温度 softening temperature

保温2小时后，在常温下其硬度不小于原硬度值85%的最高温度。

4  要求

4.1  产品分类

4.1.1 牌号、状态、规格

片材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1  片材的牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格 /mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径 | 厚度 |
| TUAl0.15 TUAl0.25 TUAl0.60 | C15715 C15725 C15760 | 硬（H04） | Ф50～Ф600 | 10～40 |
| 注：经供需双方协商，也可供应其它状态、规格的产品。 |

4.1.2  产品标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例：用C15725制造的、硬态、直径为Ф200mm、厚度为mm、厚度为30mm的片材，标记为：

弥散强化铜片材 GB/T XXXXX-C15725 H04-Ф200×30

4.2 化学成分

片材的化学成分应符合表2的规定。

表2 片材的化学成分

| 牌号 | 代号 | 化学元素（质量分数%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cu+ Ag （最小值） | AL a | O b | P | Fe | Pb |
| TUAl0.15 | C15715 | 99.62 | 0.13～0.17 | 0.12～0.19 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |
| TUAl0.25 | C15725 | 99.43 | 0.23～0.27 | 0.20～0.28 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |
| TUAl0.60 | C15760 | 98.77 | 0.58～0.62 | 0.52～0.59 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |
| a Al以Al2O3形式存在。 b O以Al2O3形式存在，不大于0.04%的O以Cu2O形式固溶于Cu内。 |

4.3  外形尺寸及其允许偏差

4.3.1 片材直径及其允许偏差应符合表3的规定。

4.3.2 片材厚度及其允许偏差应符合表4的规定。

4.3.3片材的圆度为直径允许偏差之半。

4.3.4 片材应平直。允许有轻微的波浪，其不平度应符合表5的规定。

表3  片材的直径及其允许偏差                   单位为毫米

| 直径 /Ф | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 50～100 | ±0.03 |
| >100～200 | ±0.04 |
| >200～300 | ±0.05 |
| >300～400 | ±0.06 |
| >400～600 | ±0.07 |

表4  片材的厚度及其允许偏差                   单位为毫米

| 厚 度 | 直径 /Ф |
| --- | --- |
|  | ≤100 | ﹥100～200 | ﹥200～300 | ﹥300～400 | ﹥400～600 |
|  | 厚度允许偏差（±） |
| 10～20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| ﹥20～30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| ﹥30～40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |

表5  片材的不平度                    单位为毫米

| 厚 度 | 直径 /Ф |
| --- | --- |
|  | ≤200 | ﹥200～400 | ﹥400～600 |
|  | 不平度 |
| 10～40 | ≤1 | ≤2 | ≤3 |

4.4  室温力学性能

片材的室温纵向力学性能应符合表5的规定。

表5  片材的室温力学性能和导电率

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % | 洛氏硬度 HRB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUAl0.15 | H04 | ≥427 | ≥407 | ≥21 | ≥63 |
| TUAl0.25 |  | ≥483 | ≥448 | ≥17 | ≥77 |
| TUAl0.60 |  | ≥552 | ≥517 | ≥15 | ≥83 |

4.5  电性能

片材20℃时的电性能应符合表6的规定。

表6  片材20℃时的电性能

| 牌号 | 状态 | 体积电阻率 /Ω·mm2/m | 体积导电率 /%IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| TUAl0.15 | H04 | ≤0.01087 | ≥92 |
| TUAl0.25 |  | ≤0.01124 | ≥89 |
| TUAl0.60 |  | ≤0.01282 | ≥78 |

4.6  软化温度

片材的软化温度应符合表7的规定。

| 牌号 | 状态 | 软化温度 ℃ |
| --- | --- | --- |
| TUAl0.15 TUAl0.25 | H04 | 920 |
| TUAl0.60 |  | 950 |

表7   片材软化温度

4.7 表面质量

片材表面应光滑、清洁，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂、裂边、氧化、绿锈等缺陷。

5  试验方法

5.1  化学成分

片材化学成分的分析方法按GB/T 5121（所有部分）、YS/T482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

片材的外形尺寸及其允许偏差测量方法按GB/T26303.2 的规定进行。

5.3 室温力学性能

片材的拉伸试验方法按GB/T 228.1-2010的规定进行，洛氏硬度的试验方法按GB/T 230.1的规定进行，拉伸试样按表8选取。

表8  片材拉伸试样选取

| 厚度 /㎜ | GB/T 228.1-2010中的附录 | GB/T 228.1-2010中的表 | GB/T 228.1-2010中的试样编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10～30 | D | D.2 | P9、P10、P11 |
| >30～40 | D | D.3 | P15、P16 |

5.4  电性能

片材的电性能测定方法按GB /T 351或YS/T478的规定进行。仲裁时，按GB /T 351的规定进行。

5.5  软化温度

片材的软化温度检测方法按GB/T 230.1的规定进行。

5.6  表面质量

片材的表面质量用目视进行检验。

6  检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1片材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）要求，并填写产品质量证明书。

6.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。属于其他的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的第三方进行，由供需双方共同取样。

6.2组批

片材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成。每批重量应不大于500kg。

6.3检验项目

每批产品应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、洛氏硬度、电性能、软化温度和表面质量的检验；需方有要求并在合同中注明时，片材还应进行拉伸试验的检测。

6.4取样

片材的取样应符合表9的规定，取样方法按YS/T668的规定进行。力学性能试样的制备按YS/T815的规定进行。

表9  取样

| 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每锭取1个试样；需方每批随机抽取1个试样 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸允许偏差 | 逐片 | 4.3 | 5.2 |
| 室温力学性能 | 任选2片/批，1个试样/片 | 4.4 | 5.3 |
| 电性能 | 任选2片/批，1个试样/片 | 4.5 | 5.4 |
| 软化温度 | 任选2片/批，1个试样/片 | 4.6 | 5.5 |
| 表面质量 | 逐片 | 4.7 | 5.6 |

6.5 检验结果的判定

6.5.1化学成分分析结果不合格时，判该批片材不合格。

6.5.2 外形尺寸和表面质量的检验结果不合格时，判该片片材不合格。

6.5.3力学性能、电性能、软化温度的试验结果中有试样不合格时，应从该批片材（包括原检验不合格的那片或该不合格试样代表的那片产品）中取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批片材不合格，或由供方逐片检验，合格者交货。

7．标志、包装、运输、贮存和质量证明书

片材产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

8． 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 规格；

e) 拉伸试验（要求时）；

f) 重量或片数；

g) 本标准编号；

h) 其它。