ICS

H

中华人民共和国国家标准

GB/T 3630—20××

代替GB3630-2006

铌及铌合金板材、带材和箔材

Niobium and niobium alloy sheet , strip and foil

20××-××-××发布

20××-××-××实施

国家标准化管理委员会 发布

- 前    言

本标准是对现行国家标准GB/T 3630-2006《铌板材、带材和箔材》的修订。

本标准的化学成份指标参照了ASTM B393-2009e1《铌及铌合金带材、薄板和中厚板》的要求，本标准在铌材的力学性能要求方面达到了美国ASTM B393-2009e1的要求。

本标准与GB/T 3630-2006《铌板材、带材和箔材》相比，主要做了如下变动：

——将标准名称修订为《铌及铌合金板材、带材和箔材》

——新增了规范性引用文件GB/T 6394-2002《金属平均晶粒度测定方法》，GB/T 4340.1-2009《金属维氏硬度试验 试验方法》；

——新增了NbZr1、NbZr2、NbHf10-1、NbW5-1和NbW5-2合金的化学成分和力学性能指标；

——产品的尺寸规格发生变化，厚度＞0.1mm~0.5mm，宽度由原来的450mm，增加到500mm，厚度＞0.5mm~0.8mm，宽度由原来的450mm，增加到650mm，长度由1500mm增加到2000mm；

——产品的化学成分发生变化：Nb1牌号中降低杂质N、O元素的限量，新增Zr元素限量；

——新增了铌的屈服强度指标；

——增加了产品晶粒度要求和Nb1，Nb2维氏硬度的要求；

——新增了“GB/T 15076-2008中未包含元素的分析方法由供需双方协商确定”；

——修订验收项目及方式。

本标准自实施之日起代替GB/T 3630-2006。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由西安诺博尔稀贵金属材料有限公司负责起草。

本标准由西部金属材料股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 3630-1983  《铌板材、带材和箔材》

- GB/T 3630-2006  《铌板材、带材和箔材》

铌及铌合金板材、带材和箔材

  - 范围

本标准规定了铌及铌合金板材、带材和箔材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存及订货单（合同）内容。

本标准适用于铌及铌合金板材、带材和箔材。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 15076  钽铌化学分析方法

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验 试验方法

  - 要求

    - 产品分类

产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

| 牌 号 | 状 态 | 规格/mm |  |  | 品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |  |
| Nb1 Nb2 FNb1 FNb2 NbZr1 NbZr2 NbHf10-1 NbW5-1 NbW5-2 | Y | 0.01~0.1 | 30~300 | ＞300 | 箔材 |
|  | M , Y | ＞0.1~0.5 | 50~500 | 100~10000 | 带材、板材 |
|  |  | ＞0.5~0.8 | 50~650 | 50~2000 |  |
|  | M , Y | ＞0.8~2.0 | 50~1200 | 50~2500 | 板材 |
|  |  | ＞2.0~6.0 | 50~1200 | 50~1500 |  |
|  |  | ＞6.0 | 50~1200 | 50~1500 |  |
| 注1：表中M为软状态，Y为硬状态。 注2：牌号说明： Nb1：为真空电弧或电子束熔炼的工业一级铌材。 Nb2：为真空电弧或电子束熔炼的工业二级铌材。 FNb1：为粉末冶金方法制得的工业一级铌材。 FNb2：为粉末冶金方法制得的工业二级铌材。 NbZr1：为真空电弧或电子束熔炼的一级铌基合金材。 NbZr2：为真空电弧或电子束熔炼的二级铌基合金材。 NbHf10-1：为真空电弧或电子束熔炼熔炼的铌基合金材。 NbW5-1和NbW5-2：为真空电弧或电子束熔炼熔炼的铌基合金材。 |  |  |  |  |  |

- 3.2标记示例

示例1：

用Nb1制造的、M状态、精度为一级、厚度为0.5mm、宽度为200mm、长度为450mm符合本标准的铌板标记为：

板Nb1  M一级精度0.5×200×450  GB/T 3630—××××。

示例2：

用NbHf10-1制造的、M状态、精度为一级、厚度为1.0mm、宽度为700mm、长度为2000mm符合本标准的铌合金板标记为：

板NbHf10-1  M一级精度1.0×700×2000  GB/T 3630—××××。

- 3.3化学成分

各种牌号产品的化学成分应符合表2的规定。

表2                            质量分数/%

| 牌号 |  | Nb1 | Nb2 | FNb1 | FNb2 | NbZr1 | NbZr2 | NbHf10-1 | NbW5-1 | NbW5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 元 素 | Nb | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Zr | - | - | - | - | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | - | 0.7~1.2 | 1.4~2.2 |
|  | Hf | - | - | - | - | - | - | 9.0~11.0 | - | - |
|  | Ti | - | - | - | - | - | - | 0.7~1.3 | - | - |
|  | W | - | - | - | - | - | - | - | 4.5~5.5 | 4.5~5.5 |
|  | Mo | - | - | - | - | - | - | - | 1.7~2.3 | 1.5~2.5 |
|  | C | - | - | - |  | - | - | - | 0.05~0.12 |  |
| 杂 质 元 素 不 大 于 | Zr | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.7 | - | - |
|  | Ti | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | - |
|  | C | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | - | 0.02 |
|  | N | 0.01 | 0.05 | 0.035 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.015 |
|  | O | 0.01 | 0.025 | 0.030 | 0.060 | 0.015 | 0.025 | 0.023 | 0.01 | 0.023 |
|  | H | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.002 | 0.0020 |
|  | Ta | 0.10 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
|  | Fe | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.005 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 |
|  | Si | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | - | 0.01 | 0.01 |
|  | W | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.5 | - | - |
|  | Ni | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | - | - | - |
|  | Mo | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.010 | 0.050 | - | - | - |
|  | Cr | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | - | - | - | - |
| 注1：NbHf10-1和NbW5-2中未作要求的其他杂志元素总量（质量分数）不大于0.30%。 注2：NbW5-1中未作要求的其他元素单个含量（质量分数）不大于0.08%，总量（质量分数）不大于0.15%。 注3：除NbHf10-1、NbW5-1和NbW5-2合金外，以上所有牌号的锆元素在需方要求时测定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4外形尺寸及允许偏差

- 3.4.1产品的厚度、宽度、长度及其允许偏差应符合表3的规定。

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  | 宽 度 | 宽度允许偏差 | 长 度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |  |  |  |
| 0.01~0.02 | ±0.002 | ±0.003 | 30~300 | ±2.0 | ≥300 | — |
| ＞0.02~0.05 | ±0.003 | ±0.004 | 30~300 | ±2.0 | ≥300 | — |
| ＞0.05~0.07 | ±0.005 | ±0.006 | 30~300 | ±2.0 | ≥300 | — |
| ＞0.07~0.1 | ±0.006 | ±0.008 | 30~300 | ±2.0 | ≥300 | — |
| ＞0.1~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50~500 | ±3.0 | 100~10000 | ±3.0 |
| ＞0.2~0.3 | ±0.02 | ±0.03 | 50~500 | ±3.0 | 100~10000 | ±3.0 |
| ＞0.3~0.5 | ±0.03 | ±0.04 | 50~500 | ±3.0 | 100~10000 | ±3.0 |
| ＞0.5~0.8 | ±0.04 | ±0.06 | 50~650 | ±3.0 | 50~2000 | ±3.0 |
| ＞0.8~1.0 | ±0.06 | ±0.08 | 50~1200 | ±4.0 | 50~2000 | ±4.0 |
| ＞1.0~1.5 | ±0.08 | ±0.10 | 50~1200 | ±4.0 | 50~2000 | ±4.0 |
| ＞1.5~2.0 | ±0.12 | ±0.14 | 50~1200 | ±4.0 | 50~2000 | ±4.0 |
| ＞2.0~3.0 | ±0.16 | ±0.18 | 50~1200 | ±4.0 | 50~2000 | ±4.0 |
| ＞3.0~4.0 | ±0.18 | ±0.20 | 50~1200 | ±4.0 | 50~2000 | ±4.0 |
| ＞4.0~6.0 | ±0.20 | ±0.24 | 50~1200 | ±4.0 | 50~2000 | ±4.0 |
| - 注1：板材厚度＞6.0mm，宽度＜450mm时，厚度偏差为其厚度的±6%,一般情况保证公差；板材厚度＞6.0mm，宽度≥450mm时，厚度偏差为其厚度的±10%,一般情况保证公差。 注2：特殊加工产品的厚度允许偏差由供需双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |

- 单位为毫米

- 3.4.2  箔材表面应平整。允许有不明显的波浪，但当卷在直径为50~60mm的卷筒上时，其波浪应当消除。

- 3.4.3  正方形的产品，在四个直角部分允许有不影响冲圆的少量缺角，其产品不影响用户的最终使用要求。

- 3.4.4  板材平直度应不大于6%。

- 3.5力学性能

- 3.5.1当合同中注明需要测定产品的力学性能时，产品的室温纵向力学性能应符合表4的规定。

      - 表3

表4

| 牌号 | 厚度mm | 抗拉强度Rm/ MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 伸长率A/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb1、Nb2、 FNb1、FNb2 | ＞0.1~6.0 | ≥200 | ≥75 | ≥25 |
| NbZr1、NbZr2 |  | ≥200 | ≥125 | ≥25 |
| NbHf10-1 |  | ≥392 | ≥295 | ≥25 |
| NbW5-1、NbW5-2 |  | ≥450 | ≥300 | ≥25 |
| 注1：厚度不小于0.5mm的板材试样的标距长度L0 =5.65S0。 注2：厚度小于0.5mm的板、带材试样的标距长度L0 =50mm，试样宽度b=12.5mm 注3：退火状态下，厚度小于0.3mm的板、带材，其伸长率A≥20%。 注4：当合同中有晶粒度和硬度要求时，供、需双方可对铌及铌合金材的力学性能另做商定。 注5：当合同中有高温拉伸性能要求时，供需双方可协商，并在合同中注明。 |  |  |  |  |

3.5.2 厚度小于0.1mm的产品不做力学性能；厚度大于6.0mm的产品力学性能有供需双方协商解决。

- 3.6晶粒度及维氏硬度

3.6.1 合同中有要求时，再结晶退火的产品平均晶粒度应不低于GB/T 6394-2009中的5级，再结晶率≥90%。产品的晶粒度也可由供需双方协商。

3.6.2 合同中有要求时，再结晶退火的Nb1，Nb2材的维氏硬度应小于GB/T4340.1-2009中的90。其它产品的维氏硬度可由供需双方协商。

- 3.7外观质量

- 3.7.1  产品表面应光亮，允许有不影响用户最终使用要求的表面缺陷，如轻微氧化、擦伤、辊印、修磨痕迹等。

- 3.7.2  厚度大于4.0mm的板材，允许生产厂除去小的表面缺陷，清除后的厚度不得小于允许最小尺寸。

- 3.7.3  产品边部应剪切整齐，无裂口，允许有轻微的剪切毛刺。

- 3.7.4  产品不应有分层和夹杂。

- 3.7.5  不定尺板材的软状态产品，允许有退火时相互接触的痕迹。

  - 试验方法

- 4.1化学成分分析方法

铌及铌合金材的化学分析方法按GB/T 15076-2008进行。GB/T 15076-2008中未包含的元素，其分析方法由供需双方协商确定。

4.2 尺寸测量方法

板材和带材在距离边部不小于10mm处，用相应精度的测量工具测量其厚度。箔材用杠杆千分尺或电子测微仪测量其厚度。用钢板尺或卷尺测量其宽度和长度.

- 4.3晶粒度的检验方法

产品晶粒度检验方法按GB/T 6394-2002进行。

4.4  维氏硬度的检验方法

产品维氏硬度检验方法按GB/T 4340.1-2009进行

- 4.5 室温力学性能检验方法

铌及铌合金材的室温力学性能检验方法按GB/T 228.1-2010进行。

- 4.6 平直度测量方法

- 平直度按图1测量，用式1计算：

平直度 =（H/L）×100%                   …………………………（1）

式中：H—板材下表面与基准面之间的最大垂直距离，单位为毫米（mm）；

L—板材最高点与基准面接触点之间的最小水平距离，单位为毫米（mm）。

图1

- 4.7外观质量检验方法

产品外观质量用采用目视检验。

  - 检验规则

- 5.1 检查和验收

- 5.1.1  产品应由供方技术监督部门进行检验，并保证产品质量符合本标准和订货（合同）规定的要求，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方可对收到的产品进行检验。如检验结果与本标准不符时，在收到产品之日起3个月内向供方提出，双方协商解决。如果仲裁，仲裁取样在需方进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批由同一牌号、熔炼炉号或同批粉号、制造方法、规格和状态的铌及铌合金材组成。

- 5.3 检验项目及取样

产品检验项目，取样规定应符合表5的规定。

表5

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章条号 | 检验章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 以原铸锭或烧结板（条）坯的化学成分报出，每批取一份 | 3.3 | 4.1 |
| 力学性能 | 每批取一张（卷），取一个纵向试样 | 3.5 | 4.2 |
| 外形尺寸 | 逐张（卷）检验 | 3.4 | 4.5 |
| 平直度 | 逐张（卷）检验 | 3.4.4 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐张（卷）检验 | 3.7 | 4.7 |
| 晶粒度 | 每批一个试样 | 3.6.1 | 4.3 |
| 维氏硬度 | 每批一个试样 | 3.6.2 | 4.4 |

- 5.4检验结果判定

5.4.1  如果化学成分的分析检验结果中，有一个试样不合格时，则在原位置附近取双倍试样进行不合格项目的复检，若仍有一个试样不合格时，则整批判不合格。

5.4.2  如果室温拉伸试验试样不合格，再取双倍试样进行复验（含不合格产品）。复验结果若仍有试样不合格时，则判整批产品报废。允许供方对不合格项逐项进行检验，合格者单独组批验收。

5.4.3  如果尺寸公差、平直度和表面质量不合格时，判单张（卷）不合格，合格者可重新组批交货。

5.4.4  如果晶粒度实验试样不合格时，可重新进行一次热处理，再进行检测，若仍不合格时，则整批判不合格。

5.4.5  如果维氏硬度实验试样不合格时，可重新进行一次热处理，再进行检测，若仍不合格时，则整批判不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 6.1标志

- 产品除附有检查标志外，在每个包装箱上应系有标签或标牌，其上注明：

a）供方名称；

b）产品牌号、规格和状态；

c）产品批号或炉号。

- 6.2 包装、运输和贮存

- 6.2.1  板材每张之间用软纸隔开，然后用箱包装。

- 6.2.2  带材需用防潮纸包好，放在干燥的箱内，各卷之间用填充材料塞紧，防止窜动。

- 6.2.3  箔材应缠绕在硬塑料圆筒上，并用塑料布和塑料袋包裹牢固，然后用箱包装。

- 6.2.4  箱内应衬防潮纸，箱外注明“防潮”、“轻放”等字样或标志。

- 6.2.5  运输和保管时，要防止碰伤、受潮和活性化学试剂的侵蚀。

- 6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书。其上注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品牌号、规格和状态；

d）产品批号（或炉号）、批重和件数；

e）各项分析检验结果及检验部门印记；

f）本标准编号；

g）包装日期。

  - 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 状态；

d） 重量或件数；

e） 本标准要求的应在合同中注明的事项；

f） 尺寸规格；

g） 包装要求；

h） 标准编号；

i） 增加本标准以外内容时的协商结果。