前    言

本标准参考了ASTM B551M《锆及锆合金板、薄板和带材》和ASTM B352M《核用锆及锆合金板、薄板和带材》的内容，结合国内实际生产情况制定。

本标准代替GB/T 21183-2007《锆及锆合金板、带、箔材》

本标准与GB/T 21183-2007相比，主要有以下变动：

——增加了产品制造方法并细化规格范围；

——删除了各牌号化学成分，执行GB/T 26314《锆及锆合金牌号和化学成分》的要求；

——尺寸与尺寸偏差中细化了厚度和宽度允许偏差，并增加了同板差、不平度要求；

——增加了超声波检验要求；

——调整了合金力学性能；

——增加了表面粗糙度的检验方法；

——调整了附录A中试样制备的酸洗工艺。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：西部新锆核材料科技有限公司、西北有色金属研究院、XXX。

本标准主要起草人:

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 21183-2007。

锆及锆合金板、带、箔材

范围

本标准规定了锆及锆合金板、带、箔材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单内容。

本标准适用于一般工业及核工业用锆及锆合金板、带、箔材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 4338   金属材料 高温拉伸试验

GB/T 6394   金属平均晶粒度测定方法

GB/T 10610  产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

GB/T 13747 （所有部分） 锆及锆合金化学分析方法

GB/T 26314  锆及锆合金牌号和化学成分

要求

产品分类

产品牌号、品种、制造方法、供应状态及规格

产品牌号应符合表1的规定，产品品种、供应状态及规格应符合表2的规定。需方需要其他牌号、状态、尺寸的锆及锆合金板、带、箔材时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

产品牌号

| 分类 | 一般工业 | 核工业 |
| --- | --- | --- |
| 牌号 | Zr-1 | Zr-3 | Zr-5 | Zr-0 | Zr-2 | Zr-4 |

- 产品品种、制造方法、供应状态及规格范围

| 品种 | 制造方法 | 供应状态 | 厚度×宽度×长度 （单位：mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 箔材 | 轧制 | 冷加工态（Y） 退火状态（M） | （0.01～0.15）×（30～300）×（≥500） |
| 带材 | 轧制 |  | （＞0.15～5）×（30～300）×（≥500） |
|  | 轧制 | 热加工态(R) 退火状态（M） | （4.5～5）×（30～300）×（≥500） |
| 板材 | 轧制 | 冷加工态（Y） 退火状态（M） | （＞0.15～6）×（＞300～1500）×（≥500） |
|  | 轧制、锻造 | 热加工态(R) 退火状态（M） | （4.5～60）×（＞300～3000）×（≥500） |

产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、供应状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用Zr-0制造、冷加工态、厚度为0.05mm、宽度为100mm、长度为600mm箔材，标记为:

箔  GB/T 21183  Zr-0 Y 0.05×100×600

示例2：

用Zr-2制造、退火状态、厚度为1.0mm、宽度为100mm、长度为500mm带材，标记为:

带  GB/T 21183  Zr-2 M 1.0×100×500

示例3

用Zr-4制造、热加工态、厚度为10mm、宽度为600mm、长度为1000mm板材，标记为:

板  GB/T 21183  Zr-4 R 10.0×600×1000

化学成分

产品的化学成分及复验时的成分允许偏差应符合GB/T 26314的要求。

尺寸及允许偏差

板、带、箔材尺寸偏差见表3，或由供需双方协商制定。

带材、箔材应平直，侧边的弯曲度应不大于3mm/m。退火态的箔材，允许有轻微的波浪。

片式供货产品的不平度应符合表4规定。

- 产品的不平度

| 厚度/mm | 规定宽度的不平度/（mm/m） |
| --- | --- |
|  | ≤2000 | ＞2000 |
| ≤4.5 | 20 | - |
| ＞4.5~10 | 18 | 20 |
| ＞10~20 | 15 | 18 |
| ＞20~35 | 13 | 15 |
| ＞35~60 | 8 | 13 |

经剪切的板、带、箔材边部应切齐，无裂口、卷边、分层，允许有轻微的毛刺；箔材可不切边交货；板材各角应尽量切成直角，切斜时应不超过板材长度和宽度的允许偏差。

力学性能

板、带、箔材的力学性能应符合表5的规定。

腐蚀性能

核工业用板、带材应进行腐蚀性能试验。试样在（400±3）℃、（10.3±0.7）MPa的水蒸气中进行72h或336h腐蚀。经腐蚀试验后，试样表面应具有黑色、致密、光泽均匀的氧化膜。试样72h腐蚀的增重量应不大于22mg/dm2。当72h试验结果不合格时，可继续进行累计时间（或重新加倍取样进行）336h的腐蚀试验，其增重量应不大于38mg/dm2。

超声波检验

对产品有超声波探伤性能要求时，应供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明超声波检验要求或评判级别。

晶粒度

核工业用厚度不大于4.8mm的板、带材的再结晶退火态产品，平均晶粒度应不低于GB/T 6394中的7级；其它产品的晶粒度由供需双方协商，并在合同中注明。

表面状况

板材表面粗糙度Ra应不大于3.2μm，带、箔材表面粗糙度Ra应不大于1.25μm。

外观质量

产品表面应光洁，不得有油污、氧化、酸斑、沾污、裂纹、起皮、折迭、金属或非金属压入等宏观缺陷。

产品不应有分层和夹杂。

- 尺寸及允许偏差                                单位为毫米

| 厚度 | 宽度范围内的厚度允许偏差 | 同板差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤300 | ＞300～600 | ＞600～1000 | ＞1000～3000 | ≤300 | ＞300～600 | ＞600～1000 | ＞1000～3000 |  |  |
| 0.01～0.02 | ±0.003 | / | / | / | / | / | / | / | 500～1000 ＞1000 | +10 0 +15 0 |
| ＞0.02～0.05 | ±0.005 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.05～0.07 | ±0.007 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.07～0.1 | ±0.010 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.1～0.15 | ±0.025 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.15～0.25 | ±0.04 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.25～0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.5～0.9 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.9～1.7 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.12 | / | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.40 |  |  |
| ＞1.7～2.1 | ±0.08 | ±0.13 | ±0.15 | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞2.1～2.5 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.22 | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞2.5～2.9 | ±0.10 | ±0.23 | ±0.25 | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞2.9～3.5 | ±0.10 | ±0.25 | ±0.25 | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞3.5～4.5 | ±0.10 | ±0.30 | ±0.30 | / |  |  |  |  |  |  |
| ＞4.5～5.0 | ±0.15 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |  |  |  |  |  |  |
| ＞5.0～6.0 | / | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 |  |  |  |  |  |  |
| ＞6.0～8.0 | / | ±0.40 | ±0.60 | ±0.80 |  |  |  |  |  |  |
| ＞8.0～10.0 | / | ±0.50 | ±0.60 | ±0.80 |  |  |  |  |  |  |
| ＞10.0～20.0 | / | ±0.50 | ±0.90 | ±1.10 | / | / | / | / |  |  |
| ＞20.0～40.0 | / | ±0.60 | ±1.10 | ±1.50 |  |  |  |  |  |  |
| ＞40.0～50.0 | / | ±0.60 | ±1.50 | ±2.00 |  |  |  |  |  |  |
| ＞50.0～60.0 | / | ±0.70 | ±2.00 | ±2.50 |  |  |  |  |  |  |
| / | 宽度允许偏差 | / |
|  | +2.0,0 | +4.0,0 | +4.0,0 | +5.0,0 |  |
| 注1：至少距离边缘9.5mm处测量厚度。 注2：顾客对同板差有要求时，需在合同（或采购技术条件）中明确。 注3：同板差、宽度允许偏差和长度允许偏差均指剪切后的成品尺寸偏差。 |  |

箔材表面应平整，允许有轻微的波浪，但当卷在直径为50mm~60mm的卷筒上时，其波浪应能消除。

试验方法

化学成分分析方法

产品的化学成分分析按GB/T 13747或供需双方商定的方法进行。

尺寸及允许偏差的测量方法

尺寸检验用相应精度的量具进行。

力学性能检验方法

- 室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010进行。厚度不大于3.0mm的产品，取P1试样；厚度大于3.0mm~6.0mm的产品取P7试样；厚度大于6.0mm~10.0mm的产品取R8试样；厚度大于10.0mm的产品取R7试样。

- 高温拉伸试验按GB/T 4338进行。

腐蚀性能检验方法

腐蚀试验按附录A进行。

超声波检验方法

超声波检验方法按照需方选择的检验方法进行。合同（或采购技术条件）未注明时，由供方自行确定一种方法检测。

晶粒度检验方法

再结晶退火态（M）成品晶粒度评级按GB/T 6394进行。

表面状况检验方法

表面状况采用表面粗糙度检测仪器按照GB/T 10610进行，或使用对比试块进行测量。

外观质量检验方法

外观质量检查采用目视检验。

- 力学性能

| 牌号 | 状态 | 试样方向 | 试验温度 ℃ | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% A50mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zr-0 | M | 纵向 | 室温 | ≥290 | ≥140 | ≥18 |
|  |  | 横向 |  | ≥290 | ≥205 | ≥18 |
| Zr-2 Zr-4 | M | 纵向 | 室温 | ≥400 | ≥240 | ≥25 |
|  |  | 横向 | 室温 | ≥385 | ≥300 | ≥25 |
|  |  | 纵向 | 290 | ≥185 | ≥100 | ≥30 |
|  |  | 横向 | 290 | ≥180 | ≥120 | ≥30 |
| Zr-1 | M | 纵向 | 室温 | ≤380 | ≤305 | ≥20 |
| Zr-3 | M | 纵向 | 室温 | ≥380 | ≥205 | ≥16 |
| Zr-5 | M | 纵向 | 室温 | ≥550 | ≥380 | ≥16 |
| 注1：以上力学性能要求适用于不大于10.0mm的板材，超过10.0mm板材力学性能由供需双方协商确定。 注2：一般只做纵向力学性能试验，需方对横向力学性能有要求时，需在合同中注明。 注3：冷加工态（Y）、热加工态（R）、消应力退火（m）产品以及厚度大于10.0mm产品的力学性能要求执行需方合同（或采购技术条件）的要求。 |

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或采购技术条件）规定，并填写产品质量证明书。

需方收到的产品，应按本标准的规定进行验收。如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一熔炼炉号、同一规格、同一制造方法、同一状态和同一热处理炉（批）的产品组成。

检验项目

每批产品均应进行化学成分、尺寸及允许偏差、力学性能、表面状况、外观质量检验，核工业用产品还应进行腐蚀检验、晶粒度检验。

取样

产品的取样位置和取样数量见表6。

表6 取样位置和取样数量

| 检验项目 | 取样位置和取样数量 | 要求的章节号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批任取一份试样进行氮、氢、氧含量分析，其他成分以原铸锭的化学成分报出 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐张、卷 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批取2个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 腐蚀性能 | 每批取3个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 超声波检验 | 逐张 | 3.6 | 4.5 |
| 晶粒度 | 每批纵、横向各取1个试样 | 3.7 | 4.6 |
| 表面状况 | 逐张、卷 | 3.8 | 4.7 |
| 外观质量 | 逐张、卷 | 3.9 | 4.8 |

检验结果的判定

化学成分不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验的结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有成分不合格，则判该批产品不合格。

力学性能、腐蚀性能及晶粒度检验中，如果有1个试样的试验结果不合格时，则从该批产品上（包括原受检产品）取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。重复试验结果仍有1个试样不合格，则该批产品不合格。但允许供方逐张或逐卷进行重复检验，合格者重新组批。

尺寸、表面状况或外观质量不合格时，判单件不合格。

标志、包装、运输、贮存、质量证明书

产品标志

每批合格的产品应有标签或标牌，注明：产品牌号、规格、状态、批号、数量。

带、箔材应在其外侧标上相同的标记；板材逐张单面或双面做标记。

包装、运输、贮存

每张板材之间用软纸隔开，然后用箱包装。

带材需用防潮纸包好，放在干燥的箱内，各卷之间用填充材料塞紧，防止窜动。

成卷供货的带、箔材应加芯轴，并用塑料布和塑料袋包裹牢固，然后用箱包装。

箱内应衬防潮纸，箱外注明“防潮”、“轻放”等字样或标志。

运输和储存时，要防止碰撞、受潮和活性化学物质的腐蚀。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

    - 供方名称；

    - 产品名称、牌号、规格和状态；

    - 熔炼炉号、批号、批重和件数；

    - 分析检验结果及检验部门印记；

    - 本标准编号；

    - 包装日期。

订货单或合同内容

订货单或合同应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 牌号、状态；

  - 产品规格；

  - 数量；

  - 本标准编号；

  - 其它。

（规范性附录）
锆及锆合金在400℃蒸汽中腐蚀试验方法

术语

标样：已知性能的用来判别试验有效性的试样。

A级水：比电阻大于1.0MΩ.cm，PH=5.0~8.0的纯水。

B级水：最小比电阻为0.5MΩ.cm的去离子水。

设备与仪器

高压釜：高压釜为300系列不锈钢或镍基合金制作的压力容器,应装有压力、温度测量和控制装置、安全装置和放汽阀。压力和温度控制系统应满足本试验要求,试样夹具及其它内部附件均用300或400系列不锈钢或镍基合金材料制造。

酸洗容器：聚乙烯或聚丙烯制作的酸洗槽。

测量设备：感量天平（精度为1×10-4g）、千分尺。

试剂

A级水、B级水。

丙酮和乙醇、 硝酸(化学纯)、氢氟酸(化学纯)。

试样、标样

试样的长×宽一般为30mm×20mm，表面经过水洗或酸洗。

每批试样和标样应分别标识。

试验要求

水质：腐蚀试验用水为A级水。

试样数量：每次置于高压釜内试样的总面积不超过0.1m2/L。

试验条件

温度： （400±3）℃。

压力： （10.3±0.7）MPa。

时间：在规定的温度和压力下，腐蚀总时间最多可比规定时间延长8h,时间可以不连续。

试样制备

用丙酮或乙醇除油。

对试样逐个进行编号。

用180#、300#、400#、500#砂纸，从粗到细磨制试样表面，去除变形层。

酸洗

酸液推荐使用以下配比，可根据产品要求调整：

纯锆及锆锡合金：（3±1）%HF＋（39±5)%HNO3+余量水；

锆铌合金酸液配比：(9±1)% HF+(30±5)% HNO3+(30±5)H2SO4%+余量水。

每升酸洗液酸洗样品的表面积不大于4dm2，酸液温度32℃~45℃，酸洗去除量控制在0.01mm~ 0.1mm，酸液颜色呈黄色时应报废,重新配制新酸液。

用自来水冲洗后，用室温的B级水冲洗。

用不低于80℃的B级水清洗10min左右。

烘干：将试样放入干燥箱中，在（60~80）℃干燥0.5h~1h，取出试样，室温下冷却15min以上；或使用热风，将试样表面吹干，在室温下冷却15min以上。

操作步骤

试样检查：腐蚀试样表面应无折叠、裂纹、鼓泡、异物、氧化及酸斑等。

尺寸测量：测量每个试样尺寸，精确到0.01mm；表面积计算后修约到1×10-4 dm2。

称重：用感量天平称重，至少精确至1×10-4g，每称5个试样调零一次。

高压釜腐蚀检测

将高压釜内壁用B级水冲洗不少于两次。

将试样装在干净的试样架上,试样之间不得接触,用B级水冲洗试样和试样架。

将冲洗过的试样及试样架放入高压釜内，加入A级水约占高压釜加满水量的四分之一至四分之三，扣上主螺栓和压紧螺栓密闭后，开始加热。

排气：升温到150℃~190℃时，开始进行放气，少量多次放气直到温度和压力达到规定值。

温度到达400℃后开始保温，保温72h或336h。

保温结束后，戴上干净的手套（或用干净的镊子）取出试样，用B级水或乙醇冲洗并晾干后，将试样放入干燥箱中，在（60~80）℃干燥0.5~1小时，取出试样，室温下冷却15min以上，对试样进行称重。

腐蚀结果

计算

计算腐蚀增重按下列公式：

(W= ×103

式中:

(W——腐蚀增重  mg/dm2；

W1——腐蚀前试样重量 g；

W2——腐蚀后试样重量 g；

A——试样总表面积 dm2。

表面观察

腐蚀试验后检查每个试样表面的颜色、光泽、均匀度,记录结果,外观检查应在明亮的环境下进行。

报告

试验报告内容包括但不限于：

    - 实验室名称；

    - 试验方法；

    - 样品状态；

    - 高压釜编号和试验日期；

    - 试验前水的电阻率；

    - 试验温度、压力、时间；

    - 腐蚀增重；

    - 试样表面状况。

# Text boxes

国家质量技术监督局 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锆及锆合金板、带、箔材

Zirconium and Zirconium Alloy Sheet, Strip and Foil

（讨论稿）

GB/T 21183—××××

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63