## GB/T26007-2010《弹性元件和接插件用铜带》

## 标准修订编制说明

1、工作简况

根据国标委综合〔2015〕52号20152279-T-610要求，安徽鑫科新材料股份有限公司负责起草修订GB/T26007-2010《弹性元件和接插件用铜带》国家标准，宁波兴业盛泰集团有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、铜陵金威铜业有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、山东天圆铜业有限公司、太原晋西春雷铜业有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、中色（宁夏）东方集团有限公司参加起草。

为适应我国标准化工作的新特点，发挥标准在国内和国际市场上作用，有利于与国际接轨，提高我国国家标准水平，我们查阅了许多国外先进标准，如：美国的ASTM标准、欧盟的EN 标准、日本JIS标准和ISO国际标准，同时，我们多次与业内厂商、客户讨论及征求意见，召开了多次标准修订讨论会，深入了解我国目前铜加工技术水平和用户的实际需求，为标准的制订掌握了第一手资料，从而使标准制订更趋合理性、科学性和可操作性，生产出的产品能够满足市场需求。

2、编制原则

本标准编制原则：

（一）满足市场需要原则；

（二）科学先进原则；

（三）经济合理原则。

标准修订过程中，我们对各国标准进行了分析，查阅了欧盟和日本用于生产弹性元件和接插件的铜带标准，日本JIS H3130《弹簧用铍铜、钛铜、磷青铜和锌白铜板和带》标准中有五种牌号：C1700、C1720、C1990、C5210、C7701，而欧盟标准1654：1998《弹性元件和接插件用铜及铜合金带》共有二十种牌号，包括铍青铜（CuBe1.7、CuBe2）、普通黄铜(CuZn15、CuZn30、CuZn36) 、锡青铜(CuSn4、CuSn5、CuSn6、CuSn8、CuSn3Zn9) 、锌白铜(CuNi12Zn24、CuNi12Zn29、CuNi18Zn20、CuNi18Zn27、)和铁青铜(CuFe2P)，还有CuCo2Be、CuNi2Be、CuNi2Si、CuNi9Sn2、CuZn23Al3Co等复杂合金，我国目前用于生产弹性元件和接插件的铜带主要有锡青铜带、锌白铜带、普通黄铜带和铍青铜带，欧盟标准 EN 1654：1998《铜及铜合金  弹簧和连接器用带材》和我国实际情况相接近，本次标准修订参照了欧盟标准 EN 1654：1998《弹性元件和接插件用铜及铜合金带》和JIS H3130：2012《弹簧用铍青铜、锡青铜和锌白铜板和带》标准，结合我国的市场需求及实际情况对GB/T26007-2010《弹性元件和接插件用铜带》标准进行了制订。

3、主要技术指标确定依据

3.1、品种、牌号的确定

欧盟标准BS EN 1654标准主要有铍青铜、普通黄铜、锡青铜、锌白铜和铁青铜，还有CuCo2Be、CuNi2Be、CuNi2Si、CuNi9Sn2，我们根据国内情况，确定了以普通黄铜（H85、H80、H70、H68、H65、H63、H62）、锡青铜（QSn4-0.3、QSn5-0.3、QSn6.5-0.1、QSn8-0.3）、锌白铜（BZn12-24、BZn12-29、BZn18-18、BZn18-20、BZn18-26）为主要品种，铍青铜已有行标YS/T323-2002《铍青铜条材和带材》，本标准不作修订，其它几类复杂合金国内需求很少且未形成规模生产，故本次修订标准未作规定，。

3.2、尺寸及允许偏差的确定

尺寸及允许偏差规定了厚度和宽度方面的要求，厚度允许偏差分为普通级和高级，普通级等同采用EN 1654标准，高级严于EN 1654标准；宽度允许偏差严于EN 1654。

3.3、形状允许偏差的确定

形状允许偏差规定了侧边弯曲度和带材的横向弯曲方面的要求，其侧边弯曲度技术指标严于EN 1654标准，横向弯曲技术指标等同EN 1654标准，作为弹性元件和接插件用铜及铜合金带材，其对带材的板形要求较高，和普通带材相比，增加了带材的横向弯曲的要求。

3.4、力学性能的确定

本标准的力学性能等同采用EN 1654标准，本标准规定了两种方式考核材料的性能是否合格，一种是带材纵向室温拉伸试验，另一种是维氏硬度试验再加上90°弯曲试验，需方应在拉伸试验和硬度试验、90°弯曲试验间两者选一，并在合同中注明，90°弯曲试验时弯曲外表面不能有肉眼可见的裂纹。从各种状态的抗拉强度指标值来看，指标值的间距比普通带材要求小，且指标值更符合用户实际要求，断后伸长率根据带材的厚薄分为两档，0.1mm-0.25mm和＞0.25mm-1.0mm，分别规定了不同的指标值，薄带指标值小于厚带指标值，并且在拉伸试验时本标准选用A50 mm定标距试样，而非以前常用的A11.3长比例试样，这样伸长率结果更具有科学性和可比性。

在力学性能上，本标准拉伸试验、维氏硬度和90°弯曲试验等相关指标等同EN 1654标准。

4、本标准与EN1654标准的力学性能检验项目对比

表1

| 序号 | 检验项目 | 本标准 | EN | 本标准与EN对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验 | Ｏ | Ｏ | 等同采用 |
| 2 | 维氏硬度试验 | Ｏ | Ｏ | 等同采用 |
|  | 弯曲试验 | Ｏ | Ｏ | 等同采用 |
| 注：1）表中“Ｏ”表示必作项目。 2）用户在拉伸试验和维氏硬度试验、弯曲试验间两者选一。 |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的主要技术指标均达到了欧盟EN 1654标准。

5、 本标准与EN1654标准的侧边弯曲度对比

表2    带材的侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |
| --- | --- |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
|  | 厚度≤0.5 | 厚度＞0.5 |
| 3～6 | ≤5 | ≤12 | --- | --- |
| ＞6～10 | ≤4 | ≤8 | ≤5 | ≤10 |
| ＞10～20 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤6 |
| ＞20～200 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤3 |
| ＞200～600 | ≤1 | --- | ≤2 | --- |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的侧边弯曲度技术指标均严于欧盟EN 1654标准。

6、 本标准带材厚度允许偏差同EN标准对比

表3  带材的厚度及其允许偏差                单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高 级 |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
| 0.07～0.1 | ±0.005 | --- | ±0.003 | --- |
| ＞0.1～0.2 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.005 | ±0.007 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.008 | ±0.010 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.010 | ±0.012 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.015 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.018 | ±0.018 |
| ＞0.8～1.0 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.022 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.035 | --- | ±0.025 | --- |
| 注1：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 注2：需方要求高级时，应在合同中注明。 |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的厚度允许偏差同欧盟EN 1654标准普通级基本相同，高级中部分指标严于欧盟EN 1654标准。

7、 本标准带材力学性能指标同EN标准对比详见表4

8、 综合评述：

本标准带材的侧边弯曲度、带材宽度允许偏差及厚度允许偏差均严于EN标准，同时，本标准带材厚度和宽度应用范围也大于EN标准，抗拉强度、伸长率、维氏硬度指标等同EN标准。

综上所述，本标准水平达到了国际先进水平。

《弹性元件和接插件用铜带》

国家标准起草小组

2016年3月16日

表4   部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） | 伸长率/% | 维氏硬度/HV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A50mm | A50mm |  |
|  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| H85 | H01 | 300～370 | 300～370 | --- | ≥16/20 | ≥16/20 | --- | 85～115 | 85～115 | --- |
|  | H02 | 350～420 | 350～420 | --- | ≥8/12 | ≥8/12 | --- | 105～135 | 105～135 | --- |
|  | H04 | 410～490 | 410～490 | --- | ≥3/4 | ≥3/4 | --- | 125～155 | 125～155 | --- |
|  | H06 | 480～560 | 480～560 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
| H70 | H01 | 350～430 | 350～430 | --- | ≥21/25 | ≥21/25 | --- | 95～105 | 95～105 | --- |
|  | H02 | 410～490 | 410～490 | --- | ≥9/12 | ≥9/12 | --- | 120～155 | 120～155 | --- |
|  | H04 | 480～560 | 480～560 | --- | ≥4/6 | ≥4/6 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | H06 | 550～640 | 550～640 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
| H65 | H01 | 350～430 | 350～430 | --- | ≥19/23 | ≥19/23 | --- | 95～105 | 95～105 | --- |
|  | H02 | 410～490 | 410～490 | --- | ≥8/10 | ≥8/10 | --- | 120～155 | 120～155 | --- |
|  | H04 | 480～560 | 480～560 | --- | ≥3/5 | ≥3/5 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | H06 | 550～640 | 550～640 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 |

表4（续）   部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） | 伸长率/% | 维氏硬度/HV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A50mm | A50mm |  |
|  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| QSn4-0.3 | H01 | 390～490 | 390～490 | --- | ≥11/13 | ≥11/13 | --- | 115～155 | 115～155 | --- |
|  | H02 | 480～570 | 480～570 | --- | ≥4/5 | ≥4/5 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | H04 | 540～630 | 540～630 | --- | ≥3/4 | ≥3/4 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
|  | H06 | ≥610 | ≥610 | --- | --- | --- | --- | ≥190 | ≥190 | --- |
| QSn5-0.3 | H01 | 400～500 | 400～500 | --- | ≥14/17 | ≥14/17 | --- | 120～160 | 120～160 | --- |
|  | H02 | 490～580 | 490～580 | --- | ≥8/10 | ≥8/10 | --- | 160～190 | 160～190 | --- |
|  | H04 | 550～640 | 550～640 | --- | ≥4/6 | ≥4/6 | --- | 180～210 | 180～210 | --- |
|  | H06 | 630～720 | 630～720 | --- | ≥0/3 | ≥0/3 | --- | 200～230 | 200～230 | --- |
| QSn6.5-0.1 | H01 | 420～520 | 420～520 | -- | ≥17/20 | ≥17/20 | -- | 125～165 | 125～165 | -- |
|  | H02 | 500～590 | 500～590 | -- | ≥8/10 | ≥8/10 | -- | 160～190 | 160～190 | -- |
|  | H04 | 560～650 | 560～650 | -- | ≥5/7 | ≥5/7 | -- | 180～210 | 180～210 | -- |
|  | H06 | 640～730 | 640～730 | -- | ≥3/4 | ≥3/4 | -- | 200～230 | 200～230 | -- |
| QSn8-0.3 | H01 | 450～550 | 450～550 | -- | ≥20/23 | ≥20/23 | -- | 135～175 | 135～175 | -- |
|  | H02 | 540～630 | 540～630 | 470～610 | ≥13/15 | ≥13/15 | 27 | 170～200 | 170～200 | 140～205 |
|  | H04 | 600～690 | 600～690 | 590～705 | ≥5/7 | ≥5/7 | 20 | 190～220 | 190～220 | 185～235 |
|  | H06 | 660～750 | 660～750 | 685～785 | ≥3/4 | ≥3/4 | 11 | 210～240 | 210～240 | 210～260 |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 |

表3（续）   部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） | 伸长率/% | 维氏硬度/HV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A50mm | A50mm |  |
|  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| BZn12-24 | H02 | 490～580 | 490～580 | -- | ≥5/6 | ≥5/6 | -- | 150～180 | 150～180 | -- |
|  | H04 | 550～640 | 550～640 | -- | ≥0/3 | ≥0/3 | -- | 170～200 | 170～200 | -- |
|  | H06 | 620～710 | 620～710 | -- | ≥0/2 | ≥0/2 | -- | 190～220 | 190～220 | -- |
| BZn12-29 | H02 | 520～610 | 520～610 | -- | 3/4 | 3/4 | -- | 170～200 | 170～200 | -- |
|  | H04 | 600～690 | 600～690 | -- | 0/2 | 0/2 | -- | 190～220 | 190～220 | -- |
|  | H06 | 670～760 | 670～760 | -- | -- | -- | -- | 210～240 | 210～240 | -- |
| BZn18-20 BZn18-18 | H02 | 500～590 | 500～590 | -- | 3/5 | 3/5 | -- | 160～190 | 160～190 | -- |
|  | H04 | 580～670 | 580～670 | -- | 0/2 | 0/2 | -- | 180～210 | 180～210 | -- |
|  | H06 | 640～730 | 640～730 | -- |  |  | -- | 200～230 | 200～230 | -- |
| BZn18-26 | H02 | 540～630 | 540～630 | 540～655 | 3/5 | 3/5 | 8/11b | 170～200 | 170～200 | 150～210 |
|  | H04 | 600～700 | 600～700 | 630～735 | 0/2 | 0/2 | 4/6 b | 190～220 | 190～220 | 180～240 |
|  | H06 | 660～750 | 660～750 | 705～805 | -- | -- | -- | ≥220 | ≥220 | 210～260 |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 注b： JIS标准以厚度0.1～0.7，＞0.7分为两档。 |