中华人民共和国国家标准

GB/T××××－××××

铜-钢复合板带薄板和带材

Copper-steel composite sheet and strip

（征求意见稿）

ICS 77.150.99

H62

20××-××-××发布

20××-××-××实施

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

GB/T××××－××××

- 前    言

本标准是按照GB/1.1－2009给出的规则起草的。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)负责归口。

本标准起草单位：宁波宇能复合铜带有限公司、苏州有色金属研究院有限公司、绍兴市质量技术监督检测院。

本标准起草人：

本标准首次起草。

铜-钢复合薄板和带材

- 范围

本标准规定了铜-钢复合薄板和带材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。

本标准适用于一般工业用途的铜-钢复合薄板和带材，以下简称CSC板带。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223（所有部分）  钢铁及合金化学分析方法

GB/T 228.1－2010 金属材料 拉伸试验  第1部分 室温试验方法

GB/T 232  金属材料 弯曲试验方法

GB/T 235  金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法

GB/T 351  金属材料电阻系数测定方法

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 4156 金属材料  薄板和薄带埃里克森杯突试验

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法？

GB/T 5213 冷轧低碳钢板及钢带

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  板带材

GB/T ×××××－2017铜-钢复合金属化学分析方法 第1部分  铜含量的测定  碘量法

GB/T ×××××－2017铜-钢复合金属化学分析方法 第2部分  锌含量的测定 Na2EDTA 滴定法

GJB 1458A 覆铜用钢板及钢带规范

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

YS/T 1045－2015 装饰装潢用铜-钢复合薄板和带材

YS/T ××××－2016 深冲压用铜-钢复合薄板和带材

WJ 643-1994  枪弹用覆铜钢片

- 术语

YS/T 1045－2015标准中规定的术语和定义适用于本文件。

- 要求

  - 产品分类

CSC板带的牌号、覆层金属厚度比、覆层金属质量比、复合类型、状态和规格应符合表1 的规定。覆层金属的推荐规格按表2 的规定。

  - 标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用T2为覆层金属、Q195为基材金属、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）为（6/88/6）%（或12.65%）、对称双面复合制造的软态（O60），厚度为0.5mm，宽度为380mm的CSC带材标记为：

CSC带 GB/T ×××－T2/Q195/T2 O60－6/88/6×0.5×380

或  CSC带 GB/T ×××－T2/Q195/T2 O60－12.65×0.5×380

示例2：用H65为覆层金属、Q195为基材金属、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）为（6/88/6）%（或12.40%）、对称双面复合制造的1/2硬（H02），厚度为0.45mm，宽度为450mm，长度为600mm的CSC板材标记为：

CSC板 GB/T ×××－H65/Q195/H65 H02－6/88/6×0.45×450×600

或  CSC板 GB/T ×××－H65/Q195/H65 H02－12.40×0.45×450×600

示例3：用T2为覆层金属、Q195为基材金属、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）为（6/90/4）%（或12.65%）、非对称双面复合制造的1/2硬（H02），厚度为0.8mm，宽度为600mm的CSC带材标记为：

CSC带 GB/T ×××－T2/Q195/T2 H02－6/90/4×0.8×600

或  CSC带 GB/T ×××－T2/Q195/T2 H02－12.65×0.8×600

示例4：用T2为覆层金属、Q195为基材金属、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）为（10/90）%（或10.55%）、单面复合制造的弹硬（H01），厚度为1.5mm，宽度为94mm的CSC带材标记为：

CSC带 GB/T ×××－T2/Q195 H01－10/90×1.5×94

或  CSC带 GB/T ×××－T2/Q195 H01－10.55×1.5×94

示例5：用H90为覆层金属、11Al为基材金属、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）为4/92/4（8.55）%、对称双面复合制造的软态（O60）、厚度为.099mm，宽度为124mm的CSC带材标记为：

CSC带 YS/T ×××－H90/11Al/H90 O60 －4/92/4×0.99×124

或  CSC带 YS/T ×××－H90/11Al/H90 O60 －8.55×0.99×124

  - 化学成分

    - 覆层金属

覆层金属所用的铜及铜合金牌号化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。

    - 基材金属

基材金属所用的钢牌号化学成分应符合GB/T 700、GB/T 1591、GB/T 5213、GJB 1458A中相应牌号的规定。

  - 覆层金属厚度比和覆层金属质量比及允许偏差

CSC板带的覆层金属厚度比和覆层金属质量比及允许偏差应符合表3的规定。

表1  CSC板带的牌号、覆层金属厚度比、覆层金属质量比、状态、规格

| 牌 号 | 覆层金属厚度比 铜/钢/铜(或铜/钢) ％ | 覆层金属 质量比 ％ | 复合类型 | 状 态 | 带 材/mm |  | 板 材/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总厚度 | 宽度 | 总厚度 | 宽度 | 长度 |
| T2/Q195/T2 | 9/82/9 | 19.00 | 对称双面复合 | 软（O60） 1/8硬（H00、O80） 1/4硬（H01、O81） 1/2硬（H02、O82） 3/4硬（H03） 退火到3/4硬（HR03） 硬（H04） 退火到硬（HR04） | 0.20～2.00 | ≤600 | 0.4～2.0 | ≤600 | ≤3000 |
|  | 7.5/85/7.5 | 16.00 | 对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/88/6 | 12.60 | 对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/90/4 | 10.55 | 非对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/90/5 | 10.55 | 对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
| H65/Q195/H65 | 7.5/85/7.5 | 15.40 | 对称双面复合 |  | 0.20～1.20 | ≤500 | 0.4～1.2 | ≤500 | ≤2000 |
|  | 6/88/6 | 12.40 | 对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
| T2/Q195/T2 | 3.25/93.5/3.25 | 6.95 | 对称双面复合 | 轻软（O61） | 1.60～2.00 | ≤600 | － | － | － |
| T2/Q195 | 10/90 | 10.55 | 单面复合 | 1/8硬（H00）、1/4硬（H01） | 0.20～1.50 | ≤600 | － | － | － |
| T2/DC04/T2、T2/DC06/T2 | 6/88/6 | 12.60 | 对称双面复合 | 软（O60） | 0.20～1.60 | ≤600 | － | － | － |
| H90/18Al/H90 | 4/92/4 | 8.55 | 对称双面复合 | 软（O60） | 1.50～3.20 | ≤500 | － | － | － |
| H90/11Al/H90 | 4/92/4 | 8.55 | 对称双面复合 |  | 0.50～1.70 | ≤500 | － | － | － |
|  | 8/84/8 | 16.90 | 对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
| H90/Q195/H90 | 4/92/4 | 8.55 | 对称双面复合 | 软（O60） | 0.50～2.00 | ≤460 | － | － | － |
|  | 5/90/5 | 10.45 | 对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
| H65/DC04/H65、H65/DC06/H65 | 6/88/6 | 12.40 | 对称双面复合 | 软（O60） | 0.20～1.20 | ≤500 | － | － | － |
| T2/Q345/T2 | 9/82/9 | 19.00 | 对称双面复合 | 特硬（H06） 弹硬（H08） | 0.20～0.50 | ≤300 | － | － | － |
|  | 7/86/7 | 14.80 | 对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
| H65/Q345/H65 | 9/82/9 | 18.45 | 对称双面复合 | 特硬（H06） 弹硬（H08） | 0.20～0.50 | ≤300 | － | － | － |
|  | 7/86/7 | 14.65 | 对称双面复合 |  |  |  |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，也可供应其它规格的CSC板带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 CSC板带覆层金属推荐规格

| 覆层金属 | 基材金属 | 总厚度/ mm | 覆层金属厚度比/％ | 覆层金属质量比/％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | Q195 | 0.20～0.60 | 6/88/6 | 12.60 |
|  |  | ＞0.60～1.60 | 5/90/5 | 10.55 |
|  |  | 1.60～2.00 | 3.25/93.5/3.25 | 6.95 |
| H90 | Q195 | 0.50～2.00 | 4/92/4 | 8.55 |
| H90 | 11Al | 0.50～1.70 | 4/92/4 | 8.55 |
| H65 | Q195 | 0.20～0.80 | 6/88/6 | 12.40 |
|  |  | ＞0.80 | 5/90/5 | 10.55 |
| T2 | Q345 | － | 7/86/7 | 14.80 |
| H65 | Q345 | － | 7/86/7 | 14.65 |

表3  CSC板带的覆层金属厚度比和覆层金属质量比及允许偏差

| 覆层金属 | 基材金属 | 覆层金属厚度比/％ |  | 覆层金属质量比/％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜/钢/铜 | 允许偏差 | 覆层金属 | 允许偏差 |
| T2 | Q195 | 9/82/9 | 覆层金属厚度比的±10 | 19.00 | 覆层金属厚度比的±10 |
|  |  | 7.5/85/7.5 |  | 16.00 |  |
|  |  | 6/88/6 |  | 12.60 |  |
|  |  | 6/90/4 |  | 10.55 |  |
|  |  | 5/90/5 |  | 10.55 |  |
|  |  | 3.25/93.5/3.25 |  | 6.95 |  |
| T2 | Q195 | 10/90 |  | 10.55 |  |
| T2 | DC04、DC06 | 6/88/6 |  | 12.60 |  |
| T2 | Q345 | 9/82/9 |  | 19.00 |  |
|  |  | 7/86/7 |  | 14.80 |  |
| H90 | Q195、11Al、18Al | 4/92/4 |  | 8.55 |  |
|  | Q195 | 5/90/5 |  | 10.45 |  |
|  | 11Al | 8/84/8 |  | 16.90 |  |
| H65 | Q195 | 7.5/85/7.5 |  | 15.40 |  |
|  |  | 6/88/6 |  | 12.40 |  |
| H65 | DC04、DC06 | 6/88/6 |  | 12.40 |  |
| H65 | Q345 | 9/82/9 |  | 18.45 |  |
|  |  | 7/86/7 |  | 14.65 |  |

  - 外形尺寸及其允许偏差

    - 总厚度及允许偏差

CSC板带的总厚度及允许偏差应符合表4的规定。

表4  CSC板带厚度允许偏差               单位为毫米

| 总厚度 | 宽 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 |  | ＞100～200 |  | ＞200～400 |  | ＞400～600 |  |
|  | 总厚度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 0.20～0.30 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.012 | ±0.010 | ±0.020 | ±0.012 | ±0.025 | ±0.015 |
| ＞0.30～0.50 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.017 | ±0.012 | ±0.025 | ±0.017 | ±0.030 | ±0.020 |
| ＞0.50～0.80 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.022 | ±0.017 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.035 | ±0.025 |
| ＞0.80～1.20 | ±0.025 | ±0.020 | ±0.027 | ±0.022 | ±0.035 | ±0.027 | ±0.040 | ±0.030 |
| ＞1.20～2.20 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.027 | ±0.040 | ±0.032 | ±0.045 | ±0.035 |
| ＞2.20～3.20 | ±0.040 | ±0.033 | ±0.050 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.040 | ±0.055 | ±0.045 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数据的2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 宽度及其允许偏差

CSC板带的宽度及其允许偏差应符合表5的规定。

表5  CSC板带宽度允许偏差                 单位为毫米

| 总厚度 | 宽 度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤30 | ＞30～100 | ＞100～200 | ＞200～400 | ＞400～600 |
|  | 宽度允许偏差 |  |  |  |  |
| 0.20～0.80 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.23 |
| ＞0.80～1.20 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.28 |
| ＞1.20～2.20 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.33 |
| ＞2.20～3.20 | － | ±0.25 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.38 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数据的2倍。 |  |  |  |  |  |

    - 长度及其允许偏差

CSC板材的长度分定尺、倍尺和不定尺三种。定尺或倍尺应在不定尺范围内，其允许偏差应符合表6的规定。按倍尺供应的板材，应留有截断时的切口量，每一切口量为5mm。

表6  CSC板材长度允许偏差                 单位为毫米

| 长 度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤500 | 0 +3 |
| ＞500～1200 | 0 +6 |
| ＞1200 | 0 +10 |

    - 侧边弯曲度

CSC带材的侧边弯曲度应符合表7的规定。

表7  CSC带材侧边弯曲度

| 宽度/mm | 总 厚 度/mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.20～0.80 | ＞0.80～1.20 | ＞1.20～2.20 | ＞2.20～3.20 | 所有厚度 |
|  | 普通级 |  |  |  | 高精级 |
|  | 侧边弯曲度/mm/m，不大于 |  |  |  |  |
| ≤25 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | - | 3.0 |
| ＞25～50 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
| ＞50～100 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 |
| ＞100～600 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 |

    - 不平度

CSC板材不平度应符合表8的规定。

表8   CSC板材不平度

| 厚 度/mm | 不平度/mm/m，不大于 |
| --- | --- |
| ≤1.0 | 12 |
| ＞1.0～2.0 | 8 |

    - 边部毛刺

CSC板带边部应切齐，无裂边和卷边，边部毛刺不得超过总厚度允许偏差之半。

  - 力学性能

CSC板带的室温力学性能应符合表9的规定。

表9  CSC板带的力学性能

| 牌 号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A11.3/％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2/Q195/T2 | O60 a | 0.20～1.20 | 280～360 | ≥37 |
|  |  | ＞1.20～2.00 | 280～360 | ≥39 |
| T2/DC04/T2 | O60 a | 0.20～1.20 | 275～345 | ≥40 |
|  |  | ＞1.20～1.60 | 275～345 | ≥42 |
| T2/DC06/T2 | O60 a | 0.20～1.20 | 275～340 | ≥43 |
|  |  | ＞1.20～1.60 | 275～340 | ≥44 |
| T2/Q195/T2 T2/Q195 | H00、O80 a | 0.20～2.00 | ≥310～360 | ≥28 |
|  | H01、O81 | 0.20～1.90 | ≥330～390 | ≥18 |
|  | H02、O82 | 0.20～1.80 | ≥370～450 | ≥8 |
|  | H03 | 0.20～1.70 | ≥430～500 | ≥4 |
|  | H04 | 0.20～1.60 | ≥480～570 | ≥1 |
| T2/Q195/T2 | HR03 | 0.20～1.20 | ≥430～500 | ≥13 |
|  | HR04 | 0.20～0.80 | ≥480～570 | ≥8 |
|  | HR06 | 0.20～0.80 | ≥550 | ≥4 |
| T2/Q345/T2 | H06 | 0.20～0.80 | ≥550～700 | ≥0.5 |
|  | H08 | 0.20～0.80 | ≥680 | — |
| H90/Q195/H90 H90/11Al/H90 | O60 a | 0.20～1.20 | 285～365 | ≥37 |
|  |  | ＞1.20～2.20 | 285～365 | ≥39 |
| H90/18Al/H90 | O60 a | 1.20～3.20 | 305～395 | ≥37 |
| H65/Q195/H65 | O60 a | 0.20～1.20 | 290～370 | ≥38 |
| H65/DC04/H65 | O60 a | 0.20～1.20 | 285～355 | ≥41 |
| H65/DC06/H65 | O60 a | 0.20～1.20 | 280～350 | ≥44 |
| H65/Q195/H65 | H00、O80a | 0.20～1.20 | ≥330～375 | ≥28 |
|  | H01、O81 | 0.20～1.20 | ≥340～400 | ≥18 |
|  | H02、O82 | 0.20～1.10 | ≥380～460 | ≥8 |
|  | H03 | 0.20～1.00 | ≥440～520 | ≥3 |
|  | H04 | 0.20～1.00 | ≥500 | ≥1 |
|  | HR03 | 0.20～0.80 | ≥440～520 | ≥10.5 |
|  | HR04 | 0.20～0.80 | ≥500～590 | ≥8 |
|  | HR06 | 0.20～0.60 | ≥570 | ≥4 |
| H65/Q345/H65 | H06 | 0.20～0.80 | ≥570～720 | ≥0.5 |
|  | H08 | 0.20～0.80 | ≥700 | — |
| 注：a 退火后通过1～3％的精整量降低屈强比之后进行拉伸试验。 |  |  |  |  |

  - 弯曲试验

CSC板带可进行弯曲试验。弯曲试验条件应符合表10的规定，试验后，弯曲处不应有肉眼可见的裂纹。

表10  CSC板带的弯曲试验

| 状 态 | 弯曲角度 | 内 侧 半 径 |
| --- | --- | --- |
| O60 | 180° | 1倍板带厚 |
| H00、O80 |  | 1倍板带厚 |
| H01、O81 |  | 1.5倍板带厚 |
| H02、O82 |  | 1.5倍板带厚 |
| H03、HR03 |  | 2倍板带厚 |
| H04、HR04 | 90° | 2倍板带厚 |
| H06、HR06 |  | 2.5倍板带厚 |
| H08 |  | 2.5倍板带厚 |

  - 杯突试验

CSC带材的O状态可进行杯突试验，其杯突试验结果应符合表11的规定，试验后肉眼观察试样凸起和凹下部分的内、外表面，覆层金属裂纹0级为合格，覆层金属裂纹1～3级为不合格。

表11  CSC带材的杯突试验结果                 单位为毫米

| 总厚度 | 杯突值 |
| --- | --- |
| ＞0.20～0.30 | ≥8.0 |
| ＞0.30～0.45 | ≥8.5 |
| ＞0.45～0.70 | ≥9.0 |
| ＞0.70～1.00 | ≥9.5 |
| ＞1.00～1.50 | ≥10.0 |
| ＞1.50～2.20 | ≥10.5 |
| ＞2.20～3.20 | ≥11.0 |

  - 电性能

需方如有要求，并在合同中注明时，可进行CSC板带的导电性能检测，提供的覆层金属为T2牌号的CSC板带在20℃的温度下测试的电性能应符合表12的规定。

表12  CSC板带的电性能

| 牌 号 | 覆层金属厚度比％ | 覆层金属质量比 ％ | 状 态 | 导电率 %，IACS | 电阻系数Ω．mm2/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不小于 | 不大于 |
| T2/Q195 | 10/90 | 10.55 | H00 | 21 | 0.082102 |
| T2/Q195/T2 | 9/82/9 | 19.00 | O60 H01 H02 | 26 | 0.066313 |
|  | 7.5/85/7.5 | 16.00 |  | 24 | 0.071839 |
|  | 6/88/6 | 12.65 |  | 22 | 0.078370 |
|  | 5/90/5 | 10.55 |  | 21 | 0.082102 |
|  | 6/90/4 | 10.55 |  | 21 | 0.082102 |
| T2/Q345/T2 | 9/82/9 | 19.00 | H06 | 24 | 0.071839 |
|  | 7.5/85/7.5 | 16.00 |  | 19.5 | 0.088417 |
| H65/Q195/H65 | 6/88/6 | 12.40 |  |  |  |
| H65/DC04/H65 | 6/88/6 | 12.40 |  |  |  |
| H65/DC06/H65 | 6/88/6 | 12.40 |  |  |  |
| 注： 电阻系数和导电率任选一种，未注明时，提供导电率值。 |  |  |  |  |  |

  - 显微组织

退火的CSC板带经精整后的基材显微组织：珠光体和晶粒度应符合YS/T ××××－2016的相关规定,非金属夹杂物应符合表13的规定。

表13  CSC板带的基材非金属夹杂物

| 牌号 | A、C（硫化物）类 | B、D（氧化物）类 |
| --- | --- | --- |
| H90/11Al/H90 | ≤2.5级 | ≤2.5级 |
| H90/18Al/H90 | ≤2.5级 | ≤2.5级 |

  - 复合质量

CSC板带的覆层金属与基材金属的层间应结合牢固，不应有分层。CSC板带试样经反复弯曲至弯断，肉眼观察其弯断处覆层金属与基材金属层间的结合部位不应有分层。

  - 表面及外形质量

    - CSC板带的表面应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

    - O60状态的CSC板带表面轻微的、局部的屈服痕、氧化、白斑、黑点、润滑剂不应作为报废依据。

    - CSC板带应卷齐、卷紧，不允许出现松卷、塌卷或窝边。

    - CSC板带宽度250mm～600mm的带卷塔形高度不得大于10mm，宽度≤250mm的带卷塔形高度不大于8mm。

  - 交货形式

成卷供货的CSC带材，推荐的卷内径为300mm、400mm 和500mm。

- 试验方法

  - 化学成分

    - CSC板带的覆层金属铜及铜合金化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。？

    - CSC板带的覆层金属铜及铜合金化学成分铜含量的分析方法按照GB/T××××－2017规定的方法3进行，黄铜合金化学成分分析方法按照GB/T××××－2017规定的方法2进行。

    - CSC板带的基材金属钢化学成分仲裁的分析方法按GB/T 223的规定进行。

  - 覆层金属厚度比

5.2.1 CSC板带的覆层金属厚度选用足够精度的读数显微镜，或相应精度的涂层测厚仪，并按照YS/T 1045－2015附录A的规定进行检测。

5.2.2 CSC板带的覆层金属厚度比按照公式（1）进行计算。

…………………………………………………………………………………………………………………………（1）

式中：－CSC板带覆层金属厚度比，单位为百分比（%）

－CSC板带总厚度，单位为毫米（mm）

－CSC板带覆层金属厚度，单位为毫米（mm）

  - 覆层金属质量比

    - 厚度≤0.7mm的CSC板带的覆层金属（铜及铜合金）质量比的分析方法按照GB/T××××－2017规定的方法2进行。

    - 厚度0.2mm～0.7mm的CSC板带的覆层金属（铜及铜合金）质量比的分析方法

- CSC板带的复合金属铜量的分析方法按照GB/T××××－2017 规定的方法1进行。

- CSC板带的复合金属锌量的分析方法按照GB/T××××－2017 规定的方法1进行。

- CSC板带复合金属纯铜的质量比为a所测得铜的质量百分比（％）。

- CSC板带复合金属黄铜合金的质量比按公式（2）进行计算。

ωCu+Zn＝ωCu+ωZn ………………………………………………………………………………………………（2）

式中：ωCu+Zn—— 复合金属黄铜合金的质量比，单位为百分比（％）；

ωCu——按a所测得的复合金属中Cu的质量分数，单位为百分比（％）；

ωZn——按b所测得的复合金属中Zn的质量分数，单位为百分比（％）。

  - 外形尺寸及其允许偏差

CSC板带的外形尺寸按GB/T 26303.3的规定进行测量。

  - 力学性能

CSC板带的拉伸试验方法按GB/T228.1-2010的规定进行，试样的选取按GB/T228.1-2010附录B表B1中P02的规定。

  - 弯曲试验

CSC板带的弯曲试验方法按GB/T 232的规定进行。

  - 杯突试验

CSC板带厚度≤0.7mm的杯突试验方法按GB/T 4156的规定进行，厚度＞0.7mm的杯突试验方法按YS/T ××××－2016附录A的规定进行。

  - 导电性能检验方法

CSC板带的电性能检验方法按GB/T 351的规定进行。

  - 显微组织

CSC板带退火后的基材金属显微组织检验方法按YS/T ××××－2016的相关规定进行。

  - 复合质量

CSC板带的复合质量试验方法按GB/T 235的规定进行。

  - 表面及外形质量

    - CSC板带的表面及外形质量用肉眼目视检查。

    - CSC板带的外形质量塔形用卷尺和直尺检查，其余目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - CSC板带应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸允许偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

CSC板带应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于10000kg。

  - 检验项目

CSC板带检验项目按表14的规定进行。

表14   检验项目

| 化学 成分 | 覆层金属 厚度比 | 覆层金属 质量比 | 外形尺寸及其允许偏差 | 力学 性能 | 弯曲 试验 | 杯突 试验 | 电性能 | 显微 组织 | 复合 质量 | 表面及外形质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| 注： ○—表示每批应进行的检验项目；△—表示需方要求的检验项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 取样

CSC板带取样数量应符合表15的规定，理化检测取样方法按YS/T 668 的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备方法按YS/T 815的规定进行。

表15   取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方在复合前原材料留样，覆层和基材各1个试样/批；？ 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.3 | 5.1 |
| 覆层金属厚度比a | 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.4 | 5.2 |
| 覆层金属质量比a | 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.4 | 5.3 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐卷或逐张 | 4.5 | 5.4 |
| 力学性能a | 任取2卷或张/批，1个试样/卷或张 | 4.6 | 5.5 |
| 弯曲试验a | 任取2卷或张/批，1个试样/卷或张 | 4.7 | 5.6 |
| 杯突值a | 任取2卷或张/批，1个试样/卷 | 4.8 | 5.7 |
| 电性能a | 任取2卷（或张）/批，1个试样/卷或张 | 4.9 | 5.8 |
| 显微组织a | 任取2卷或张/批，1个试样/卷或张 | 4.10 | 5.9 |
| 复合质量b | 任取2卷或张/批，1个试样/卷或张 | 4.11 | 5.10 |
| 表面及外形质量 | 逐卷或逐张 | 4.12 | 5.11 |
| a一批仅为一卷时，应在带卷的头部或尾部取1个试样，还应在带卷中部取1个试样。 |  |  |  |

  - 检验结果的判定

6.5.1 覆层金属、基材金属的化学成分、覆层金属厚度比、覆层金属质量比不合格时，判该批不合格。

6.5.2 CSC板带的外形尺寸和表面质量不合格时，判该卷或该张不合格。

6.5.3 当力学性能、弯曲试验、杯突试验、显微组织、电性能、复合质量的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的那卷或张）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批不合格，或由供方逐卷或逐张检验，合格者交货。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 状态；

  - 重量；

  - 外形尺寸及其允许偏差（定尺长度、高精级或有特殊要求时）；

  - 产品用途；

  - 必要时，在合同或订货单中注明以下内容：

——卷材尺寸：卷材内或外最小直径，或两个都要求；

——卷材重量：卷重或卷材规格下限值；

——弯曲试验、电性能、杯突试验、显微组织、晶粒度、复合质量试验；

——覆层金属厚度比（覆层金属厚度）、覆层金属质量比（见4.4）；

——原材料合格证明；

——试验报告；

  - 本标准编号。

  - 其他。