GB/T ×××-××××

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：江苏包罗铜材集团海门江滨永久铜管有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司。

本标准主要起草人员：

精密仪器仪表和电讯器材用白铜合金棒线

# 1  范围

本标准规定了精密电讯器材、仪器、仪表专用白铜棒材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书和合同(或订货单)内容。

本标准适用于电子、仪表工业部门使用的要求材料具有较高的电阻率及较低的电阻温度系数的白铜棒线材。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121   铜及铜合金化学分析方法(所有部分）

GB/T 3310   铜合金棒材超声波探伤方法

YS/T 482-2005  铜及铜合金分析方法　光电发射光谱法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6146   精密电阻合金电阻率测试方法

GB/T 6147   精密电阻合金热电动势率测试方法

GB/T 6148   精密电阻合金电阻温度系数测试方法

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法   X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1   牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 品种 | 状 态 | 直径/ mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 3-12 BMn 43-0.5 | T71620 T71670 | 棒 | 软化退火(O60） | 2～10 | ≥1000 |
|  |  | 线 |  | 0.02～6 |  |
| BMn 40-1.5 | T71660 | 棒 | 软化退火(O60） 硬（H04） | 2～40 |  |
|  |  |  | 热挤压（M30） | 40～50 |  |
|  |  | 线 | 软化退火（O60） | 0.02～6 |  |

### 续表1           牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 品种 | 状 态 | 直径/ mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 11-3.5-1.5 | -- | 棒 | 软化退火(O60） | 2～10 | ≥1000 |
|  |  | 线 |  | 0.02～6 |  |
| BZn15-20 | T74600 | 棒 | 热挤（M30) | 25～80 |  |
|  |  |  | 硬（H04） 软化退火（O60） | 5～40 |  |
| B19 | T71050 | 线 | 硬（H04） 软化退火（O60） | 0.1～6 |  |
| B0.6 | T70110 | 线 | 硬（H04） 软化退火（O60） | 0.1～3 |  |

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用BMn 40-1.5制造、状态为软（O60）、普通级、直径为25mm、长度为2500mm圆形棒材标记为：

圆形棒   GB/T ×××  BMn 40-1.5  O60   φ25×2500

或： 圆形棒   GB/T ×××  T71660  O60   φ25×2500

示例2： 线  用B19制造、状态为软（O60）、普通级、直径为3mm的线材标记为：

线  GB/T ×××  B19  O60   φ3

或：  线  GB/T ×××  T71050  O60   φ3

3.2  化学成分

BMn 12-3.5-1.5牌号棒线材的化学成分应符合表2的规定，其他牌号棒线材的化学成分应符合GB/T5231的规定。

表2                        化   学   成   分

| 牌号 | 化学成分质量分数，% |
| --- | --- |
|  | Cu | Mn | Al | Fe | Zn | Si | Mg | C | S | P | Pb | Sb |
| BMn 11-3.5-1.5 | 余量 | 10.8～12.5 | 2.50～4.50 | 1.00～1.60 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |

3.3尺寸及尺寸允许偏差

3.3.1  O60、H04状态棒材的直径及其允许偏差应符合表3、的规定，M30状态棒材的直径及其允许偏差应符合表4的规定，线材的直径及其允许偏差应符合表5的规定。

表3     O60、H04状态棒材的直径及其允许偏差                       单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 2～3 | ±0.025 | ±0.040 |
| >3～4.5 | ±0.030 | ±0.050 |
| >4.5～10 | ±0.040 | ±0.060 |
| >10～18 | ±0.050 | ±0.080 |
| >18～30 | ±0.060 | ±0.10 |
| >30～40 | ±0.080 | ±0.10 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

表4    　　　　　M30状态棒材的直径及其允许偏差                 单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 40～50 | ±0.40 | ±0.80 |
| >50～80 | ±0.50 | ±1.20 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

表5　　　　　   线材直径及其允许偏差                       单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 0.020～0.028 | ±0.002 | ±0.003 |
| >0.028～0.100 | ±0.003 | ±0.004 |
| >0.100～0.280 | ±0.005 | ±0.010 |
| >0.20～0.30 | ±0.006 | ±0.012 |
| >0.30～0.50 | ±0.010 | ±0.015 |
| >0.50～1.00 | ±0.015 | ±0.020 |
| >1.00～2.00 | ±0.020 | ±0.025 |
| >2.00～3.00 | ±0.030 | ±0.040 |
| >3.00～4.50 | ±0.035 | ±0.050 |
| >4.50～6.00 | ±0.060 | ±0.080 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

3.3.2 直度

拉制硬态棒材的直度应符合表5的规定，M30状态棒材直度。

表5       拉 制 硬 态 棒 材 的 直 度                  单位为毫米

| 长度 | 5～18 | >18～40 |
| --- | --- | --- |
|  | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 |
| ＜1000 | — | — | ≤1.5 | — |
| 1000～＜2000 | ≤3 | — | ≤2 | — |
| 2000～＜3000 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | ≤3 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤4 | ≤8 | ≤3 |

表6       M30状  态 棒 材 直 度                           单位为毫米

| 供应状态 | 直径或对边距 | 每米直度 |
| --- | --- | --- |
| 热挤压 | 8～18 | ≤7 |
|  | >18～40 | ≤5 |
|  | >40～80 | ≤8 |

#### 3.3.3长度

#### 棒材的定尺或倍尺长度的允许公差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

#### 3.3.4圆度

#### 棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

3.4力学性能

棒材的室温力学性能应符合表6的规定。

表6               棒线材的室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 直 径 | 抗拉强度Rm,MPa | 断后伸长率A% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 3-12 | O60 | 0.10～1.0 | ≥440 | ≥12 |
|  |  | >1.0～6.0 | ≥390 | ≥20 |
|  |  | >6.0～10.0 | ≥360 | ≥25 |
|  | H04 | 0.10～1.0 | ≥785 | -- |
|  |  | >1.0～6.0 | ≥685 | -- |
| BMn 43-0.5 | O60 | 0.10～10.0 | ≥410 | ≥25 |
| BMn 11-3.5-1.5 | O60 | 0.10～10.0 | ≥240 | ≥15 |
| BMn 40-1.5 | M30 | 40～50 | ≥345 | ≥28 |
|  | H04 | 0.02～6 | ≥650 | -- |
|  |  | 6～20 | ≥539 | ≥5 |
|  |  | >20～30 | ≥490 | ≥7 |
|  |  | >30～40 | ≥441 | ≥10 |
|  | O60 | ≤0.05 | 400～550 | ≥6 |
|  |  | >0.05～0.1 | 400～550 | ≥8 |
|  |  | >0.10～0.5 | 400～550 | ≥12 |
|  |  | >0.5～6 | 400～550 | ≥15 |
| BZn15-20 | H02 | >0.20～0.50 | 490～735 | -- |
|  |  | >0.50～2.0 | 440～680 | -- |
|  |  | >2.0～6.0 | 440～635 | -- |
|  | H04 | 0.10～0.20 | 735～980 | -- |
|  |  | >0.20～0.50 | 735～930 | -- |
|  |  | >0.50～2.0 | 635～880 | -- |
|  |  | >2.0～6.0 | 540～785 | -- |
|  |  | 6～20 | ≥450 | ≥5 |
|  |  | >21～30 | ≥400 | ≥7 |
|  |  | >30～40 | ≥350 | ≥12 |
|  | O60 | 0.10～0.20 | ≥350 | ≥15 |
|  |  | >0.20～0.50 | ≥350 | ≥20 |
|  |  | >0.50～2.0 | ≥350 | ≥25 |
|  |  | >2.0～6.0 | ≥350 | ≥30 |
|  |  | 6～40 | ≥300 | ≥30 |
|  | M30 | 25～80 | ≥300 | ≥30 |
| B19 | O60 | 0.10～0.5 | ≥295 | ≥20 |
|  |  | >0.5～6.0 |  | ≥25 |
|  | H04 | 0.10～0.5 | 595～880 | -- |
|  |  | >0.5～6.0 | 490～785 | -- |
| B0.6 | O60 | 0.10～0.5 | ≥190 | ≥20 |
|  |  | 0.50～3.2 | ≥190 | ≥25 |

3.5  电性能

3.5.1电阻系数及电阻温度系数

做精密电阻使用的棒线材的电阻系数及电阻温度系数应符合表7的规定。

3.5.2米电阻及其允许偏差

做精密电阻使用的棒线材的米电阻的公称值按棒线材的公称直径和电阻系数的公称值进行计算，其允许偏差应符合表8的规定。

3.5.3 阻值均匀性

同一根或卷棒线材任意两段每米电阻值相差应不超过5%。

表7   　　          　　 棒线材的电性能

| 牌号 | 状态 | 电阻系数（当温度为20±1℃时）欧姆·毫米2/米 | 电阻温度系数 | 平均电阻温度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | α×10-6/℃ | β×10-6/℃ | α×10-6/℃ |
| BMn 3-12 | O60 | 0.47±0.03 | -3×～+5（1级） -5×～+10（2级） -10×～+20（3级） | -0.7～0 | -- |
|  | H04 | 0.48±0.03 |  |  |  |
| BMn 43-1.5 | O60 | 0.47±0.03 | -- | -- |  |
| BMn 11-3.5-1.5 | O60 | 0.49±0.03 | -- | -- | -40～+40 |
| BMn 40-1.5 | O60 | 0.48±0.03 | -- | -- | -40～+40 |
|  | H04 | 0.49±0.03 | -- | -- |  |
| BZn15-20 | O60 | 0.246① | 2.0×10-4① | -- |
| B19 | O60 | 0.287① | 2.9×10-4① | -- |
| B0.6 | O60 | ＜0.12 | -- | 2.8×10-3① |

表8   精密电阻合金棒线的米电阻允许偏差

| 直径，mm | 米电阻允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.020～0.030 | ±10% |
| >0.030～0.10 | ±8% |
| >0.10～0.20 | ±7% |
| >0.20～0.30 | ±6% |
| >0.30～0.50 | ±5% |
| >0.50 | ±4% |

3.6  热电动势率

线材对铜的热电动势率值应符合表9的规定。

表9 　　　　　　　　 棒线材的对铜的热电动势率

| 牌号 | 温度范围/℃ | 对铜的平均热电动势率/（μν/℃） |
| --- | --- | --- |
| BMn 3-12 | 0～100 | ≤1 |
| BMn 40-1.5 | 0～100 | ≤45 |
| BMn 43-1.5 | 0～100 | 46～49 |
| BMn 11-3.5-1.5 | 0～100 | ≤2 |
| Ｂ0.6 | 0～100 | 6.1～6.7 |

3.7内部质量

3.7.1棒材断口

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336 中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

3.7.2超声波探伤

棒材可进行超声波探伤试验，不允许有超出GB/T3310规定的缺陷。

3.8表面质量

# 棒材表面应光亮，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等影响使用的缺陷。

# 4   试验方法

4.1 化学成分

棒线材的化学成分分析方法应采用GB/T5121或YS/T482的规定进行，棒材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

4.2 外形尺寸

棒线材的外形尺寸测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

4.3 力学性能

棒线材室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010的规定进行，试样号为R4、R5、R6；布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

4.4   电性能

4.4.1电阻系数、米电阻、阻值均匀性

棒线材的电阻系数、米电阻、阻值均匀性按GB/T 6146 的规定进行。

4.4.2电阻温度系数

棒线材的电阻温度系数按GB/T 6148的规定进行。

4.4.3热电势率

线材对铜的热电势率按GB/T 6147的规定进行。

4.7内部质量

4.7.1断口

棒材的断口检验按YS/T 336 的规定进行。

4.7.2超声波探伤

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

4.8 表面质量

棒线材的表面质量应目视检验。

# 5  检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 棒线材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过1 000 Kg。

5.3检验项目

5.3.1每批棒线材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、电性能、热电动势率、内部质量及表面质量的检验。

5.3.2如需方有要求，可进行超声波探伤试验。

5.4取样

棒线材的取样应符合表10规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

5.5检测结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格.

5.5.2  棒线材的外形尺寸、断口、探伤、表面质量不合格时，判该根不合格。

### 5.5.3  当力学性能、电性能、热电动势率试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

表10                             取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 2个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 电阻系数、米电阻、 阻值均匀性 | 任取1根/批，1个试样/根 | 3.5 | 4.4.1 |
| 电阻温度系数 | 任取1根/批，1个试样/根 | 3.5 | 4.4.2 |
| 热电动势率 | 任取1根/批，1个试样/根 | 3.6 | 4.6 |
| 断口a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.7.1 | 4.7.1 |
| 超声波探伤 | 逐根 | 3.7.2 | 4.7.2 |
| 表面质量a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.8 | 4.8 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5。 |

# 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

# 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级)；

ｆ) 重量或根数；

g ) 探伤（有要求时）；

ｈ) 本标准编号；

i ) 其他。

# Text boxes

20××-××-××实施

20××-××-××发布

精密仪器仪表和电讯器材用白铜合金棒线

copper -nickel alloy rod for precision telecommunications equipment  instrument

讨论稿

GB/T ×××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布