ICS：XX.XXX

H XX

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—20XX

氧化镉

Cadmium oxide

201x-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准格式遵循GB/T 1.1的规定起草的。

本标准规定了氧化镉的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：广东先导稀材股份有限公司

本标准主要起草人：

氧化镉

1  范围

本标准规定了氧化镉的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于氧化镉，该产品主要用于镉盐、催化剂、橡胶配合剂、镍镉电池、陶瓷材料、电镀、试剂等领域。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB5065      金属粉末松装比重的测试法

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 30902 无机化工产品 杂质元素的测定 电感藕合等离子体发射光谱法（ICP-OES）

GBT 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

YS/T 74     镉化学分析方法

3  技术要求

3.1  产品分类

氧化镉按化学成分分2个牌号：CdO98.5、CdO99.5

3.2  化学成分

氧化镉的化学成分应符合表1的规定。

表 1 氧化镉的化学成分

| 牌号 | 化学成分（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化镉不小于 | 杂质含量不大于 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pb | Cu | Zn | Fe | Sn | Ni |
| CdO98.5 | 98.5% | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 |
| CdO99.0 | 99.0% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
|  | 盐酸不溶物（%） |  | 松装比重(g/mL) |  | 比表面积（g/m2） |  |  |
| CdO98.5 | ≤0.05 |  |  |  |  |  |  |
| CdO99.0 | ≤0.02 |  | 0.45～0.65 |  | 2～3 |  |  |

3.3  物理性能

3.3.1  产品呈棕红色，以粉体供货,。

3.3.2  产品粒度（以D50计）不大于100um，或供需双方约定。

3.4  外观质量

氧化镉为棕红色粉体，同批产品色泽均匀,目视无可见差异，不应有外来夹杂物和有结团结块现象。

3.5  其他

需方如对氧化镉的化学成分和物理性能及表面质量等有其他要求，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  氧化镉的含量参照附录A的方法进行。

4.2  氧化镉的杂质含量参照YS/T74方法进行

4.3  氧化镉的盐酸不溶物参照附录B的方法进行

4.4  氧化镉的松装比重参照GB5065-85 方法进行

4.5  氧化镉的比表面积测定参照GBT 19587方法进行

4.2  氧化镉的外观质量用目测法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门按照本标准的规定进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可在收到产品后按本标准的规定检验，如检验结果与本标准或定货单（或合同）的规定不符时，应在产品收到之日起30天内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

氧化镉应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一规格的氧化镉组成，每批重量不大于2000kg。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、表面质量和重量的检验。

  - 取样和制样

5.4.1取样数量：每桶都抽取样品，用PVC材质插仟抽取，抽取一个取样点点。

5.4.2取样方法：在每桶样品的表面任意选取一点，倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，收集样品于样品袋中。

5.4. 3试样的制备：将每桶抽取的样品收集到一个样品袋中，充分混匀后分装即可，总样品不少于500g，分三袋，每袋不少于150g。

5.5  检验结果判定

5.5.1  氧化镉的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

5.5.2  氧化镉的表面质量和重量与本标准不符时，判该批不合格。

6  包装、标志、运输、贮存和质量报告书

6.1  标志

在产品包装上注明：

a）包装明细标签（包括品名、批号、包装人员和检查人员）；

b）产品标签（包括公司名称、地址、产品名称、净重、毛重、牌号和批号）

c）托盘标签（打印上产品名称、出口批号和桶号）；

d）出厂日期。

6.2  包装

氧化镉产品内包装采用内衬双层聚氯乙烯塑料袋包装，外包装使用纤维纸桶或铁桶，如有其它要求由双方协商。

6.3  运输

以包装箱运输，应安全搬运，摆放整齐，避免产品受到碰撞，严禁包装破损、倒置，且应有防潮保护，防止日晒、雨淋。严禁与其他物品混运。

6.4  贮存

贮存于阴凉,通风、干燥的库房中。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a） 供方名称和商标；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重；

e） 分析检验结果；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）包装要求；

g）供需双方协商确定的化学仲裁分析方法和取样方法；

h）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

附录A

（规范性附录）

氧化镉中镉含量的测定     EDTA标准溶液滴定法

A.1 范围

本附录规定了氧化镉中镉含量的测定方法。

本附录适用于氧化镉中镉含量的测定，镉含量的测定范围为85%～90%。

A.2 方法提要

试料用盐酸溶解，用二甲酚橙做指示剂，用EDTA标准溶液滴定，溶液由紫红色变为黄色即为终点，由此得到氧化镉中镉的含量。

A.3 试剂

除非另有说明，分析中仅使用分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水

A.3.1 盐酸（（ρ 1.19 g/mL）

A..3.2 盐酸（1+1）

A.3.3 抗坏血酸

A.3.4 氢氧化钠溶液（20%）

A.3.5 硫脲

A.3.6 六次甲基四胺

A.3.7 二甲酚橙 （0.5%）

A.3.8 镉标准溶液（c≈0.05mol/l）

称取0.60 g金属镉（99.99%，精确到0.0001g）于250mL烧杯中，加入盐酸10mL (A.3.1), 加热板上低温溶解样品，取下冷却至室温，用水定容于100mL容量瓶中，摇匀。

A.3.9 EDTA标准溶液（c≈0.02mol/L）

A.3.9.1 配制

称取7.5g乙二胺四乙酸二钠于烧杯中，加水溶解，快速滤纸过滤于1000mL容量瓶中，以水定容。

A.3.9.2 标定

准确移取3份10.00mL镉标准溶液于（A.3.8）250mL锥形瓶，加入20mL水，用20%的氢氧化钠溶液调至溶液刚刚出现沉淀，再用盐酸(A.3.2)调节至沉淀刚刚完全消失，再过量两滴。加4g六次甲基四胺，0.5g抗坏血酸，0.5g硫脲，2滴二甲酚橙指示剂，每加入一次试剂均需摇匀，用乙二胺四乙酸二钠标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色。记下滴定锁消耗的EDTA标准溶液体积，随同样品做试剂空白。

按公式（1）计算EDTA标准溶液实际浓度：

C=M*100/（V1-V2）*112.41 ………………（1）

式中： C ----- 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;

M------   称取的金属镉质量，g

V1----- 滴标准镉溶液消耗的EDTA溶液的体积, mL

V2 ----- 滴空白溶液消耗的EDTA溶液的体积, mL

A.3.9.3平行标定

平行标定三份，测定值的相对误差不大于0.2%时，取其平均值，否则重新标定

A.4 试样

试样预先在105℃下干燥，粒度不大于0.15mm。

A.5 分析步骤

A.5.1测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

A.5.2试料

试样称取0.65g，精确至0.0001g。

A.5.3空白试验

随同试料做空白试验。

A.5.4测定

A.5.4.1将试料置于250毫升烧杯中，加入盐酸（A.3.1）10mL，加热板上低温溶解样品，取下冷却至室温，用水定容于100mL容量瓶中，摇匀。

A.5.4.2 准确移取10.00mL溶液（A.5.4.1）于250毫升锥形瓶中，加入20mL水，用20%的氢氧化钠溶液调至溶液刚刚出现沉淀，再用盐酸(A.3.2)调节至沉淀刚刚完全消失，再过量两滴。加4g六次甲基四胺，0.5g抗坏血酸，0.5g硫脲，2滴二甲酚橙指示剂，每加入一次试剂均需摇匀，用乙二胺四乙酸二钠标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色。

A.6 分析结果的计算

氧化镉中镉含量以镉的质量分数ωcd来表示，按照公式（2）计算样品中的镉含量，以%计

ωcd=（V-V0）C×112.41m

式中： X—氧化镉的镉的质量百分含量，%；

V—测定试样时消耗EDTA标准滴定溶液的体积，mL;

V0--空白消耗ETA标准滴定溶液的体积，mL;

C—EDT1标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;

112.41—氧化镉的摩尔质量，g/moL；

m—样品的质量，g。

计算结果保留小数点后面两位数。

A.7精密度

A.7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性

| W(X)/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

A.7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，重复性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性

| W(X)/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

A.7.3质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

A.7.4 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录 B

（ 规范性附录）

氧化镉中盐酸不溶物的测定

B.1 范围

本附录规定了氧化镉中盐酸不溶物含量的测定方法。

B.2 方法提要

称取一定量的试料，用盐酸溶解，用G4玻璃坩埚过滤，在105℃烘干，由此得到氧化镉中盐酸不溶物的含量。

B.3 试剂

除非另有说明，分析中仅使用分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水

B.3.1 盐酸（（ρ 1.19 g/mL）

B.3.2 硝酸银溶液（1%）

B.4．测定

B.4.1 称取20.0g试样于400 mL烧杯中，加入水润湿样品，缓慢加入45 mL盐酸（B.3.1），盖上表皿，在加热板上低温加热。样品溶解后取下烧杯，加50 mL的水，摇匀，静置10min以上，观察溶液颜色及不溶物的多少和颜色

B.4.2 如果样品无明显可见的不溶物，停止检测，试料中的不溶物可以判断为小于0.01%。否则按照以下步骤进行检测。

B.4.3 将溶液（B.4.1）用已预先烘干的G4玻璃坩埚过滤，用水洗涤烧杯及坩埚，用硝酸银溶液检验滤液无氯即可停止洗涤，将坩埚置于干燥箱中105℃下干燥两小时，然后称重。

B.5 A.6 分析结果的计算

氧化镉中盐酸不溶物含量以不溶物的质量分数ω不溶物来表示，按照公式（1）计算样品中的镉含量，以%计

ω不溶物=（m2−m1)∗100m

式中： m2--------烘干后玻璃坩埚及内容物的质量，g；

M1--------玻璃坩埚的质量，g；

m------称取的样品的质量，g。

计算结果保留小数点后面3位数。