ICS 77.150.99

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1427—2016

超高纯锑

Ultra high purity antimony

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

2015 - XX -   发布

- XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准是按GB/T1.1给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SCA/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料研究所、广东先导稀材股份有限公司	。

本标准起草人：詹科、种娜、杨旭、孙平、李强、黄远坤、朱刘、汪华。

超高纯锑

范围

本标准规定了超高纯锑的要求、实验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于以工业锑为原料，经氯化、精馏、还原等工艺制得的锑含量不低于99.99999%的超高纯锑。产品主要用于锑化镓、锑化铟等化合物半导体的制备。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T10117 高纯锑

YS/T35 高纯锑化学分析方法 镁、锌、镍、铜、银、镉、铁、硫、砷、金、锰、铅、铋、硅、硒含量的测定 高质量分辨率辉光放电质谱法

要求

化学成分

超高纯锑的牌号为Sb-07,锑含量不小于99.99999%，Na，Mg，Si，S，K，Ca，Ti，Cr，V,Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Ga，As，Ag，Cd，In，Sn，Te，Au，Pb，Bi主控元素杂质含量之和不大于0.00001%；其中，重点控制的元素杂质含量应符合表1规定：

| Sb含量w/%,不小于 | 99.99999 |
| --- | --- |
| 杂质总量/(×10-6)不大于 | 0.100 |
| 杂质总量/(×10-6)不大于 | Ag | 0.002 |
|  | Au | 0.002 |
|  | Cu | 0.005 |
|  | Fe | 0.010 |
|  | Mg | 0.005 |
|  | Ni | 0.005 |
|  | Pb | 0.005 |
|  | Zn | 0.010 |
| 用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |

外观质量

产品呈银白色，块状或颗粒状，结构致密，无氧化色斑。

其他

需方如有其他需求时，由供需双方协商解决。

实验方法

产品的化学成分YS/T35的规定进行。

产品的外观质量用目视检查。

检验规则

检查与验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日两个月内向供方提出，双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，相关事项由供需双方协商进行。

组批

产品应成批提交检验。每批应由同一生产工艺、同一规格的产品组成，每批产品的重量应不大于100kg。

取样和制样

取样方法：在每批产品中任意取3～5瓶,每瓶取5～10g,样品总量不少于100g,所取试样研磨成粉末，混合均匀,分成三份送检。

样品制成直径20mm～25mm、表面光滑平整的块状。每份样品的重量为20～30g。

检验结果的判定

产品的化学成分分析结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，重复取双倍数量的试样进行检验。如仍有一个不合格，则判定该批不合格。

产品的外观质量检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，按批判定不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

每瓶产品应外贴标签，并注明：

产品名称；

牌号；

批号；

产品重量；

生产日期。

包装

产品用洁净聚乙烯塑料瓶包装，每瓶净重为500g、1000g两种规格，外用塑料薄膜密封。或按双方认可的包装规格和包装方式封装。

产品封装后装入纸箱或者木箱，箱内用泡沫塑料等软物塞紧，防止晃动。

运输

本产品在运输过程中，要仔细操作，摆放整齐，避免其受到碰撞，且应注意防潮保护。

贮存

本产品应贮存于干燥、无酸、无碱气氛的环境中。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称和商标；

产品名称和牌号；

批号、净重、箱数；

分析检验结果及检验部门印记；

本标准编号；

出厂日期。

合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应至少包含以下内容：

- 产品名称；

牌号；

重量；

形状要求；

包装要求；

本标准编号；

其他。

_________________________________