ICS 77.150.60

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

超高纯锌

Ultra High purity Zinc

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准是由全国有色金属标准化技术委员会（SCA/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料研究所

本标准起草人：詹科、朱君、种娜、孙平、杨旭

超高纯锌

范围

本标准规定了超高纯锌的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。

本标准适用于以99.99%锌为原料，经过真空蒸馏、区熔熔炼提纯工艺制备纯度不低于99.99999%的超高纯锌，主要用于碲锌镉、硒化锌等化合物的制备。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 917 高纯锌化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

要求

化学成分

超高纯锌的牌号为Zn-07；Na，Mg，K，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Ga，Ag，Cd，In，Sn，Sb，Te，Au，Pb，Bi主控元素杂质含量之和不大于0.00001%；其中，重点控制的元素杂质化学成分应符合表1的规定：

化学成分

| 牌号 | Zn-07 |
| --- | --- |
| 化学成分 | Zn含量 / %，不小于 | 99.99999 |
|  | 杂质含量/(×10-6)， 不大于 | Ag | 0.005 |
|  |  | Al | 0.005 |
|  |  | Cu | 0.005 |
|  |  | Fe | 0.03 |
|  |  | Mg | 0.005 |
|  |  | Ni | 0.005 |
|  |  | Pb | 0.01 |
|  |  | Sn | 0.005 |
|  |  | Co | 0.005 |
|  |  | In | 0.005 |
| 用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |

产品规格

超高纯锌为锭状。如需特殊的粒、棒、板等规格产品时，由供需双方商定。

外观质量

超高纯锌外观呈蓝白色金属光泽，无氧化色斑，表面平整，无缩孔，无夹杂。

试验方法

超高纯锌的化学成分按YS/T917分析。

超高纯锌的外观质量用目视法检查。

检验规则

检查与验收

超高纯锌应由供方技术监督部门进行检验，保证产品符合本标准或合同（或订货单）要求，并填写质量证明书。

需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）规定不符时，在收到产品之日起30日内向供方提出，双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，相关事项由供需双方协商进行。

组批

超高纯锌应成批提交检验，每批应由同一原料、同一工艺、同一规格的产品组成。每批产品的重量应不大于50kg。

取样和制样

每批产品中随机抽取总数不少于10%作为样品，样品总量不少于100g，按YS/T917规定执行。

从铸锭或熔化时的液态超高纯锌中采取试样，将试样制成直径20mm左右、表面光滑平整、无缩孔的饼状，每份样品的重量为20～30g。

检验结果的判定

超高纯锌的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，重新取双倍数量的试样进行重复检验。如仍有一个试样检验不合格，则判定该批不合格。

超高纯锌的外观质量和重量的检验结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

包装、标志、运输、贮存和质量证明书

包装

超高纯锌用透明聚酯薄膜包裹，再用塑料袋真空封装（两层），外层用铝箔纸真空或冲氩封装，将包装袋置于纸箱内，用泡沫塑料等软物塞紧。

用玻璃管真空封装或玻璃瓶（PP瓶）封装，每管产品重量100g、200g，或按双方认可的其他方式进行包装。

标志

产品应在封装玻璃管或玻璃瓶外贴标签，并注明：

产品名称；

牌号；

产品重量；

出厂日期。

包装箱外应有“防潮”，“轻放”等字样。

- 供方名称；

需方名称；

产品名称；

件数；

出厂日期；

运输

超高纯锌在运输过程中应注意防潮，不得剧烈碰撞。

贮存

超高纯锌应贮存于清洁、干燥、无酸、碱气氛之中。

质量证明书

每批超高纯锌应附有质量证明书，标明：

- 产品名称；

牌号、批号、净重、箱数；

分析检验结果及检验部门印记；

本标准编号；

出厂日期。

合同（或订货单）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

牌号；

重量；

规格；

产品数量；

包装要求；

本标准编号；

其他。

_________________________________