ICS 77.150.99

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1428—1026

超高纯碲

Ultra High purity tellurium

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准是按GB/T1.1给出的规则起草的。

本标准是由全国有色金属标准化技术委员会（SCA/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料研究所、广东先导稀材股份有限公司。

本标准主要起草人：种娜、詹科、杨旭、孙平、田庭光、朱刘、朱赞方。

超高纯碲

- 范围

本标准规定了超高纯碲的要求，检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

- 本标准适用于超高纯碲，该产品主要用于红外探测器、红外激光器、碲化物光纤、γ射线探测器、

- 欧姆接触器、半导体致冷元件、复印机感光元件、垂直磁记录材料等领域。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T817 高纯碲

- 要求

  - 化学成分

超高纯碲的牌号为Te-07,碲含量不小于99.99999%；Na，Mg，Al，K，Ca，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Ga，Se，Ag，Cd，Sn，Sb，Au，Pb，Bi主控元素杂质含量之和不大于0.00001%；其中，重点控制的元素杂质含量应符合表1规定：

| Te含量w/%,不小于 |  | 99.99999 |
| --- | --- | --- |
| 杂质总量/(×10-6)不大于 |  | 0.100 |
| 杂质总量/(×10-6)不大于 | Ag | 0.001 |
|  | Al | 0.005 |
|  | Cu | 0.001 |
|  | Ca | 0.010 |
|  | Mg | 0.005 |
|  | Ni | 0.001 |
|  | Pb | 0.005 |
|  | Se | 0.020 |
|  | Zn | 0.005 |
|  | Fe | 0.010 |
|  | Cd | 0.005 |
|  | Ga | 0.005 |
| - 注：用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |  |  |

  - 产品规格

超高纯碲有锭状、粒状、粉状。

  - 外观质量

超高纯碲为银灰色金属，无氧化膜，结晶致密。

- 试验方法

  - 超高纯碲的化学成分分析方法采用电感耦合等离子体质谱法，方法见附件。

  - 超高纯碲的外观质量用目视法检验。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 超高纯碲应由供方技术监督部门进行检验，保证产品符合本标准或合同（或订单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订单）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，相关事项由供需双方协商进行。

    - 组批

超高纯碲应成批提交检验。每批应由同一工艺、同一规格的产品组成，每批重量不超过100kg。

  - 检验项目

超高纯碲应进行化学成分、外观质量和重量的检验。

  - 超高纯碲化学成分取样

    - 超高纯碲锭化学成分取样

在碲锭的头、中、尾三点采样，碾成粉状作为试样。

    - 超高纯碲粒、碲粉化学成分取样

用聚氯乙烯样品勺插入产品包装瓶三分之二处抽取样品，样品置于样品瓶内，样品不少于30g，混匀，根据检测需要分成相应的份数。

  - 检验结果的判定

    - 超高纯碲的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，重新取双倍数量的试样进行重复检验。如仍有一个试样检验不合格，则判定该批不合格。

    - 超高纯碲的外观质量和重量的检验结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

- 包装、标志、运输、贮存

  - 包装

    - 超高纯碲锭用玻璃管、石英管抽真空或玻璃瓶（PP瓶）封，每管100g、200g。再置于木箱内。如有其他要求由双方协商。包装应具有防损伤，防沾污，防震措施。

    - 超高纯碲粒、碲粉用聚氯乙烯袋真空封装热封，再置于内衬双层聚氯乙烯袋的铁桶或包装箱。如有其他需求双方协商解决。

  - 标志

    - 超高纯碲应外贴标签

- 产品名称；

- 牌号；

- 产品重量；

- 出厂日期。

  - 运输

- 铁桶或包装箱在运输过程中，要仔细操作，摆放整齐，避免其受到碰撞，切应注意防潮保护。

  - 贮存

超高纯碲应贮存于干燥、凉爽、无腐蚀性气体的环境中。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，标明：

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、箱数；

- 分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

- 合同（或订货单）内容

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 产品数量；

- 包装要求；

- 本标准编号；

- 供需双方协商确定的化学仲裁分析方法和取样方法。

_________________________________