ICS 29.045

H80

中华人民共和国国家标准

GB/T 14844—XXXX

代替 GB/T 14844-1993

半导体材料牌号表示方法

Designations of semiconductor materials

草案

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 14844-1993《半导体材料牌号表示方法》。本标准与GB/T 14844-1993相比，主要有以下变化：

- 增加了碳化硅、砷化镓产品牌号的表示方法；

- 增加了多晶、单晶含义里包含了电子级和太阳能级二种产品；

- 修改了3.1.1　牌号的第一项表示多晶的生产方法或特殊用途，包括：X表示改良西门子法、G表示硅烷法、Ｒ表示还原法、Ｚ表示区熔法、IR表示红外光学用途、D表示电子级、S表示太阳能级；

- 增加了3.1.3条款中多晶的形状表示，G表示颗粒状；

- 增加了3.2.1条款中牌号的生产方法，C表示铸锭法；

- 增加了3.3.3 条款中牌号的晶片种类，SW表示太阳能切割片。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江省硅材料质量检验中心、有色金属技术经济研究院、

本标准主要起草人：楼春兰、毛卫中、杨素心、

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14844-1993。

半导体材料牌号表示方法

- 范围

本标准规定了半导体多晶、单晶、晶片、外延片、碳化硅、砷化镓产品牌号的表示方法。

本标准适用于编制半导体材料的牌号，除列举的半导体材料，其他半导体材料牌号表示可参照执行。

- 牌号分类

按照晶体结构和产品形状，半导体材料牌号分为多晶、单晶、晶片和外延片四类。

- 牌号表示方法

  - 多晶牌号

半导体多晶的牌号表示为：

1、2、3、4、5分别代表牌号的第一项至第五项。

    - 牌号的第一项表示多晶的生产方法或特殊用途，或生产方法与特殊用途的组合，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，其中：

- X表示改良西门子法；

- G表示硅烷法；

- R表示还原法；

- Ｚ表示区熔法；

- IR表示红外光学用途；

- D表示电子级用途；

- S表示太阳能级用途。

    - 牌号的第二项中P表示多晶，分子式表示多晶名称。

    - 牌号的第三项表示多晶的形状，分别用英文第一个字母的大写形式表示，其中：

- I表示棒状；

- Ｎ表示块状；

- G表示颗粒状。

    - 牌号的第四项中括号内的元素符号表示掺杂剂。

    - 牌号的第五项中用阿拉伯数字表示多晶产品的等级。

    - 若多晶产品不强调生产方法或形状，或不掺杂等，其牌号相应部分可省略。

    - 示例：

- PSi-N-1 表示一级块状硅多晶；

- Ｚ-PGe-1 表示一级区熔锗锭；

- R-PGe-1 表示一级还原锗锭。

  - 单晶牌号

半导体单晶的牌号表示为：

1、2、3、4分别代表牌号的第一项至第四项。

    - 牌号的第一项表示单晶的生产方法，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，其中：

- CZ表示直拉法；

- FZ表示悬浮区熔法；

- HB表示水平法；

- LEC表示液封直拉法；

- MCZ表示磁场拉晶法；

- C表示铸锭法。

    - 牌号的第二项用分子式表示单晶的名称。如：硅单晶Si、砷化镓GaAs、碳化硅SiC、锗单晶Ge、锑化铟单晶InSb、磷化镓单晶GaP和磷化铟单晶InP等。

    - 牌号的第三项中用N或P表示导电类型，括号内元素符号表示掺杂剂，NTD表示中子嬗变掺杂法。

    - 牌号的第四项用密勒指数表示晶向。

    - 若单晶不强调生产方法或不掺杂时，其牌号的相应部分可省略。

    - 示例：

- CZ-Si-Ｐ(B)-〈100〉表示晶向为〈100〉的Ｐ型掺硼直拉硅单晶；

- FZ-Si-N (NTD)-〈111〉表示晶向为〈111〉的N型中照悬浮区熔硅单晶；

- HB-GaAs-N (Si)- 〈100〉表示晶向为〈100〉的N型掺硅水平砷化镓单晶；

- LEC-GaAs-(Cr+O)- 〈100〉表示晶向为〈100〉掺铬和氧的液封直接砷化镓单晶。

  - 晶片牌号

半导体晶片的牌号表示为：

1、2、3、4、5分别代表牌号的第一项至第五项。

    - 牌号的第一项表示产品的生产方法或特殊用途，其符号表示同3.2.1条。另外以下英文第一个字母组合的大写形式表示为：

- CCD表示用于制作电荷耦合器件的晶片；

- IC表示用于制作集成电路器件的晶片；

- DD表示用于制作分立器件的晶片；

- SC表示用于制作太阳能电池器件的晶片。

    - 牌号的第二项用分子式表示晶片的名称。

    - 牌号的第三项表示晶片种类，分别用英文第一个字母组合的大写形式表示，其中：

- CW 表示切割片；

- LW 表示单面研磨片；

- BLW 表示双面研磨片；

- EtW 表示腐蚀片；

- PW 表示单面抛光片；

- BPW 表示双面抛光片；

- DW 表示扩散片；

- GW 表示吸杂片；

- SW表示太阳能切割片。

    - 牌号第四项中的符号表示同3.2.3条。

    - 牌号的第五项用密勒指数表示晶向。

    - 若晶片不强调晶体生产方法或特殊用途，或晶体不掺杂时，其牌号的相应部分可省略。

    - 示例：

- CZ-Si-PW-N(Sb)-<111>表示晶向为<111>的N型掺锑直拉硅单晶抛光片；

- FZ-Si-BLW-N(NTD)-<111>表示晶向为<111>的N型中照悬浮区熔硅单晶双面研磨片。

  - 外延片牌号

半导体外延片的牌号表示为

1、2、3、4分别代表牌号的第一项至第四项。

    - 牌号的第一项表示外延片的生长方法，分别用英文第一个字母组合的大写形式表示，其中：

- VPE 表示气相外延；

- LPE 表示液相外延；

- MBE 表示分子束外延；

- MOCVD 表示金属有机化合物化学气相沉积。

    - 牌号第二项用分子式表示外延片的名称。

    - 牌号的第三项表示外延片的结构，括号内用元素符号表示掺杂剂，分别用下列符号表示:

- n/n+表示在n+型衬底上生长N型外延层；

- p/p+表示在p+型衬底上生长P型外延层；

- n/p（或p/n）表示在P型（或N型）衬底上生长导电类型相反的外延层

- n/I(或p/I)表示在绝缘衬底上生产N型(或P型)外延层；

- n/p/n表示在N型衬底上先生长P型外延层，再生长N型外延层，其他多层外延片结构的表示方法以此类推。

    - 牌号的第四项用密勒指数表示晶向。

    - 示例：

- VPE-Si-n/n+(P/Sb)-〈100〉表示晶向为〈100〉衬底为重掺锑外延层掺磷的N型气相硅外延片；

- LPE-GaAs-n/n+ (Sn/Te)-〈100〉表示晶向为〈100〉的衬底掺碲外延层掺锡N型液相砷化镓外延片。

_________________________________