前  言

GB/T XXXX《铱化合物化学分析方法》分为2个部分：

——第1部分：铱量的测定  硫酸亚铁电流滴定法；

——第2部分：铱化合物化学分析方法 钯、铑、铂、钌、金、银、铝、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、钾、硅量的测定 电感耦合等离子发射光谱法。

本标准为第1部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准参加起草单位：金川集团股份有限公司、江西汉氏铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：杨梅英 陶赛祥 罗一江 金娅秋 钱彦林 邢银娟 甘建壮 任传婷 方卫  马媛 张荣梅 梁洁  赵文虎 刘霞 杨辉 杨晓滔 朱武勋等。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释

铱化合物化学分析方法

第1部分：铱量的测定

硫酸亚铁电流滴定法

1  范围

本标准规定了铱化合物中铱量的测定方法。

本标准适用于氯铱酸(H2IrCl6)、三氯化铱(IrCl3)、四氯化铱(IrCl4)、氯铱酸铵[(NH4)2IrCl]、醋酸铱[Ir(OAC)3]、乙酰丙酮铱(IrC15H21O6)中铱量的测定。测定范围：8％～ 60％。

2  方法原理

试料经硝酸、盐酸-过氧化氢处理成溶液，在盐酸和硫酸介质中，用硫酸亚铁标准滴定溶液滴定铱（Ⅳ）。电流法指示终点。选定电位为+0.5 V。

- 试剂和材料试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一次蒸馏水。

3.1  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.3  过氧化氢（质量分数30%）

3.4  硫酸（1+1）。

3.5  氯化钠饱和溶液。

3.6  氯酸钠溶液（100 g/L）。

3.7  硫酸亚铁标准滴定溶液[c(FeSO4·7H2O)约0.0011 mol/L]

3.7.1 配制：称取0.318g硫酸亚铁，溶入1000 mL硫酸（4+96）中，混匀。

3.7.2 标定：标定与试料的测定平行进行。

移取10.00 mL铱标准溶液三份，分别置于100 mL量筒中，加1滴氯酸钠溶液，5 mL盐酸（3.1），混匀，静置约10 min。加0.2 mL氯化钠饱和溶液，5 mL硫酸（3.4 ），加水至总体积约30 mL。插入吹气管，于吹气装置上以气流量约每杯1 L/min吹气10 min。用约10 mL水冲洗吹气管和量筒壁，再吹气10 min。取下，溶液转入100 mL烧杯中。用约5 mL水冲洗吹气管和量筒。重复三次。

在上述溶液中，插入铂指示电极和饱和甘汞电极，选定电位为+0.5 V。开动磁力搅拌器，先用硫酸亚铁标准滴定溶液滴定至近终点时。再用微量滴定管滴定剩余的铱（Ⅳ）。以硫酸亚铁标准滴定溶液的体积对应相应的电流值作图，将两直线外推，交点所对应的体积为滴定的终点。平行标定所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液体积的极差应不超过0.05 mL，取其平均值。

按式（1）计算硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度：

c =…………………………………………(1)

式中：

c――硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0――铱标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1――移取铱标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2――标定时，滴定铱标准溶液所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

192.20――铱的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

3.8  铱标准溶液

称取0.1000 g海绵状金属铱粉（铱的质量分数不小于99.95％），精确至0.000 01g，装入特制玻璃管中，按附录A溶解。溶液转入200 mL容量瓶中，加100 mL盐酸（3.2），冷却至室温，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.500 0 mg铱。

4  设备

4.1  天平  感量0.01 mg。

4.2  电流滴定装置

4.2.1  恒电位仪

4.2.2  指示电极：铂电极。

4.2.3  参比电极：饱和氯化钾甘汞电极。

4.2.4  磁力搅拌器。

4.3  聚四氟乙烯消化罐。

4.4  烘箱。

4.5  吹气装置：如图1所示。

图1 吹气装置示意图

1－无油气体压缩机；2－二通玻璃活塞；3－安全瓶；4－洗气瓶(500mL)；5－重铬酸钾-硫酸洗涤液；

6－空气流量计(10~15L/min)；7－量筒（100mL）；8－吹气管，末端有6个小孔；9－玻璃管（Ф20mm）

5  试样

样品储存于密闭容器内，用时现称。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

表1 试料量

| 铱的质量分数/% | 称样量/g | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 8.00～20.00 | 0.50 | 100 |
| >20.00～40.00 | 0.15 | 100 |
| >40.00～60.00 | 0.10 | 100 |

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 试样的溶解

6.4.1.1 将试料（ 四氯化铱和氯铱酸）用20 mL盐酸（3.1）全部转入聚四氟乙烯消化罐中，再加入5 mL过氧化氢（3.3）置于烘箱中于150 ℃±5 ℃加热溶解5小时；

6.4.1.2  将试料（三氯化铱和氯铱酸铵）用石英舟称取，放入消化罐中，加入约8 mL水，溶解约10 min，再加15 mL盐酸，5mL 过氧化氢，置于烘箱中于150 ℃±5 ℃加热溶解5小时；

6.4.1.3  将试料（醋酸铱和乙酰丙酮铱）称入100 mL烧杯中，加入5 mL硝酸（3.2）处理至有机物破坏完全（溶液清亮无渣），蒸至体积为1 mL时，加入5 mL盐酸，重复两次，小体积后将溶液装入消化罐中，加入20 mL盐酸，5 mL过氧化氢，置于烘箱中于150 ℃±5 ℃加热溶解5小时；

6.4.1.4  将试液（6.4.1.1）、（6.4.1.2）、（6.4.1.3）转入100 mL容量瓶中，冷却至室温，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  试液的处理

移取试液(6.4.1.4)10.00 mL于100 mL量筒中，加5 mL盐酸(3.2)、5 mL硫酸(3.4)和0.2 mL饱和氯化钠溶液，加水至体积约30 mL。

6.4.3 吹气

于试液(6.4.2)中，插入吹气管，在吹气装置上吹气。先吹气10 min，用约10 mL水冲洗量筒壁和吹气管，再吹气10 min，取下。试液转入100 mL烧杯中，用约5 mL水冲洗吹气管和量筒，重复三次。

6.5 滴定

将试液(6.4.3)于电流滴定装置上，插入铂指示电极和饱和甘汞电极。选定电位为+0.5 V。开动磁力搅拌器，先用硫酸亚铁标准滴定溶液滴定至近终点时，再用微量滴定管滴定剩余的铱（Ⅳ）。以硫酸亚铁标准滴定溶液的体积对相应的电流值作图，将两直线外推，交点所对应的体积为滴定的终点。

7  分析结果的计算与表述

按式（2）计算铱的质量分数，数值以％表示：

=……………………………………………(2)

式中：

c――硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1――试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2――分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V3――滴定试液所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0――滴定空白所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0――试料的质量，单位为克（g）；

192.20――铱的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果应表示至小数点后第二位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| 铱的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复线性(r) |  |  |  |

8.2  允许差

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表所列允许差。

表3  允许差

| 铱含量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 8.00～20.00 |  |
| ﹥20.00～30.00 |  |
| ﹥30.00～40.00 |  |
| ﹥40.00～50.00 |  |
| ﹥50.00～60.00 |  |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

－试样；

—使用的标准（包括发布或出版年号）；

—分析结果及其表示；

—与基本分析步骤的差异；

—测定中观察到的异常现象；

—试验日期。

附录A
（资料性附录）
难溶贵金属及其合金试料的封管氯化溶解法

A1  方法提要

试料置于特制硬质玻璃管中，加盐酸及过氧化氢混合溶剂，在汽油喷灯火焰上熔封玻璃管口，将玻璃管置于140~300℃温度下溶解试料。

本方法适用于难溶贵金属及其合金在通常条件下难溶或不溶试料的溶解。

A2  试剂及设备

A2.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

A2.2  过氧化氢（30%）。

A3  装置

A3.1  玻璃封管：用管壁厚2.5~4mm，内径约14mm的95型硬质玻璃管，吹制成图A1的形状。

图A1 玻璃封管形状示意图

A3.2  保护钢套：用中碳钢车制成图A2的形状。

图A2 保护钢套形状示意图

1一弹帽；2一紫铜片；3一弹体；4一弹腔

A3.3  特制洗瓶：用玻璃管拉成带毛细管的弯管，接在软塑料瓶上，制成图A3的形状。

图3 特制洗瓶形状示意图

1一塑料瓶；2一橡皮塞；3一玻璃管

A4 操作步骤

A4.1  除铱及锇化铱以外的难溶贵金属及其合金的溶解：称取金属或合金试料置于图A1的玻璃管中，先加5~10mL盐酸，然后在封管之前，按盐酸-过氧化氢体积比为5：1的比例小心地沿管壁加1~2mL过氧化氢。，用氧气-汽油喷灯火焰逐渐加热熔融颈口玻璃，转动玻璃管，用镊子夹封管口并把多余熔融玻璃去掉。继续以高温加热管头，使管子头部玻璃熔融收缩成圆弧形封口。，将火焰温度降低（关闭氧气）使管子封口退火1~2min。放冷后将管子放入一铁套管中（防止封管万一炸裂而损坏其他封管），置于烘箱中加热至140℃进行试料溶解。

A4.2  铱及锇化铱的溶解：如上程序将试料装入玻璃管中，加入溶剂，进行封管。将封好的管子装入如图A2的保护钢套中，在钢套腔内加满汽油，钢套口垫一块紫铜片，然后将钢套口的螺丝帽拧紧，使不漏气。将钢套置于坩埚炉中加热至250~300℃以溶解试料。

A4.3  开管放出试液的操作：将已溶完试料的玻璃封管从烘箱或保护钢套中取出并冷却至室温（从保护钢套取出封管时，应先使钢套冷却至室温，才能拧松螺丝帽，取去封管）。离封口10~15mm处锉刀沿圈锉一刻痕，洗净封管外壁。将封管放入冰箱中冷冻2h以上，取出，立即用钳子夹在齐刻痕处折断封口。将试液倒入烧杯中，倒置的封管口，插入如图A3洗瓶毛细管，烧杯接在毛细管的下端。当用手挤捏塑料洗瓶时，从毛细管喷射的水流将管内的试液沿着玻璃管内壁洗入烧杯中。

# Text boxes

发布

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

铱化合物化学分析方法

铱量的测定

硫酸亚铁电流滴定法

Method for chemical analysis  of Iridium compound

Part 1:Determination of Iridium content

Electricity titration using ferrous sulfate

（预审稿）

GB/T XXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H68