YS

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司 。

本标准参与起草单位：北京有色院、浙江省冶金研究有限公司、江西汉氏铂业有限公司、金川集团股份有限公司、安徽铜陵有色稀贵金属分公司、湖南有色金属研究院、徐州浩通新材料股份有限公司。本标准主要起草人：何姣、方海燕、李秋莹、孙祺。XXX、XXX、XXX、XXX

钯化合物化学分析方法

铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本标准规定了钯化合物中铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅量的测定方法。

本标准适用于钯化合物中铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅量的测定。测定范围见表1。

表1 各元素测定范围

| 液体样品 | 元素 | 质量分数% | 固体样品 | 元素 | 质量分数% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pt、Rh、Ir、Ru、Au、Bi、Pb、Sn、Zn Ag、Al、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、 | 0.00025~0.01 |  | Pt、Rh、Ir、Ru、Au、Bi、Pb、Sn、Zn Ag、Al、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、 | 0.0005~0.02 |
|  | Ca、K、Na、Si | 0.0005~0.01 |  | Ca、K、Na、Si | 0.001~0.02 |

2  方法提要

试料用盐酸溶解，在稀盐酸介质中使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定各元素的质量分数。

3  试剂和材料

除非另有说明，仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率≥18MΩ．Cm的一级水。

3.1 硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

3.2 盐酸（ρ1.19 g/ mL），优级纯。

3.3过氧化氢（30%，v/v），优级纯。

3.4盐酸(1+4)，优级纯。

3.5 铂标准贮存溶液：称取0.1000g金属铂铁粉（质量分数≥99.99%）,置于100mL石英烧杯中，加入3mL盐酸（3.2），1mL硝酸（3.1）低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铂。

3.6铑标准贮存溶液：称取0.100 0 g铑粉（质量分数≥99.99%），置于50 mL玻璃管中，加入8 mL盐酸（3.2），2 mL过氧化氢（3.3），封管。在150℃下溶解48 h，冷却、开管。将管内试液用盐酸（3.4）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL含1.0 mg铑。

3.7铱标准贮存溶液：称取0.100 0 g铱粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.2）、2 mL过氧化氢（3.3），立即用乙炔火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于盛有煤油的钢弹中，盖上内盖，旋紧外盖，再置于马弗炉中升温至300 ℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.4）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0mg铱。

3.8钌标准贮存溶液：称取0.100 0 g钌粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.2）、2 mL过氧化氢（3.3），立即用汽油喷灯火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于钢管（两头开口）中，再置于烘箱中升温至150℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.4）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0 mg钌。

3.9金标准贮存溶液：称取0.100 0g金属金（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.2），1mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 金。

3.10铋标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铋（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.1）,低温加热溶解完全，用盐酸（3.4）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铋。

3.11铅标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铅（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，用盐酸（3.4）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铅。

3.12锡标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锡（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.2），0.3mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，用盐酸（3.4）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锡。

3.13锌标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锌（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锌。

3.14银标准贮存溶液：称取0.100 0g金属银（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（4.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入70mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 银。

3.15铝标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铝（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入（3.4），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铝。

3.16镉标准贮存溶液：称取0.100 0g金属镉（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镉。

3.17铬标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铬（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.2），1mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铬。

3.18铜标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铜（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铜。

3.19铁标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铁粉（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铁。

3.20镁标准贮存溶液：称取0.100 0g金属镁（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镁。

3.21锰标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锰（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锰。

3.22镍标准贮存溶液：称取0.100 0g金属镍（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.2），1mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镍。

3.23钙标准贮备溶液：称取碳酸钙（w(CaCO3)≥99.95%）0.28125g至100mL烧杯中，加入10mL盐酸，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钙 。

3.24钠标准贮备溶液：称取氢氧化钠（（w(NaOH)≥99.95%））0.1739 g至100mL烧杯中，加入10mL水，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钠 。

3.25钾标准贮备溶液：称取氢氧化钾（（w(KOH)≥99.95%））0.1436 g至100mL烧杯中，加入10mL水，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钾 。

3.26 硅标准贮存溶液：称取0.100 0g单质硅（质量分数≥99.99%），置于30mL聚四氟乙烯消化罐中，加入2g氢氧化钾，放入烘箱中，于150℃下溶解16h，取出，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 硅。

3.27混合标准溶液A: 分别准确移取10.00mL标准溶液（3.5-3.13）至100mL容量瓶中，用盐酸（3.4） 稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含100μg铂、铑、铱、钌、金、铋、锡、铅、锌。

3.28混合标准溶液B: 分别准确移取10.00mL标准溶液（3.14-3.22）至100mL容量瓶中，用盐酸（3.4） 稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含100μg银、铝、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍。

3.29混合标准溶液C: 分别准确移取10.00mL标准溶液（3.23-3.25）至100mL容量瓶中，用盐酸（3.4） 稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含100μg钙、钾、钠。

3.30氩气（质量分数≥99.99%）。

4仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标着均可使用。

4.1光源：氩气等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3kW。

4.2分辨率：200nm左右时的光学分辨率优于0.010nm；400nm左右时的光学分辨率优于0.020nm。

4.3仪器精密度及稳定性：精密度（RSD）≤0.5%；仪器4h内稳定性（RSD）≤2.0%。

4.4推荐仪器工作条件及各元素分析线见附录中的表A1和表A2。（不同设备可根据实际情况选择不同的分析谱线。）

5  试样

粉末样品直接称取，液体样品移取后称取。

6  分析步骤

6.1 试样

固体样品称取0.20g，液体样品称取0.40g，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试样做空白试验。

6.4 测定

6.4.1试样溶液的制备。

6.4.1.1  氯化钯、醋酸钯试样制备

将试料（6.1）置于100 mL烧杯中，加入2mL盐酸（3.4），静置10分钟。于电热板上低温加热溶解完全。取下冷却至室温，用盐酸（3.4）转入10mL容量瓶中，稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.1.2  硝酸钯溶液试样制备

将试料（6.1）置于100 mL烧杯中，加入1mL盐酸（3.2），于电热板上低温加热至近干，重复3次，除去氮的氧化物，取下冷却至室温，用盐酸（3.4）转入10mL容量瓶中，稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.1.3  硫酸钯溶液试样制备

将试料（6.1）置于100 mL烧杯中，用盐酸（3.4）稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.2工作曲线的绘制

分别移取一定体积的杂质元素标准溶液（3.26，3.27，3.28，3.29）于一组100mL容量瓶中，加入盐酸（3.4）逐步稀释，配制成表2所示的混合标准级差溶液，见表2。

表2．杂质元素标准级差溶液浓度（μg/mL）

|  | 元素 | STD-1 | STD-2 | STD-3 | STD-4 | STD-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A组 | Pt、Rh、Ir、Ru、Au、Bi、Pb、Sn、Zn | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
| B组 | Ag、Al、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
| C组 | Na、Ca、K | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
| D组 | Si | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |

在选定好的仪器条件下制作工作曲线。每个元素工作曲线相关系数均应≥0.9999。

6.4.3

测试空白试液 (6.3)及分析试液 (6.4.1)。仪器根据标准工作曲线，进行扣背景消除干扰，自动进行数据处理，计算并输出铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅的质量分数。

7  分析结果的计算

按下式计算铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅的质量分数w(X),数值以%表示：

……………………………………………(1)

式中：

——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——空白溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——试料质量，单位为克（g）。

分析结果保留至小数点后两位有效数字。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况应不超过5%。重复性限（r）按下表数据采用线性内插法或外延法求得。

表4  重复性限

| Pt | 质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Rh | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ir | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ru | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Au | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ag | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Al | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Bi | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Cr | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Cu | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Fe | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ni | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Pb | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Mg | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Mn | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Sn | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Zn | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ca | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Na | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| K | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Si | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于下表所列允许差。

表5  相对允许差

| 铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅的质量分数/% | 相对允许差% |
| --- | --- |

9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录

表A1 仪器工作参数

| 功率 （W） | 雾化室气流量(L/min） | 观测高度 （mm） | 泵流量 （mL/min） | 等离子体流量(L/min） | 辅助气体流量(L/min） | 积分 时间(s） | 观测 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0.80 | 15 | 1.50 | 15 | 0.2 | 25 | 轴向 |

表A2 元素谱线

| 元素 | Pt | Rh | Ir | Ru | Au | Ag | Al | Bi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 299.797 | 343.489 | 224.268 | 349.894 | 267.595 | 338.289 | 396.153 | 222.821 |
| 元素 | Cd | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Ni | Pb |
| 波长/nm | 228.802 | 283.563 | 324.752 | 259.939 | 285.213 | 257.610 | 341.478 | 283.306 |
| 元素 | Sn | Zn | Ca | K | Na | Si | - | - |
| 波长/nm | 189.927 | 213.857 | 396.847 | 766.490 | 589.592 | 288.158 | - | - |

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钯化合物化学分析方法

铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of palladium compounds

Determanation of platinum，rhodium，iridium，ruthenium，gold，siliver，aluminium，cadmium，chromium，copper，iron，nickel，lead，magnesium，manganese，tin，zinc，calcium，sodium，silicon，bismuth ， potassium  content-Inductivety coupled plasma Atomic Emission Spectrometry

（预审稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.99

H 68