- 钯化合物化学分析方法 - 铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅量的测定 - 电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

（预审稿） 2016年4月

- 钯化合物化学分析方法

- 铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅量的测定

- 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 工作简况

钯是一种具有优异的催化性能的贵金属,其各种化合物均是优良的催化剂，或是催化剂的重要组分之一。钯化合物主要用于石油化工、化学试剂配制、化学制药等多种反应[1-5]，钯化合物中的杂质含量直接影响着自身的催化性能，也影响着各种催化反应完成的最终产品的质量和性能。因此，准确检测钯化合物中的各种有害杂质元素，是非常必要的。但是，国内现行各个钯化合物产品标准中推荐的杂质分析方法为纯钯中杂质元素的发射光谱法，该方法处理步骤繁琐，且样品容易沾污，为了能够快速、准确的检测钯化合物中的杂质含量，判断产品是否合格，制订钯化合物的行业分析标准是非常必要的。2013年，贵研检测科技（云南）有限公司提交了有色行业标准项目建议书（ICP-AES法测定钯化合物中铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅的含量）。

本标准制定任务由中国有色金属标准化技术委员会于[2015]34号文件下达，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，由贵研铂业股份有限公司检测中心何姣、李光俐、方海燕、孙祺等参与制定。标准起草单位为贵研铂业股份有限公司，贵研检测科技（云南）有限公司。计划于2016年5月完成。

本标准委托以下单位进行验证。

第一验证单位：1、北京有色院

2、浙江省冶金研究有限公司

第二验证单位：1、江西汉氏铂业有限公司

2、金川集团股份有限公司

3、安徽铜陵有色稀贵金属分公司

4、湖南有色金属研究院

5、徐州浩通新材料股份有限公司

本标准首次发布。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

现行的各种钯化合物的产品标准附录中杂质元素的测定方法为发射光谱法（YS/T 362-2006），但这种方法操作非常复杂，需要通氢还原样品为钯粉，乳钵充碳磨样摄谱等步骤，在长时间的处理和研磨过程中容易造成污染，从处理样品到上机测定，计算结果，时间太长，检测效率太低。不能满足大规模的生产需求。本方法用盐酸溶解，电感耦合等离子体原子发射光谱仪直接测定，计算铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅的质量分数,不仅能够同时测定多种元素，而且具有分析速度快、灵敏度高、线性范围宽、检出限低、基体效应小等特点。深入研究了各种钯化合物中不同钯基体含量对测定元素的影响，对氯化钯，硫酸钯等样品进行了试样处理，以及加标回收和精密度实验。建立了一个准确、快速、简便的测定方法，本方法中样品加标回收率为88.1%～111.3%,相对标准偏差为0.75%～5.53%，完全可以满足本标准中所包含的化合物中的杂质检测要求[6-9]。

3  与国内外同类标准的对比

目前未见ICP-AES法测定钯化合物中铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锌、钙、钾、钠、硅含量的标准发布。

4  标准性质建议

建议本标准为推荐性标准。

5  参考文献

[1] 周春辉, 李小年, 葛中华. 贵金属钯催化剂的研究现状和发展前景[J]. 化工生产与技术,2000, 7(1): 12-13.

[2] 董树仁, 张军，孙健. 氯化钯的研制与应用[J]. 中国物资再生,1999, 8: 16-18.

[3] 国海光. 醋酸钯合成及其在药物合成中的应用研究进展[J]. 广东化工,2010, 37(2): 91-92.

[4] 彭春玉. 硫酸钯活化印制电路铜箔化学镀镍[J]. 广东化工,2010, 37(10): 29.

[5] 王海，修磊，张惠峰等. 以硝酸钯作为基体改进剂———石墨炉原子吸收法测定水产品中的铅[J]. 福建水产,2015, 37(6): 447-448.

[6]GB/T8185-2004.氯化钯. [S]

[7] YS/T 929-2013.醋酸钯. [S]

[8] YS/T 943-2013.硫酸钯. [S]

[9] YS/T 931-2013.硝酸钯. [S]