ICS 77.120.99

H 68

YS/T ××××—201×

铂化合物化学分析方法

第2部分：钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、硅、 铋、钾量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of platinum compounds

Part two： Determanation of palladium，rhodium，iridium，ruthenium，gold，siliver，aluminium，chromium，copper，iron，nickel，lead，magnesium，manganese，tin，zinc，calcium，sodium，silicon，bismuth ， potassium  content-

Inductivety coupled plasma Atomic Emission Spectrometry

（预审稿)

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部

前  言

《铂化合物化学分析方法》共分为2个部分：

—第1部分：铂化合物分析方法  铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法；

—第2部分：铂化合物化学分析方法   银、金、钯、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、                       铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为第2部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：李秋莹、甘建壮、周世平、何姣、方海燕、孙祺、朱武勋

铂化合物化学分析方法

第2部分：钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、硅、铋、钾量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本部分规定了铂化合物中钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、硅、铋、钾量的测定方法。

本部分适用于 氯铂酸、二亚硝基二氨铂、羟铂酸、硝酸铂中钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、硅、铋、钾量的测定。测定范围见表1。

表1   测定范围

| 测定元素 | 测定范围 |
| --- | --- |
| Ag、Cu、Cr、Pb、Fe、Ni | 0.00040%~0.050% |
| Ru、Ir、Rh、Pd、Au、Zn、Mg、Mn、Al、Sn | 0.00050%~0.050% |
| Na、Ca、Si、Bi、K | 0.0010%~0.10% |

2  方法提要

氯铂酸、羟铂酸、硝酸铂试料用稀盐酸聚四氟乙烯烧杯溶解；二亚硝基二氨铂试料用硝酸与盐酸聚四氟乙烯烧杯溶解。稀盐酸介质中，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定各元素的量。

3  试剂

除非另有说明，仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率≥18MΩ．cm-1的一级水。

3.1 氢氧化钾，优级纯。

3.2 硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯级。

3.3 盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.4 过氧化氢（30%，v/v），优级纯。

3.5盐酸(1+1)

3.6 钯标准贮存溶液：称取0.100 0g金属钯（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 钯。

3.7 铑标准贮存溶液：称取0.100 0 g铑粉（质量分数≥99.99%），置于50 mL玻璃管中，加入8 mL盐酸（3.3），2 mL过氧化氢（3.4），封管。在150℃下溶解48 h，冷却、开管。将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL含1.0 mg铑。

3.8 铱标准贮存溶液：称取0.100 0 g铱粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.3）、2 mL过氧化氢（3.4），立即用汽油喷灯火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于盛有煤油的钢弹中，盖上内盖，旋紧外盖，再置于马弗炉中升温至300 ℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0mg铱。

3.9 钌标准贮存溶液：称取0.100 0 g钌粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.3）、2 mL过氧化氢（3.4），立即用汽油喷灯火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于钢管（两头开口）中，再置于烘箱中升温至150℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0 mg钌。

3.10锰标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锰（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锰。

3.11 锡标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锡（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），0.3mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锡。

3.12 镁标准贮存溶液：称取0.100 0g金属镁（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镁。

3.13 铝标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铝（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铝。

3.14 金标准贮存溶液：称取0.100 0g金属金（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 金。

3.15 锌标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锌（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锌。

3.16 铜标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铜（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铜。

3.17银标准贮存溶液：称取0.100 0g金属银（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入70mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 银。

3.18 铁标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铁粉（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铁。

3.19 镍标准贮存溶液：称取0.100 0g金属镍（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镍。

3.20 铬标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铬（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铬。

3.21铅标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铅（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL硝酸（3.3），低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铅。

3.22钙标准贮备溶液：称取碳酸钙（w(CaCO3)≥99.95%）0.28125g至100mL烧杯中，加入10mL盐酸，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钙。

3.23钠标准贮备溶液：称取氢氧化钠（（w(NaOH)≥99.95%））0.1739 g至100mL烧杯中，加入10mL水，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钠。

3.24钾标准贮备溶液：称取氢氧化钾（（w(KOH)≥99.95%））0.1436 g至100mL烧杯中，加入10mL水，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钾 。

3.25 铋标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铋（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2）,低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铋。

3.26 硅标准贮存溶液：称取0.100 0g单质硅（质量分数≥99.99%），置于30mL聚四氟乙烯消化罐中，加入2g氢氧化钾（3.1），放入烘箱中，于150℃下溶解16h，取出，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 硅。

3.27 混合标准溶液A:分别移取5.00 mL标准贮存溶液（3.6～3.15），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50.0µg钯、铑、铱、钌、锰、锡、镁、铝、金、锌。

3.28混合标准溶液B: 分别移取5.00 mL标准贮存溶液（3.16～3.21），10.00mL标准贮存溶液(3.22～3.25)置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50.0µg银、铬、铜、铁、镍、铅，100.0µg钙、钠、钾、铋。

3.29 硅标准溶液:移取10.00 mL标准贮存溶液（3.26），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含100.0µg硅。

3.30  氩气（质量分数≥99.99%）。

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。仪器工作条件参见附录A。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

--- 光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3 kW。

---分辨率：200 nm左右时的光学分辨率优于0.010 nm；400 nm左右时的光学分辨率优于0.020 nm。

---仪器稳定性：仪器1h内稳定性（RSD）不大于2%。

5	试样

粉末样直接称取，溶液样用移液管移取后称取。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.2 g试样，精确至0.000 1 g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1   氯铂酸、羟铂酸、硝酸铂试料溶液的制备

将试料（6.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2 mL水、2 mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，冷却至室温。转入10mL容量瓶中，用水洗涤表面皿及烧杯壁，倾入同一容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.2    二亚硝基二氨铂试料溶液的制备

将试料（6.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），盖上盖子，低温加热溶解完全，加入2mL盐酸（3.3），浓缩至小体积，冷却至室温。转入10mL容量瓶中，用水洗涤表面皿及烧杯壁，倾入同一容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.3 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在与工作曲线测定相同条件下，当工作曲线线性r≥0.9995时，测量试液及随同试料空白中被测元素的谱线强度，扣除空白值，从工作曲线上查出被测元素的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 分别移取一定体积的杂质元素标准溶液（3.27，3.28，3.29）于一组100mL容量瓶中，加入15mL盐酸（3.3）逐步稀释，配制成表2所示的混合标准级差溶液，见表2。

表2．杂质元素标准级差溶液浓度（μg/mL）

| 元素 | Std-0# | Std-1# | Std-2# | Std-3# | Std-4# | Std-5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag、Cu、Cr、Pb、Fe、Ni | 0.00 | 0.08 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| Ru、Ir、Rh、Pd、Au、Zn、Mg、Mn、Al、Sn | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| Na、Ca、Si、Bi、K | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |

6.5.2  在推荐的仪器工作条件下，以“零”浓度溶液调零，测量标准溶液中各元素的谱线强度。以被测元素的质量浓度为横坐标，谱线强度为纵坐标，由仪器自动绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按下式计算杂质元素的质量分数w(X),数值以%表示：

式中：

——待测元素；

——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——空白溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——试料质量，单位为克（g）。

分析结果保留至小数点后两位有效数字。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表4采用线性內插法获得。

表 3  重复性限

| Pd | 质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Rh | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ir | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ru | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Au | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ag | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Al | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Bi | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Cr | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Cu | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Fe | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ni | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Pb | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Mg | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Mn | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Si | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Sn | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Zn | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Ca | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| Na | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |
| K | 质量分数/% |  |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |  |

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表4  允许差

| 元素 | 质量分数 /% | 相对允许差 /% |
| --- | --- | --- |
| Ag、Cu、Cr、Pb、Fe、Ni | 0.000 4～0.0010 |  |
|  | ＞0.0010～0.0 10 |  |
|  | ＞0.0 10～0.0 50 |  |
| Ru、Ir、Rh、Pd、Au、Zn、Mg、Mn、Al、Sn | 0.0005～0.0010 |  |
|  | ＞0.0010～0.010 |  |
|  | ＞0.010～0.05 0 |  |
| Na、Ca、Si、Bi、K | 0.001～0.01 0 |  |
|  | ＞0.010～0.05 0 |  |
|  | ＞0.050～0.10 |  |

9 试验报告

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

推荐的仪器工作条件

推荐仪器工作参数见表A.1，元素谱线见表A.2

表A.1 仪器工作参数

| 功率 （W） | 雾化室气流量(L/min） | 观测高度 （mm） | 泵流量 （mL/min） | 等离子体流量(L/min） | 辅助气体流量(L/min） | 积分 时间(s） | 观测 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0.80 | 15 | 1.50 | 15 | 0.2 | 35 | 轴向 |

表A.2 元素谱线

| 元素 | Pd | Rh | Ir | Ru | Au | Ag | Al | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 340.458 | 343.489 | 224.268 | 349.894 | 267.595 | 338.289 | 396.153 | 221.648 |
| 元素 | Ca | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Na | Si |
| 波长/nm | 396.847 | 283.563 | 324.752 | 259.939 | 280.271 | 257.610 | 589.592 | 288.158 |
| 元素 | Zn | K | Sn | Bi | Pb |  |  |  |
| 波长/nm | 206.200 | 766.490 | 242.170 283.998 | 306.766 223.061 | 220.353 405.781 |  |  |  |