前    言

本标准代替GB/T 23592-2009《摩托车排气净化催化剂》。本标准与GB/T 23592-2009相比，主要变化如下：

— 调整了脱落率的定义；

— 调整了产品分类表1中孔密度的数值；

— 新鲜催化剂的发动机台架性能转化率、起燃温度要求加严；

— 调整了物理性能要求中产品涂层脱落率的数值；

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准由昆明贵研催化剂有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准主要起草人：何俊俊、桓源峰、刘沁曦、郑婷婷、袁新波。

摩托车排气净化催化剂

范围

本标准规定了摩托车排气净化催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以金属蜂窝材料作为基体并负载稀土、贵金属或其他金属等活性组份的摩托车排气净化催化剂产品。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1     计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5181       汽车排放术语和定义

GB/T 8170       数值修约规则

GB 14622        摩托车排气污染物排放限值及测量方法（工况法，中国第III阶段）

QC/T 752-2006   摩托车和轻便摩托车催化转化器通用技术条件

XB/T 505        汽油车排气净化催化剂载体

XB/T 607        汽油车排气净化催化剂涂层材料试验方法

术语和定义

GB/T 5181 确定的下列术语和定义适用于本标准。

摩托车排气净化催化剂 catalyst for petrol motorcycle exhaust purification

指安装在摩托车排气系统中用于降低污染物排放的催化转化装置，其主要作用是通过催化氧化还原反应降低摩托车排放污染物（一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化合物(NOx)）的排放量。

三效催化剂 three-way catalyst（TWC）

一种氧化碳氢化合物和一氧化碳并同时还原氮氧化合物的催化剂。为了获得最佳转化效率，发动机必须在很狭窄的空燃比范围（接近理论配比状态）内工作。

催化剂转化效率 catalyst conversion efficiency

指在规定工况下，催化转化器入口与出口污染物浓度的变化率，按式（1）计算：

转化效率(%)=×100

式中:                                                      ………………….（1）

i—分别代表污染物CO、HC或NOx。

起燃温度 light-off temperature

指催化剂对某一污染物的催化转化效率达到50%时所对应的催化转化器入口气体温度。用符号T50(i)表示，“T”为摄氏温度，“i”分别代表污染物CO、HC或NOx。

脱落率 weight loss ratio

指摩托车催化剂在模拟实际应用的含水和超声条件下对涂层牢固性的损伤，造成涂层脱落，脱落率等于涂层失量与原质量之比，按式(2)试计算；

μ=ma/mb*100                   ……………………(2)

式中	μ─脱落率，单位为%;

ma─脱落掉的涂层质量，单位为g;

mb─催化剂中涂层质量，单位为g。

要求

4.1 产品分类

产品分类见表1，需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

表1

| 产品牌号 | 201500 |
| --- | --- |
| 形 状 | 圆柱体 |
| 规 格 | 截面尺寸（mm） | Φ25~Φ110 |
|  | 高度（mm） | 10~150 |
| 孔密度（孔／cpsi） | 50, 100, 200, 260, 400 |

4.2 尺寸偏差

截面尺寸、高度、孔密度偏差由供需双方协商确定。

4.3 催化性能

4.3.1 产品催化性能配气检测结果应符合表2的规定。

表2

| 转化效率 | 起燃温度 |
| --- | --- |
| CO≥90% | HC≥90% | NOx≥90% | T50(CO)≤210℃ | T50(HC)≤240℃ | T50(NOx)≤230℃ |

4.3.2 产品整车催化性能和寿命应符合GB 14622中的规定。

4.4 物理性能

产品涂层脱落率≤6％。

4.5 外观

外观色泽均匀、无锈蚀、无变形，无漏涂，无片状堵孔。

试验方法

尺寸偏差试验方法按XB/T 505的规定进行。

产品催化性能配气试验方法应按QC/T 752-2006中的规定进行。

产品整车催化性能和寿命试验方法应按GB 14622中的规定进行。

产品涂层脱落率试验方法QC/T 752-2006中的规定进行。

产品外观检测采用目视检查。

数值修约按GB/T 8170中的规定进行。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起的3个月内向供方提出，并由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同取样。

组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一生产工艺、同一规格、同一批号的产品组成。

检验项目

每批产品出厂前应进行尺寸偏差，催化性能配气和外观的检验。整车催化性能和寿命，产品物理性能检验由供需双方根据生产情况协商确定，供方应以工艺保证产品可达到本标准的质量要求，如用户要求按批做这些性能的出厂检测，应在合同中明确。

取样

产品取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样规定 | 合格质量水平AQL | 检查水平IL | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 按GB/T 2828.1的规定 | 4.0 | S-2 | 4.2 | 5.1 |
| 催化性能配气 | 取样方法按QC/T 752-2006附录A中A.2.1规定； N=1，批生产量≤10000件； N=2，批生产量>10000件。 | — | — | 4.3.1 | 5.2 |
| 整车催化性能和寿命 | 由供需双方协商确定 | — | — | 4.3.2 | 5.3 |
| 脱落率 | 按GB/T 2828.1的规定 | 4.0 | S-2 | 4.4 | 5.4 |
| 外观 | 逐件检验 | — | — | 4.5 | 5.5 |
| 注：N表示取样数量（件/批） |

检验结果判定

尺寸偏差、催化性能配气检验结果有任一结果不合格时，则采用双倍试样对不合格项目重复试验，如仍不合格，则判定该批为不合格。

整车催化性能和寿命检验结果不合格时，由供需双方协商解决。

脱落率结果不合格时，按照GB/T 2828.1的规定判定。

外观不符合本标准规定时，按件判定不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志、包装

7.1.1 标志

产品包装箱上应打印上产品名称、产品规格、批号、数量、本标准编号、供方名称、供方地址、出厂日期以及防水、防酸、防压、防摔等标志。

7.1.2 包装

包装箱设计应考虑产品防水、防碰撞，保证产品在运输中不受损伤。

运输

运输途中不应强烈震动，防止水或其他液体渗入。

贮存

产品应装箱贮存于通风、干燥、无腐蚀的仓库内，并定期检查。

质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、售后服务电话；

b) 产品名称；

c) 产品牌号；

d) 规格；

e) 生产批号；

f) 件数；

g) 质量技术监督部门印记；

h) 标准编号；

i) 出厂日期（或包装日期）。

# Text boxes

GB/T 23592—201X

代替GB/T 23592-2009

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

摩托车排气净化催化剂

Catalyst for motorcycle exhaust purification

（预审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

G75