中华人民共和国稀土行业标准

XB

XB/T 203—××××

代替XB/T 203-2006

氧化镱

Ytterbium oxide

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替XB/T 203-2006《氧化镱》。

本标准与XB/T 203-2006《氧化镱》相比，主要技术变化如下：

——增加了字符牌号(见3.1和表1)；

——增加纯度不小于Yb2O3-4N5的牌号,并规定了考核指标（见表1）；

——调整了牌号Yb2O3-4N中非稀土杂质SiO2、CaO等的考核指标（见表1）；

——调整了牌号Yb2O3-3N5中非稀土杂质CaO等的考核指标（见表1）；

——调整了牌号Yb2O3-3N中非稀土杂质Fe2O3、CaO、Cl等的考核指标（见表1）；

——调整了牌号Yb2O3-2N5中非稀土杂质Fe2O3、SiO2、CaO等的考核指标（见表1）；

——删除了纯度不小于Yb2O3-2N的牌号（见表1）；

——增加了主稀土元素Yb2O3的考核指标及计算方法（见表1）；

——修改了稀土杂质，删除了分母REO（见表1）；

——修改了灼减指标为水分与灼减的合量指标（见表1）；

——增加了所有检测均为去除水分后灼减前状态的注释（见表1）；

——修改了稀土(REO)总含量的分析方法，增加了当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值（见4.1.1）；

——增加了主稀土元素的相对纯度（Yb2O3/REO）计算方法，即由主稀土元素量/稀土总量*100%（见4.1.4）；

——增加了外观检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品的要求（见5.5.2）。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：江阴加华新材料资源有限公司、广东珠江稀土有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司、赣州晨光、虔东稀土集团股份有限公司、、。。。

本标准主要起草人：肖睿、史卫东、谢建伟、XXXXXXX

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB/T 4043-1991、XB/T 203-1995、XB/T 203-2006。

氧    化    镱

  - 范围

本标准规定了氧化镱的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于化学法制得的，可用作于玻璃、陶瓷的着色剂，激光器材料,电子计算机记忆元件（磁泡）添加剂等。

  - 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则及极限数值的表示和判定

GB/T 12690.2 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  重量法测定稀土氧化物中灼减量

GB/T 12690.6 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  铁量的测定  硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法

GB/T 12690.7 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  硅量的测定 钼蓝分光光度法

GB/T 12690.9 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  氯量的测定 硝酸银比浊法

GB/T 12690.15 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  钙量的测定

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.14  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定。

GB XXXXX  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3  要求

- 3.1  产品分类

- 产品按化学成分分为Yb2O3 -4N5、Yb2O3 -4N、 Yb2O3 -3N5、 Yb2O3 -3N、Yb2O3 -2N5五个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2  化学成分

产品牌号及化学成分应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

| 产品牌号 |  |  | 字符牌号 |  | Yb2O3 -4N5 | Yb2O3-4N | Yb2O3-3N5 | Yb2O3-3N | Yb2O3-2N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对应原数字牌号 |  | 141045 | 141040 | 141035 | 141030 | 141025 |
| 化 学 成 分 ︵ 质量分数 ︶ / % | REO，不小于 |  |  |  | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|  | Yb2O3 /REO，不小于 |  |  |  | 99.995 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 |
|  | Yb2O3 |  |  |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质 ， 不大于 | 稀土杂质 |  | La2O3 | 0.0002 | 10 | - 合量0.05 | - 合量0.10 | - 合量0.50 |
|  |  |  |  | CeO2 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pr6O11 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nd2O3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sm2O3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Eu2O3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gd2O3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tb4O7 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dy2O3 | 0.0002 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ho2O3 | 0.0002 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Er2O3 | 0.0002 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Tm2O3 | 0.0005 | 0.0030 |  |  |  |
|  |  |  |  | Lu2O3 | 0.0015 | 0.0040 |  |  |  |
|  |  |  |  | Y2O3 | 0.0005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | - 非稀 - 土 - 杂 - 质 |  | Fe2O3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0050 |
|  |  |  |  | SiO2 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0200 |
|  |  |  |  | CaO | 0.0020 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0300 |
|  |  |  |  | Cl- | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 灼减和水分（质量分数）/% ，不大于 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 注1：表内所有化学成分检测均为去除水分后灼减前测定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3  外观

- 3.3.1  产品为白色粉末。

- 3.3.2  产品必须洁净，无肉眼可见夹杂物。

- 4试验方法

4.1  化学成分

- 4.1.1稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

4.1.2 稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.14的规定进行。

4.1.3 非稀土杂质含量及水分、灼减量的分析方法按GB/T 12690规定的方法进行。

- 4.1.4主稀土元素量（Yb2O3）为余量，由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

- 4.1.5主稀土元素的相对纯度（Yb2O3/REO）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总量*100%。

4.2  数值修约

数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

4.3 外观质量

用目视检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行，每件（袋）数取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

5.5  检验结果判断

5.5.1 化学成分、物理性能仲裁分析结果不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观质量检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品。

- 6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存及质量证明书应符合“GB XXXXX 稀土产品的包装、标志、运输和贮存”的要求。